《聚乙烯发泡包装材料》行业标准（征求意见稿）

编制说明

- 任务来源和承担单位

1. 任务来源

根据《中国包联技字》【2010】39号文件《关于印发2010 年第一批包装行业标准制修订计划的通知》（工信厅[2010]74号）要求，由全国包装标准化技术委员会归口，由中国包装科研测试中心负责牵头，制定《聚乙烯发泡包装材料》，编号为2010-2130T-BB。

2. 起草单位

本标准由中国包装科研测试中心提出。由TC 49全国包装标准化技术委员会归口。

起草单位有赛闻（天津）工业有限公司、江苏嘉禾实业、深圳市美盈森环保科技股份有限公司等。

- 制定标准的目的和意义

聚乙烯发泡包装材料于80年代后期进入中国市场，产品形式多样，有片材、卷材、管材、板材等，加入防静电剂和阻燃剂后，具有一定的防静电和阻燃性能。目前，聚乙烯发泡包装材料已广泛应用于防静电、缓冲等包装领域。但企业仅根据客户需要进行生产，没有统一的质量控制要求。

目前，聚乙烯发泡包装材料一般厚度可达0.5mm～100mm。为满足应用性能和材料的使用安全，需制定该产品的技术规范，这对于生产厂组织生产、控制产品质量以及用户企业作为采购依据都具有重要意义。

全国有许多生产聚乙烯发泡包装材料的企业，但其质量悬殊很大，为了满足生产企业和使用企业对该标准的需求，推动产品的技术进步和技术创新，加快与国际接轨的步伐。我们将立足于本行业发展现状，同时充分关注行业发展趋势，积极借鉴国外先进标准，在行业内各企业标准相关要求的基础上，进行充分的试验验证，制定出既能规范和引导产品的生产和使用，并有利于这一行业发展的切实可行的标准。

- 编制过程

- 2011年5-10月，我中心通过实地参观、考察，电话、互联网等形式，调查了天津润生塑胶制品有限公司、希悦尔包装（中国）有限公司、法科拉达泡沫材料（上海）有限公司等单位聚乙烯发泡包装材料行业现状，做了大量调研与联络工作，掌握了行业最新动态。

检索查询了ASTM3575《Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials Made From Olefin Polymers 》、JIS K6767:1999《日本工业标准发泡塑料聚乙烯试验方法》国外标准；《GB/T 6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》、《GB/T 6343 泡沫塑料和橡胶 表观密度的测定》、《GB/T 6344 软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等国内标准和相关资料，对标准设计的条款进行了深入研讨。

2. 2011年11月，在中心实验室召开了行业标准《 聚乙烯发泡包装材料》制定的内部讨论会，确定了标准制定的大方向。在中心实验室搜集整理了部分客户的测试数据，并向希悦尔包装（中国）有限公司、法科拉达泡沫材料（上海）有限公司等相关企业和用户征集样品，获得了部分产品数据。

3. 2012年3月，在天津召开了行业标准《 聚乙烯发泡包装材料》制定的讨论会，我中心组织了深圳市美盈森环保科技股份有限公司、赛闻（天津）工业有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、天津塑料加工行业协会、希悦尔包装（中国）有限公司、法科拉达泡沫材料（上海）有限公司、天津润生塑胶制品有限公司等单位召开了工作组讨论会，确定了标准起草原则和工作内容，主要就标准的适用范围、指标等进行了讨论，形成了讨论稿。

4. 2011年4-5月，汇总讨论稿意见，修改标准讨论稿，依托我中心理化实验室进行初步的相关试验验证，形成征求意见稿（讨论稿）。

根据企业调研及相关标准的查询，确定了厚度≤25mm 的产品需测试拉伸强度、撕裂强度；厚度≥25mm的产品需进行压缩强度、永久压缩变形项目的测试；蠕变特性根据材料的用途，按供需双方确认的要求进行实验；动态压缩性能按客户的要求进行实验；声明具有防静电性能的产品需要进行表面电阻和静电衰减检测，表面电阻应为105~1012  ，静电衰减<2秒；声明具有阻燃性能的产品需要进行氧指数检测，氧指数应在24%~28%范围内

5. 2012年6月，起草组再次根据相关方面意见对标准文字及条款进行了修改和完善，形成征求意见稿。

四、主要制定的内容

1、确定了制定标准的范围：经挤出成型制得的片状或板状聚乙烯发泡包装材料；

2、按产品的密度和按产品的功能特性对聚乙烯发泡包装材料进行分类；

- 规定了尺寸偏差等要求；

- 规定了明确的试验方法；

- 规定了检验规则；

6、对抽样方法进行了细化，使之更具有可操作性。

7、参考了企业提供样品的明示的指标，结合我实验室相关验证，通过专家讨论确定了性能指标。

8、参考国内外相关标准，通过专家讨论确定了测试要求。

中国包装科研测试中心

《聚乙烯发泡包装材料》行业标准起草小组

2012-6-28