《包装容器 重型瓦楞纸箱》

国家标准（征求意见稿）

编制说明

2012年11月

《包装容器 重型瓦楞纸箱》

国家标准编制说明

（征求意见稿）

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2010年国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2010]87号）要求（计划编号：20101285-T-469），由中国包装联合会等有关单位负责对GB/T 16717-1996《包装容器 重型瓦楞纸箱》国家标准进行修订，本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

- 修订依据

本标准在制修订过程当中，主要参照美国标准ASTM D 5168-09《Standard Practice for Fabrication and Closure of Triple-Wall Corrugated Fiberboard Containers》及国外有关标准等进行修订。同时，也参考了GB/T 16717-1996《包装容器 重型瓦楞纸箱》国家标准、GJB 2555-95《军用木框架瓦楞纸箱》军用标准和有关企业提供的数据资料。综合考虑了国外发达国家工业的有关标准、资料及我国使用者和生产者的实际情况和原标准的执行情况等。

- 主要工作过程

2012年2月24日在北京召开了由10家企业和单位参加的国家标准工作组成立暨第一次标准讨论会。会前收集了美国、日本、德国、英国、澳大利亚及国内有关资料供大家参考。会上广泛听取了有关单位和生产企业的意见建议，对标准草稿第一稿以及标准的定位、范围和框架展开讨论，最终达成了“标准的修订应同国际接轨，参照ASTM D  5168-09，以及标准适用范围为内装物质量55kg，综合内尺寸为2500mm以上纸箱，同时将三瓦楞纸箱及其它类型纳入标准中”的共识。

会后，各企业将本企业及所了解到的纸箱参数、箱型、纸板结构等相关数据提供给包标委秘书处，标准起草工作组遵照第一次讨论会的精神并参考了企业提供的数据，编写出了标准草稿第二稿。

2012年5月23日在北京召开了由10家企业和单位参加的第二次讨论会。与会代表就标准内容展开逐条讨论。根据本次会议的意见，标准起草工作组于6月底编写出了标准草稿第三稿，发企业征求意见。

标准起草工作组综合企业反馈的意见，对标准进行修改，于7月底形成本征求意见稿。

- 有关主要问题的说明

4.1 标准的适用范围

本标准的适用范围仍参照原标准GB/T 16717-1996《包装容器 重型瓦楞纸箱》的适用范围：内装物质量大于55kg或综合内尺寸大于2500mm。

因为GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的适用范围为：内装物质量55kg、纸箱的综合内尺寸2500mm以下。当产品的质量或纸箱的综合尺寸超过这个范围时，如果还想采用瓦楞纸箱就得采取各种加强措施。例如，采用以三瓦楞纸板为代表的重型瓦楞纸板制作纸箱，或者以其他材料对瓦楞纸箱进行加强以提高其承载能力，以及在储运过程中抵御各种外力的能力。

所以，本标准的适用范围正好将超出GB/T 6543-2008适用范围的纸箱囊括进来，实现无缝对接。

4.2 重型瓦楞纸箱的分类

原标准将重型瓦楞纸箱（以下简称纸箱）分成两类，即：A类纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况；B类纸箱主要用于流通环境较好的情况。这种分类方法与GB/T 6543-2008的分类方法是一致的，只是后者称1类和2类。

但是，考虑到储运流通环境的好坏是相对而言的，上述划分只是一个原则的概念和一个相对的概念。至于其区别及界定应由用户考虑其产品的储运时间、运输工具、周转次数、储存地点、及气候条件和内装物的承受能力等诸多因素而确定。对于瓦楞纸箱的生产企业，不同种类的产品应有不同的价位。通常，在分不清楚该属哪类时，为确保产品的储运安全，往往是选A类（1类）。另外，本标准所参照的ASTM D 5168-09也没有这种分类。所以，本标准并没有采用这种分类。

本标准主要是根据我国的实际情况进行分类。考虑到ASTM D 5168-09所要求的那种三瓦楞纸板在我国虽有生产和使用，但由于多方面的原因，并不是十分普及，而且其承重范围也有局限性。同时又考虑到为解决超出GB/T 6543-2008和 ASTM D 5168-09范围的产品的瓦楞纸箱包装，各企业是各出奇招，这又亟待标准化。另外还考虑到GJB 2555-95中也有一些值得参考的已经标准化的内容。所以，经标准起草工作组的认真研究决定分以下两类：

符合ASTM D 5168-09要求的纸箱为I类纸箱，而I类纸箱以外的，同样符合内装物质量大于55kg或综合尺寸大于2500mm，以瓦楞纸板为箱体材料这一条件的运输包装用纸箱为II类纸箱。

至于，原标准的纸箱种类中分四层复合重型瓦楞纸箱、五层重型瓦楞纸箱、六层复合重型瓦楞纸箱、七层复合重型瓦楞纸箱和七层重型瓦楞纸箱，由于GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》在整合GB/T 6544-1999《包装材料 瓦楞纸板》、GB/T 16718-1996《包装材料 重型瓦楞纸板》和GB/T 5304-1985《出口产品包装用瓦楞纸板》时，已经把四层重型复合瓦楞纸板、六层重型复合瓦楞纸板和七层重型复合瓦楞纸板排除在外，所以我们也取消了这种分类。这也是我们没有在原标准的基础上进行修订的主要原因。

4.3 本标准与ASTM D 5168-09的主要差异

ASTM规定的三瓦楞纸箱（以下亦简称纸箱）只是本标准中的I类纸箱，但仍存在以下的主要差异：

- 在ASTM的表1和表2中对纸箱的尺寸、定量和强度作如下的规定：

表  CF、WR、CG和FR类纸箱的尺寸、定量和强度

| 三瓦楞纸板 |  | 面纸中纸总定量g/m2 | 纸箱最大 总重kg | 最大综合 尺寸mm | 戳穿强度 J/m | ECT kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF和WR | CG |  |  |  |  |  |
| 700 900 1100 1300 | 1100 | 820 1083 1289 1289 1758 | 109 118 127 127 136 | 2794 2921 3048 3048 3175 | 2518 3237 3957 3957 4676 | 11.7 14.0 15.8 27.1 19.6 |

- 从上表可以看出，ASTM对纸箱的种类（Classes）规定有：

CF——用于已知的适宜条件下的国内运输及储存的非耐候纸箱；

CG——用于已知的适宜条件下的政府运输及储存的非耐候纸箱；

WR——用于可能遇到高湿或恶劣气候条件的出口运输及储存的耐候纸箱；

FR——防火纸箱——采用规范D4727/D4727M规定的TW类、WR/FR级的材料制作的纸箱。

这在本标准的I类纸箱中并没有采用。原因是ASTM在整个标准中都没对FR纸箱再作任何不同于CF 纸箱和WR纸箱的规定，而且我国也不像美国那样在包装标准中还有提及专供政府运输及储存用的包装容器。至于耐候纸箱与非耐候纸箱的问题，我们已经在本标准的5.8.1条中提及“对于耐候纸箱，其所用的粘合剂必须是耐水的。”以及在5.11条中已提到“具有特殊要求（如：防潮、防火等）的纸箱性能应符合相关标准或规定”。

② 从上表可知，CG1100的ECT要比CF1100或WR1100的高出42%，比用纸定量最高的、承载能力最大的CF1300或WR1300的还高出28%，这完全可以作为有特殊要求的纸箱来处理。所以，本标准取消了CG1100这一级的纸箱。

③ 从上表可知，ASTM纸箱所用的纸板分700、900、1100、1300四种级别。这四个数值实际上是这四种纸板以in.oz/in of tear为单位的戳穿强度数据，这是非法定计量单位的数据，我们不可能采用，但仍采用其分级方法，只不过称其为第1种、第2种、第3种和第4种。

④ ASTM表中有纸箱最大总重，这不符合我们使用的习惯，所以把它换算成内装物最大质量。

⑤ ASTM表中戳穿强度的单位为J/m，我们将其改为通常所用的J。

2）没采用ASTM的附录X1 纸箱的封箱。与GB/T 6543-2008保持一致。

4.4 关于II类纸箱

II类纸箱种类繁多，其中包括有GJB2555-95规定的两种木框架瓦楞纸箱（以下亦简称纸箱），这两种纸箱由于已经实现了标准化，故称其为典型II类纸箱。关于此类纸箱的一些具体要求，如箱档的截面尺寸，纸箱的加强方法，以及瓦楞纸板与木构件连接的用钉及钉钉的方法都按GJB 2555的规定。本标准与GJB 2555-95的主要差异有：

1）GJB规定的纸箱有Ⅰ类和Ⅱ类之分，同样基于前面4.2提到的理由，本标准并没有采用这种分类，所以在本标准的5.2.2.1条纸板的选用中已经剔除制作Ⅱ类纸箱的纸板。

2）GJB的表1 “瓦楞纸板的选择”有适用于内装物最大质量35kg的纸板，也因为本标准适用于内装物质量大于55kg 而在本标准的5.2.2.1条纸板的选用中剔除。

3）箱盖上的排水GJB有A1~A4四种样式，本标准只采用其中的A3式，因为比起其他样式，A3式的加工更为简单、箱盖的强度更高。

除典型II类纸箱之外，还有许多各企业自行开发的各种II类纸箱，对于这些纸箱在本标准中只作为附录B的示例提出，除一般的通用要求应符合本标准的规定之外，并没有更具体的要求，待条件成熟后仍可以逐步实现标准化。

国家标准《包装容器 重型瓦楞纸箱》编制组

2012年11月