ICS 67.040

X 80

备案号

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—20XX

胶基糖用胶基

Gum base

2012 - XX - XX发布

2012 - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1 – 2009给出的规则起草。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

胶基糖用胶基

范围

本标准规定了胶基糖用胶基的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标签与标志、包装、运输、储存与销售和召回的要求。

本标准适用于3.1定义产品的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 2760     食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.3   食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4   食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 7718     食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 17399    胶基糖果卫生标准

GB/T 23822  糖果和巧克力生产质量管理要求

JJF 1070    定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》 国家质量监督检验检疫总局第75号令

《食品召回管理规定》国家质量监督检验检疫总局令[2007]第98号

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

胶基糖用胶基  gun base

由食品级的天然橡胶和/或合成橡胶、树脂、蜡类和食品添加剂等物料按不同的配比，经相关工艺制成的一种没有营养并应唾弃的咀嚼物。

原材料要求

所用原材料（含食品添加剂）应符合相关食品级国家标准或行业标准的规定。

技术要求

感官要求

应符合表1的规定。

感官指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观形态 | 块形、粒状或片状 |
| 组织形态 | 质地均匀、无熔融现象 |
| 色泽 | 应符合各类品种应有的正常色泽 |
| 气味 | 符合该品种应有的气味，无异味 |
| 杂质 | 无正常视力可见的杂质 |

理化指标

应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 干燥失重/(g/100g) ≤ | 3.0 |
| 灰分/(g/100g) ≤ | 70.0 |

卫生指标

胶基的组分应符合GB 2760-2011附录D的规定。

生产加工要求

应符合GB/T 23822的规定。

检验方法

理化检验

干燥失重

按GB 5009.3规定的方法测定。

灰分

按GB 5009.4规定的方法测定。

净含量负偏差

按JJF 1070的规定执行。

检验规则

组批

以同一规格、同一配方、同一生产工艺，同一班生产为一批。

抽样

在线随机抽取，每批不少于200g。

出厂检验

由检验部门按本标准规定逐批检验，检验合格后出具质量合格证书，方可出厂。

出厂检验项目包括：感官指标、干燥失重和灰分。

型式检验

正常生产时，每半年应进行一次型式检验，有下列情况之一时，也应进行型式检验：

    - 新产品试制鉴定时；

    - 正式投产后，如原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

    - 产品停产半年以上，恢复生产时；

    - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时：

    - 国家食品质量监管部门提出要求时。

型式检验项目包括“5技术要求”中的所有项目及“9.1标签”。

判定规则

出厂检验判定和复检

出厂检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

出厂检验项目中有1项不符合本标准规定，可以加倍复检，复检后如仍不合格，则判该批产品为不合格品。

型式检验判定和复检

型式检验项目全部符合本标准规定，判为合格品。

型式检验项目不超过2项（含2项）不符合本标准规定，可以加倍抽样复检。复检后有1项不符合本标准规定，则判定该批产品为不合格品。超过2项不符合本标准规定，不应复检，判定该批产品为不合格品。

标签与标志、包装、运输、储存与销售

标签标志

预包装产品应符合GB 7718的相关规定。运输包装的标志应符合GB/T 191的相关规定。

包装

包装材料应符合国家食品卫生相关要求的规定。

运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，严防雨淋、污染、日晒和重压。运输车辆、工具应清洁、无毒、无污染，不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性的物质混装混运。

储存

产品应储存在阴凉、通风、清洁、干燥的场所，不得与有毒、有害及有腐蚀性等物质混存。

召回

应按《食品召回管理规定》执行。