ICS xxx

xxxxxx

中华人民共和国国家标准

GB/T 325.4—xxxx

部分代替 GB/T 325-2000

包装容器  钢桶

第4部分：200L及以下全开口钢桶

Packing containers-Steel drums

Part 4：Removable head(open head)drums with a maximum total capacity of 200L

（本稿完成日期：2013-5-14）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

GB/T 325《包装容器 钢桶》分为5个部分：

——第1部分：通用技术要求；

——第2部分：最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶；

——第3部分：最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶；

——第4部分：200L及以下全开口钢桶；

——第5部分：200L及以下闭口钢桶。

本部分为GB/T 325《包装容器 钢桶》的第4部分。

本部分由全国包装标准委员会提出并归口。

本部分起草单位：国家包装产品质量监督检验中心（广州）、无锡四方友信股份有限公司

本部分主要起草人：xxx xxx xxx

包装容器 钢桶 第4部分：200L及以下全开口钢桶

范围

GB/T 325本部分规定了200L及以下全开口钢桶的结构尺寸。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 325.1 包装容器  钢桶  通用技术要求

GB/T 4122.4 包装术语  第4部分：材料与容器

术语和定义

GB/T 4122.4界定的术语和定义适用于本文件。

规格尺寸

钢桶尺寸标注如图1所示，具体规格尺寸见表1、表2。

钢板厚度见表3。

材料

钢桶材料应符合GB/T 325.1的规定。

结构

应符合GB/T 325.1的规定，钢桶结构见图1。

桶身和桶顶应该根据钢桶用途用厚度足够的钢板制成。

可拆卸顶盖应选用合适材料的垫圈。桶盖密封圈的各项参数参见附录A。

封闭箍的结构应既能使钢桶密封又不会对桶口产生损坏。封闭箍式封闭器的结构及各项参数参见附录B。

a）桶盖无注入口钢桶          b）桶盖带注入口钢桶（小开口）     c）桶盖带注入口钢桶（中开口）

Ⅰ卷边型式                        Ⅱ 涨筋                            Ⅲ 波纹

ⅣⅤ型                               面盖

全开口钢桶示意图

直口式开口钢桶规格尺寸

单位为毫米

| 尺寸 符号 | 项目说明 | 公称容量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200L | 100L | 80L | 50L | 35L | 25L |
| d | 内径 | 560±2 | 430±2 | 415±2 | 385±2 | 330±2 | 285±2 |
| H | 内高 | 845±3 | 720±3 | 615±3 | 450±3 | 430±3 | 410±3 |
| h4 | 环筋高 | 14±2 | 10±2 | 8±2 | - | - | - |
| L | 环筋间距 | 280±3 | 280±3 | 210±3 | - | - | - |
| h5 | 波纹高 | 3±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 |
| h1 | 桶底深 | 19±1 | 16±1 | 16±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 |
| h2 | 桶盖深 | 21±2 | 16±2 | 16±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 |
| h3 | 桶盖边深 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 |
| D | 卷管直径 | 10±1 | 8±1 | 8±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| D1 | 桶盖外径 | 585±2 | 451±2 | 436±2 | 402±2 | 347±2 | 302±2 |
| D2 | 桶盖配合外径 | 557±1 | 427±1 | 412±1 | 382±1 | 327±1 | 282±1 |

缩口式开口钢桶规格尺寸

单位为毫米

| 尺寸 符号 | 项目说明 | 公称容量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100L | 80L | 63L | 45L | 35L | 25L |
| d | 内径 | 430±2 | 415±2 | 385±2 | 365±2 | 330±2 | 285±2 |
| d1 | 缩径内径 | 400 | 385 | 355 | 335 | 300 | 255 |
| H | 内高 | 720±3 | 615±3 | 550±3 | 450±3 | 430±3 | 410±3 |
| h4 | 环筋高 | 7±2 | 7±2 | 7±2 | 7±2 | 7±2 | 7±2 |
| L | 环筋间距 | 160±3 | 160±3 | 110±3 | 110±3 | 110±3 | 110±3 |
| h5 | 波纹高 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 |
| h1 | 桶底深 | 16±1 | 16±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 |
| h2 | 桶盖深 | 16±2 | 16±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 |
| h3 | 桶盖边深 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 |
| D | 卷管直径 | 8±1 | 8±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| D1 | 桶盖外径 | 421±2 | 406±2 | 372±2 | 352±2 | 317±2 | 270±2 |
| D2 | 桶盖配合外径 | 398±1 | 383±1 | 353±1 | 333±1 | 298±1 | 253±1 |

钢板厚度

单位为毫米

| 公称容量 L | 重型桶 | 中型桶 | 次中型桶 | 轻型桶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 桶 身 | 桶顶底 |  |
| 200 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8～1.0 |
| 100 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6～0.8 |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.0 | 0.8 | - | - | 0.5～0.6 |
| 50 |  |  | 0.6 | 0.8 |  |
| 45 | 0.8 | 0.6 | - | - |  |
| 35 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.3～0.4 |
| 25 |  |  | - | - |  |
| 25 |  |  | - | - |  |

（资料性附录）
桶盖密封圈

200L开口桶盖密封圈

| 密封圈名称 | 适用开口盖规格 | 剪断后长度L mm | 截面宽度B mm | 截面厚度δ mm | 参考重量 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1765×8.5天然橡胶桶盖密封圈 | φ560 φ571.5 | 1765±10 | 14+0.5 | 8.5±0.5 | 155±10 |
| 1765×8.5三元乙丙桶盖密封圈 | φ560 φ567 φ571.5 | 1765±10 | 14+0.5 | 8.5±0.5 | 135±10 |
| 1765×8.5食品用天然橡胶桶盖密封圈 | φ560 | 1765±10 | 14+0.5 | 8.5±0.5 | 155±10 |
| 1765×8.5氯化丁基桶盖密封圈 | φ571.5 | 1765±10 | 14+0.5 | 8.5±0.5 | 160±10 |
| 1765×10高密度天然橡胶桶盖密封圈 | φ571.5 | 1765±10 | 14+0.5 | 10±0.5 | 115±10 |
| 1670×8.5天然橡胶桶盖密封圈 | φ530 φ545 | 1670±10 | 14+0.5 | 8.5±0.5 | 115±10 |

200L以下中小开口桶盖密封圈

| 密封圈名称 | 适用开口盖规格 | 剪断后长度L mm | 截面宽度B mm | 截面厚度δmm | 参考重量 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ260天然橡胶桶盖密封圈 | φ260 φ267 φ272 | 830±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 30±3 |
| φ285天然橡胶桶盖密封圈 | φ280 φ282 φ285 φ290 | 885±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 30±3 |
| φ285氯化丁基桶盖密封圈 | φ280 φ282 φ285 φ290 | 890±10 | 8.0+0.5 | 6.0±0.5 | 30±3 |
| φ294天然橡胶桶盖密封圈 | φ294 φ300 | 910±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 30±3 |
| φ294三元乙丙桶盖密封圈 | φ294 φ300 | 990±10 | 8.0+0.5 | 6.0±0.5 | 30±3 |
| φ320天然橡胶桶盖密封圈 | φ315 φ320 φ335 | 1075±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 33±3 |

表A.2  200L以下中小开口桶盖密封圈（续）

| 密封圈名称 | 适用开口盖规格 | 剪断后长度L mm | 截面宽度B mm | 截面厚度δmm | 参考重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ320高密度天然橡胶桶盖密封圈 | φ315 φ320 φ335 | 1100±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 35±3 |
| φ320三元乙丙桶盖密封圈 | φ315 φ320 φ335 | 1015±10 | 8.0+0.5 | 6.0±0.5 | 31±3 |
| φ345天然橡胶桶盖密封圈 | φ345 φ355 | 1080±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 33±3 |
| φ345高密度天然橡胶桶盖密封圈 | φ345 φ355 | 1080±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 33±3 |
| φ360天然橡胶桶盖密封圈 | φ365 φ370 | 1130±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 35±3 |
| φ380天然橡胶桶盖密封圈 | φ380 | 1175±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 35±3 |
| φ395天然橡胶桶盖密封圈 | φ395 | 1190±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 40±3 |
| φ395加厚天然橡胶桶盖密封圈 | φ395 | 1200±10 | 9+0.5 | 7.0±0.5 | 50±3 |
| φ395高密度天然橡胶桶盖密封圈 | φ395 | 1360±10 | 9+0.5 | 5.0±0.5 | 55±3 |
| φ395加宽天然橡胶桶盖密封圈 | φ395 | 1200±10 | 11+0.5 | 8.0±0.5 | 60±3 |
| φ400三元乙丙桶盖密封圈 | φ395 | 1230±10 | 8.0+0.5 | 6.5±0.5 | 40±3 |
| φ425天然橡胶桶盖密封圈 | φ425 | 1285±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 45±3 |
| φ470天然橡胶桶盖密封圈 | φ470 | 1295±10 | 8.0+0.5 | 7.0±0.5 | 45±3 |
| φ515天然橡胶桶盖密封圈 | φ500 | 1585±10 | 13.5+0.5 | 8.5±0.5 | 110±10 |
| φ515三元乙丙桶盖密封圈 | φ500 | 1585±10 | 14.0+0.5 | 9.5±0.5 | 130±10 |

用LX-A硬度计表测量密封圈的邵氏硬度，参考硬度如表A.3所示：

密封圈邵氏硬度参考值

| 密封圈材质类别 | 邵氏硬度HA参考值 | 密封圈材质类别 | 邵氏硬度HA参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然橡胶 | 50—60 | 氯化丁基 | 40—50 |
| 三元乙丙 | 45—55 | 高密度天然橡胶 | 50—60 |
| 食品用天然橡胶 | 50—60 |  |  |

（资料性附录）
封闭箍式封闭器

螺丝箍

螺丝箍主要由箍身、箍耳、螺栓、垫片、螺母组成，其结构如图B.1：

螺丝箍结构示意

螺丝箍结构参数

| 适用规格 | 箍身张角 A° | 箍身B尺寸 mm | 箍身C尺寸 mm | 箍耳直径 d mm | 箍身料厚δ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф560/Ф571.5 | 55° | 22 | 18 | Ф14 | 1.5~2.0 |
| Ф560/Ф571.5 | 72° | 22 | 15 | Ф14 | 1.5~2.0 |
| Ф567 | 55° | 22 | 18 | Ф14 | 1.5 |
| Ф545 | 55° | 22 | 18 | Ф14 | 1.5 |
| Ф530 | 55° | 22 | 18 | Ф14 | 1.5 |
| Ф500 | 55° | 22 | 18 | Ф14 | 1.5 |
| Ф260/Ф267/Ф280/Ф286/Ф290/Ф294/Ф300/Ф315/Ф320/Ф335/Ф345/Ф355/Ф365/Ф370/Ф380/ Ф395/Ф425Ф470 | 55° | 12 | 9.5 | Ф12 | 1.2 |

大扳手箍

扳手箍主要由箍身、大扳手、大扳手连接件、大扳手前接攀、大扳手后接攀、平头铆钉组成，其结构如图B.2：

大扳手箍结构示意

大扳手箍结构参数

| 适用规格 | 箍身张角 A° | 箍身B尺寸 mm | 箍身C尺寸 mm | 箍身料厚δ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф560/Ф571.5 | 55° | 22 | 18 | 1.5~2.0 |
| Ф560/Ф571.5 | 72° | 22 | 15 | 1.5~2.0 |
| Ф545 | 55° | 22 | 18 | 1.5 |
| Ф530 | 55° | 22 | 18 | 1.5 |

T型扳手箍

T型扳手箍主要由箍身、T型扳手、T型扳手连接件、T型扳手前接攀、T型扳手后接攀、T型扳手插片、边圆头铆钉、边圆头空心铆钉组成，其结构如图B.3:

T型扳手箍结构示意

T型扳手箍结构参数

| 适用规格 | 箍身张角 A° | 箍身B尺寸 mm | 箍身C尺寸 mm | 箍身料厚δ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф560/Ф571.5 | 55° | 24 | 13 | 1.5 |
| Ф567 | 55° | 24 | 13 | 1.5 |
| Ф545 | 55° | 24 | 13 | 1.5 |
| Ф530 | 55° | 24 | 13 | 1.5 |
| Ф500 | 55° | 24 | 13 | 1.5 |
| Ф260/Ф267/Ф280/Ф286/Ф290/Ф294/Ф300/Ф315/Ф320/Ф335/Ф345/Ф355/Ф365/Ф370/Ф380/Ф395/Ф425Ф470 | 55° | 14 | 10 | 1.2 |

_________________________________