GB/T 18739-2008《地理标志产品  宣纸》

第1号修改单（报批稿）

一、删除条款2规范性引用文件中GB/T 453-2002《纸和纸板抗张强度的测定（恒速加速法）》，增加GB/T 12914《纸和纸板 抗张强度的测定》。

二、将条款6.4表1 修改为：

表1 尺寸偏差及每刀重量允许差

| 品 种 | 规格（mm） | 尺寸偏差（mm） | 每刀重（kg） | 每刀允许差（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四尺单 | 690×1380 700×1380 | ±3 | 2.40 | +50 -100 |
| 重四尺单 |  |  | 2.85 | +100 -150 |
| 棉连 |  |  | 2.15 | +100 -100 |
| 四尺夹 |  |  | 3.55 | +100 -150 |
| 四尺二层 |  |  | 4.00 | +100 -200 |
| 四尺三层 |  |  | 5.10 | +100 -200 |
| 罗纹 |  |  | 2.15 | +100 -100 |
| 皮四尺单 |  |  | 3.05 | +100 -150 |
| 皮棉连 |  |  | 2.45 | +50 -100 |
| 扎花 |  |  | 1.50 | +100 -100 |
| 五尺单 | 840×1530 |  | 3.65 | +50 -200 |
| 五尺夹 |  |  | 5.00 | +150 -200 |
| 五尺二层 |  |  | 5.40 | +100 -250 |
| 五尺三层 |  |  | 6.90 | +150 -350 |
| 皮五尺单 |  |  | 4.20 | +100 -200 |
| 六尺单 | 970×1800 |  | 5.00 | +100 -250 |
| 六尺夹 |  |  | 6.80 | +200 -250 |
| 六尺二层 |  |  | 7.35 | +150 -250 |
| 六尺三层 |  |  | 9.35 | +200 -500 |
| 尺八屏 | 530×2340 |  | 3.15 | +50 -150 |
| 八尺匹 | 1242×2484 |  | 13.50 | +1000 -1500 |
| 丈二宣 | 1449×3675 |  | 25.00 | +4000 -2000 |
| 丈六（露皇） | 1932×5037 |  | 45.65 | +7300 -3650 |
| 二丈（千禧） | 2460×653（毛边） | — | — | — |
| 注1：宣纸为平板纸，以100张为1刀。 注2：也可按订货合同执行。 注3：每刀允许偏差只作推荐性要求。 |  |  |  |  |

三、将条款7.5.3修改为“裂断长纵横平均 按GB/T 12914规定进行测定。

GB/T 18739-2008 国家标准《地理标志产品 宣纸》

第1号修改单（报批稿）编制说明

GB/T 18739-2008《地理标志产品 宣纸》于2008年 6月25日发布，2008年10月1日实施。实施五年来，宣纸这个品牌和消费者的利益得到了有效的保护。为了更好地反映产品的实际情况，同时满足消费者需求的变化，建议GB/T 18739-2008 《地理标志产品 宣纸》增加第1号修改单 ，对标准中6.4表1 的20个品种每刀纸重量或每刀纸允许偏差作适当调整。将7.5.3裂断长测试方法由GB/T12914-2008替代GB/T453-2002 。

一、修改内容的说明

由于宣纸是根据传统工艺制作的用于书画、裱拓、水印的高级用纸，产品不涉及到安全性、卫生健康等其它方面，它的标准制定是以客户使用后的满意度为基础来制定的，这次修改也是根据用户意见作为主要理由来进行修改的。宣纸一般分生宣和熟宣两种，本标准的宣纸指生宣，其核心指标为润墨性，但目前润墨性很难量化，只能根据它的墨色，润笔、透墨、层次情况来判断，而笔中含水墨量的差异，便产生了干、湿、浓、淡的变化。以墨带色，又产生了墨分五色的说法，即焦、浓、重、淡、清，因此不同品种和不同重量的宣纸承载着不同的作用，所表现出来的效果也不同。为了满足客户的需求，我们每年都会向部分客户发放产品使用后的意见表，并对意见表进行收集统计，根据统计结果显示客户对产品重量的要求反映较多，企业自身也对同品种不同重量的产品，进行了长期跟踪检测，认为客户反映的情况和企业检测的结果相符。为此《地理标志产品 宣纸》国家标准起草组对部分产品的重量进行了修改（见附件），使其更适合消费者的需求。为了便于计量，在不影响宣纸的质量情况下小数点后末位数为0或5。基于以上情况，我们对重量进行如下的修改：

1、单宣类修改理由：

（1）单宣类（四尺单、重四尺单、五尺单、六尺单、尺八屏）均为棉料类品种，是以规格和重量来进行区分，由于规格不同重量也随之变化，适合用浓墨或淡墨创作书法作品，它要求创作作品时，走笔流畅如行云流水，浓墨时墨色乌黑发亮、淡墨时层次清晰，并且保持一定的强度便于装裱。如果纸重量偏大相应其纸的厚度也变厚，这样就造成走笔略显呆滞不流畅和透墨较慢，反之纸重量偏小纸的厚度相应变薄，造成走笔时墨速较快，层次不清这样都影响了作品的整体效果，为此我们适当降低了四尺单、六尺单、尺八屏的重量最大值，提高了五尺单重量中心值，使其更适合消费者的需求。

（2）企业检测结果:四尺单在2.45 kg -2.30 kg之间、重四尺单在2.95 kg -2.70 kg之间、五尺单在3.70 kg -3.45 kg之间、六尺单在5.10 kg -4.75 kg之间、尺八屏在3.20 kg -3.00 kg之间宣纸墨色鲜艳，层次感强，润笔但不跑墨。且理化指标检测均符合本标准的要求。

（3）客户意见反馈:

a、重四尺单（3.00 kg）纸张偏厚，透墨较慢，墨色略有呆滞；重四尺单（2.85 kg）既可书法也可作画，效果较好。

b、五尺单（3.25 kg）纸张略显轻薄，写大字时出现纸的强度不够；五尺单（3.65 kg）这种重量纸样感觉其厚重不显轻薄，作品显出大家风范。

c、六尺单（5.15 kg）整刀纸略有点拖稍，纸张上方略厚下方略薄，影响纸张外观；六尺单（5.00kg）整刀纸外观平整，纸面平整均匀，手感绵韧。

2、夹宣类、层宣类修改理由：

（1）夹宣类、层宣类（ 四尺夹、五尺夹、六尺夹、四尺二层、四尺三层、五尺二层、五尺三层、六尺二层、六尺三层）均为棉料类纸。夹宣根据规格和纸帘帘纹来命名的，夹宣是根据纸帘纹来命名的，二层、三层是根据规格和不同层数的薄纸通过技术手法融合在一起的。夹宣和二层宣主要用于创作工笔画、花鸟、冰雪画之类的，用户反映重量偏大的纸发墨效果略差，层次感不强，在创作花鸟和动物的羽毛时缺少动感，使用干墨或焦墨时墨色呆滞，整个作品不鲜活没有栩栩如生的感觉。三层类纸大部分作为过滤用的高档用纸，用户反映纸张太厚过滤速度较慢，希望在保证强度的前提下既要保证过滤速又能保持过滤效果的产品。

（2）企业检测结果: 四尺夹在3.65 kg -3.40 kg之间、四尺二层在4.10 kg -3.80 kg之间、四尺三层在5.00 kg -4.80 kg之间、五尺夹在5.15 kg -4.80 kg之间、五尺二层在5.50 kg -5.15 kg之间、五尺三层在7.05 kg -6.55 kg之间、六尺夹在7.00 kg -6.55 kg之间、六尺二层在7.50 kg -7.10kg之间、六尺三层在9.50 kg -8.85kg之间，在此范围类的产品通过不同的方法试笔使墨的干、湿、浓、淡不同的变化均可反映在纸上，做到既能以水导墨，又能以水抗墨，达到了墨韵万变的效果。且产品的理化指标均能达到本标准要求。

（3）客户意见反馈 ：

a、四尺夹（3.70 kg）纸张偏厚，在以水导墨时缺少墨晕的感觉；四尺夹（3.55 kg）整个作品墨色清晰焦、浓、重、淡、清各现其色，非常到位。

b、五尺二层（5.15 kg）裱拓时纸张略显厚重，造成作品表面不匀，影响作品效果；五尺二层（5.00 kg）纸张厚度适中，作品表面均匀，效果较好。

c、六尺三层（10.00kg）纸张较厚，过滤速度较慢，延长了工作时间；六尺三层（9.40 kg）与前期厚纸相比过滤速度明显加快，并且强度也达到要求。

3、皮料类宣修改理由：

（1）皮料类宣（皮四尺单、皮五尺单、八尺匹、丈二宣、丈六宣、二丈宣）均为皮料类纸，均以规格来命名的，主要用于国画创作。中国画要求作品的颜色丰富立体感强，特别是对墨色的要求更为严格，既要有干、湿、浓、淡，又要使不同的墨色在作品中相互衬托。如果黑白不分，是无阴阳明暗；干湿不备，无苍翠秀润; 浓淡不辩，无凹凸远近。一般根据作品的大小来选择不同规格的宣纸，大部分客户把皮四尺单、再分作四尺三开来创作小幅作品，就不需要重量偏大的纸，否则就如上所说黑白不分、干湿不备影响整个作品的效果。皮五尺单产品重量略低，客户反映缺少层次即浓淡不辩，无凹凸远，因此将皮五尺单的重量向上调整。八尺匹、丈二宣、丈六宣的消费群体基本上为在国内已具有一定知名度的画家，他们创作作品时对墨色的要求极为细腻，在使用“干”墨中水分少，常用于山石的皴擦，可产生苍劲、虚灵的意趣；使用“湿”墨中加水多，与水调匀运用，多用于渲染，或雨景中的点叶、点苔、使画面具有湿润之感；使用“淡”墨时要求色淡而不暗，不论干淡或湿淡，都要淡而有神；使用“浓”墨时墨色要为浓黑色；使用“焦”墨时要求比浓墨更黑，笔蘸上极黑之墨是为焦墨，用来突出画面最浓黑处；客户反映前期大规格纸的重量过于偏大，墨色变化难以把握，希望在保证强度和润墨效果的前提下，降低产品重量。

（2）企业检测结果: 皮四尺单在3.15 kg -2.90 kg之间、皮五尺单在4.30 kg -4.00 kg之间、八尺匹在14.50 kg -12.00 kg之间、丈二宣在29.00 kg -23.00 kg之间、丈六宣在52.95 kg -42.00 kg之间，在此范围类的产品通过不同的方法试笔让墨的干、湿、浓、淡不同的变化均可反映在纸上，并且根据宣纸具有独特的渗透性，一层层、一遍遍地分破浑论，笔墨下去因其渗透及其断裂产生了一种“平面空间”的效应。且产品的理化指标均能达到本标准要求。

（3）客户意见反馈：

a、八尺匹（21.00 kg）作品的干墨处缺少苍劲、虚灵的意趣；八尺匹（15.00 kg） 笔触能立在纸上，整个画面活泼、灵动。

b、丈二宣（35.25 kg）破墨和积墨时，易出现纤维堆积；丈二宣（25.00 kg） 适合各种用墨方法，墨色丰富画面统一和谐生动。

c、丈六宣（65.00kg）纸张偏重作品略显灰暗，产品用途有局限性；丈六宣（45.75kg）作品具有墨韵通达、远实近需的效果，适合创作大幅作品。

4、根据国家标准更新，GB/T 453-2002《纸和纸板抗张强度的测定（恒速加速法）》已经被GB/T 12914-2008《纸和纸板 抗张强度的测定》所替代，因此将7.5.3裂断长测试方法改为按“GB/T12914规定进行测定。”采用新标准后，可以:

（1）减小了试样宽度的误差，试样宽度15 mm、25 mm、50mm允许误差由原来的-0.1mm、+0.2mm，修改为±0.1mm。

（2）增加了弹性模具的定义，即单位面积上受到的张力与单位长度之比。

修改项目不影响宣纸的特征和产品质量，更不会影响使用效果。

二、修改单起草过程及工作简况

《地理标志产品 宣纸》国家标准修改单工作组与2013年6月向相关行业协会、企业、质量监督部门、科研机构和消费者代表发出13份GB/T 18739-2008 国家标准《地理标志产品 宣纸》第1号修改通知单征求意见表，回收13份，所有回收的意见表均表示同意。通过征求意见，形成了GB/T 18739-2008 国家标准《地理标志产品 宣纸》第 1号修改单（送审稿），提请专家审查。2013年12月3日至12月30日全国原地域产品标准化工作组织了与宣纸产品有关的7位专家对GB/T 18739-2008 国家标准《地理标志产品 宣纸》第1号修改单（送审稿）进行了函审。专家们一致同意该标准第1号修改单的内容，批准了该修改单，并同意报批。

《地理标志产品 宣纸》国家标准修改单工作组

2014年1月2日

附件：

| 品 种 | 规格（mm） | 尺寸偏差（mm） | 每刀重（kg） | 修改后 | 每刀允许差（g） | 修改后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四尺单 | 690×1380 700×1380 | ±3 | 2.40 |  | +100 -100 | +50 -100 |  |
| 重四尺单 |  |  | 2.95 | 2.85 | +100 -150 |  |  |
| 棉连 |  |  | 2.15 |  | +100 -100 |  |  |
| 四尺夹 |  |  | 3.65 | 3.55 | +150 -150 | +100 -150 |  |
| 四尺二层 |  |  | 4.10 | 4.00 | +150 -200 | +100 -200 |  |
| 四尺三层 |  |  | 5.55 | 5.10 | +150 -250 | +100 -200 |  |
| 罗纹 |  |  | 2.15 |  | +100 -100 |  |  |
| 皮四尺单 |  |  | 3.05 |  | +150 -150 | +100 -150 |  |
| 皮棉连 |  |  | 2.45 |  | +100 -100 | +50 -100 |  |
| 扎花 |  |  | 1.50 |  | +100 -100 |  |  |
| 五尺单 | 840×1530 |  | 3.20 | 3.65 | +100 -150 | +50 -200 |  |
| 五尺夹 |  |  | 5.15 | 5.00 | +100 -250 | +150 -200 |  |
| 五尺二层 |  |  | 5.40 |  | +150 -250 | +100 -250 |  |
| 五尺三层 |  |  | 7.00 | 6.90 | +200 -350 | +150 -350 |  |
| 皮五尺单 |  |  | 3.80 | 4.20 | +100 -150 | +100 -200 |  |
| 六尺单 | 970×1800 |  | 5.00 |  | +150 -250 | +100 -250 |  |
| 六尺夹 |  |  | 7.30 | 6.80 | +250 -350 | +200 -250 |  |
| 六尺二层 |  |  | 7.90 | 7.35 | +200 -350 | +150 -250 |  |
| 六尺三层 |  |  | 10.00 | 9.35 | +300 -500 | +200 -500 |  |
| 尺八屏 | 530×2340 |  | 3.15 |  | +100 -150 | +50 -150 |  |
| 八尺匹 | 1242×2484 |  | 21.00 | 13.50 | +2100 -2100 | +1000 -1500 |  |
| 丈二宣 | 1449×3675 |  | 37.50 | 25.00 | +3750 -3750 | +4000 -2000 |  |
| 丈六（露皇） | 1932×5037 |  | 67.50 | 45.65 | +4000 -10000 | +7300 -3650 |  |
| 二丈（千禧） | 2460×6530（毛边） | — | — |  | — | — |  |
| 注1：宣纸为平板纸，以100张为1刀。 注2：也可按订货合同执行。 注3：每刀允许偏差只作推荐性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

尺寸偏差及每刀重量允许差修改对照表