ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB22

吉林省地方标准

DB 22/ XXXXX—2012

生物分解聚乳酸制品通用技术要求

Polylactic acid materials and products

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

§   §   §   发布

前    言

本标准制定按照GB/T 1.1 的规定编写。

本标准由吉林大学、吉林省产品质量监督检验院、中科院长春应用化学研究所提出并起草。

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

生物分解聚乳酸制品通用技术要求

- 范围

本标准规定了生物分解聚乳酸塑料的定义和术语、要求、试验方法、检验规则及产品标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于用聚乳酸或改性聚乳酸材料为主要原料加工生产的塑料袋购物袋、餐具和食品用具（塑料餐盒、托盘、杯、碗、碟、奶瓶等）、塑料包装材料、塑料外壳、片材、薄膜等制品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1844.2 塑料基树脂缩写代号 第二部分；填充及增强材料（GB/T1844.2-1995）

GB/T 19277　受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法

GB/T 19811在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定

GB 9685 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准

GB/T 20197　降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求

GB/T 29284  聚乳酸

GB/T 29649  生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法

GB 18006 塑料一次性餐具通用技术要求

GB/T 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成品卫生标准的分析方法

GB/T 5009.156 食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则

GB/T28018 生物分解塑料袋

QB/T 2671 生物分解塑料片材定义、标志和可堆肥性能要

QB/T 2672 可堆肥塑料片材定义、标志和可堆肥性能要求

SN/T 2046 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

DB/T 聚乳酸材料和制品快速定性鉴定试验

- 术语和定义

GB/T 20197规定的术语和定义适用于本标准，下列术语和定义适用于本标准。

3.1 聚乳酸塑料制品

由聚乳酸和/或改性聚乳酸通过挤出、注塑、吹塑等方法加工制备的塑料制品。

3.2 聚乳酸基薄膜

由聚乳酸和/或改性聚乳酸通过挤出吹膜、流延成膜等成型方法制得的塑料薄膜。

3.3聚乳酸基塑料袋

由聚乳酸基塑料薄膜制成的日用塑料袋、购物袋。

3.4聚乳酸基塑料餐饮用具

由聚乳酸和/或改性聚乳酸通过挤出、注塑等方法加工制备的供餐饮使用的盒、碗、杯、盘、碟、刀、叉、勺等用具。

- 分类和标志

4.1 分类

聚乳酸制品按照其设计的最终降解途径为可堆肥塑料。

4.2 标示

聚乳酸制品的标示方法如下：

4.3 产品的材质标志方法

全生物降解塑料产品使用标示时，应按4.2规定，标记在产品或外包装上。

4.3.1 单一聚乳酸组分产品

产品由聚乳酸单一组分制得，按4.2规定进行标示为：PLA。

4.3.2 多组分的改性聚乳酸产品

改性聚乳酸，应按照各种主要组分的质量百分数比例大小，从大到小一次排列，用GB/T 20197规定的名称缩写来表示聚合物的成分，缩写之间用加号“+”隔开，并按4.2的规定标记。

4.4 标志的制作

标志的制作可采用模塑、印刷、压花、烙印或者其他清晰且无法拭除的标记方法。塑料基树脂缩写代号应符合GB/T1844.3的要求。

- 要求

5.1 聚乳酸制品的产品质量性能应符合相关标准的要求。

5.2 食品接触类制品应符合GB 9685和GB 18006 的要求。

5.3 聚乳酸组分

聚乳酸塑料制品的聚乳酸组分应符合表1中的规定。

表1 聚乳酸制品的聚乳酸含量

| 项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 聚乳酸基薄膜类 | 聚乳酸基塑料袋 | 聚乳酸基餐具、片材类 |
| 聚乳酸组分（g/100g） | ≥35 | ≥35 | ≥60 |

- 5.4降解性能

5.1 单一聚乳酸组分的制品

如果材料是由单一聚乳酸组分加工而成，其中生物基来源有机材料成分应占80%以上，生物分解率应≥60%，崩解程度≥90%。

5.2.2 多组分的改性聚乳酸产品

有机成分应≥51%，其中生物基来源有机材料成分应占30%以上，生物分解率应为≥60%，崩解程度≥90%。

- 试验方法

6.1可堆肥性能

可堆肥试验分别按GB/T19277和按GB/T19811进行，试验结果分别以最大生物分解率和崩解程度表示。

6.2聚乳酸定性鉴定试验

按DB22/T   规定的方法执行。

6.3生物基来源有机材料成分

按GB/T29649规定的方法执行。

- 检验规则

7.1批量供货的成品必须是生产厂质检部门实施出厂检验的合格品。

7.2批量产品的质量检验应包括出厂检验、型式检验和监督检验。

7.3出厂检验应符合以下要求：

- 7.3.1出厂检验应按批量进行，应以一次交货量或一次生产投料量为检查批。组成检查批的单位产品生产时间必须相同。

7.3.2试样应从检查批中随机抽取，计数抽样方法应符合GB/T 2828.1要求。

- 7.3.3出厂检验项目包括感官、聚乳酸含量和相关产品质量标准规定的使用性能检验项目、食品卫生指标。

7.4型式（产前）检验应符合以下规定

7.4.1符合下列情况之一时作型式检验：

- a）新研究开发的产品正式投产前；

- b）如原材料、配方或加工工艺有大的改变，可能影响产品整体性能时；

- c）停产一年以上，重新恢复生产时；

- d）出厂检验或监督检验结果与最近一次型式检验结果有较大差异时；

- e）产品质量监督检验主管部门提出要求时。

- 7.4.2检查批应是为型式检验生产的全部合格产品，或正常生产过程中产品质量监督检验主管部门要求的周期内全部合格产品。试样应从检查批中随机抽取不少于50只。

7.4.3型式检验抽样方法应符合GB/T 2829规定。

7.5监督检验计数一次抽样检验程序及抽样方案应符合GB/T 14437规定。

7.6判定规则

- 7.6.1检验结果中使用性能、食品安全和卫生指标、聚乳酸含量、降解性能、降解性能、生物基材料中生物基含量项目中一项不合格，则判为不合格。

7.6.2若出现其他项目不合格时，允许加倍抽样进行复检，并以复检结果为准。

- 包装、标志、运输、贮存

8.1包装

批量产品应有内、外两层包装。包装应整洁、数量准确，并符合以下要求：

a）内包装应密封，其材料必须清洁、无毒、无异味，并具防尘、防水效能；

b）外包装箱应具抗压、防尘、防潮性能。

8.2标志

8.3标志应符合GB/T 191和GB/T 20197及本标准示例的要求。

8.3.1每个成品外表面应有一次成型的厂标。

8.3.2包装箱内应附有说明性标签，并注明以下内容：

- a）产品名称、种类、注册商标、卫生许可证编号；

b）生产厂名、产地、批号及生产日期；

c）检验合格标记及标准代号。

8.3.3外包装箱表面应有以下标志：

- a）产品名称、种类、注册商标、卫生许可证编号及执行标准代号；

- b）生产厂名及产地；

- c）产品数量、包装毛重、净重及体积；

- d）批号及生产日期；

- e）产品贮存条件及保质期；

- f）食品包装袋、食品容器和包装材料应附有“食品用”字样及“防污染、防雨淋、勿压、轻放”标记。

8.4运输与贮存

8.4.1不得与有毒有害或有异味的物品混运、混放。

8.4.2在运输中应轻装轻卸，避免剧烈振动、挤压和日晒雨淋。

8.4.3存放聚乳酸全降解餐饮具的库房应具备以下条件：

- a）应有成品专用库；

- b）最低温度不应低于5℃，最高不应高于40℃；

- c）相对湿度应低于80%，且有良好通风；

- d）应有防鼠、防潮条件，距地面15㎝以上存放。

8.4.4未经启封的批量产品，在规定的包装、运输和贮存条件下，一年内不得发生粘连，霉变或变质。

_________________________________