湖北省食品安全地方标准

DBS42/XXX—XXXX

DBS42

食品安全地方标准

熟卤制品气调包装要求

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

湖北省卫生和计划生育委员会 发 布

前    言

DBS42/XXX—XXXX

本标准由周黑鸭食品股份有限公司提出。

本标准由湖北省卫生和计划生育委员会归口。

本标准起草单位：周黑鸭食品股份有限公司；协助单位：武汉市食品工业协会。

本标准主要起草人：周富裕、胡佳庆、郭成祥、王刚、张娟、李惠玲、张超。

I

DBS42/XXX—XXXX

- 食品安全地方标准

- 熟卤制品气调包装要求

1  范围

本标准规定了熟卤制品厂房、气调包装设备、包装前物料、产品的要求以及对于熟卤制品气调包装贮运、销售的推荐要求。

本标准适用于气调包装熟卤制品生产企业。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1  熟卤制品

以可食用的动、植物原料为主料，以食盐、香辛料等为辅料，经煮制、卤制（或酱制）等工艺加工而成。

2.2  气调包装

气调包装是采用阻隔性包装材料、通过充入填充气体调整包装容器内的气体比例，以抑制微生物生长，达到延长保质期的一种包装方式。

2.3  冷链（也称“冷藏”）工艺

指熟卤制品熟制后，在2小时内将熟卤制品中心温度降至≤10℃，并在熟卤制品中心温度≤10℃的条件下进行包装、贮运和销售的过程。

1

3  要求

3.1  厂房要求

3.1.1 通用要求

按照GB 14881的相关规定执行。

3.1.2 熟卤制品冷却、气调包装的场所应符合GB 50687洁净生产车间的要求。设计按照GB 50687的相关要求执行。

3.1.3 熟卤制品冷却、气调包装的场所应设置足够的制冷设备，保障产品冷却车间环境温度不高于12℃，气调包装车间环境温度不高于15℃。

3.2  设备要求

3.2.1 通用要求

按照GB 14881有关规定执行。

3.2.2 加工设备要求

3.2.2.1 包装环节应具备相应的气调包装设备，填充气体应置换包装容器内的空气。

1

3.2.2.2 气调包装设备应使用食品级不锈钢材料。

DBS42/XXX—XXXX

3.2.2.3 气调包装设备应能控制封口压力、温度和时间,以确保封口的效果。

3.3 包装前物料要求

3.3.1  包装材料

3.3.1.1  包装材料应清洁、无毒且卫生要求符合GB 9683的规定。

3.3.1.2  气调包装应选用阻隔性良好的包装材料，其中氧气透过量、水蒸气透过量符合表1规定。

表1  包装材料氧气透过量和水蒸气透过量要求

| 项 目 | 指 标 | 检 测 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 氧气透过量cm³/（㎡·24h·0.1MPa） | ≤1800 | GB/T 1038 |
| 水蒸气透过量g/（㎡·24h） | ≤5.8 | GB/T 1037 |

3.3.2  填充气体

填充气体应符合相关食品安全国家标准的要求。

3.4 产品要求

3.4.1  在保质期内应符合相关食品安全国家标准的要求。

3.4.2  气调包装容器内氧含量≤1%，检测方法按照GB/T 6285执行。

3.5储运、销售要求

熟卤制品气调包装的贮运、销售宜符合冷链工艺要求。

2