附件

聚乳酸制品企业产品标准参考指南

一、聚乳酸塑料购物袋

在符合GB 21660《塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求》的前提下，满足DB22/T 2106《聚乳酸制品通用技术要求》的要求。聚乳酸含量、生物分解性能和灰分等应符合DB22/T 2106的要求，感观、物理机械性能、试验方法和判定规则按照BB/T 0039《商品零售包装袋》的规定执行。其中，聚乳酸含量的判定按照BB/T 0039-2013中7.3.2.2的规定执行，灰分的判定按照BB/T 0039-2013的中7.3.2.2的规定执行。聚乳酸塑料购物袋标识示例见下图。

PLA35

聚乳酸塑料购物袋 Q/ ××× ××× - ××××  400×（230+50）mm ×0.025mm  8kg  ××××××公司生产

注1：00—表示生物分解；

注2：PLA35—表示聚乳酸组分含量为35g/100g；

注3：Q/ ××× ××× - ××××—表示企业产品执行标准编号。

塑料购物袋产品标识示例

二、聚乳酸塑料一次性餐饮具

聚乳酸含量、生物分解性能、灰分和产品标志等应符合DB22/T 2106的要求，使用性能应符合GB 18006.1-2009中5.4条规定，理化指标应符合GB 18006.1-2009中5.8条规定；使用性能和理化指标试验方法按照GB 18006.1-2009中6.13条规定执行；判定规则按照GB 18006.1-2009中7.4.1.6规定执行。聚乳酸含量的判定按照GB 18006.1-2009中7.4.1.4的规定执行。

三、其他产品

DB22/T 2106《聚乳酸制品通用技术要求》所定义的其他产品，企业产品标准应满足相应国家标准、行业标准的要求，同时满足DB22/T 2106所规定的聚乳酸含量、生物分解性能、灰分和产品标志等要求。

上述引用标准中无年代号的，随着该标准的修订，按最新标准执行。

# Text boxes

为避免和防止窒息等危险，请远离婴幼儿

为保护环境和节约资源，请多次使用