ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

特香型白酒酿造用大曲

Te-flavour Chinese Liquor Daqu Starter

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	1

5　检验规则	3

6　标志、包装、运输和贮存	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

由江西省工业和信息化委员会提出并归口。

特香型白酒酿酒用大曲可以作为商品销售。

本标准起草单位：四特酒有限责任公司、江西章贡酒业有限责任公司、江西省食品工业协会、江西省食品工业研究所。

本标准主要起草人：廖昶、吴生文、林培、李科发、谢小兰、胡贤民、曾伟、熊峰梅、朱江。

特香型白酒酿造用大曲

范围

本标准规定了生产特香型白酒用大曲的术语和定义、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于特香型白酒大曲产品的生产、检验、销售、质量考核。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 1355     小麦粉

GB 2761     食品安全国家标准    食品中真菌毒素限量

GB 2762     食品安全国家标准    食品中污染物限量

GB 2763     食品安全国家标准    食品中农药最大残留限量

GB 5749     生活饮用水卫生标准

QB/T 4257   酿酒大曲通用分析方法

GB/T 15109  白酒工业术语

QB/T 4258   酿酒大曲术语

NY/T 119    小麦麸

术语和定义

QB/T 4258界定的和下列术语和定义适用于本文件。

特香型白酒酿酒用大曲（Te-flavour Chinese Liquor Daqu）

以面粉、小麦麸、新鲜丢糟和水等为原料生产的专用于特香型白酒酿造的糖化发酵剂。

技术要求

主要原料

面粉

应符合GB1355的规定。

小麦麸

应符合NY/T119的规定。

丢糟

出窖糟经蒸馏取酒后，不再用于酿酒发酵的物料。使用前丢糟的存放时间不超过24小时。

拌料用水

应符合GB 5749的规定。

感官要求

应符合表1的规定。

感官要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 长方体状，灰白色、黄褐色。 |
| 断面 | 有灰白或红、黄菌丝，菌丝整齐，曲体泡气。 |
| 香气 | 曲香浓郁，应有特香型大曲特有的香气，无异味。 |

理化要求

应符合表2的规定。

理化要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 2-5月 | 其它月份 |
| 水分（g/100g） | ≤14.5 | ≤14.0 |
| 酸度(mmol/10g) | 0.8～1.6 |
| 淀粉（g/100g） | 40～52 |
| 糖化力(U) | 450-970 |
| 液化力(U) | ≥0.85 |
| 酯化力(U) | ≥150 |
| 糖化力、液化力、酯化力单位见QB/T 4257。 |

卫生要求

应符合GB 2761、GB 2762和GB 2763的要求。

4.5  分析方法

按QB/T 4257执行。

检验规则

组批

同一制曲工艺，同一储曲房间，经检验水份合格的成品曲块为一个批次。

抽样

样品应从成品大曲中抽取。每批次成品大曲应采取随机抽样，从曲堆端面和顶面列、层分别抽样。采样后应记录样品名称、品种/规格、数量、生产者名称、生产时间、采样时间与地点、采样人。采样后及时送检。

检验分类

出厂检验

产品出厂前，由生产企业的质量检验部门，按本标准逐批检验，检验合格后签发质量合格证的产品，方可出厂。出厂检验项目包括：外观、断面、香气、水分、酸度、淀粉、糖化力、液化力、酯化力。

型式检验

大曲在正常生产情况下，每一年需要进行一次型式检验，型式检验项目为本标准的所有项目。遇有下列情况之一时，按本标准全部要求进行检验。

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备；

- 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月以后，重新恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构按照有关规定需要抽检时。

判定规则

- 大曲质量等级分三个：优级、一级、二级。

- 检验结果若水分不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品复验。若复验结果仍不合格，则判整批产品为二级。

检验结果中（除水分外），有两项或两项以上指标不合格时，应重新从同批次产品中抽取两倍样品复验，以复验结果为准。若有两项以内指标（含两项）不合格判整批产品为一级；若有两项以上指标不合格判整批产品为二级。

标志、包装、运输和贮存

标志

- 当大曲粉被运送到储存的库房或规定地点时，应标明：主要原料、制曲时间、入库时间。

- 商品大曲粉应标明：生产厂家、厂址、产品名称、产品类型、质量等级、商标、批号、净重、执行标准，并附有质量检验合格证。

- 储运图示标志应符合GB/T 191 的有关规定。

包装、运输和贮存

- 大曲粉用尼龙编制袋包装，包装规格：20kg/袋，净含量的验按JJF 1070执行。不同等级的大曲粉，应分别入库存放，不宜混杂储存。

- 大曲运输时，车船或其他运输工具应保持清洁、干燥、无外来污染物，防止日晒、雨淋。

- 大曲不应与有毒、有害、有腐蚀性、有气味的物品混储混运。

- 仓库应保持清洁、干燥、通风，防潮、防霉变，严禁火种，周围应划定警戒区，设置明显警告标志，配备充足有效的消防器材。

- 大曲在包装、运输和贮存过程中可能发生曲虫等鼠虫害情况，应考虑采取相应的预防管理措施。