附件2

食品接触材料及制品用添加剂新品种

公告草案和有关情况说明

一、丙烯酸和丙烯酸丁酯的聚合物与N,N-二乙基乙胺的化合物

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 丙烯酸和丙烯酸丁酯的聚合物与N,N-二乙基乙胺的化合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Propenoic acid, polymer with butyl propenoate, compd. with N,N-diethylethanamine |
| CAS号 | 27306-98-5 |
| 最大使用量/ % | 1 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 6（以丙烯酸计） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | — |

（二）有关情况的说明

1. 背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用添加剂，为无色透明液体，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2. 工艺必要性

该物质可以减少涂料成膜后缩孔等表面缺陷现象。

二、三聚氰胺与甲醛的聚合物的异丁基化醚

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 三聚氰胺与甲醛的聚合物的异丁基化醚 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Melamine, polymer with formaldehyde, isobutylated |
| CAS号 | 68002-21-1 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 最大使用量/ % | 6 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 15（以甲醛计）；2.5（三聚氰胺） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 用于生产婴幼儿专用食品接触材料及制品时，三聚氰胺的SML为1mg/kg |

（二）有关情况的说明

1. 背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用添加剂，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2. 工艺必要性

该物质可增强涂层在金属表面的附着力，减少涂料喷涂过程中的表面缺陷现象。

三、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-聚异苯并呋喃羧酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇和1,2,3-丙三醇的聚合物

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-聚异苯并呋喃羧酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇和1,2,3-丙三醇的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol |
| CAS号 | 384330-10-3 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 最大使用量/ % | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 5（以偏苯三酸酐计）；6（三羟甲基丙烷） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 添加了该物质的涂料及涂层不得用于接触乙醇含量高于8%的食品 |

（二）有关情况的说明

1.背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用添加剂，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2.工艺必要性

该物质可以增强涂层对高锡含量的马口铁基材的附着力。

四、2-羟基-苯甲酸与甲醛和6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺的乙基化甲基化聚合物

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 2-羟基-苯甲酸与甲醛和6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺的乙基化甲基化聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, ethylated methylated |
| CAS号 | 196823-49-1 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 最大使用量/ % | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 15（以甲醛计）；5（2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪：SML） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 添加了该物质的涂料及涂层不得用于接触乙醇含量高于8%的食品 |

（二）有关情况的说明

1.背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用添加剂，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2.工艺必要性

该物质是含氨基或羧基官能团树脂的一种非常有效的交联剂，可以促进涂料涂膜与金属基材的附着力，同时增强涂层的耐腐蚀性。