附件3

食品接触材料及制品用树脂新品种

公告草案和有关情况说明

一、甲醛与三混甲酚的聚合物

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 甲醛与三混甲酚的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formaldehyde, polymer with methylphenol |
| CAS号 | 9016-83-5 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 最大使用量/ % | 19 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 15（以甲醛计）；3.0（游离酚，以苯酚计） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | — |

（二）有关情况的说明

1.背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用基础树脂，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均批准该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2.工艺必要性

该物质是金属罐内壁涂层的基体成分，与环氧树脂或者聚酯树脂进行交联反应后可提高涂层的硬度、抗化学性和耐腐蚀性。

二、甲醛与4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚聚合物的丁基醚

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 甲醛与4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚聚合物的丁基醚 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 3-methylphenol and 4-methylphenol, butylated |
| CAS号 | 335637-88-2 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 15（以甲醛计）；0.6（双酚A） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 不得用于接触婴幼儿专用食品接触材料及制品 |

（二）有关情况的说明

1.背景资料

该物质是一种食品接触材料及制品用基础树脂，不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。

2. 工艺必要性

该物质是一种酚醛树脂类交联剂，可以提高涂层的柔韧性和耐化学性。