ICS

备案号：Jxxx-2018

DB23

黑龙江省地方标准

DB23/T xxx—2018

发泡水泥防火隔离带

Foaming cement fire separation zone

2018–xx–xx发布

2018–xx–xx实施

黑龙江住房和城乡建设厅 发布

黑龙江省住房和城乡建设厅

黑龙江省质量技术监督局

黑龙江省住房和城乡建设厅

公   告

第xxx号

黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布地方标准

《发泡水泥防火隔离带》的公告

现批准《发泡水泥防火隔离带》为地方标准，编号为DB 23/T xxx-2018。自2018年xx月xx日起实施。

黑龙江省住房和城乡建设厅

2018年xx月xx日

目    次

前言	Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	2

5  原材料	3

6  要求	5

7  试验方法	6

8  检验规则	6

9  产品合格证、包装、运输与堆放	6

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的导则起草。

本标准是在深入调查发泡水泥防火隔离带在黑龙江省工程应用情况的基础上，根据发泡水泥防火隔离带近几年产品检测数据，充分考虑产品生产用原材料、产品性能要求、运输与贮存等因素制定。

本标准由黑龙江省住房和城乡建设厅提出并归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省寒地建筑科学研究院

本标准参加起草单位：黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心

哈尔滨赛瑞建设工程质量检测有限公司

大庆石化工程质量监督站

本标准主要起草人：康永生、夏赟、王晶、单星本、镡春来、李卉玉、李志鹏、刘彦红、田野、张翼、于志伟。

本标准主要审查人：徐秋芳、赵亚丁、邓宏卫、王福山、朱卫中。

本标准为首次发布。

发泡水泥防火隔离带

- 范围

本标准规定了发泡水泥防火隔离带的术语和定义、分类、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、产品合格证、包装、运输与贮存等。

本标准适用于外墙外保温及屋面保温工程中的发泡水泥防火隔离带。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 191  包装储运图示标志

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 11969  蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 17146  建筑材料水蒸气透过性能试验方法

GB/T 18046  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB 20472  硫铝酸盐水泥

GB/T 27690  砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 29906  膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

GB/T 30804  建筑用绝热制品垂直于表面抗拉强度的测定

JGJ 63  混凝土用水标准

JC/T 1062  泡沫混凝土砌块

JGJ 289 建筑外墙外保温防火隔离带技术规程

GB/T1616 工业过氧化氢

GB/T21120 水泥混凝土和砂浆合成纤维

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

发泡水泥防火隔离带  Foaming cement fire separation zone

将发泡剂加入到由水泥基胶凝材料、掺合料、外加剂、聚丙烯纤维和水制成的料浆中，膨胀形成轻质多孔材料。经养护、切割而制成的一种燃烧性能A级，用于建筑物外保温工程中，以阻止火势沿外墙面或屋面在外保温系统内蔓延的轻质多孔水泥基板材。

- 产品规格与标记

  - 规格

发泡水泥防火隔离带规格尺寸应符合表1的规定,其他规格尺寸由供需双方协商确定。

- 表1  发泡水泥防火隔离带规格尺寸

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| 300 400 600 | 300 500 | 50 60 70 80 90 100 110 120 |

  - 标记和示例

发泡水泥防火隔离带的标记由产品代号、规格尺寸和执行标准号组成。

- □    □  DB23/TXXXX

- 本标准代号

- 规格尺寸

产品代号

示例：尺寸为(长×宽×厚)600mm×300mm×120mm的发泡水泥防火隔离带标记为：HJ 600×300×120  DB26/TXXX-2018。

- 原材料

  - 通用硅酸盐水泥应符合GB 175的规定，硫铝酸盐水泥应符合GB 20472的规定。

  - 拌合用水应符合JGJ 63的规定。

  - 掺合料

    - 粉煤灰应符合GB/T 1596的规定。

    - 磨细矿渣粉应符合GB/T 18046的规定。

    - 硅灰应符合GB/T 27690的规定。

  - 外加剂应符合GB 8076的规定。

  - 发泡剂应符合GB/T1616标准的规定。

  - 合成纤维应符合GB/T21120标准的规定。

- 要求

  - 尺寸允许偏差

发泡水泥防火隔离带的尺寸允许偏差应符合表2的要求。

- 表2  尺寸允许偏差                     单位为毫米

| 项 目 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 长度 | ±3 |
| 宽度 | ±3 |
| 厚度 | ±3 |

  - 外观质量

发泡水泥防火隔离带的外观质量应符合表3的要求。

- 表3  外观质量指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 缺棱 掉角 | 三个方向投影尺寸的最小值，不大于,mm | 15 |
|  | 最大值不大于投影方向边长 | 1/4 |
|  | 大于以上尺寸的缺棱掉角个数不多于,个 | 2 |
| 平面弯曲 | 不得大于,mm | 4 |
| 裂纹 | 贯穿一棱两面的裂纹长度总和不大于所在面的裂纹方向尺寸 | 1/3 |
|  | 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸 | 1/3 |
|  | 大于以上尺寸的裂纹条数不多于,个 | 1 |
| 表面疏松、层裂 |  | 不允许 |
| 表面油污 |  | 不允许 |
| - 注：特殊要求产品的尺寸允许偏差及外观质量由供需双方商定。 |  |  |

  - 性能

- 发泡水泥防火隔离带性能指标应符合表4的要求。

- 表4  性能指标

| 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，kg/m3 |  |  | ≤250 |
| 抗压强度，MPa | 平均值 |  | ≥0.20 |
|  | 最小值 |  | ≥0.15 |
| 垂直表面方向抗拉强度，MPa |  |  | ≥0.10 |
| 导热系数（平均温度250C），W/(m·K) |  |  | ≤0.070 |
| 抗冻性(冻融30次) |  | 质量损失率不大于，% | ≤5 |
|  |  | 强度损失率不大于，% | ≤25 |
| 干燥收缩值，mm/m |  |  | ≤0.60 |
| 水蒸气透过湿流密度，g/（m2·h） |  |  | ≤8.5 |
| 体积吸水率，% |  |  | ≤20 |

- 续表4

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 软化系数 |  | ≥0.7 |
| 均温灼烧性能 （7500C,0.5h） | 线收缩率，% | ≤8 |
|  | 质量损失率，% | ≤25 |
| 燃烧性能 |  | A级 |

- 试验方法

  - 试验条件

产品试样的养护龄期为28d。试验室温度（20±3）℃，相对湿度（45～70）%，标准养护室相对湿度≥95%。试样的尺寸、数量和取样方法按GB/T11969的规定进行。

  - 尺寸允许偏差、外观质量

采用最小刻度为1mm的钢直尺、钢卷尺、深度游标卡尺，尺寸允许偏差、外观质量试验方法按照GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法的规定进行。

  - 试验方法

    - 密度

- 取试件一组3块，尺寸为300mm×300mm×30mm，按GB/T 5486无机硬质绝热制品试验方法的规定进行试验。密度应为3块试件的干密度平均值，精确至1kg/m3。

    - 抗压强度

- 7.3.2.1  压力试验机的测量精度应为±1%，试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。

- 7.3.2.2  采用尺寸为100mm×100mm×100mm立方体试件，每组试件的数量3块。在试验前，试件应放在温度为（65±5）℃干燥箱内烘干至恒质量，且烘箱最初升温速度每小时不超过10℃。

- 7.3.2.3  试件受压面尺寸的测量应精确至1mm，并应按测量得到的尺寸计算试件的受压面积。

7.3.3.4  抗压强度按GB/T 5486无机硬质绝热制品试验方法的规定进行试验。平均强度应为3块试件抗压强度平均值，精确至0.01MPa。

    - 导热系数

按GB/T 10294规定的方法进行。

    - 水蒸气透过系数

按GB/T 17146规定的方法进行。

    - 抗冻性

冻融30次，按GB/T 11969规定的方法进行。

    - 干燥收缩值

按GB/T 11969规定的方法进行。

    - 软化系数

取100mm×100mm×100mm立方体试件6块，3块放置试验室内做为基准试件，按7.3.2进行抗压强度试验；3块浸入温度为（20±5）℃的水中，没入水中的深度为2mm～10mm，48h后从水中取出试件，用拧干的湿毛巾擦去表面附着水后进行抗压强度试验，以上3个试件检测值的算术平均值作为浸水后的抗压强度值σ1，软化系数按式（1）计算：

φ=σ1σ0             ..................（1）

式中:

φ—— 软化系数，精确至0.01；

σ1——浸水后试件的抗压强度，单位为MPa；

σ0——基准试件的抗压强度，单位为MPa。

    - 吸水率

按GB/T 5486规定的方法进行。

    - 燃烧等级

按GB/T 8624规定的方法进行。

    - 垂直于板面方向抗拉强度

按GB/T 30804规定的方法进行。

    - 均温灼烧性能

按GB/T 5486的有关规定进行试验，匀温灼烧性能试验的试样应在750℃下恒温0.5h。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分类分出厂检验与型式检验。

    - 产品养护及出厂检验

发泡水泥防火隔离带出厂前养护时间应不少于28天。产品出厂时应经检验部门检验合格并附有合格证。检验项目为：尺寸及尺寸允许偏差、外观质量、抗压强度、密度、体积吸水率。

    - 型式检验

型式检验项目为本标准第6章要求的全部项目，有下列情况之一时，应进行型式检验。

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 停产半年以上恢复生产时；

- 正常生产时，每年进行一次；

- 原材料，工艺等发生较大改变，可能影响产品性能时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 质量监督部门要求进行时。

  - 组批与抽样

    - 组批

以同一原材料、配方、工艺，稳定连续生产的同规格发泡水泥防火隔离带每300m3为一批、不足300m3也作为一批计算。

    - 抽样

按试验方法要求的取样数量、规格从每个组批的产品中随机抽样。

  - 判定原则

    - 若某批产品的全部项目检验均符合要求，则判定该批产品为合格。

    - 若产品的某项目指标检验不符合要求，应取双倍抽样重检，若仍不符合要求，则判定该批产品为不合格。

- 产品合格证、包装、运输与贮存

  - 产品合格证

在产品出厂时应提供产品合格证，内容如下：

    - 产品名称和商标；

    - 产品执行标准号；

    - 批量编号与数量；

    - 生产日期及批号；

    - 质检员代号；

    - 检验结果；

    - 生产厂名、地址、电话；

    - 检验合格的出厂检验报告和有效期内的型式检验报告。

  - 包装

    - 产品运输包装图示标志应符合GB191的规定。

    - 发泡水泥防火隔离带产品5～7块成组，用塑料膜包装，四角应采用塑料或其他专用护角防护。

    - 成品之间应采用衬垫,可用聚乙烯薄膜或用牛皮纸等隔离。

    - 外包装应注明防潮、防撞击等警示标志。

    - 每100m3产品中应附有产品使用说明书。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸、避免日晒雨淋，应垂直装卸并保持包装的完整，避免受压和机械损伤。

  - 贮存

    - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风，并有良好防雨、雪设施的库房内，严禁与化学品接触。

    - 贮存场地应坚实、平整，不应直接放置在地面上，应垂直堆放，高度不应超过1.5m。

_______________________