ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB61/T XXXX—2018

尧  头  黑  瓷

YaoTou  Black  Ware

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

陕西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由陕西省质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：澄城县市场监督管理局、澄城县文体广电局、咸阳陶瓷研究设计院有限公司。

本标准主要起草人：周宏、郑怀璋、马小鹏、权亚莉、李萍、刘刚、雷瑞阳、乔峤、李鹏飞。

本标准首次发布。

联系信息如下：权亚莉

单位： 澄城县市场监督管理局

电话： 13571506160

地址： 澄城县青正街九路南185号

邮编： 715299

尧  头  黑  瓷

1    范围

本标准规定了尧头黑瓷的术语、定义、品种规格、等级、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。

本标准适用于澄城县传统尧头窑区域内的黑瓷及其窑变釉，不适用于黑陶或工贸双方协商认可的黑瓷产品。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.4   食品安全国家标准  陶瓷制品

GB 31604.34 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.24 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB/T 3295   陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法

GB/T 3298   日用陶瓷抗热震性测定方法

GB/T 3299   日用陶瓷吸水率测定方法

GB/T 3300   日用陶瓷变形检验方法

GB/T 3301   日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302  日用陶瓷包装、标志、运输、贮存规则。

GB/T 3303   日用陶瓷的缺陷术语

GB/T 5000   日用陶瓷的名词术语

QB/T 1503   日用陶瓷白度测试方法

3    术语和定义

GB/T 3303和GB/T 5000确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1  尧头黑瓷  yaotou  black  ware

在澄城县传统尧头窑区域内，采用当地原料，以传统工艺制作烧成的具有尧头窑特征的黑釉陶瓷产品。

3.2  原作

陶艺师首次创作出的第一件成功作品。

3.3  精品

复制的且有一定数量限制的原作作品。

3.4  合格品

普通的黑瓷产品。

4    分类、规格及等级

4.1  分类

按产品的形状和用途主要分为器皿类、工艺美术品类。

4.2  规格

依据产品最大部位尺寸计算，分为特大型、大型、中型、小型，见表1。

表1  产品规格

单位：mm

| 规 格 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大部位尺寸（L） | L≥600 | 350≤L＜600 | 200≤L＜350 | L＜200 |

4.3   等级

分为三级，即原作、精品、合格品。

5     技术要求

5.1   原料

泥胎使用的青矸、黑矸、桃花矸、黄矸等主要原料80%以上应出产于澄城县尧头窑传统原料区域内；黑釉所用的红胶土、白土等应出产于澄城县尧头窑传统原料区域内的天然釉用原料，外加原料不得超过10%。

5.2   生产工艺

生产工艺见附录A。

5.3   产品质量

5.3.1  形状误差要求

5.3.1.1  口径误差

口径大于200mm的误差允许为±1.5%，口径在60mm～200mm的误差允许为±2.0%，口径小于60mm的误差允许为±2.5%。

5.3.1.2  高度误差

高度误差允许±4%。

5.3.1.3  竖直度误差

竖直度误差小于5mm。

5.3.1.4  底部平整度误差

底部平整度误差小于1mm。

5.3.2  技术要求

5.3.2.1  吸水率

器皿类黑瓷≤2.5%，工艺美术黑瓷≤5.0%。

5.3.2.2  抗热震性

由180℃投入20℃水中热交换一次，釉面、胎体无裂纹。

5.3.2.3  光泽度、色差

见表2

表2

| 项 目 | 原 作 | 精 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光泽度（°） | 70 | 65 | 60 |
| 色差（⊿E*） | 1.5 | 2.5 | 3.5 |

5.3.2.4  铅、镉溶出量

铅镉溶出量符合 GB 4806.4 食品安全国家标准陶瓷制品的要求。

5.3.3  外观缺陷要求

产品根据分级提出表3规定的缺陷范围。

表3  外观缺陷要求

| 序号 | 缺陷名称 | 测定物理量 | 计量单位 | 产品规格/分类 | 原作 | 精品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形 | 长度 | mm | 工艺美术类 | 影响艺术效果不许可 |  |  |
|  |  |  |  | 器皿类 | 不大于口径的1.5% | 不大于口径的2.5% | 不大于口径的3.5% |
| 2 | 缺釉 | 面积 | mm2 | 特型 | 不允许 | 显见面不允许 非显见面不大于8 | 显见面不允许大于9 非显见面不大于25 |
|  |  |  |  | 大型 | 不允许 | 显见面不允许 非显见面不大于5 | 显见面不允许大于5 非显见面不大于16 |
|  |  |  |  | 中型、小型 | 不允许 | 不允许 | 显见面不允许2 非显见面不大于8 |
| 3 | 落渣 | 长度 | mm | 特型、大型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于1限5个 | 显见面不大于2限5个，非显见面不大于3限10个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限3个 | 显见面不大于1限3个，非显见面不大于2限5个 |
| 4 | 斑点 | 直径 | mm | 特型、大型 | 不允许 | 不大于2限6个 | 不大于2限15个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  | 不大于1限3个 | 不大于1.5限10个 |
| 5 | 釉泡 | 直径 | mm | 特型、大型 | 不大于0.5限8个 | 不大于0.5限15个 | 不大于1.5限20个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 | 不大于0.5限4个 | 不大于0.5限10个 | 不大于1.5限15个 |
| 6 | 溶洞 | 直径 | mm | 特型、大型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于2限4个 | 不大于3限 8个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.5限2个 | 不大于3限5个 |
| 7 | 毛孔 | 直径 | mm | 特型、大型 | 不大于0.5 限 10个 | 不大于0.5 限 20个 | 不大于1.5 限 50个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 | 不大于0.5限5个 | 不大于0.5限10个 | 不大于1.5限35个 |
| 8 | 烟熏 | - | - | 全部 | 不允许 | 不允许 | 不明显 |
| 9 | 粘疤 粘渣 | 长度 | mm | 全部 |  | 粘足不大于底部的10%，深度不大于1 | 粘足不大于底部的20%，深度不大于2 |
| 10 | 磕碰 | - | - | 全部 | 不允许 |  |  |
| 11 | 胎裂 | - | - | 全部 |  |  |  |
| 12 | 釉层薄厚不均 | - | - | 全部 | 显见面不允许，非显见面不明显 | 不明显 | 不严重 |
| 13 | 泥釉缕 | - | - | 全部 |  |  |  |
| 14 | 缺泥 | 面积 | mm2 | 特型、大型 | 显见面不允许，非显见面不大于35 | 不大于35 | 不大于120 |
|  |  |  |  | 中型、小型 | 显见面不允许，非显见面不大于20 | 不大于25 | 不大于100 |
| 15 | 火刺 | 面积 | mm2 | 特型、大型 | 不允许 |  | 100 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  |  | 60 |
| 16 | 裂纹 | 长度 | mm | 特型、大型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面阴裂不大于15 | 阴裂不大于25 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不大于10 | 阴裂不大于15 |
| 17 | 疙瘩 坯泡 | 直径 | mm | 特型、大型 | 不允许 | 不大于3限10个 | 不大于5限20个 |
|  |  |  |  | 中型、小型 |  | 不大于2限5个 | 不大于4限15个 |
| 注：本标准未能包括的缺陷，根据其形状可按相似缺陷处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

6    检验方法

6.1   形状误差

在自然光下进行。口径、高度、平整度误差用精度为±0.1mm的直尺测定，竖直度误差用软线吊锤结合量角仪测定。

6.2  物化性能

6.2.1  吸水率

按GB/T 3299方法检验。

6.2.2 抗热震性

按GB/T 3298方法检验。

6.2.3 色差

按QB/T 1503方法检验。

测试时，在同一件产品的相对平整部位，取正面（显见面）4处不同点测试 L*、a*、b*，将第1个点的L*、a*、b*作为基准值，其他3个点的L*、a*、b*分别于基准值相减，得到3组⊿L*、⊿a*、⊿b*值，将同类值加权平均，所得数值按公式（1）计算得到⊿E*。

⊿E* =                   （1）

6.2.4 光泽度

按GB/T 3295 陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法检验。

6.2.4 铅、镉溶出量

按GB 31604.34 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定方法检验；按GB 31604.24 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定方法检验。

6.3  外观

6.3.1  变形

按GB/T 3300方法检验。

6.3.2  外观缺陷

按GB/T 3301方法检验。

7    检验规则

7.1  总体要求

7.1.1  产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1.2  采用每百单位产品不合格数（计件法）检验。

7.1.3  每批产品经制造厂检验部门逐件检验，合格后方可入库，出厂时应附有证明产品质量合格的文件。

7.2  出厂检验

7.2.1  出厂检验项目为本标准的5.3.1和5.3.3规定的内容

7.2.2  出厂检验按GB/T 2828.1的规定执行，检验项目及抽样方案见表3。

7.2.3  产品批的形成：受检产品可按单件、成套、等级、造型、型号形成批

7.2.4  抽样要求如下：

a） 抽取样本的时间：大批量的小、中型产品在封箱后抽取；大、特型产品和小批量产品在封箱前收取。

b)  样本的抽取随机进行。每批产品抽取样本量为5件（套）。

7.2.5  出厂检验项目中，如有一件一项不合格，则判该批产品不合格，该批产品由交货方返工重新分级后方可再次提交检验。

7.3  型式检验

7.3.1  型式检验每半年进行一次，遇有下列情况之一时亦进行型式检验：

a) 产品原材料配方改变。

b) 生产工艺方法变更。

c) 停产三个月以上再恢复生产。

d) 生产中发生重大质量变故。

e) 国家质量监督机构提出型式检验的要求。

7.3.2  型式检验项目为本标准5.3.1、5.3.3规定的内容。日用瓷产品应包括5.3.2规定的内容。

7.3.3  型式检验项目的样本应从本周期内生产的、经制造厂检验部门检验合格后的产品中抽取，大型、特型产品吸水率的测定可取同品种的试片进行。

7.3.4  样本的抽取随机进行。每批产品抽取样本量为5件（套）。

7.3.5  所检验的各个项目中，如有一件一项不合格，则判该周期型式检验不合格。

8   标志、包装、运输、储存

8.1  标志

8.1.1  原作和精品产品底部应有作者签名或生产企业标志。

8.1.2  包装物上或包装物内的说明书或收藏证应标注作品（产品）名称、规格、配套件数、等级、制造企业名称、地址、产品标准号等内容，并标注有“易碎”的文字或符号。

8.1.3  有指定要求的由供需双方约定。

8.2  包装

8.2.1  包装物与附件设计要合理，应相互吻合，应具有保护产品安全和便于操作、运输、储存、管理及销售的功能。

8.2.2  包装操作应按设计要求进行，使内装物达到正、平、紧、稳。

8.3  运输

8.3.1  运输的方式由供需双方商定。

8.3.2  装卸时应轻拿轻放，不得抛掷。装货时应将包装箱、盒挤紧，防止运输时剧烈振动造成破损。

8.3.3  运输时应使用带棚盖的运输工具。

8.4   储存

8.4.1  包装后的产品应在干燥清洁的仓库内储存，严禁雨淋、暴晒、潮湿和污染。

8.4.2  储存的地面应平整、清洁、干燥、通风和远离火源。

8.4.3  储存较长时间的堆码，底层离地面不少于15cm，堆码高度应适宜，以不压坏下层包装件为原则。

附录A

（资料性附录）

尧头黑瓷生产工艺

1  尧头黑瓷生产工艺流程

坯料选料

设计

釉料选料

坯料加工

泥浆

制模

练泥 陈腐

磨料

造型

清洗

注浆

拉坯

修坯

修坯

修足

施釉

烧成

打磨

检验

入库

过筛

除铁

储存备用

2  尧头黑瓷生产工艺

2.1  制泥

2.1.1  选料

选择适用于尧头黑瓷生产的青矸、黑矸、桃花矸、黄矸、红胶土、白土等本地原料，经检验、自然风化、混合后备用。

2.1.2  粗碎

原料粉碎至小于5mm，过筛除铁除杂，入库备用。

2.1.3  细碎

使用球磨机湿法加工。按照坯料或釉料配方中的各种原料配比，将原料分别称量装入球磨机中，球磨细度根据泥料或釉料种类确定。

2.1.4  出磨

磨好的泥浆和釉浆按照生产工艺要求过筛，筛号为80目～250目，除铁处理后，分别装入不同的浆池和釉池中，陈腐备用。

2.1.5  滤泥

将球磨好的泥浆滤泥脱水，为成形准备泥料。

2.1.6  陈腐

将浆料滤泥脱水，滤泥后密封保存，为拉坯成形准备泥料。

2.1.7  练泥

分机械和人工练泥两种。

2.1.8  揉泥

人工将泥进一步揉练以增加可塑性。

2.2  成型

2.2.1  手拉坯

按照预先设计的式样，拉制出大小合适、轻重适中、厚薄适度的坯胎。

2.2.2  注浆成型

清扫模具→合模→紧固→注浆→补浆→回浆→巩固→开模→晾晒→修坯→粘接→擦坯。

2.3  修坯

拉成的坯体干燥至含水率在10%～14%时进行修坯。

2.4  干燥

拉坯或注浆成型的坯体干燥至含水率不大于2%后方可进入下一工序。

2.5  素烧

根据产品质量要求，可进行素烧工艺过程。

2.6  施釉

验坯→除尘→施釉（釉浆比重约1.5～1.7）→清足。

2.6  烧成

装窑→烧成→冷却→出窑。