《尧头黑瓷》地方标准

编   制   说   明

《尧头黑瓷》地方标准制定组

2018年10月12日

前言

《尧头黑瓷》 地方标准的制定由澄城县文体广电局发起并主持，由中国建材集团咸阳陶瓷研究设计院承接和共同完成的。起草制定《尧头黑瓷》 地方标准的宗旨是规范并提高尧头陶瓷的品质，增强人文非物质影响力，促进地方经济繁荣增长，使尧头古瓷重放光彩的重要举措。

总体要求

结合现有尧头黑瓷产品实际情况，参照GB/T 3532 《日用瓷器》国家标准及对应的检测检验方法和国内其他日用美术陶瓷地方标准而编制，制定出的《尧头黑瓷》地方标准不仅能够促进规范、提升现行尧头陶瓷水平，但也不可脱离实际状况而难于执行

制定过程简介

接到任务后，于2018年4月16日先到尧头几户规模较大的生产制造企业走访座谈，征询对本次标准制定的建议和要求，并抽取了样品。认真学习、研究了GB/T 3532 《日用瓷器》国家标准及其各项指标测试方法标准，调研、查阅、学习了《邢白瓷》、《地理标志产品 耀州瓷》等地方标准。2018年7月16日第二次到尧头窑瓷区取样。

对提取的样品进行了比较全面的验证测试试验，取得了较多的技术数据，为制定标准提供符合实况的参考数据。

2018年8月15日，起草小组向澄城县文体广电局提交了《尧头黑瓷》地方标准讨论稿，请求对制定的初稿的看法与修改。

2018年8月27日，起草小组向尧头窑景区管委会、陕西鸿运来文化有限公司、澄城县润昌德瓷业有限公司、澄城县华泰陶瓷有限公司、澄城县睿隆坊瓷业有限公司、周红志、铜川市陶瓷研究所、铜川唐宋陶业有限公司共7家的专家及技术主管人员发出标准征求意见稿和征求意见表，请求审阅研讨并提出意见。截止2018年10月8日，共回收4份，提出修改意见7条，见附件。

指标、技术数据的确定

“范围”： 本标准名称虽为《尧头黑瓷》，考虑到窑变釉同样是尧头瓷的重要品种之一，且着色氧化物与黑瓷相同，故将其纳入尧头黑瓷范围。

“分类、规格及等级”中的“原作”、“精品”、“合格品”： 考虑到尧头瓷的品种以日用瓷和艺术瓷为主，日用瓷数量多但附加值低，今后能使尧头瓷提高知名度、能成长为工艺美术大师的应该是艺术瓷，因此在分类方面重点突出了这类产品，这里的“原作”与“精品”是参照了石湾艺术瓷的命名名称，“合格品”主要指日用瓷。

“形状误差要求”： 是人们对作品（产品）整体形状的要求，特别是对艺术瓷的评判，这项指标能促使作者将自己的作品（产品）做的更端正、不斜肩、不晃动，保持更完美的整体外形。

“技术要求”： “技术要求”中的各项指标（共5项）是产品的内在质量要求，非常重要。根据验证试验数据结合尧头瓷的实况，提出了控制产品内在质量的4项指标，“吸水率”、“抗热震性”、“光泽度”、“色差”四项技术参数的大小是依据验证试验数据确定的，略高于（或平行于）现行产品指标，尧头窑产区的生产企业均可以达到。“铅、镉溶出量”是强制性标准，只能依照执行。

“外观缺陷要求”：该指标共涉及17项要求，对产品显见面、非显见面的缺陷给出了允许范围，如果能够达到此外观要求，尧头窑的产品会有一个很大的提高。其中除“原作”级要求较高外，“精品”、“合格品”的要求均低于《日用瓷器》国家标准的指标，这也是依据现行产品而定的。

附件：                     征求意见返回表及处理结果

1、         《尧头黑瓷》地方标准征求意见反馈表

提出单位：澄城县润昌德瓷业有限公司    审稿者姓名： 刘忠阳

手机号：13892589642                   E-mail：

单位地址：陕西省澄城县尧头窑文化旅游生态园区

意见或建议

| 序号 | 标准条款 | 标准内容 | 修改建议或意见 | 修改理由 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附录1 | 装饰——清理 | 改为修足-施釉-煅烧-打磨-分类装箱 | 根据传统工艺 | 采纳。 |
| 2 | 附录2.1.1 | 选择适用于尧头黑瓷生产的青矸、黑矸、桃花矸、红胶土、白土等本地原料，经检验、混合、球磨、过筛、滤泥、练泥，除杂，陈腐备用。 | 改为选择适用于尧头黑瓷生产的青矸、黑矸、桃花矸、黄矸、红胶土、白土等本地原料，经检验、混合、球磨、过筛、沉淀、滤泥、练泥，除杂，陈腐备用。 | 根据传统工艺 | 采纳。 |
| 3 | 附录2.2 | 成型、手拉坯成型、练泥 | 改为练泥、手拉坯成型、成型 | 根据传统工艺 | 采纳。 |
| 4 | 附录2.6 | 装窑→烧成→冷却→出窑。 | 改为装窑→煅烧→烧成→冷却→出窑。 | 根据传统工艺 | 不采纳。 |

内容较多可加附页说明。

2、           《尧头黑瓷》地方标准征求意见反馈

提出单位：陕西鸿运来文化有限公司        审稿者姓名： 陈振海

手机号： 15319127776                    E-mail：

单位地址：陕西省澄城县尧头窑文化旅游生态园区

意见：同意征求意见稿内容。

3、        《尧头黑瓷》地方标准征求意见反馈表

提出单位：铜川市陶瓷研究所            审稿者姓名： 曹金刚

手机号：                              E-mail：

单位地址：

意见或建议

| 序号 | 标准条款 | 标准内容 | 修改建议或意见 | 修改理由 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料性附录 （10页） | 中间列“坯料选料”“坯料加工” | 在“坯料选料”“坯料加工”之间加“自然风化” | “自然风化”是陶 瓷中的重要环节 | 采纳 |
| 2 | 资料性附录 （10页） | 右列5“除杂” | 改为“除铁” | 更加确切 | 采纳 |

4、            《尧头黑瓷》地方标准征求意见反馈表

提出单位：铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司          审稿者姓名： 梁亚萍

手机号： 13509197627                             E-mail：

单位地址：

意见或建议

| 序号 | 标准条款 | 标准内容 | 修改建议或意见 | 修改理由 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3.1.3 | 竖直误差 小于5° | 竖直误差小于5mm | 更加确切 | 采纳 |