| 黑龙江省地方标准 | DB23 |
| --- | --- |
|  | DB23/T1320-201× |

长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩

基础设计与施工技术规程

Pressure-concrete grout for revolve-spray reaming 
pile with long spiral drilling hole

The foundation design and construction
technical specificatian

201×—××—××发布          201×—××—××实施

| 黑龙江省质量技术监督局 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |

黑  龙  江  省  地  方  标  准

长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础

设计与施工技术规程

Pressure-concrete grout for revolve-spray reaming

pile with long spiral drilling hole

the foundation design and construction

technical specificatian

DB23 / T1320-201×

主编单位：黑龙江省桩基础工程公司

批准部门：黑龙江省质量技术监督局

黑龙江省住房和城乡建设厅

施行日期：201×—××—××

201×      哈尔滨

黑龙江省住房和城乡建设厅

公  告

第XX号

黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布地方标准《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》的公告

现批准《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》为黑龙江省地方标准，自201X年XX月XX日起实施。原地方标准《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》DB23/T1320-2008同时废止。

修订的条文及具体内容，将在近期出版的《低温建筑技术》刊物上登载。

黑龙江省住房和城乡建设厅

201X年XX月XX日

前  言

本规程是根据黑龙江省住房和城乡建设厅的要求，由黑龙江省桩基础工程公司会同有关单位在原黑龙江省地方标准《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》DB23/T1320-2008的基础上进行修订而成。

本次修订广泛征求了有关设计、施工、科研和管理等有关方面的意见，对具体修订内容进行了讨论和修改，并与新颁布的相关标准进行了协调，最后经审查定稿。

本规程主要技术内容是：总则、术语和符号、设计规定、施工、工程质量检查及验收。

本次修订的主要内容如下：

1.调整了参照执行的标准规范。

2.调整了扩底尺寸与工艺参数值。

3.调整了桩侧阻力、端阻力提高系数。

4.增加了条文说明。

为提高本规程质量，请各单位在执行本规程过程中，注意总结经验，积累资料，并将意见和建议寄交黑龙江省桩基础工程公司（地址：哈尔滨市香坊区中山路65号；邮编：150036），以供今后修订时参考。

长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩原称为“钻孔高压喷射扩孔压灌砼异型桩”，专利号为：ZL02132652.5。根据住建部关于印发《工程建设标准涉及专利管理办法》的通知建办标（2017）3号文，专利持有人向规程发布机构承诺：同意使用者在合理合法的条件下，就使用专利授权许可进行协商。为此，专利权人声明在本规程的发布机构备案，按照《工程建设标准涉及专利管理办法》（2017）3号文第三章专利实施许可第十三条第二款，同意在公平、合理、无歧视基础上，收费许可任何单位或者个人在实施该标准时实施其专利。

本规范主编单位：黑龙江省桩基础工程公司

本规范参编单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院

黑龙江省建筑设计研究院

哈尔滨市建筑设计院

黑龙江省水文地质工程地质勘察院

黑龙江省鑫都建设工程质量检测有限公司

本规范主要起草人员：王景军  郭  弘  李兆斌  赵彩明  王健强

葛天英  王  宇  宋  尧  赵东滨  王  平

关  振  王语姝

本规范主要审查人员：刘景云、王公山、唐榕彬、丁延生、王吉良、史  鹰、韩金峰、左宏亮

目   次

1  总则……………………………………………………………………1

2  术语和符号……………………………………………………2

2.1  术语………………………………………………………………2

2.2  符号………………………………………………………………2

3  设计规定……………………………………………………………5

3.1  基本资料…………………………………………………………5

3.2  桩的布置…………………………………………………………6

3.3  设计原则…………………………………………………………6

3.4  桩的构造…………………………………………………………8

3.5  桩基计算………………………………………………………10

4  施工…………………………………………………………………19

4.1  施工准备………………………………………………………19

4.2  一般规定………………………………………………………20

4.3  桩的施工………………………………………………………23

4.4  冬期施工………………………………………………………25

5  工程质量检查及验收……………………………………………28

5.1  一般规定…………………………………………………28

5.2  施工前检验………………………………………………28

5.3  施工检验…………………………………………………28

5.4  施工后检验………………………………………………29

5.5  多年冻土地区桩基工程质量检验………………………30

5.6  基桩工程验收资料…………………………………………31

附录A  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩极限侧阻力、

极限端阻力标准值………………………………………33

附录B  施工工艺流程图………………………………………35

本规程用词说明…………………………………………………… 36

引用标准名录……………………………………………………… 37

附：条文说明………………………………………………………… 38

Contents

1  General Provisions………………………………………………………………… 1

2  Terms and Symbols……………………………………………………………… 2

2.1  Terms ……………………………………………………………………… 2

2.2  Symbols …………………………………………………………………… 2

3  Design Rules………………………………………………………………………… 5

3.1  Data Base …………………………………………………………………… 5

3.2  Pile Layout ……………………………………………………………… 6

3.3  Design of Principles………………………………………………………… 6

3.4  Constructional Measures of Pile Foundation…………………… 8

3.5  Calculations of Pile Foundation…………………………………… 10

4  Construction ……………………………………………………………………… 19

4.1  Construction Preparation……………………………………………… 19

4.2  General Requirements…………………………………………………… 20

4.3  Construction of Pile …………………………………………………… 23

4.4  Winter Construction …………………………………………………… 25

5  Engineering Quality Inspection and Acceptance ………………… 28

5.1  General Requirements…………………………………………………… 28

5.2  Before the Construction Inspection……………………………… 28

5.3  Construction Inspection…………………………………………… 28

5.4  After Construction Inspection…………………………………………… 29

5.5  Quality Inspection of Pile Foundation in Permafrost Area……… 30

5.6  Acceptance Data of Foundation Pile Engineering…………… 31

AppendixA  Pressure-Concrete Grout For Revolve-spray Reaming Pile with long Spiral Drilling hole of The Bored and Grouted Pile………………………………………………………………………………33

AppendixB  Construction process flow chart…………………………………35

Explanation of Wording in This Code……………………………36

List of Quoted Standards…………………………………………………37

Addition:Explanation of Provisions…………………………………38

- 1  总  则

1.0.1  为使长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础的设计与施工做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于房屋建筑和市政基础设施工程长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础的设计与施工。

1.0.3  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础的设计与施工原则应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004的有关规定。

1.0.4  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础的设计应综合考虑地质条件、环境条件、上部建（构）筑物的结构特点等因素。

1.0.5  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础的设计与施工，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。

- 2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1  桩基础  pile foundation

由设置于岩土中的桩和连接于桩顶端的承台组成的基础。

2.1.2  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩（以下简称WZ桩）pressure-concrete grout for revolve-spray reaming pile with long spiral drilling hole（hereinafter referred to as WZ pile）

采用长螺旋钻机钻至设计深度，通过钻头喷嘴向孔侧（底）高压喷射水泥浆，旋喷切削钻孔周围土层，形成扩大头，然后通过钻具向孔内连续压灌制备好的混凝土，边压灌混凝土边提升钻具，灌至桩顶标高后，向孔内插入钢筋笼形成的桩体。

2.2  符    号

2.2.1  作用和作用效应

Fk——荷载效应标准组合下，作用于承台顶面的竖向力；

Gk——桩基承台和承台上土自重标准值；

Hk——荷载效应标准组合下，作用于桩基承台底面的水平力；

Hik——荷载效应标准组合下，作用于第i基桩或复合基桩的水平力；

Mxk、Myk——荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的x、y 主轴力矩；

N——荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值；

N k——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

N i k ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第i基桩或复合基桩的竖向力；

xi、xj、yi、yj——第i、j基桩或复合基桩至y、x轴的距离。

2.2.2  抗力和材料性能

Quk——单桩竖向极限承载力标准值；

Qsk、Qpk——单桩总极限侧阻力、总极限端阻力标准值；

qsik——单桩第i层土的极限侧阻力标准值；

qpk——单桩极限端阻力标准值；

R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值；

Ra——单桩竖向承载力特征值。

2.2.3  几何参数

Ap——旋喷扩底后的桩底端横截面面积；

d ——桩身设计直径；

D——桩端扩底设计直径；

h ——桩端扩底设计高度；

Li——桩周第i层土的厚度；

n ——桩基中的桩数；

up ——桩身周长。

2.2.4  计算系数

βsi——桩周第i层土的侧阻力增强系数；

βp——桩端阻力增强系数；

K ——安全系数；

ψc——基桩成桩工艺系数；

ψP——扩底直径≥800mm时，端阻力的尺寸效应系数。

- 3  设计规定

- 3.1  基本资料

3.1.1  岩土工程勘察资料：

1  按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021提供的岩土工程勘察报告；

2  桩基按两类极限状态进行设计所需用的岩土物理力学性能指标值；

3  对建筑场地的不良地质现象，如滑坡、崩塌、泥石流、土洞等，有明确的判断、结论和防治措施；

4  已确定和预测的地下水位及地下水化学分析结论；

5  在抗震设防区应划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

6  有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性的评价。

3.1.2  建筑场地与环境条件的有关资料：

1  建筑场地现状，包括交通设施、高压架空线、地下管线与地下构筑物的分布；

2  相邻建筑物安全等级、基础型式及埋置深度。

3.1.3 建筑物的有关资料：

1  建筑物的总平面布置图；

2  建筑物的结构类型、荷载，建筑物的使用条件和设备对基础竖向及水平位移的要求；

3  建筑物的安全等级；

4  建筑物的抗震设防烈度和建筑（抗震）类别。

- 3.2  桩的布置

3.2.1  “WZ”桩适用于建（构）筑物的基础桩。

3.2.2  桩基础型式分为独立单桩承台基础、两桩及多桩承台基础和梁下排桩基础。

3.2.3  设计桩径可采用300mm～800mm。

3.2.4  基桩排数不少于3排且桩数不少于9根的摩擦型桩，桩基最小中心距为2D或D+2.0m（当D>2m），其他情况桩基最小中心距为1.5 D或D+1.5m（当D>2m）。

3.2.5  同一结构单元宜采用同类型的桩。

3.2.6  应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度，对于黏性土、粉土不宜小于2d，砂土不宜小于1.5d，碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时，桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。

3.2.7  排列基桩时，宜使桩群承载力合力点与竖向永久荷载和力作用点重合。

- 3.3  设计原则

3.3.1  桩基础应按下列两类极限状态设计：

1  承载能力极限状态：桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形；

2  正常使用极限状态：桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。

3.3.2  根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求，桩基需要进行桩的承载能力计算和变形的验算。

3.3.3  桩基设计时，应根据表3.3.3确定设计等级。

表3.3.3  建筑桩基设计等级

| 设计等级 | 建筑类型 |
| --- | --- |
| 甲级 | （1）重要的建筑 （2）30层以上或高度超过100m的高层建筑 （3）体型复杂且层数相差超过10层的高低层（含纯地下室）连体建筑 （4）20层以上框架—核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑 （5）场地和地基条件复杂的七层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑 （6）对相邻既有工程影响较大的建筑 |
| 乙级 | 除甲级、丙级以外的建筑 |
| 丙级 | 场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下的一般建筑 |

3.3.4  桩的承载力计算时，应根据《岩土工程勘察报告》给定的桩极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值，同时乘以相应的承载力增强系数。

- 3.4  桩的构造

3.4.1  配筋率：正截面配筋率可取0.65%～0.2%（小直径桩取高值）。

3.4.2  配筋长度：

1  受水平荷载和弯矩较大的桩，配筋长度应通过计算确定；

2  桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时，配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层；

3  坡地岸边的桩、8度及8度以上抗震设防区的桩、抗拔桩、端承型桩应通长配筋；

4  配筋长度不应小于2/3桩长。

3.4.3  对于受水平荷载的桩，主筋不应小于8ф12；对于抗压桩和抗拔桩，主筋不应少于6ф10。纵向主筋应沿桩身周边均匀布置，其净距不应小于60mm，并应尽量减少钢筋接头。

3.4.4  工程中的锚桩，主筋配筋应根据锚桩抗拔力通过计算确定，箍筋配置的长度可与工程桩钢筋笼相同。

3.4.5  箍筋应采用螺旋式，直径宜为6mm～8mm，间距宜为100mm～200mm，并应在钢筋笼内侧每隔1.5m～2.0m设一道ф10～ф16的加强筋。受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时，桩顶以下5d范围内的箍筋应加密，间距不应大于100 mm；当桩身位于液化土层范围时箍筋应加密。

3.4.6  桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm，当桩主要承受水平力时，不宜小于100mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径的35倍。

3.4.7  桩身混凝土强度等级可按设计需要选定，一般采用C25～C40。

3.4.8  扩径使用的水泥浆的水灰比宜为0.80～1.00。

3.4.9  扩底尺寸可按设计需要选定，扩底直径可比桩身直径增大200mm～400mm，扩大端高度h应大于或等于1.0m，（见图3.4.9）。扩底尺寸与工艺参数的选定见表3.4.9。

表3.4.9  扩底尺寸与工艺参数对照表

| 土类别 | 扩底尺寸a （mm） | 扩底尺寸a （mm） | 钻机转数 （r/min） | 提升（下降） 速度（cm/min） | 旋喷压力 （MPa） | 喷嘴直径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏性土 | 可塑 | 100 | 35～40 | 45～60 | 18～25 | 2.5～3.0 |
|  |  | 150 | 30～35 | 40～50 | 20～25 | 2.5～3.0 |
|  |  | 200 | 25～30 | 35～40 | 22～27 | 2.5～3.0 |
|  | 硬塑 | 100 | 30～35 | 30～35 | 22～27 | 2.0～3.0 |
|  |  | 150 | 25～30 | 25～30 | 25～30 | 2.0～3.0 |
|  |  | 200 | 20～25 | 20～25 | 30～35 | 2.0～3.0 |
| 砂 土 | 粉、细砂 | 100 | 35～40 | 45～60 | 8～10 | 3.5～5.0 |
|  |  | 150 | 30～40 | 40～50 | 10～15 | 3.0～4.0 |
|  |  | 200 | 25～30 | 30～40 | 15～25 | 2.5～3.0 |
|  | 中砂 | 100 | 30～45 | 35～45 | 10～15 | 3.0～4.0 |
|  |  | 150 | 25～35 | 30～40 | 12～17 | 2.5～3.5 |
|  |  | 200 | 20～30 | 25～30 | 15～20 | 2.5～3.0 |
|  | 粗砂 | 100 | 30～40 | 30～40 | 12～17 | 2.5～3.0 |
|  |  | 150 | 25～30 | 25～30 | 15～20 | 2.5～3.0 |
|  |  | 200 | 20～30 | 20～30 | 20～25 | 2.0～2.5 |
| 碎石土 | 圆砾和角砾 | 100 | 25～30 | 30～35 | 10～15 | 2.5～3.0 |
|  |  | 150 | 20～25 | 25～30 | 15～20 | 2.5～3.0 |
|  |  | 200 | 15～20 | 20～25 | 20～25 | 2.0～2.5 |
|  | 卵石 | 100 | 25～30 | 30～35 | 10～15 | 2.5～3.0 |
|  |  | 150 | 20～25 | 25～30 | 20～25 | 2.5～3.0 |
|  |  | 200 | 15～20 | 20～25 | 25～30 | 2.0～2.5 |
| 岩石 | 全风化岩 | 100 | 25～30 | 30～35 | 10～15 | 2.5～3.0 |
|  |  | 150 | 20～25 | 25～30 | 20～25 | 2.5～3.0 |
|  |  | 200 | 15～20 | 20～25 | 25～30 | 2.0～2.5 |

3.4.10  主筋的混凝土保护层厚度不得小于50mm。

- 3.5  桩基计算

3.5.1  群桩中基桩或复合基桩的桩顶作用效应按下列公式计算：

1  竖向力

轴心竖向力作用下

Nk  = ( Fk + G k )  / n                      ( 3 . 5 . 1-1 )

偏心竖向力作用下

N i k  = ( Fk + G k )  / n ± Mx k yi  /Σyj2 ± My k  xi  /Σxj2           ( 3 . 5 . 1-2 )

2  水平力

Hi k = H k  / n                  ( 3 . 5 . 1-3 )

式中    Fk ——荷载效应标准组合下，作用于承台顶面的竖向力；

G k ——桩基承台和承台上土自重标准值，对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力；

N k ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

N i k ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，第i 基桩或复合基桩的竖向力；

Mx k 、My k ——荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的x、y主轴的力矩；

xi  、xj、yi、yj ——第i、j基桩或复合基桩至y、x轴的距离；

H k ——荷载效应标准组合下，作用于桩基承台底面的水平力；

Hi k——荷载效应标准组合下，作用于第i基桩或复合基桩的水平力；

n ——桩基中的桩数。

3.5.2  桩基竖向承载力计算应符合下列要求：

1  轴心竖向力作用下

N k  ≤ R                              (3.5.2-1)

偏心竖向力作用下，除满足公式 (3.5.2—1) 外，尚应满足下式要求：

N k m a x  ≤1.2R                   (3.5.2-2)

式中   R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值；

N i k m a x——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力。

2  水平荷载作用下

Hi k ≤Rh                               (3.5.2-3)

式中  Rh——单桩基础或群桩中基桩的水平承载力特征值，对于单桩基础可取单桩的水平承载力特征值Rha。

- 地震作用效应和荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

N  EK ≤ 1.25R                             (3.5.2-4)

偏心竖向力作用下，除满足上述式外尚应满足下式的要求：

N  EK m a x≤ 1.5R                           (3.5.2-5)

N  EK m a x  ——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或组合基桩的最大竖向力；

3.5.3  单桩竖向承载力特征值Ra应按下式确定：

Ra=Quk/K                        (3.5.3)

式中  Quk——单桩竖向极限承载力标准值；

K——安全系数，取K=2。

3.5.4  设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定：

1  设计等级为甲级的建筑桩基，应通过单桩静载试验确定；

2  设计等级为乙级的建筑桩基，当地质条件简单时，可参照地质条件相同的试桩资料，结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定；其余均应通过单桩静载试验确定；

3  设计等级为丙级的建筑桩基，可根据原位测试和经验参数确定；

4  设计时，单桩竖向极限承载力标准值可按下式估算：

Quk = Qsk + Qpk = uΣqsik li βsi +ψP qpk Ap βp       (3.5.4)

式中   Quk——单桩竖向极限承载力标准值；

Qsk、Qpk——分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值；

qsik——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值，由《岩土工程勘察报告》给定，或参考附录A取值；

qpk——极限端阻力标准值，由《岩土工程勘察报告》给定，或参考附录A取值；

Ap——旋喷扩底后的桩底端横截面面积；

u ——桩身周长；

li ——桩周第i层土的厚度；

βsi ——桩侧第i层土的侧阻力增强系数，可按表3.5.4-1取值；

βp——桩端阻力增强系数，可按表3.5.4-1取值；

ψP——扩底直径≥800mm时的端阻力尺寸效应系数，可按表3.5.4-2取值。

表3.5.4-1  桩侧阻力、端阻力增强系数

| 土的名称 | βsi | βp |
| --- | --- | --- |
| 淤泥、淤泥质土 | 1.00 | 1.00 |
| 黏性土 | 1.00～1.05 | 1.00 |
| 粉土 | 1.00～1.10 | 1.10 |
| 粉砂 | 1.10～1.15 | 1.20 |
| 细砂 | 1.15～1.20 | 1.30 |
| 中砂 | 1.20～1.30 | 1.40 |
| 粗砂 | 1.30～1.40 | 1.50 |
| 砾砂、砾石 | 1.40～1.50 | 1.80 |
| 碎石土 | 1.40～1.60 | 1.80 |

注：桩身上部6.0m范围内，增强系数βsi取1.0。

表3.5.4-2  端阻力尺寸效应系数ψP

| 土类别 | 黏性土、粉土 | 砂土、碎石类土 |
| --- | --- | --- |
| ψP | 0.8D14 | 0.8D13 |

3.5.5  单桩的水平承载力特征值的确定应符合下列规定：

1  对于受水平荷载较大的设计等级为甲级、乙级的建筑桩基，单桩水平承载力特征值应通过单桩水平静载试验确定，试验方法可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106执行；

2  对于桩身正截面配筋率不小于0.65%的灌注桩，可根据静载试验结果取地面处水平位移为10mm（对于水平位移敏感的建筑物取水平位移6mm）所对应的荷载的75%为单桩水平承载力特征值；

3  对于桩身配筋率小于0.65%的灌注桩，可取单桩水平静载试验的临界荷载的75%为单桩水平承载力特征值。

3.5.6  钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力应符合下列规定：

1  当桩顶以下5d范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于100mm，且符合本规程第3.4节规定时：

N ≤Ψcƒ  c Aps+0.9 ƒ ´y A´s                            ( 3.5.6-1)

2  当桩身配筋不符合上述第1款规定时：

N ≤Ψcƒ c Aps                                     ( 3.5.6-2)

式中   N——荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值；

ƒ´         c ——混凝土轴心抗压强度设计值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010取值；

Aps——桩身截面面积；

Ψc——基桩成桩工艺系数，取Ψc = 0.7～0.8（长桩时取低值）；

ƒ ´y——纵向主筋抗压强度设计值；

A´s——纵向主筋截面面积。

3.5.7  承受拔力的桩基，应按下列公式同时验算群桩基础呈整体破坏和呈非整体破坏时基桩的抗拔承载力：

N k  ≤ Tgk /2 + Ggp            （3.5.7-1）

N k  ≤ Tuk /2 + Gp            （3.5.7-2）

式中  N k ——按荷载效应标准组合计算的基桩拔力；

Tgk——群桩呈整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值，可按本规程第3.5.8条确定；

Tuk——群桩呈非整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值，可按本规程第3.5.8条确定；

Ggp——群桩基础所包围体积的桩土总自重除以总桩数，地下水位以下取浮重度；

Gp——基桩自重，地下水位以下取浮重度，按表3.5.8-1确定桩、土柱体周长，计算桩、土自重；

3.5.8  群桩基础及其基桩的抗拔极限承载力的确定应符合下列规定：

1  对于设计等级为甲级和乙级的建筑桩基，基桩的抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。单桩上拔静载荷试验及抗拔极限承载力标准值取值可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106进行；

2  如无当地经验时，群桩基础及设计等级为丙级的建筑桩基，基桩的抗拔极限承载力标准值取值可按下列规定计算：

1）群桩呈非整体破坏时，基桩的抗拔极限承载力标准值可按下式计算：

Tuk =Σλiqsikui li tsi            (3.5.8-1)

式中   Tuk——基桩抗拔极限承载力标准值；

ui——桩身周长，按表3.5.8-1取值；

qsik——桩侧表面第i层土的抗压极限侧阻力标准值，可按本规程表A.0.1取值；

λi——抗拔系数，可按表3.5.8-2取值；

li——第i层土的厚度；

tsi——桩侧第i层土的侧阻力增强系数，可按本规程表3.5.4-1取值。

表3.5.8-1  破坏表面周长ui

| 自桩底起算的长度li | ≤（4～10）d | ＞（4～10）d |
| --- | --- | --- |
| ui | πD | πd |

注：li对于软土取低值，对于卵石、砾石取高值，li取值按内摩擦角增大而增加。

表3.5.8-2  抗拔系数λi

| 土 类 | λi 值 |
| --- | --- |
| 砂 土 | 0.50～0.70 |
| 黏性土、粉土 | 0.70～0.80 |

注：桩长l与桩径d之比小于20时，λi取小值。

2）群桩呈整体破坏时，基桩的抗拔极限承载力标准值可按下式计算：

Tgk =1nulΣλiqsik li tsi            (3.5.8-2)

式中   ul——桩群外围周长。

3）钢筋混凝土轴心抗拔桩的正截面受拉承载力应符合下式规定：

N≤fyAs+ fpyApy               (3.5.8-3)

式中  N——荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值；

fy、fpy——普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值；

As、Apy——普通钢筋、预应力钢筋的截面面积。

3.5.9  下列建筑桩基应进行沉降计算：

1  设计等级为甲级的建筑桩基；

2  设计等级为乙级的体型复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基；

3  摩擦型桩基。

3.5.10  设计等级为丙级的建筑物桩基、对沉降无特殊要求的条形基础下不超过两排桩的桩基、吊车工作级别A5及A5以下的单层工业厂房桩基（桩端下为密实土层），可不进行沉降验算。

当有可靠地区经验时，对地质条件不复杂、荷载均匀、对沉降无特殊要求的端承型桩基也可不进行沉降验算。

3.5.11  建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007表5.3.4的规定。

3.5.12  计算桩基础沉降时，最终沉降量宜按单向压缩分层总和法计算。地基内的应力分布宜采用各向同性均质线性变形体理论。计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007录R进行。

4  施   工

- 4.1  施工准备

4.1.1  基桩施工应具备下列资料：

1  建筑场地岩土工程勘察报告；

2  桩基工程施工图及图纸会审纪要；

3  建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料；

4  桩基工程的施工组织设计（方案）；

5  水泥、砂、石、钢筋、粉煤灰、外加剂等原材料的进场复验报告。

4.1.2  施工组织设计主要包括以下内容：

1  施工现场平面布置图；

2  主要施工方法；

3  设计要求及技术要求；

4  施工进度计划和劳动力组织计划；

5  机械设备、备（配）件需用计划及原材料供应计划；

6  安全、劳动保护、防火、防雨和环境保护等内容；

7  保证工程质量、安全生产和季节性（冬、雨期）施工的技术措施。

4.1.3  开工前，施工现场应达到“三通一平”，临时设施准备就绪。

4.1.4  基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的位置。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复测。

4.1.5  桩施工前宜进行试成孔，以核对地质资料，检验设备性能、设计参数、工艺参数以及技术要求是否适宜。

4.1.6  桩施工主要设备由长螺旋钻机、混凝土及水泥浆制备输送装置和管路系统三大部分组成。

- 4.2  一般规定

4.2.1  “WZ”桩可用于一般地质条件，尤其适用于地下水位以下的淤泥黏性土、粉土、砂土、碎石土等复杂地质条件。

4.2.2  成孔的控制深度应符合下列要求：

1  摩擦型桩：以设计桩长控制成孔深度；

2  端承摩擦桩：必须保证设计桩长及桩端进入持力层的深度；

3  端承型桩：必须保证桩端进入设计持力层的深度。

4.2.3  桩施工质量检验标准应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  桩施工质量检验标准

| 项 | 序 | 检 查 项 目 |  |  | 允许偏差或允许值 |  | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 位 | 数 值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 桩 位 | D＜1000 |  | mm | ≤70+0.01H | 承台、梁开挖前量钻孔中心，开挖后量桩中心 |
|  |  |  | D≥1000 |  | mm | ≤100+0.01H |  |
|  | 2 | 孔 深 |  |  | 不小于设计值 |  | 只深不浅，测钻杆长度 |
|  | 3 | 旋喷压力 |  |  | 不小于设计值 |  | 压力表读数 |
|  | 4 | 桩体质量（完整性） 检验 |  |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 5 | 混凝土强度 |  |  | 不小于设计值 |  | 试件报告 |
|  | 6 | 承载力 |  |  | 不小于设计值 |  | 按桩基检测技术规范 |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩位 放线 |  | 群 桩 | mm | 20 | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 单排桩 | mm | 10 |  |
|  | 2 | 垂直度 |  |  | ＜1%桩长 |  | 测钻杆 |
|  | 3 | 桩 径 |  |  | 不小于设计值 |  | 用钢尺量 |
|  | 4 | 钢筋笼笼顶标高 |  |  | mm | ±100 | 水准仪 |
|  | 5 | 钢筋笼保护层 |  |  | mm | ±20 | 用钢尺量 |
|  | 6 | 桩顶标高 |  |  | mm | +30 -50 | 水准仪，需扣除 桩顶浮浆层 |
|  | 7 | 混凝土充盈系数 |  |  | ≥1 |  | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 8 | 水灰比 |  |  | 0.8～1.0 |  | 比重法 |
|  | 9 | 骨料含泥量 |  |  | ＜1% |  | 抽样送检 |

注：1  H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）；

2  D为设计桩径（mm）。

4.2.4  钢筋笼施工质量检验标准应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  钢筋笼施工质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差 或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 长度 | ±100 mm | 用钢尺量 |
| 一 般 项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 直径 | ±10 mm | 用钢尺量 |

4.2.5  混凝土用粗骨料应采用连续级配碎石或卵石，粒径为5mm～30mm，一般宜选5mm～20mm，不得大于钢筋间最小净距的1/3。细骨料应选用粗砂或中砂。骨料质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定。

4.2.6  水泥宜选用普通硅酸盐水泥，质量应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。

4.2.7  制备混凝土、水泥浆宜采用饮用水，当采用其他来源水时，水质必须符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

4.2.8　外加剂的质量及应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定。粉煤灰的使用应符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的规定。水泥浆如需要掺加外加剂，应使用水泥净浆专用外加剂。

4.2.9　钢筋质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用钢》GB1499的规定。

4.2.10  混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。

- 4.3  桩的施工

4.3.1  桩施工由稳钻、钻孔、旋喷扩孔、泵灌混凝土、安放钢筋笼等主要工序以及混凝土制备、水泥浆制备和钢筋笼制作辅助工序组成。

4.3.2  稳钻

1  钻机就位后，必须平正、稳固，结合场地实际情况，铺设枕木或钢板，使钻机支撑稳定，确保在施工中不发生倾斜、移动；

2  钻机对准桩点后必须调平，确保成孔的垂直度；

3  当施工现场地面为软土钻机无法正常行走时，施工前宜在地面上浇注一层强度大于C15、厚度为150mm～200mm的混凝土垫层，便于钻机行走施工，同时可作为基础承台、板下垫层使用。

4.3.3  钻孔

1  为准确控制钻孔深度，应在桩架或抱杆上设置控制深度的标尺；

2  开钻时，下钻速度要平稳，严防钻进中钻机倾斜移位；

3  钻进中，当发现不良地质情况或地下障碍物，如地窑、地下管网（上下水管线、煤气管道、电缆、光缆）、防空洞、化粪池、渗水井等情况时，应立即停钻，并通知建设单位与设计单位，确定处理方案。

4.3.4  旋喷扩孔

钻机钻至设计孔底标高后，开动高压注浆泵旋喷扩孔，其旋喷压力应满足设计要求，设计未做具体规定时，应按本规程3.4.9条规定执行。旋喷扩孔的尺寸、位置及个数可根据设计需要确定。

4.3.5  压灌混凝土

1  完成旋喷扩孔后，钻具回落孔底，可关闭高压注浆泵；

2  将钻具提起10cm ~30cm，开动混凝土泵压灌混凝土，钻具停留孔底1min~2min，待压灌的混凝土充分置换扩底旋喷时所形成的水泥浆与土（砂）体的混合物，形成混凝土扩大头后，再边压灌、边提钻，始终保持泵入孔内混凝土量大于钻具上提体积量，保证混凝土面超出钻头1.0m高度，严禁将钻头提出混凝土面；

3  桩顶混凝土超灌高度不宜小于0.5m。

4.3.6  安放钢筋笼

1  压灌混凝土结束后提出钻具，用钻机自备吊钩或吊车，将钢筋笼竖直吊起，垂直于孔口上方，然后扶稳旋转下入孔内，固定在设计标高处；

2  钢筋笼主筋保护层厚度应符合本规程第3.4.10条和表4.2.3的规定。

4.3.7  混凝土制备

1  混凝土的原材料必须经过二次复验合格后方可使用；

2  按混凝土的施工配合比投放材料；

3  混凝土的坍落度宜为18cm ~25cm；

4  混凝土的水灰比宜为0.5~0.6；

5  混凝土的砂率宜为40% ~ 45%；

6  投料时，外加剂宜滞后于水和水泥。

4.3.8  水泥浆制备

1  水泥必须经过二次复验合格后方可使用；

2  按施工组织设计中规定的水灰比计算出每罐水泥和水的用量；

3  先投入清水，然后投入水泥。水泥全部投放后，搅拌时间不少于2min；

4  搅拌好的水泥浆应放入贮浆桶中备用，并防止沉淀。贮存时间应小于水泥初凝时间。

4.3.9  钢筋笼制作

应符合本规程第3.4节和第4.2.4条的规定，并应执行国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

- 4.4  冬期施工

4.4.1  当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，即进入冬期施工，桩施工应采取冬期施工技术措施；当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时，解除冬期施工。

4.4.2  冬期施工时，施工设备、混凝土及水泥浆输送管路应采取保温防冻措施，水泥浆及混凝土搅拌站应搭设暖棚，棚内温度不应低于5℃。

4.4.3  搅拌混凝土及水泥浆时，应根据热工计算，对砂、石及水进行加热，但水温不得高于60℃。

4.4.4  混凝土及水泥浆出罐温度不宜低于20℃，且应随搅拌随用。

4.4.5  冬期施工应优先选用散装硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥温度不宜低于-10℃。

4.4.6  混凝土入模温度不应低于5℃。

4.4.7  冬期施工测温的项目与次数应符合表4.4.7规定。

表4.4.7  桩冬期施工测温要求

| 测温项目 | 测温标准 | 测温次数 |
| --- | --- | --- |
| 室外气温 |  | 每12h不少于2次 |
| 搅拌棚温度 | 不低于5℃ | 每12h不少于4次 |
| 水温 | 不高于60℃ | 每12h不少于4次 |
| 水泥温度 | 不低于-10℃ | 每12h不少于4次 |
| 混凝土及水泥浆 出罐温度 | 不低于20℃ | 每12h不少于4次 |
| 混凝土入模温度 | 不低于5℃ | 每12h不少于4次 |
| 桩顶温度 |  | 每12h不少于2次 |

注：每工作班可抽取一根桩测量桩顶温度。

4.4.8  现场土方开挖宜挖至桩顶标高以上1.5～2.0m，以保证桩顶在冻深以下。当桩顶在冻深范围内时，应在桩顶部分混凝土中掺加防冻外加剂，并采取养护及保温措施，严禁桩顶混凝土早期受冻。

4.4.9  冬期浇筑的混凝土，其受冻临界强度应符合下列规定：

1  采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时，不应小于设计混凝土强度等级值的30%；

2  采用矿渣硅酸盐水泥配制时，不应小于设计混凝土强度等级值的40%。

4.4.10  冬期施工混凝土试块的留置应符合下列规定：

1  当桩顶在冻深范围内时，应增设不少于两组与桩顶同条件养护的试块，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度；

2  当桩顶在冻深范围以下时，可执行第4.2.10规定。

4.4.11  钢筋负温焊接时应符合下列要求：

1  钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕；

2  当环境温度低于-20℃，不宜进行施焊；

3  雪天或施焊现场超过3级风焊接时，应采取遮蔽措施；

4  焊接后的接头在未冷却前严禁接触冰雪。

- 5  工程质量检查及验收

- 5.1  一般规定

5.1.1  桩基工程应进行桩位、桩长、桩径、桩身质量和单桩承载力的检验。

5.1.2 桩基工程的检验按时间顺序可分为三个阶段：施工前检验、施工检验和施工后检验。

5.1.3 对砂、石、水泥、钢材等桩体原材料质量的检验项目和方法应符合国家现行有关标准的规定。

- 5.2  施工前检验

5.2.1  施工前应严格对桩位进行检验。

5.2.2  混凝土拌制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级等进行检查；

5.2.3  钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查, 钢筋笼制作允许偏差应符合本规范表4.2.4的要求。

- 5.3  施工检验

5.3.1  应按照本规范表4.2.4的要求，对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度进行检验；

5.3.2  应对钢筋笼安放的实际位置等进行检查，并填写相应质量检测、检查记录；

- 5.4  施工后检验

5.4.1  根据不同桩型应按本规范表4.2.3规定检查成桩桩位偏差。

5.4.2  工程桩应进行承载力和桩身质量检验，承载力检验应随机抽取。

5.4.3  有下列情况之一的桩基工程，应采用静载荷试验对工程桩单桩竖向承载力进行检测，检测数量应根据桩基设计等级、本工程施工前取得试验数据的可靠性因素，可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106确定：

1  设计等级为甲级的桩基；

2  工程施工前已进行单桩静载试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现异常时；

3  施工前工程未按本规范第3.5.4条规定进行单桩静载试验的工程；

4  地质条件复杂、桩的施工质量可靠性低。

5.4.4  有下列情况之一的桩基工程，可采用高应变动测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测：

1  除本规范第5.4.3条规定条件外的桩基；

2  设计等级为甲、乙级的建筑桩基静载试验检测的辅助检测。

5.4.5  桩身质量除对预留混凝土试件进行强度等级检验外，尚应进行现场检测。检测方法可采用可靠的动测法，对于大直径桩还可采取钻芯法、声波透射法；检测数量可根据现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106确定。

5.4.6  对专用抗拔桩和对水平承载力有特殊要求的桩基工程，应进行单桩抗拔静载试验和水平静载试验检测。

5.4.7  在回填土中的单桩试验，需要考虑土的固结沉降程度以及负摩擦力对桩的影响。

5.4.8  季节冻土地区进行单桩竖向承载力检测时，如桩周存在冻土，应采取措施消除冻土冻结力对承载力的影响；在负温下进行单桩竖向承载力检测时，应采取保温防冻措施，保证桩周土处于非冻结状态。

- 5.5  多年冻土地区桩基工程质量检验

5.5.1  多年冻土地区施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验，基桩完整性检测的数量不应小于总桩数的 30%，钻孔取芯检测宜为总桩数的 1%。

5.5.2  多年冻土地区施工完成后的工程桩应进行单桩竖向承载力检验，如按地基土保持冻结状态设计时，应在桩周土体回冻后进行检测，并应按照《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118 附录 H 进行试验。

5.5.3  多年冻土地区施工完成后的工程桩应进行单桩竖向承载力检验，如按地基土逐渐融化状态或预先融化状态设计时，应在地基土处于融化状态时进行检验，试验方法应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 的规定。

5.5.4  单桩竖向极限承载力的确定应符合下列规定：

1  慢速加载时，破坏荷载的前一级荷载即为桩的极限承载力；

2  快速加载时，找出每级荷载下桩的稳定下沉速度（即稳定蠕变速率），并绘制桩的流变曲线图，曲线延长线与横坐标的交点应作为桩的极限承载力。

3  单桩竖向承载力特征值应按单桩竖向极限承载力的 50%取值。

5.5.5  多年冻土地区桩基础按冻结状态和预先融化状态设计时，单桩竖向承载力检验过程中应进行桩周土地温监测。

- 5.6  基桩工程验收资料

5.6.1  当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，基桩的验收应待基桩施工完毕后进行；当桩顶设计标高低于施工场地标高时，应待开挖到设计标高后进行验收。

5.6.2  基桩验收应包括下列资料：

1  岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等；

2  经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更单；

3  桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单；

4  原材料的质量合格和质量鉴定书；

5  半成品产品的合格证；

6  施工记录及隐蔽工程验收文件；

7  成桩质量检查报告；

8  单桩承载力检测报告；

9  基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图；

10  其他必须提供的文件和记录。

附录A  桩极限侧阻力、极限端阻力标准值

A.0.1桩极限侧阻力标准值可参考表A.0.1取值。

表A.0.1  桩极限侧阻力标准值qsik(kPa)

| 土的名称 | 土的状态 |  | qsik |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 土 | — |  | 20～28 |
| 淤 泥 | — |  | 12～18 |
| 淤泥质土 | — |  | 20～28 |
| 黏性土 | 流 塑 | IL ＞1 | 21～38 |
|  | 软 塑 | 0.75＜IL≤1 | 38～53 |
|  | 可 塑 | 0.50＜IL≤0.75 | 53～68 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜IL≤0.50 | 68～84 |
|  | 硬 塑 | 0＜IL≤0.25 | 84～96 |
|  | 坚 硬 | IL≤0 | 96～102 |
| 粉 土 | 稍 密 | e＞0.90 | 24～42 |
|  | 中 密 | 0.75≤e≤0.90 | 42～62 |
|  | 密 实 | e＜ 0.75 | 62～82 |
| 粉细砂 | 稍 密 | 10＜N≤15 | 22～46 |
|  | 中 密 | 15＜N≤30 | 46～64 |
|  | 密 实 | N＞30 | 64～86 |
| 中 砂 | 中 密 | 15＜N≤30 | 53～72 |
|  | 密 实 | N＞30 | 72～94 |
| 粗 砂 | 中 密 | 15＜N≤30 | 74～95 |
|  | 密 实 | N＞30 | 95～116 |
| 砾 砂 | 稍 密 | 5＜N63.5≤15 | 50～90 |
|  | 中密、密实 | N63.5＞15 | 116～130 |
| 角砾、圆砾 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 135～150 |
| 碎石、卵石 | 中密、密实 | N63.5＞10 | 140～170 |
| 全风化软质岩 | — | 30＜N≤50 | 80～100 |
| 全风化硬质岩 | — | 30＜N≤50 | 120～140 |
| 强风化软质岩 | — | N63.5＞10 | 140～200 |
| 强风化硬质岩 | — | N63.5＞10 | 160～240 |

注： 1  对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧阻力；

2  αw含水比，αw=w/wl，w为土的天然含水量，wl为土的液限；

3  N 为标准贯入击数； N63.5为重型圆锥探击数；

4  全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩系指其母岩分别为frk≤15MPa、frk＞30MPa的岩石。

A.0.2桩极限端阻力标准值可参考表A.0.2取值。

表A.0.2  桩极限端阻力标准值qpk (kPa)

| 土的 名称 | 土的状态 |  | 桩长l（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5≤l＜10 | 10≤l＜15 | 15≤l＜30 | 30≤l |
| 黏性土 | 软 塑 | 0.75＜IL≤1 | 150～250 | 250～300 | 300～450 | 300～450 |
|  | 可 塑 | 0.50＜IL≤0.75 | 350～450 | 450～600 | 600～750 | 750～800 |
|  | 硬可塑 | 0.25＜IL≤0.50 | 800～900 | 900～1000 | 1000～1200 | 1200～1400 |
|  | 硬 塑 | 0＜IL≤0.25 | 1100～1200 | 1200～1400 | 1400～1600 | 1600～1800 |
| 粉 土 | 中 密 | 0.75≤e≤0.90 | 300～500 | 500～650 | 650～750 | 750～850 |
|  | 密 实 | e＜0.75 | 650～900 | 750～950 | 900～1100 | 1100～1200 |
| 粉 砂 | 稍 密 | 10＜N≤15 | 350～500 | 450～600 | 600～700 | 650～750 |
|  | 中密、密实 | N＞15 | 600～750 | 750～900 | 900～1100 | 1100～1200 |
| 细 砂 | 中密、密实 | N＞15 | 650～850 | 900～1200 | 1200～1500 | 1500～1800 |
| 中 砂 |  |  | 850～1050 | 1100～1500 | 1500～1900 | 1900～2100 |
| 粗 砂 |  |  | 1500～1800 | 2100～2400 | 2400～2600 | 2600～2800 |
| 砾 砂 | 中密、密实 | N＞15 | 1400～2000 |  | 2000～3200 |  |
| 角砾、 圆砾 |  | N63.5＞10 | 1800～2200 |  | 2200～3600 |  |
| 碎石、 卵石 |  | N63.5＞10 | 2000～3000 |  | 3000～4000 |  |
| 全风化软质岩 | — | 30＜N≤50 | 1000～1600 |  |  |  |
| 全风化硬质岩 | — | 15＜N≤30 | 1200～2000 |  |  |  |
| 强风化软质岩 | — | N63.5＞10 | 1400～2200 |  |  |  |
| 强风化硬质岩 | — | N63.5＞10 | 1800～2800 |  |  |  |

附录B  施工工艺流程图

A.0.3  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩施工工艺流程图

桩工钻机就位

泵注混凝土（超灌0.5m）

同时正向旋转提钻至地表

钻孔至设计桩标高

开动高压注浆泵，旋喷扩孔

沉放钢筋笼至设计标高

钻机移位，施工下一根桩

现场水泥浆制备

商品混凝土运输

钢筋笼预制

复合地基施工

图A.0.3  施工工艺流程图

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度的不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中指明应按其他标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准目录

1 《建筑地基基础设计规范》GB50007；

2 《岩土工程勘察规范》GB50021；

3 《混凝土强度检验评定标准》GB50107；

4 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202；

5 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004

6 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18；

7 《建筑桩基技术规范》JGJ94；

8 《建筑工程冬期施工技术规程》JGJ104；

9 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106。

黑龙江省地方标准

长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩

基础设计与施工技术规程

DB23/T1320-201X

条文说明

目  次

1  总 则 ……………………………………………………………………………… 40

2  术语和符号 …………………………………………………………………… 41

2.1  术语………………………………………………………………41

3  设 计 ……………………………………………………………………………… 42

3.1基本资料 …………………………………………………………… 42

3.2桩的布置 …………………………………………………………… 42

3.3设计原则 …………………………………………………………… 42

3.4桩的构造 …………………………………………………………… 43

3.5桩基计算 …………………………………………………………… 45

4  施工 ……………………………………………………………………………………46

4.1施工准备 …………………………………………………………… 46

4.3桩的施工 …………………………………………………………… 47

4.4冬期施工 …………………………………………………………… 48

- 1 总  则

1.0.1  本规程是在基本保持《长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩基础设计与施工技术规程》（DB23/T1320-2008）的总体框架作了局部修订。按《工程建设标准编写规定》修改了体例；并与有关规范、规程进行了协调。

- 2 术语和符号

2.1  术  语

2.1.2  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩技术是在长螺旋钻孔压灌桩、钻孔压浆桩、单管旋喷桩等先进技术的基础上，吸取其优点形成的桩基础施工方法。主要特点是用带有特殊装置的长螺旋钻机钻至孔底，在钻机旋转并提升（下降）钻具时，从钻头特制的喷嘴中以高压喷射出预先配置好的水泥浆，由于旋喷扩孔注浆使用的压力大，因而喷射流的能量大、速度快，对从粒径很小的细粒土到含有颗粒直径较大的砾石、碎石土，均有很大的切削和搅动作用。具有高能量的水泥浆喷射切割破坏土层使钻孔底部桩径扩大，形成扩大头。用混凝土输送泵以一定压力通过中空的钻杆由钻头底部的出料口向孔内压灌混凝土，将扩大头内的水泥浆及旋喷切削下来的浆土混合物用压灌至孔底的混凝土充分置换，形成混凝土扩大头。水泥浆旋喷扩孔使桩端和桩侧土体渗入水泥浆，经泵送混凝土的挤压密实，从而提高了土体的端阻力和侧阻力。

- 3 设  计

3.1  基本资料

3.1.1~3.1.3  为满足长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩设计所需的基本资料，除建筑场地工程地质、水文地质资料外，对于场地的环境条件、新建工程的平面布置、结构类型、荷载分布、使用功能上的特殊要求、结构安全等级、抗震设防烈度、场地类别、桩的施工条件、类似地质条件和试桩资料等，都是桩基设计所需的基本资料。

3.2  桩的布置

3.2.5  同一结构单元的桩基，由于采用不同类型的桩，常引起较大不均匀沉降，导致建筑物构件开裂或建筑物倾斜。

3.2.6  桩端进入持力层的深度主要是考虑了在各类持力层中成桩的可能性和难易程度，并保证桩端阻力的发挥。

3.3  设计原则

3.3.3  划分建筑桩基设计等级，旨在界定桩基设计的复杂程度、计算内容和应采取的相应技术措施。桩基设计等级是根据建筑物规模、体型与功能特征、场地地质与环境的复杂程度，以及由于桩基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度划分为三个等级。

3.3.4  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩施工过程中，水泥浆在高压注浆的作用下向桩端及桩侧土体内扩渗，形成土体增强层，从而提高桩端阻力及桩侧阻力。

3.4  桩的构造

3.4.1~3.4.5  主要说明关于长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩的配筋率、配筋长度和箍筋配置的相关内容。

规定正截面最小配筋率为0.2%～0.65%，大桩径取低值，小桩径取高值。

关于配筋长度，主要考虑轴向荷载的传递特征及荷载性质。对于端承桩应通长等截面配筋，摩擦型桩宜分段变截面配筋；当桩较长也可部分长度配筋，但不宜小于2/3桩长。当受水平力时，尚不应小于反弯点下限4.0/a；当有可液化层、软弱土层时，纵向主筋应穿越这些土层进入稳定土层一定深度。对于抗拔桩应根据桩长、裂缝控制等级、桩侧土性等因素通长等截面或变截面配筋。对于受水平荷载桩，其极限承载力受配筋率影响大，主筋不应小于8φ12，以保证受拉区主筋不小于3φ12。对于抗压桩和抗拔桩，为保证桩身钢筋笼的成型刚度以及桩身承载力的可靠性，主筋不应小于6φ10；d≤400mm时，不应小于4φ10。

关于箍筋的配置，对于地震设防地区，基桩桩顶要承受较大剪力和弯矩，在风载等水平力作用下也同样如此，故规定桩顶5d范围箍筋应适当加密，一般间距为100mm。为控制钢筋笼的刚度，根据桩身直径的不同，箍筋直径一般为φ6~φ8，加劲箍为φ12~φ14。

3.4.8  在施工中因注浆设备的原因，水灰比太小时，水泥浆喷射有困难，故水灰比通常取0.8~1.0。

3.4.9  本次修订将扩底直径比桩身直径增加最大值由600mm调整为400mm，即取消了在黏性土中扩底尺寸a=300mm时的工艺参数。由于扩底尺寸过大，桩距随之增加，造成承台的尺寸、配筋加大，整体经济效益不明显；其次，若在黏性土中扩底尺寸a达到300mm时，对扩底施工机械设备及操作水平要求较高，压灌混凝土时，充分置换扩大头内水泥浆及被旋喷切割下来的浆土混合物的难度增大。故此次修订不再推荐在黏性土中扩底尺寸a＝300mm的工艺情况。调整并细化了表3.4.9的工艺参数，按土质类别和扩底尺寸明确规定了钻机转数、提升（下降）速度、旋喷压力、喷嘴直径的工艺参数。结合近几年的工程实践，为有效保证长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩的桩侧阻力、端阻力增强系数和扩底尺寸，对旋喷压力的取值范围进行了提高。

3.5  桩基计算

3.5.4  由于旋喷扩孔高压喷浆使用的压力大，因而喷射流的能量大、速度快。当它连续和集中地作用于土体上，压应力和冲蚀等多种因素便在很小的区域产生效应，对从粒径很小的细粒土到含有颗粒直径较大的砾石、碎石土，均有很大的切割和搅动作用，扩大头的混凝土，通过水泥浆压力渗透作用加固了桩端、桩侧的土体，使桩身与周边土体紧密，从而使桩端阻力和桩侧阻力得到明显提高。

本次修订调整了表3.5.4-1中关于长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩侧阻力、端阻力增强系数的规定。对长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩桩端阻力增强系数βp和在淤泥、淤泥质土和黏性土中侧阻力增强系数βsi取值范围的下限值进行了下调。

- 4 施 工

4.1  施工准备

4.1.1  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩施工前应具备的资料：

1  岩土工程勘察报告：目的在于施工中对整个场地地质情况能客观控制，并针对土层的变化制定相应的技术质量保证措施；

2  桩基工程施工图纸及图纸会审记录，包括：

1）建筑物平面布置图，用于确定建筑物的准确位置；

2）建筑物桩位平面布置图，用以确定桩位；

3）桩的设计详图、配筋图，以掌握桩径、桩长、桩项标高、钢筋笼制作要求；

4）有关的桩基技术要求，如混凝土强度等级、单桩竖向承载力、试桩组数、位置及要求等。

3  建筑场地和邻近区域内地下管线、地下构筑物、相邻危房等必须调查清楚，以便采取相应的加固和保护措施，进而保证桩基顺利施工；

4  长螺旋钻孔压灌混凝土旋喷扩孔桩施工应选用资质等级较高、具有施工经验、质量保证体系健全的施工单位，以免发生质量问题。

4.1.2  制定施工组织设计（方案）是贯彻设计要求、组织正常施工的重要保证，施工必须严格按施工方案执行。

4.1.4  施工准备时应将控制点和水准基点设置在不受施工干扰、破坏的位置，并经常复核。

4.3 桩的施工

4.3.4  用带有特殊装置的长螺旋钻机钻至孔底，在钻机旋转并提升（下降）钻具时，从钻头特制的喷咀中以高压喷射出预先配置好的水泥浆，具有高能量的水泥浆喷射切割破坏土层使钻孔底部一段桩径扩大，形成扩大头。水泥浆的注浆压力根据施工地点的地质条件不同而选定在8MPa~35MPa之间，钻具下降（提升）速度应保证高压水泥浆切割土层的效果，一般控制在15cm/min~60cm/min范围内。

4.3.5  当扩大头形成达到设计指标后提升（下放）钻具，用混凝土输送泵以一定压力通过中空的钻杆由钻头底部的出料口向孔内压灌混凝土，此时应保持钻头在孔底停留一段时间，以保证压灌至孔底的混凝土将扩大头内的水泥浆与被旋喷切割下来的浆体混合物充分置换，形成混凝土扩大头。钻头在孔底停留的时间必须保证混凝土泵送量大于扩大头体积，即当向孔内压灌混凝土量达到扩大头体积并超灌直桩段2m以上时，方可提钻。

4.3.8  水泥浆制备应严格控制水灰比，可用天平或比重仪检查水灰比质量。当地下水有侵蚀性时，宜通过试验选择合格的水泥品种。

4.4 冬期施工

4.4.3  水泥与60℃以上的水直接接触容易产生假凝，使水泥浆过稠无法使用。

4.4.8  施工现场土方开挖深度宜视冻深情况，在桩顶标高以上预留1.5m~2.0m高度土层。施工期间，桩顶土层如已受冻，应视冻深情况采取相应防冻措施，如采取水泥浆掺加防冻早强剂、桩顶电极养护或桩头覆盖保温等措施。