中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

ICS 67.250

X 09

食品用干燥剂

Desiccant for Foods

（征求意见稿）

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX实施

发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

食品用干燥剂

1  范围

本标准规定了食品用干燥剂产品的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于食品用干燥剂产品的生产、检验和销售。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

BB/T 0049 包装用矿物干燥剂

GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气试验方法 杯式法

GB/T 10004包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GJB 2714 包装袋用静态吸湿袋 活性干燥剂通用规范

QB/T 1130塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

QB/T 5297 干燥剂包装袋用纸

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 干燥剂

能通过物理和/或化学作用吸收水分，在规定时间内，可将相应食品密封包装内水分降低至一定程度，并能保持一定时间的定型包装产品。

- 3.2 含水率

指干燥剂产品本身的水分含量，以百分比表示。
3.3 吸湿率

在规定的温度范围、湿度范围内，一定数量的干燥剂在一定时间内吸附水分的质量与未吸湿时干燥剂质量的百分比。

- 4  分类

- 4.1硅胶干燥剂

- 利用硅胶作为内容物主体的干燥剂。

- 4.2矿物干燥剂

利用天然矿物作为内容物主体的干燥剂。

4.3 高分子材料干燥剂

利用高吸水性高分子材料作为内容物主体的干燥剂，又称树脂干燥剂。

- 4.4生石灰干燥剂

利用生石灰作为内容物主体的干燥剂。

4.5 盐系干燥剂

利用氯化钙、氯化镁等潮解性原料作为内容物主体的干燥剂。

4.6 纤维干燥剂

利用天然植物纤维纸张经过浸液、烘干、覆膜等工艺流程制成的干燥剂。

4.7 其他类

由其他材料或两种以上材料混合制成的干燥剂。

5  技术要求

- 5.1 原料要求

5.1.1 干燥剂内容物所用原辅料应符合相关规定和标准。

5.1.2 干燥剂包装应符合相应符合相关标准及规定，并标有“不可食用”等相关字样。

- 5.2感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 指标 干燥剂类型 | 内容物 | 包装 |
| --- | --- | --- |
| 硅胶干燥剂 | 无色或微黄色、透明或半透明的球形颗粒或不规则颗粒，其中允许有个别异色颗粒。 | 包装袋应封边平整，各部位应无破损，印刷应清晰，无明显色差，无污迹。 |
| 矿物干燥剂 | 颗粒或粉末。 |  |
| 高分子材料干燥剂 | / |  |
| 生石灰干燥剂 | 白色或灰白色的颗粒 |  |
| 盐系干燥剂 | 颗粒或粉末状。 |  |
| 纤维干燥剂 | 应为白色或类白色，具一定厚度、无嗅、无味的片状或规则的固态状物。 |  |

- 5.3 技术指标

5.3.1 硅胶干燥剂，宜采用A型硅胶为原料，应符合表2的规定。

- 表2硅胶干燥剂技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 含水率，% |  | ≤ 4 |
| 吸湿率（25℃±2℃），% | RH=20%±5% | ≥ 8 |
|  | RH=50%±5% | ≥20 |
|  | RH=90%±5% | ≥30 |
| 抗跌落测试（1.2米高度） |  | 不得破损 |
| 外袋荧光 |  | 无片状荧光 |
| 溶剂残留量，mg/m2 |  | ≤ 5 |
| 苯类溶剂残留量，mg/m2 |  | 不得检出（检出限0.5mg/m2） |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 3.0 |
| 防漏粉性能，mg |  | ≤ 0.5 |
| 封口强度， N/15mm |  | 6 |

5.3.3矿物干燥剂，应符合表3的规定。

- 表3 矿物干燥剂技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 吸湿率，% | 25℃±2℃，RH（40%±5% ） | ≥15 |
|  | 25℃±2℃，RH（20%±5% ） | ≥6.5% |
| 抗跌落测试（1.2米高度） |  | 不得破损 |
| 外袋荧光 |  | 无片状荧光 |
| 溶剂残留量，mg/m2 |  | ≤ 5 |
| 苯类溶剂残留量，mg/m2 |  | 不得检出（检出限0.5mg/m2） |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 3.0 |
| 防漏粉性能，mg |  | ≤ 0.5 |
| 封口强度，N/15mm |  | 6 |

5.3.2生石灰干燥剂，应符合表4的规定。

- 表4生石灰干燥剂技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 消石灰残渣含量，% |  | ≤ 10 |
| 氧化钙含量，% |  | ≥ 85 |
| 强热减量，% |  | ≤ 5 |
| 吸湿率，% | 40℃±2℃，RH（90%±5%），6天 | ≥ 30 |
|  | 25℃±2℃，RH（20%±5% ） | ≥ 8 |
| 拉伸强度，KN/m | 横向 | ≥ 4 |
|  | 纵向 |  |
| 剥离强度，N | 纵向 | ≥ 0.06 |
|  | 横向 |  |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 15 |
| 抗跌落测试（1.2米高度） |  | 不得破损 |
| 外袋荧光 |  | 无片状荧光 |
| 溶剂残留量，mg/m2 |  | ≤ 5 |
| 苯类溶剂残留量，mg/m2 |  | 不得检出（检出限0.5mg/m2） |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 15 |
| 防漏粉性能，mg |  | ≤ 0.5 |
| 封口强度，N/15mm |  | ≥6 |

- 5.3.4 盐系干燥剂，应符合表5的规定。

- 表5 盐系干燥剂技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 吸湿率，% | （25℃±2℃），RH（90%±5% ） | ≥100 |
| 抗跌落测试（1.2米高度） |  | 不得破损 |
| 外袋荧光 |  | 无片状荧光 |
| 溶剂残留量，mg/m2 |  | ≤ 5 |
| 苯类溶剂残留量，mg/m2 |  | 不得检出（检出限0.5mg/m2） |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 3.0 |
| 防漏粉性能，mg |  | ≤ 0.5 |
| 封口强度，N |  | ≥ 6 |

- 5.3.5纤维干燥剂

应符合表8的规定。

- 表8纤维干燥剂质量指标

| - 项目 |  | - 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 吸湿率，% | - （25℃±2%，48h，RH50% ± 5%） | - ≥20.0 |
|  | - （25℃±2%，48h，RH90% ± 5%） | - ≥60.0 |
| 抗跌落测试（1.2米高度） |  | 不得破损 |
| 外袋荧光 |  | 无片状荧光 |
| 溶剂残留量，mg/m2 |  | ≤ 5 |
| 苯类溶剂残留量，mg/m2 |  | 不得检出（检出限0.5mg/m2） |
| 直角撕裂强度，N |  | ≥ 3.0 |
| 防漏粉性能，mg |  | ≤ 0.5 |
| 封口强度，N |  | ≥ 6 |

- 6 检验方法

- 6.1 感官检验

取干燥剂适量，在自然光线明亮处，正视目测。

- 6.2内容物外观

取干燥剂适量，剪开外袋，取出内容物，在自然光线明亮处，正视目测内容物外观。

- 6.3吸湿率（硅胶干燥剂）

- 随机抽样，取除去外包装的硅胶样品2g～5g，平摊置于已干燥恒重并称量（m1）的称量瓶中，于150℃ ± 5℃下干燥2小时，放置于干燥器中，冷却至室温，精密称定（m2）后，置于恒温恒湿箱中，同法操作共制备三份样品。三份样品分别置于温度均为25℃ ± 2℃，相对湿度分别为20% ± 5%、50% ± 5%、90% ± 5%条件下放置48小时，取出快速精密称定（m3）。吸湿率数值以%表示，按式（2）计算。

吸湿率（%）=（m3-m2）/（m2-m1）×100 ……………………………（2）

- 6.5氧化钙含量的测定（生石灰干燥剂）

- 6.5.1试剂

- 6.5.1.1盐酸溶液

- 6.5.1.2 三乙醇胺溶液

- 6.5.1.3 5%KOH溶液

- 6.5.1.4 钙指示剂：市售钙羧酸指示剂（或钙羧酸钠）：氯化钠＝1：100混合，研细后密封保存备用。

- 6.5.1.5 0.02mol/LEDTA标准溶液

- 6.5.2测定

- 将样品用研钵研碎后，迅速精确称取0.5g试样，加入蒸馏水5ml，呈混浊状态后，用1:1盐酸15ml溶解，加热至微沸；并保持10~15分钟，冷却后，移入到250ml容量瓶中，用蒸馏水定容。

- 用移液管吸取10ml试液放入250ml锥形瓶中，加入100ml蒸馏水，滴入2-3滴1:1三乙醇胺溶液，加5%KOH溶液5ml，摇匀，加0.1g钙指示剂，用0.02mol/L浓度EDTA标准溶液滴定，记下消耗EDTA标准溶液体积。

- 在相同条件下做空白滴定实验。

- 6.5.3 结果计算

CaO％＝（V１－V２）×C×0.05608W×25010×100

式中:V1—样品溶液消耗EDTA标准溶液体积数（mL）

V2—空白溶液消耗EDTA标准溶液体积数（mL）

C—EDTA标准溶液浓度

W—试样重量（g）

- 56.08—CaO物质的量

6.6 吸湿率（生石灰干燥剂）

- 取5~10包干燥剂样品，称定（m1）。放入到温度25℃±2℃、相对湿度90%±5%的恒温恒湿箱中,每隔12小时称量一次克重,直至恒重后称定(m2),剪开外袋倒出内容物,称量外袋的重量(m3)。吸湿率数值以%表示，按式（3）计算。

吸湿率（%）=（m2-m1）/（m1-m3）×100 ……………………………（3）

6.7 吸湿率（矿物干燥剂）

- 随机抽样，取除去外包装的矿物内容物样品2g ～ 5g，平摊置于已干燥恒重并称量（mL）的称量瓶中，精密称定（m2）后，置于温度25℃ ± 2℃、相对湿度40% ± 5%的恒温恒湿箱中, 放置48小时，取出快速精密称定（m3）。吸湿率数值以%表示，按式（4）计算。

吸湿率（%）=（m3-m2）/（m2-m1）×100 ……………………………（4）

6.8 吸湿率（盐系干燥剂）

- 随机抽样，取除去外包装的矿物内容物样品2g ～ 5g，平摊置于已干燥恒重并称量（m1）的称量瓶中，精密称定（m2）后，置于温度25℃ ± 2℃、相对湿度90% ± 5%的恒温恒湿箱中, 放置48小时，取出快速精密称定（m3）。吸湿率数值以%表示，按式（4）计算。

吸湿率（%）=（m3-m2）/（m2-m1）×100 ……………………………（4）

6.9 吸湿率（纤维干燥剂）

取样品，（规格9cm2 /片以下取2片，规格9cm2 /片及以上取1片），平置于表面皿（或适宜容器），于105℃±5℃鼓风干燥箱内干燥2小时后取出，置干燥器内冷却至室温，取出，快速精密称定（mL），同法操作共制备两份样品。两份样品分别平置于温度25℃±2℃的恒温恒湿箱中，在相对湿度分别为50% ± 5%、90% ± 5%条件下，放置48小时，取出快速精密称定（m2），按下式计算，

吸湿率%=m2−m1m1×100

6.10 抗跌落测试

取干燥剂适量，从1.2米高度自然跌落至水平刚性光滑表面，不得破损。

- 6.11 外袋荧光

取干燥剂样品10袋，除去内容物，将接触食物面的纸袋至于波长365nm和254nm的紫外灯下检查，均不得有片状荧光。

6.12 溶剂残留量

取干燥剂适量，剪开包装，除去内容物，包装材料参照GB/T 10004测定，溶剂残留总量≤5mg/m2， 其中苯类溶剂残留量不得检出，苯类单个溶剂的检出限值为0.01mg/m2。

6.13 直角撕裂强度

按照QBT 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法测定。

- 6.14 防漏粉性能

按照GJB 2714-96《包装袋用静态吸湿袋 活性干燥剂通用规范》中“4.7.6 粉尘”测定。

7 检验规则

7.1 组批

同一批原料、同一工艺、同一班次生产的同一规格的同一产品为一批。

7.2 抽样方法和数量

以随机取样法于成品仓库抽取样品，抽样数量满足检验需求。规格不满足物理性能测试时，应同时抽取符合检验要求的同种包材原辅料。

7.3 出厂检验

7.3.1 每批产品应由本厂质检部门，按出厂检验项目进行检验。检验合格后出厂。

7.3.2 出厂检验应进行整包测试。生石灰干燥剂出厂检验项目：感官、规格（克）、防漏粉、跌落、热封强度、撕裂力。其他产品出厂检验项目为：感官、规格（克）、防漏粉、含水率、吸湿率。

7.4 型式检验

7.4.1 正常生产每12个月进行型式检验。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

- 新产品试制鉴定时；

- 正式生产后，如原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家有关监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.5 判定规则

7.5.1 检验项目全部符合本标准，判定该批产品为合格品。

7.5.2 检验结果如有项目不合格，可以在同批产品中加倍抽样复检一次，复检合格视为该批次合格。

8 包装

8.1 包装储运图示应符合GB/T 191的规定，干燥剂最小包装单元应印有产品名称或简称，并印有醒目的“不可食用”字样或警示图标。生石灰干燥剂还应标注不可浸水等相关醒目警示，字体高度应不小于3mm。含有金属成分的干燥剂还应印有“不可微波”或意思相近字样。

8.2 干燥剂应密封包装于具有一定阻隔性的外包装袋内。

8.3 外包装箱应标识产品名称、规格、数量、执行标准号、生产日期或批号、有效期、生产企业名称和地址。

9 运输、贮存

运输产品时应避免日晒、雨淋。运输工具要清洁卫生。装卸运输应轻装、轻放、防止摔破。不应与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

——————————————————