DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB34/******-2024

公路桥梁体外预应力拉索技术指南

Technical Guide for External Prestressed Cable of Highway Bridge

（征求意见稿）

2024-**-**发布                                          2024-**-**实施

安徽省市场监督管理局    发 布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通控股集团有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本标准起草单位：安徽省交通控股集团有限公司、同济大学。

本标准主要起草人：****

公路桥梁体外预应力拉索技术指南

范围

本文件规定了公路桥梁体外预应力拉索的术语和定义、设计、加工与制造、安装与张拉、养护。

本文件适用于公路预应力混凝土梁式桥体外预应力拉索，公路矮塔斜拉桥的拉索可参照使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 5224  预应力混凝土用钢绞线

GB/T 14370 预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T 21073 环氧涂层七丝预应力钢绞线

GB/T 30827 体外预应力索技术条件

JTG/T 3650 公路桥涵施工技术

JTG 3362 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 5120 公路桥涵养护规范

JTG/F80-1 公路工程质量检验评定标准

JGJ 85 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

JG/T 161 无粘结预应力钢绞线

JG/T 387 环氧涂层预应力钢绞线

JG/T 403 无粘预应力筋用防腐润滑脂

JT/T 737 填充型环氧涂层钢绞线

JT/T 771 无粘结钢绞线斜拉索技术条件

JT/T 853 无粘结钢绞线体外预应力束

JT/T 876 填充型环氧涂层钢绞线体外预应力束

YB/T 152 高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

体外预应力拉索  external prestressed cable

布置在混凝土结构构件截面之外的预应力钢绞线束，仅在锚固区及转向块处与构件相连接。

索套管  stay pipe

拉索外设置抵抗外界的冲击和腐蚀的HDPE管或金属管。

转向器  deviator

用于体外预应力索转向的支撑装置。

空间变基面设计  variable basal plane

在拉索导线上相邻三个交点形成的平面上进行的拉索空间转向设计。

设计

一般规定

体外预应力索体采用的钢绞线应满足GB/T 5224要求，采用体外预应力索体的结构应按照JTG 3362要求对结构及索体进行设计验算。

体外预应力拉索的线性宜简洁、统一；采用逐跨拼装工艺时，宜采用简支束，各跨预应力宜采用相同线形布置。

体外预应力拉索宜采用“转弯”式锚固，以提高横梁节段抗剪承载力，便于体外预应力拉索张拉施工，见图1。

图1 “转弯”式锚固示意图

体外预应力拉索锚固在梁体横梁上时，宜靠近顶板、底板、腹板布置。

锚具以及转向器可预留备用的钢绞线孔，为补充预应力或为换索提供方便。

体外预应力空间结合定位设计时，宜采用空间变基面设计，以拉索定位导线上三个相邻交点形成局部空间基面，确定中间转向装置的几何形状。

图2 变基面定位设计示意图

索体

体外预应力拉索宜采用无粘结镀锌钢绞线、填充型环氧钢绞线、涂敷环氧钢绞线等，相关技术指标应符合JG/T 161、JT/T 853的规定。

体外预应力索体设计应表明型号，型号应包含索体代号、索体类型、钢绞线直径、钢绞线代号和钢绞线根数。

体外预应力拉索用无粘结镀锌钢绞线应符合下列规定：

- 无粘结镀锌钢绞线在拉索自由段的防护由热镀锌层、防腐润滑脂层、PE护套组成，见图2。

说明：1——光面钢绞线；2——热镀锌层；3——防腐润滑脂；4——PE护套。

图3 无粘结镀锌钢绞线示意图

- 钢绞线公称直径为15.2mm，抗拉强度应不小于1770MPa，热镀锌层重量应为190～350g/m2。

- 6.2.1.3 镀锌钢绞线除应符合现行YB/T 152对尺寸及性能等的规定外，尚应符合现行JT/T 771对尺寸及偏差、机械性能等的规定。

- 防腐润滑脂采用现行JG/T 403中的3号润滑脂，润滑脂用量应为15～40g/m。

- 润滑脂涂敷应连续、均匀、饱满，并应与护套的挤出同时完成。

- 润滑脂材料应具有良好的化学稳定性，对周围材料无侵蚀作用。

体外预应力拉索用涂覆型环氧钢绞线应符合下列规定：

- 涂覆型环氧钢绞线在拉索自由段防护由填充型环氧与PE护套组成，见图3。

说明：1——光面钢绞线；2——涂覆型环氧涂层；3——防腐润滑脂；4——PE护套。

图4 涂覆型环环氧涂层钢绞线示意图

- 涂覆型环氧涂层钢绞线采用的光面钢绞线公称直径为15.2mm，抗拉强度应不小于1770MPa。环氧厚度应不小于0.2mm。

- 涂覆型环氧涂层钢绞线的技术要求应符合现行GB/T 21073、JG/T 387、JT/T 737、与JT/T 876的规定。

体外预应力拉索用填充型环氧钢绞线应符合下列规定：

- 填充型环氧钢绞线在拉索自由段防护由填充型环氧涂层组成，见图4。

说明：1——光面钢绞线；2——填充型环氧涂层。

图4 填充型环氧涂层钢绞线示意图

- 填充型环氧涂层钢绞线采用的光面钢绞线公称直径为15.2mm，抗拉强度应不小于1770MPa。环氧厚度应不小于0.5mm，在各钢丝之间及外侧的填充均应密实。

- 填充型环氧涂层钢绞线的技术要求应符合现行JT/T 737与JT/T 876的规定。

成品拉索应由无粘结钢绞线束热挤HDPE护套组成。成品索的技术要求可参照GB/T 18365的规定。

体外预应力拉索索体的规格及主要技术参数见表1。

表1 体外预应力拉索索体常用规格及主要技术参数

| 规格型号 | 公称截面积（mm2） | fptk=1770MPa |  | fptk=1860MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称破断索力（kN） | 最大设计索力（kN） | 公称破断索力（kN） | 最大设计索力（kN） |
| 715.2 | 980 | 1735 | 1127 | 1823 | 1185 |
| 1215.2 | 1680 | 2974 | 1933 | 3125 | 2031 |
| 1915.2 | 2660 | 4708 | 3060 | 4948 | 3216 |
| 2215.2 | 3080 | 5452 | 3544 | 5729 | 3724 |
| 3115.2 | 4340 | 7682 | 4993 | 8072 | 5247 |
| 3715.2 | 5180 | 9169 | 5960 | 9635 | 6263 |

锚具

体外预应力拉索用锚具的主要性能与技术要求应符合GB/T 14370和JT/T 853的规定。

体外预应力拉索采用的锚具应成系统，并应与拉索采用的钢绞线索股类型相匹配。

体外预应力锚具设计应表明型号，型号应包含索体代号、索体类型、钢绞线直径、钢绞线代号和钢绞线根数。

锚具常用规格对应的锚垫板主要规格尺寸可参考表2。

表2 锚垫板常用规格尺寸（单位：mm）

| 规格 | 715.2 | 1215.2 | 1915.2 | 2215.2 | 3115.2 | 3715.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 220 | 260 | 335 | 355 | 415 | 455 |
| 厚度 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |

转向块与转向器

体外预应力拉索的转向块宜采用竖肋式转向块集中转向，见图5。

说明：1——体外预应力拉索；2——竖肋式转向块。

图5 竖肋式转向块

当体外预应力束数较多时，转向器可采用竖向分层布置形式，见图6。

图6 转向器孔道双层布置示意图

转向块内应设置内环筋和外封闭箍筋，内环筋和外封闭箍筋沿转向器长度方向的间距宜为100~150mm，内环筋与转向器上缘之间的净距离不宜小于25mm，外封闭箍筋在竖向与内环筋的净距不宜小于50mm，见图7。

图7 转向器配筋构造示意图

转向器的几何形状宜为空间圆弧转向，转向参数通过拉索变基面设计确定。

体外预应力转向器设计应注明型号，型号应包含转向器代号、索体类型、钢绞线直径、钢绞线代号和钢绞线根数来表示。

当体外拉索采用非成品钢绞线拉索时，宜采用散束式转向器，见图8，转向器的最小转弯半径应满足式（1）的要求：

R≥580d                                  （1）

式中：d——预应力钢绞线中钢丝的最大直径。

说明：1——单股钢绞线；2——导向管；3——填充砂浆；4——转向器外壳。

图8 散束式转向器立面及剖面布置示意图

当体外拉索采用成品钢绞线时，应采用集束式转向器，见图9，转向器的最小转弯半径应同时满足式（1）和式（2）的要求：

R≥22D                                  （2）

式中：D——外护套直径。

说明：1——转向器套管；2——成品拉索；3——钢绞线索股；4——热挤PE护套。

图9 集束式转向器立面及剖面布置示意图

散束式转向器主要由转向器外壳、导管、支撑隔板、填充材料等组成，支撑隔板布置间距应满足转向器受力要求，且间距不宜小于300mm，见图10。填充砂浆应采用高强无收缩砂浆，28d抗压强度不小于60MPa，28d膨胀率应控制在0.02%~0.10%。

说明：1——转向外壳；2——支撑隔板；3——导向管；4——填充料；5——单股钢绞线。

图10 转向器构造图

转向器常用规格的主要尺寸可参照表3。

表3 转向器常用规格尺寸（单位：mm）

| 规格 | 715.2 | 1215.2 | 1915.2 | 2215.2 | 3115.2 | 3715.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 114 | 140 | 180 | 194 | 219 | 245 |
| 边长 | 110 | 145 | 180 | 195 | 220 | 240 |

减振装置

当体外束自由段长度超过10m时，应设置减振装置。

减振装置由调整螺杆、束卡箍、减振圈、减振垫和支架等组成，根据位置不同，有A型、B型两种类型，非成品拉索减震器见图11，成品拉索减震器见图12。

说明：1——调整螺杆；2——束卡箍；3——减振圈；4——拉索索股；5——减振垫；6——支架。

图11 非成品拉索减振装置构造图

说明：1——调整螺杆；2——束卡箍；3——减振圈；4——成品拉索；5——减振垫；6——支架。

图11 非成品拉索减振装置构造图

性能要求

体外索索体、锚具、转向器的防腐性能、锚固性能、静载性能及锚下荷载传递性能应符合GB/T 30827、JT/T 853的有关规定。

体外索索体、锚固、转向器组件的静载性能、疲劳荷载性能及抗磨损性能应符合JT/T 853的有关规定。

加工与制造

一般规定

加工制造的体外预应力拉索组件，包括索体、锚具与转向器等，应按照GB/T 30827、JT/T 853的相关规定进行检验。

体外预应力拉索各组件出厂前应进行出厂检验，出厂检验应按照应按照GB/T 30827的相关规定进行。

索体与锚具

钢绞线索体加工用盘条技术要求应满足GB/T 24238的要求，体外拉索加工用HDPE材料应符合CJ/T 297的有关规定，防腐油脂应符合JG/T 430的有关规定。

锚具组件材料应符合下列规定：

- 锚板的材料应采用性能指标不低于45号钢要求的优质碳素结构钢或不低于40Cr要求的合金结构钢。

- 锚垫板的材料应采用性能指标不低于Q345要求的低合金高强度结构钢或不低于Q345q要求的桥梁用结构钢；

- 夹片的材料应采用含碳量小于0.25%的合金结构钢；

- 预留导管的过渡管的材料应采用性能指标不低于Q235要求的无缝钢管。

锚具应标注规格型号及批号，外观、外形尺寸及硬度应符合设计图样要求，同一规格锚具的同类部件应具有互换性。

锚具组件金属表面应采用热镀锌、喷锌铝合金或涂装防腐，热镀锌防腐的锌层平均厚度为90~120，喷锌铝合金或涂装防腐层的厚度应符合设计规定。

转向器

转向器的钢质组件材料应采用性能指标不低于Q345要求的无缝钢管和钢板。

转向器外观及外形尺寸应符合设计图样要求。

转向器组件金属裸露表面的防护要求按7.2.4规定。

减振装置

减振装置钢质组件材料采用性能指标不低于Q235要求的碳素结构钢，并应符合GB/T 700的规定；减振圈的材料应采用HDPE，并应符合CJ/T 297的规定；减振垫应采用隔振橡胶，并应符合GB/T5574的规定。

钢质组件表面应采用热镀锌、喷锌铝合金或涂装防腐，热镀锌防腐的锌层平均厚度为90 μm~120 μm，喷锌铝合金或涂装防腐层的厚度应符合设计规定。

安装与张拉

一般规定

体外预应力拉索各组件进场时应进行进场检验，进场检验应按照应按照GB/T 30827的相关规定进行。

成品体外预应力索张拉应采用整束张拉千斤顶进行张拉，非成品体外预应力钢绞线拉索宜采用单根索股张拉千斤顶进行张拉。

体外预应力张拉用机具设备除应满足JTG/T F5、JG/T 5028和JG/T 5029的规定外，宜采用防振油表，标定精度不宜小于0.4级，检测装干起的测量精度应小于控制力的2%。

现场应对所用的千斤顶油表编号及与千斤顶的对应情况进行检验，并与千斤顶的校验报告进行核对，不得出现现场所用千斤顶和油表不配套或与校核报告不一致的情况发生。

张拉过程中，应加强对构件保护，避免造成污染，张拉液压设备不得漏油。

安装

体外预应力拉索安装前应检查各组件的制造质量，确保满足设计安装要求。锚具、钢绞线等其他裸露构件，在安装过程中应妥善防护，防止雨水和其他有害物质的渗入。

体外预应力拉索安装过程中应采取保护措施，防止索套管受到机械损伤、扭曲变形，束体内钢绞线不可相互缠绕。

体外预应力拉索锚具、预留导管、转向器等组件的安装误差，应控制在设计规定的范围内，无设计要求的，其安装位置允许误差为±10mm，角度允许误差应为±0.5°。

钢绞线索股应预设安装定位标记，控制在锚体内采用的耐磨、防腐防护层准确就位，每根索股安装就位后应进行预紧，预紧力不宜大于控制张拉应力的30%。

拉索在安装时，应精确计算钢绞线两端护套的剥除长度，确保张拉后剥除护套的裸露钢绞线处于锚固区防腐范围内。

拉索安装完成后，应对索体的完整性进行检验，存在明显损伤时，应进行修复或更换。

张拉

体外预应力拉索张拉前应对梁体的施工信息进行核查，并编制张拉记录表对张拉信息进行记录，记录信息应包括各钢绞线的张拉顺序、引伸量、油表读数、张拉时梁体及湿接缝的龄期、张拉时湿接缝强度等信息。

体外预应力钢绞线张拉时，混凝土的强度与龄期均应满足设计要求。

预应力张拉过程中夹片离开锥孔的距离需满足锚具产品的要求，不得在张拉过程中对钢绞线和夹片带来损伤，影响锚固的长期可靠性。

在钢绞线完成预紧后应在钢绞线两侧锚头位置应进行喷涂标记，喷涂标记应清晰整齐，张拉完成后应对标记的整齐性进行检查，并拍照记录。

张拉宜对称进行，按照先长后短的原则依次进行。

采用多台千斤顶进行对称张拉时，应加强千斤顶同步性的控制，各千斤顶之间同步张拉力的允许误差不应大于2%。

体外索张拉后封锚时，应确保预留钢绞线线长度满足补张拉与更换的要求。

索力控制

体外预应力索的索力控制除应符合JTG/T 3650、JTG/F80-1的有关规定，尚应符合本文件的有关规定。

体外预应力张拉过程应加强对拉索索力的控制，确保张拉后锚下应力满足设计要求。张拉应力应在设计锚下控制应力的基础上考虑不同张拉工艺引起的夹片回缩损失。

索体张拉完成后，索体内各钢绞线索股的应力偏差除应满足现行规范的要求，尚应满足下列要求：

|  |  | - （3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | - （4） |

| - 式中： |  | - ——第i根索股的实测应力（MPa） |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ——钢绞线索股的理论控制应力（MPa） |
|  |  | - ——钢绞线抗拉强度标准值（MPa） |

体外拉索各束索体的平均索力应满足式（5）的要求：

|  |  |  | - （5） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 式中： |  | - ——第i束索体各钢绞线索股实测应力平均值（MPa）； |  |
|  |  | - ——钢绞线索股的理论控制应力（MPa）； |  |

体外束索体内各钢绞线索股应力的均匀性应满足式（6）的要求：

|  |  | - （6） |
| --- | --- | --- |

| - 式中： |  | - ——第i根体外索各索股实测应力平均值（MPa）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ——一根体外索内第i根索股的实测应力（MPa）。 |

养护

一般规定

体外预应力拉索的养护除应符合本文件的规定外，尚应符合JTG 5120的有关规定。

体外预应力拉索的监测应结构桥梁结构特点，建立监测体系，并保证监测系统的实效性、可靠性和耐久性。宜采用适当的健康监测设备，对索力进行连续监测。

检查与监测

体外预应力拉索检查应分为初始检查、经常检查、定期检查和特殊检查。

初始检查应符合下列规定：

- 桥梁施工完成时，在交工验收前应完成体外预应力拉索的初始检查，初始检查应包括体外预应力拉索的表观质量，拉索索力，减震器紧箍状态等内容。

- 初始检查后应提交技术状况评定报告，报告内容包括拉索编号、相关记录表格，主要病害的状况说明损伤位置、类型、性质、范围等，并给出养护建议。

经常检查应符合下列规定：

- 经常检查每两个月不应少于1次。

- 现场应填写经常检查记录表，经常检查中发现拉索存在损伤时，应及时上报。

- 经常检查应包括：

- 索体护套是否完好，有误破损，索体有无松弛或断丝。

- 锚具与转向器等组件有无腐蚀。

- 锚头防腐是否完整，有无渗水漏水。

- 减震器有无松动或脱落。

- 索体与转向器是有无明显完整。

定期检查应符合下列规定：

- 定期检查周期不得超过3年。

- 现场应现场校核基本信息数据，补充完善相关信息表格。

- 定期检查应对检查出现的病害进行原因及影响性分析，并进行技术状况评定，提出养护建议。

- 定期检查应包括：

- 体外预应力拉索索力有无异常。

- 索体护套有无开裂、鼓包、破损、老化变质，必要时应打开护套检查钢丝涂层防腐状态。

- 逐个锚固检查锚具及周围区域状况，是否存在渗水、锈蚀。必要时应打开防护罩，对锚固区内防腐及夹片等构件的锚固可靠状态进行检查。

特殊检查

- 对定期检查中难以判明索力状况，拉索结构遭受洪水、活载、地震等异常状况影响时，应进行特殊检查。

- 特殊检查应结合历次定期检查中发现的问题综合进行技术状况评价。

养护与维修

体外预应力拉索养护应满足索体护套无损坏，锚固系统无渗水、漏水，转向器无锈蚀，减震器完好牢靠。

预应力出现明显锈蚀、松弛、破损、断丝等情况是，应及时进行上报并处置。

体外预应力锚固失效时，应及时进行更换。

减震器出现松动、橡胶垫圈损坏或脱落时应及时进行更换。

体外预应力拉索索力出现异常时应增加检测频率，在拉索进行更换时，应对同一桥跨内其他体外预应力拉索的索力进行检测。