| ICS | 85.020 |
| --- | --- |
| CCS | C222 |

36

江西省地方标准

DB 36/T XXXX—2024

地理标志产品 铅山连四纸

Product of geographical indication  Yanshan Liansi Paper

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  地理标志保护范围	1

5  产品类别	2

6  要求	2

7  试验方法	3

8  检验规则	3

9  标志、包装、运输、贮存	4

附录A（规范性) 铅山连四纸地理标志保护范围	5

附录B（规范性）铅山连四纸工艺流程	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件江西省市场监督管理局提出。

本文件由江西省地理标准产品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：铅山连四纸发展有限公司、铅山县市场监督管理局、江西华中标准化事务所、广州必维技术检测有限公司。

本文件主要起草人：潘海波、马灿荣、潘洪波 、王剑、徐璟、郑进生、杨碧霞、徐青春、唐雨。

地理标志产品 铅山连四纸

范围

本文件规定了铅山连四纸的术语和定义、产品类别、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的铅山连四纸。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 450 纸和纸板  试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定

GB/T 464  纸和纸板的干热加速老化

GB/T 465.2 纸和纸 浸水后抗张强度的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定

GB/T 7975  纸和纸板颜色的测定(漫反射法)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

术语和定义

    - 3.1

    - 铅山连四纸 Yanshan Lianshi paper

是指在第四章规定的地理标志保护范围内，以当地及周边当年生嫩毛竹为主要原料，采用独有的古法七十二道工序，经过嫩竹沤制、天然漂白、春白水碓、连四抄纸和火墙焙干等传统手工生产方法制作的，具有洁白莹辉、细嫩绵密、平滑紧致、久不变色等特点，主要供拓印、古籍印刷和修复、碑帖、书写及绘画等用途的文化艺术用纸。

地理标志保护范围

铅山连四纸地理标志保护范围限于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即江西省铅山县现辖行政区域，见附录A。

产品类别

为平板纸，以100张为1刀。规格为600mm×1100mm（亦可按合同生产其他规格的连四纸）。

要求

原料要求

选用铅山县范围内海拔400～600米生长的当年嫩毛竹，断条长度3.5～4.0米。

选用铅山县范围内的山泉水，PH值7.0～7.5。

工艺要求

发酵制丝时，应在堆叠整齐的毛竹堆塘均匀淋水，约60天后待毛竹断面有乳白色浆液渗出后，断水三天发酵，再行淋水。

二次淋水90～100天后进行制丝，尽量减少青皮厚度，对剥出的竹丝进行捶打，并予以清洗，减少毛竹内黄。

腌制时按1份生石灰10份水使石灰乳化，再按1份生石灰2份竹丝的比例充分浸渍竹丝，叠堆密实整齐，使竹丝自然生热发酵。冬季发酵堆上应加覆盖物。

蒸煮竹丝时，装锅应密实而又较为透气，不产生偏漏气现象。锅顶冒气5～6小时后方可停火，歇火后12小时出锅。

将竹丝团成黄饼，规格￠30厘米，厚度1～1.5厘米，饼形圆整黄饼上漂白山场晾晒，上山后每月翻饼一次，经4个月后天然漂白，收集时应捡尽残留在竹丝饼上的杂质。

打浆前应用水充分浸润白饼。打浆时第二次捡尽杂质，打浆度保持在18±1度的叩解度。

纸药用量应按11.2%～1.5%用。根据纸张克重要求正确掌握克重，每平方米克重误差不得超过±2克。

榨砣时须逐步加压，时间控制在1～1.2h之间，榨好后的湿砣水水分控制在0～62%之间。

焙纸时应严格控制焙面温度，以不超过60℃为为归置烘焙过程中的废纸，防止杂尘二次污染浆料。

制作工艺流程按附录B执行。

偏差值

尺寸允许偏差为±3mm, 偏斜度不超过5mm。

感官要求

纸张洁白莹辉、细嫩绵密、平滑紧致、久不变色，有隐约竹帘纹，切边应整齐洁净，纸面无折痕、裂口、洞眼、沙粒、附着物等影响使用的外观纸病。同批产品色调应一致。

理化指标

理化指标应符合表1规定。

理化指标

| 指标名称 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量 |  |  | g/m2 | 19.0+2.0 |
| 紧度 |  |  | g/cm² | ± 0.4 |
| 亮度 ≥ |  |  | % | 67.0 |
| 裂断长(纵横平均) ≥ |  |  | km | 3.0 |
| 撕裂指数(纵横平均) ≥ |  |  | mN.m²/g | 6.0 |
| 湿抗张强度(纵横平均) ≥ |  |  | mN | 480 |
| 耐老化亮度(白度)值下降 ≤ |  |  | % | 5.0 |
| 吸水性(60s) | 纵横平均 |  | m | 10~25 |
|  | 纵横差 ≤ |  |  | 3.0 |
| 伸缩性 | 受湿后平均伸长 ≤ |  | % | 0.75 |
|  | 干燥后平均收缩 ≤ |  |  | 0.5 |
| pH ≥ |  |  |  | 7.5 |
| 尘埃度 | 尘埃面积(S),m² |  | 个/m² | / |
|  | 0.3≤S≤0.5 | ≤ |  | 90 |
|  | 0.5<S≤1.5 | ≤ |  | 30 |
|  | >1.5 |  |  | 无 |
| 交货水分≤ |  |  | % | 10.0 |

检验方法

试验应在GB／T 10739规定的条件下进行，试样采样按GB／T 450规定进行。

纸张尺寸按GB／T 451．1规定进行测定。

定量按GB／T 451．2规定进行测定。

紧度按GB/T 451.3规定进行测定。

亮度按GB/T 7974规定进行测定。

裂断长按GB/T 12914规定进行测定。仲裁时采用恒速拉伸法测定。

撕裂指数按GB／T 455规定进行测定。

湿抗张强度按GB／T 465．2规定进行测定，浸水时间为10 min。

耐老化亮度(白度)下降值按GB/T 464规定进行测定，试样在(105±2)℃下处理72h，测定老化前、后的试样亮度，计算差值。

吸水性按GB/T 461.1规定进行测定，吸水时间为60s。

伸缩性按GB／T 459规定进行测定。试样浸水2h后测定试样的伸长值，然后在温度为(23±1)℃,相对湿度为(50±2)%的大气条件下风干2h后，再测定试样的收缩值。

pH值按GB/T 1545.2冷抽提法规定进行测定。

尘埃度按GB／T 1541规定进行测定。

交货水分按GB／T 462的规定进行测定。

色差按CB/T 7975规定进行测定，其他项目采用目测法进行。

检验规则

组批的规定

以同类产品一次交货数量为一批，样本单位为件(每10刀为1件),每批不超过100件。

抽样方法

从同批产品中，随机抽取3件产品，从每件中随机抽取1刀，再从3刀中每刀抽取10张样品，3刀共30 张样品用于检验和复检。

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

出厂检验项目主要有：尺寸偏差、定量、紧度、亮度、裂断长、撕裂指数、尘埃度、吸水性、 伸缩性、尘埃度、交货水分、外观纸病。

产品经检验合格并附质量合格标识方可出厂。

型式检验

检验项目为本标准规定的全部技术指标，有下列情况之一者应进行型式检验：

a)  产品停产后，恢复生产时；

b)  正常生产，每半年进行一次；

c)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d)  质量监督部门提出型式检验要求时。

判定规则

出厂检验

当出厂检验项目全部合格时，判为批合格，当这些项目中任何一项出现不合格时，则判为批不合格。

型式检验

当型式检验项目全部合格时，判为批合格，当这些项目中任何一项出现不合格时可进行一次复检，复检合格判为合格，复检不合格则判为批不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志、包装

应符合GB/T 10342和GB/T 191的规定。

每刀连四纸的切口应有生产企业名称及商标印章。外包装应标注产品名称、原料、规格尺寸、数量、生产企业名称和地址、执行标准号、生产日期等以及防雨、防潮标志，或按订货合同的规定进行。

运输

运输时应使用防雨且洁净的运输工具，运输过程中不得暴晒、雨淋、受潮，不得剧烈碰撞。

贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

附 录 A

（规范性）

铅山连四纸地理标志产品保护范围

A.1 铅山连四纸地理标志产品保护范围图

- 附录B

（规范性）

铅山连四纸工艺流程

  - B.1 制料工艺流程

    - 砍竹→坐山阴干→赶山断条→竖柱→堆竹→叠塘冲浸→烧塘→再冲浸→验丝→剥丝→槌丝→洗晒竹丝→整理竹丝→踩缸→浆竹丝→霉塘→槌竹丝→摆洗→晾晒→浆灰清→装锅→蒸煮灰清→摆灰清→摆清塘→晾晒→制备竹碱→纯碱勾煎→放碱水→装锅→垫竹捎底→扯水→晾晒初煎料→棍抽初煎→松料→做料饼→漂黄饼→翻漂黄饼→赶料→过碱→装锅→蒸煮黄饼→洗涤→漂白饼→翻漂白饼→捡白饼→过白碱→装锅→蒸煮白饼→出白料→湿料→舂纸→踩料→洗浆滤浆→打槽→压槽→漂槽→配纸药

  - B.2 制纸工艺流程

    - 匀槽→兑纸药→抄纸→榨纸→焙纸→打砣弦→牵砣→上焙→揭纸→整纸→配纸分类→切边→榨纸打捆→打印→装箱入库