地方标准

《玻璃产品碳足迹核算方法（征求意见稿）》

编制说明

《玻璃产品碳足迹核算方法》编制组

二零二四年十一月

一、背景情况和起草过程

1.1 任务来源

根据上海市市场监督管理局《关于下达2024年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技[2024] 299号），由上海建科检验有限公司等单位承担上海市地方标准《玻璃产品碳足迹核算方法》的制定任务，本标准由上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市发展和改革委员会提出，归口管理单位为上海市碳达峰碳中和标准化技术委员会。

1.2 协作单位

本标准的主编单位为上海建科检验有限公司，参编单位为上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮工程玻璃有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、沭阳鑫达新材料有限公司、信义玻璃控股有限公司、吴江南玻玻璃有限公司。（排名不分先后）

本标准制定项目是由上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市发展和改革委员会提出；由上海建科检验有限公司进行申报，并担当标准的第一起草单位，主要负责调研、碳足迹核算、验证分析、编写标准文件及编制说明等。上海玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会主要负责分析玻璃行业发展情况、提供产品技术参数。玻璃生产企业上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、上海耀皮工程玻璃有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、沭阳鑫达新材料有限公司、信义玻璃控股有限公司、吴江南玻玻璃有限公司主要负责提供核算的活动数据、生产工艺流程及技术指导。

1.3 启动和起草过程

1.3.1 启动过程

（1）邀请参编单位。2024年6月至2024年8月，邀请行业协会、生产企业等共同参与。完成《编制大纲》的撰写。

（2）召开标准启动会，成立编制组。2024年8月9日，编制组在上海召开启动会暨第一次工作会议，成立地标编写工作组，确定标准制定原则及框架，编制计划和任务，协商讨论各成员单位的分工任务。

1.3.2 起草过程

（1）编制组工作开展。2024年8月，编制组成立后立即开展工作，参编单位根据分工，进行政策、技术、市场调研，掌握国内外相关技术内容和标准要求，对标准草案提出修改意见，为制定标准作参考。

（2）数据收集和整理。2024年8月~2024年9月，编制组先后收集四种玻璃产品的生产工艺流程、原辅材料数据（种类、消耗量、运输方式及运输距离）、生产过程电力消耗量、其它能源消耗（能源种类、消耗量、运输方式及运输距离）、企业能源计量与监测情况，开展碳足迹核算，整理核算结果，进行验证分析，为标准草案的编制提供数据支持。

（3）召开第二次工作会议。2024年9月25日，根据碳足迹核算与验证分析结果，以及参编单位对标准草案的修改意见和调研情况，讨论并进一步完善标准草案，为标准征求意见稿定稿提供支持。

（4）编制组内部例行会议。2024年7月至2024年9月，编制组每个星期进行编制组内部例行会议，对标准草案、碳足迹核算结果、编制说明进行讨论与分析，进一步修改标准草案，结合编制需求与调研情况确定需要补充的核算过程，完善核算方法，最终形成标准征求意见稿及编制说明。

二、主要条款说明

2.1 标准主要条款说明

通过借鉴GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》中生命周期评价的阶段“目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价、生命周期结果解释”，确定了本标准的章节，共分为九章，包含范围、规范性引用文件、术语和定义、目的和范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告、鉴定性评审。

2.1.1 标准适用范围

本文件规定了玻璃产品碳足迹核算的目的和范围、清单分析、影响评价、结果解释、碳足迹报告和鉴定性评审等要求。

本文件适用于建筑和汽车用钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和光伏玻璃产品的碳足迹核算。

2.1.2 系统边界

通过国内外技术资料与标准文件的检索，以及与各玻璃产品生产企业的沟通交流，设置了本标准的系统边界。

依据GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、GB/T 29157-2012《浮法玻璃生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）》等标准，本标准界定了玻璃生命周期系统边界，从资源开采、原辅料和能源生产及运输、产品加工制造到产品出厂为止，包括四个方面：①原辅料生产（原材料平板玻璃；辅料边部密封材料、间隔材料、干燥剂、中间层、塑料、镀膜材料、釉料等；包装材料木箱、集装箱、集装架、塑料膜、软材料等；附件垫块、包边条、钉柱等）；②能源生产（如电力、汽油、柴油、天然气、水等）；③运输（原辅料和能源的运输）；④玻璃加工制造（如电力、汽油、柴油、天然气、水等的使用）。其中原材料、辅料和包装材料的种类主要来源于GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》、GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》、GB/T 11944-2012《中空玻璃》、T/CPIA 0028.1-2021《光伏组件用玻璃 第1部分：前板减反射膜玻璃》、T/CPIA 0028.2-2021《光伏组件用玻璃 第2部分：双玻组件背板增反射镀层玻璃》、GB/T 30984.2-2014《太阳能用玻璃 第2部分：透明导电氧化物膜玻璃》，附件种类、能源种类主要由玻璃生产企业提供。

同时，本标准确定了四种玻璃的典型生产工艺流程。其中钢化玻璃生产工艺流程图来源于DB31/621-2020《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》；夹层玻璃生产工艺流程图是依据DB31/721-2020《夹层玻璃单位产品能源消耗限额》、夹层玻璃产品生产企业提供的实际工艺进行确定；中空玻璃生产工艺流程图的来源是DB31/834-2014《中空玻璃单位产品能源消耗限额》；光伏玻璃生产工艺流程图是来源于光伏玻璃产品生产企业提供的实际工艺。

2.1.3 数据和数据质量

本标准依据国家及地方标准文件、技术资料的调研分析确定了数据和数据质量的要求，包括数据质量通则、活动数据质量要求、排放因子质量要求、数据质量评分、数据时间边界、数据地理边界、数据有效期、数据库选择。

其中数据质量通则来源于GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、DB31/T 1071《产品碳足迹核算通则》；活动数据质量要求、排放因子质量要求是根据GB/T 29157-2012《浮法玻璃生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）》，同时结合排放因子选取技术的发展现状进行确定；数据时间边界、数据地理边界主要来源于GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》；数据质量评分、数据有效期、数据库选择是依据DB31/T 1071《产品碳足迹核算通则》进行确定。

2.1.4 清单分析

通过产品碳足迹核算方法、国内外相关标准以及玻璃生产企业数据的调研分析，明确了数据收集范围和数据分配方法。

2.1.4.1 数据收集范围

依据GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》中产品碳足迹的计算方法，数据收集范围包括活动数据和排放因子。

活动数据包括原辅料消耗及运输（消耗量、运输方式及距离等）、燃料消耗及运输（消耗量、运输方式及距离）、电力消耗（消耗量）、水消耗（消耗量）等清单数据。

排放因子包括原辅料消耗及运输的温室气体排放因子、燃料消耗及运输的温室气体排放因子、电力消耗、水消耗的温室气体排放因子。

2.1.4.2 数据分配

生产工序有多种产品时，本标准规定应按照以下步骤对单元过程数据进行分配。

（1）只要可能，宜通过单元过程细分等手段避免分配的发生。例如，企业同时生产两种或两种以上玻璃产品时，应对不同玻璃产品生产线进行能耗分项计量；如有条件，应对每一个工艺单元进行能耗分项计量。

（2）若无法避免分配，宜将输入和输出以能反映它们之间潜在物理关系的方式，分配到不同产品。例如针对能源消耗，本标准根据DB31/834-2014《中空玻璃单位产品能源消耗限额》、DB31/621-2020《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》、DB31/721-2020《夹层玻璃单位产品能源消耗限额》确定能源消耗的数据的分配方法。

当企业同时生产两种或两种以上玻璃产品时，可根据产量比例分配能耗。举例如下，假设A企业同时生产钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃，三种玻璃的年产量分别为10000 m2、20000 m2、15000 m2，企业年生产总能耗为225000 kW·h；则可计算得到分配到钢化玻璃的能耗为：10000 m2 × 225000 kW·h / (10000＋20000＋15000) m2 = 5000 kW·h，同理，分配到中空玻璃、夹层玻璃的能耗分别为10000 kW·h、7500 kW·h。

当企业同时生产不同类型钢化玻璃时，可通过折算系数（本标准中表A.1）和标准中公式（A.2）进行可比产量换算后再根据可比产量进行分配。举例如下，假设B企业同时生产平面透明钢化玻璃、平面低辐射镀膜钢化玻璃，两种类型玻璃的年产量分别为1500 t、1300 t，企业年生产总能耗为900000 kW·h；可计算得到平面透明钢化玻璃的可比产量为：1500 t × 80 m2/t × 1 = 120000 m2，平面低辐射镀膜钢化玻璃的可比产量为：1300 t × 80 m2/t × 1.3 = 135200 m2；则分配到平面透明钢化玻璃的能耗为：120000 m2 × 900000 kW·h / (120000＋135200) m2 ≈ 423197.5 kW·h，分配到平面低辐射镀膜钢化玻璃的能耗为476802.5 kW·h。

当企业同时生产平面和曲面夹层玻璃时，可按照本标准中公式（A.3）进行曲面夹层玻璃可比产量换算后再根据可比产量进行分配。举例如下，假设C企业同时生产平面夹层玻璃、曲面夹层玻璃，两种类型玻璃的年产量（均折算成相同厚度）分别为10000 m2、15000 m2，企业年生产总能耗为110000 kW·h；可计算得到曲面夹层玻璃占混合产品总重量的重量比为15000 m2 / (10000＋15000) m2 = 60%，其可比产量为：(10000＋15000) m2 × (1 + 0.5 × 60%) – 10000 m2=22500 m2，同理，平面夹层玻璃的可比产量可计算得到为15000 m2；则分配到曲面夹层玻璃的能耗为：22500 m2 ×110000 kW·h / (22500＋15000) m2 ≈ 66000 kW·h，分配到平面夹层玻璃的能耗为44000 kW·h。

（3）当物理关系无法建立或无法用来作为分配基础时，宜以能反映它们之间其他管理的方式将输入和输出在产品之间进行分配，例如根据产品的经济价值。

2.1.5 影响评价

本标准影响评价采用的碳足迹核算方法是以GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》为依据，同时结合调研、数据分析、碳足迹核算、验证分析等过程中出现的问题进行改进，最终形成符合实际应用的玻璃产品碳足迹核算方法。

GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》中产品碳足迹的核算范围包括原材料获取阶段、生产阶段、交付阶段、使用阶段、生命末期阶段，而对于玻璃产品，其交付、使用和生命末期阶段的数据获取难度大，且数据不准确性较高，因此，本标准确定设置原材料获取、生产阶段作为系统边界进行碳足迹核算。其中原材料获取阶段的碳足迹计算公式，对应于本标准原辅料温室气体排放量计算公式（2）；生产阶段的碳排放对应于本标准加工制造过程温室气体排放量计算公式（6）~（9），包括加工制造过程中使用燃料、电力、水产生的温室气体排放量；由于存在原辅料和燃料运输的过程，本标准新增了运输阶段温室气体排放量，计算公式对应于（3）~（5）。

2.1.6 结果解释

本标准以GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》为依据，明确了玻璃产品碳足迹的生命周期解释应包括的内容，分别为：根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹的量化结果，识别显著环节；完整性、一致性和敏感性分析的评估；结论、局限性和建议。

2.1.7 产品碳足迹报告

以GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》为依据，本标准确定了产品碳足迹报告应纳入的信息，包括基本情况、目的、范围、清单分析、影响评价、结果解释、研究中使用的参考资料、绩效追踪说明（如适用）。

2.1.8 鉴定性评审

为了增加产品碳足迹报告的准确性和可信度，同时满足供应链下游收集数据的质量要求，建议提出产品碳足迹报告的组织得到第三方独立的鉴定性评审。本标准确定了产品碳足迹报告所需的鉴定性评审信息，包括生产企业和第三方评审机构的相关信息。

2.2 主要验证的分析

由上海建科检验有限公司（以下简称建科检验）以及评估机构A对钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃产品进行碳足迹核算和验证分析，其中活动数据来源于某玻璃产品生产企业，碳足迹核算、验证分析的过程和结果如下。

2.2.1 钢化玻璃产品碳足迹核算

钢化玻璃2023年年产量为36080 m2，原辅料为玻璃（玻璃原片），运输过程为玻璃（玻璃原片）、天然气的运输，加工制造过程包括电力、天然气、水的使用。

建科检验、评估机构A收集的活动数据及排放因子如表1~6所示。

表1 钢化玻璃数据收集表（原辅料）（建科检验）

| 项目 | 活动数据（kg/m2） | 活动数据来源 | 排放因子（kgCO2e/kg） | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 13.304 | 原材料台账 | 1.130 | GB/T 51366-2019 |

表2 钢化玻璃数据收集表（原辅料）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据（kg/m2） | 活动数据来源 | 排放因子（kgCO2e/kg） | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 13.304 | 原材料台账 | 1.36 | CPCD （企业数据） |

表3 钢化玻璃数据收集表（运输过程）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 kgCO2e/(kg·km) | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量 | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 13.304 kg/m2 | 36 | 原材料 台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 天然气运输 | 16 m3/ m2 | 400 | 发票 | 0.0000903207 | Ecoinvent 3.10 |

注：玻璃原片的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30 t）的排放因子；天然气的运输方式为内陆长距离管道运输。

表4 钢化玻璃数据收集表（运输过程）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量 | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 13.304 kg/m2 | 36 | 原材料 台账 | 0.000078 kgCO2e/(kg·km) | GB/T 51366-2019 |
| 天然气运输 | 16 m3/ m2 | 400 | 发票 | 0.000056 kgCO2e/(m3·km) | CPCD （文献数据） |

注：玻璃原片的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30 t）的排放因子。

表5 钢化玻璃数据收集表（加工制造）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 16 m3/ m2 | 发票 | 0.545001 kgCO2e/m3 | Ecoinvent 3.10 |
| 电力 | 3.401 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.5703 kgCO2e/kW·h | 环办气候函〔2023〕43号 |
| 自来水 | 10.809 kg/m2 | 水表计量 | 0.000168 kgCO2e/kg | GB/T 51366-2019 |

注：表5中，天然气的排放因子指的是天然气生产过程的排放因子，来源为Ecoinvent 3.10；电力的排放因子的来源为《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号），为2022年度全国电网平均碳排放因子，表11、17中的电力排放因子的来源与之一致。

表6 钢化玻璃数据收集表（加工制造）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 16 m3/ m2 | 发票 | 0.07 kgCO2e/m3 | CPCD |
| 电力 | 3.401 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.581 kgCO2e/kW·h | CPCD（文献数据） |
| 自来水 | 10.809 kg/m2 | 水表计量 | 0.00082 kgCO2e/kg | CPCD（文献数据） |

注：表6中，天然气的排放因子指的是天然气生产过程的排放因子，来自CPCD，源头为中汽发布的《乘用车生命周期碳排放核算技术规范》；电力的排放因子来源为CPCD中的文献数据（2021年全国电网平均排放因子），表12、18中的电力排放因子的来源与之一致。

以下为建科检验的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 13.304 kg/m2  1.130 kgCO2e/kg ≈ 15.034 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

天然气的密度为0.7174 kg/m3。

E运输 = Ei运输 + Ej运输 = 13.304 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 16 m3/m2  0.7174 kg/m3  400 km  0.0000903207 kgCO2e/(kg·km) ≈0.452 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行），天然气的低位热值为389.31 GJ/104 Nm3，单位热值含碳量为0.0153 tC/GJ，氧化率为99%。

E天然气 = 16 m3/ m2  10-4  389.31 GJ/104 Nm3  0.0153 tC/GJ  99% × 44/12 × 1000 + 16 m3/ m2  0.545001 kgCO2e/m3 ≈ 43.31504 kgCO2e/m2

E电力 = 3.401 kW·h/m2  0.5703 kgCO2e/kW·h ≈ 1.93959 kgCO2e/m2

E水=10.809 kg/m2  0.000168 kgCO2e/kg ≈ 0.00182 kgCO2e/m2

E加工制造= E天然气 + E电力 + E水= (43.31504 + 1.93959 + 0.00182) = 45.256 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (15.034 + 0.452 + 45.256) kgCO2e/m2 = 60.742 kgCO2e/m2

以下为评估机构A的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 13.304 kg/m2  1.36 kgCO2e/kg ≈ 18.093 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

E运输 = Ei运输 + Ej运输 = 13.304 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 16 m3/m2  400 km  0.00056 kgCO2e/(m³·km) ≈0.396 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

根据《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南2024》，天然气的低位热值为389.31 GJ/104 Nm3，单位热值含碳量为0.01532 tC/GJ，氧化率为99%。

E天然气 = 16 m3/ m2  10-4  389.31 GJ/104 Nm3  0.01532 tC/GJ  99% × 44/12 × 1000 + 16 m3/ m2  0.07 kgCO2e/m3 ≈ 35.76024 kgCO2e/m2

E电力 = 3.401 kW·h/m2  0.581 kgCO2e/kW·h ≈ 1.97598 kgCO2e/m2

E水=10.809 kg/m2  0.000168 kgCO2e/kg ≈ 0.00886 kgCO2e/m2

E加工制造= E天然气 + E电力 + E水= (35.76024 + 1.97598 + 0.00886) = 37.745 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (18.093 + 0.396 + 37.745) kgCO2e/m2 = 56.234 kgCO2e/m2

2.2.2 夹层玻璃产品碳足迹核算

夹层玻璃2023年年产量为55240 m2，原辅料包括玻璃（玻璃原片）、中间层（PVB），运输过程包括玻璃（玻璃原片）、中间层（PVB）、柴油的运输，加工制造过程包括电力、柴油、水的使用。

建科检验、评估机构A收集的活动数据及排放因子如表7~12所示。

表7 夹层玻璃数据收集表（原辅料）（建科检验）

| 项目 | 活动数据（kg/m2） | 活动数据来源 | 排放因子（kgCO2e/kg） | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 26.611 | 原材料台账 | 1.130 | GB/T 51366-2019 |
| 中间层（PVB） | 3.077 | 原材料台账 | 4.991 | Ecoinvent 3.10 |

表8 夹层玻璃数据收集表（原辅料）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据（kg/m2） | 活动数据来源 | 排放因子（kgCO2e/kg） | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 26.611 | 原材料台账 | 1.36 | CPCD（企业数据） |
| 中间层（PVB） | 3.077 | 原材料台账 | 4.73 | CPCD（文献数据） |

表9 夹层玻璃数据收集表（运输过程）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 kgCO2e/(kg·km) | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量 | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 26.611 kg/m2 | 36 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 中间层（PVB）运输 | 3.077 kg/m2 | 102 | 原材料台账 | 0.000179 | GB/T 51366-2019 |
| 柴油运输 | 10 L/m2 | 5 | 发票 | 0.000286 | GB/T 51366-2019 |

注：玻璃原片的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30t）的排放因子；中间层（PVB）的运输方式为卡车，3.5~7.5t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择中型柴油货车运输（载重8t）的排放因子；柴油的运输方式为小型车辆，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择轻型柴油货车运输（载重2t）的排放因子。

表10 夹层玻璃数据收集表（运输过程）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 kgCO2e/(kg·km) | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量 | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 26.611 kg/m2 | 36 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 中间层（PVB）运输 | 3.077 kg/m2 | 102 | 原材料台账 | 0.000115 | GB/T 51366-2019 |
| 柴油运输 | 10 L/m2 | 5 | 发票 | 0.000115 | GB/T 51366-2019 |

注：玻璃原片的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30t）的排放因子；中间层（PVB）的运输方式为卡车，3.5~7.5t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择中型汽油货车运输（载重8t）的排放因子；柴油的运输方式为小型车辆，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择中型汽油货车运输（载重8t）的排放因子。

表11 夹层玻璃数据收集表（加工制造）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 10 L/m2 | 发票 | 0.941433 kgCO2e/kg | Ecoinvent 3.10 |
| 电力 | 10.204 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.5703 kgCO2e/kW·h | 环办气候函〔2023〕43号 |
| 自来水 | 32.404 kg/m2 | 水表计量 | 0.000168 kgCO2e/kg | GB/T 51366-2019 |

注：柴油的排放因子指的是柴油生产过程的排放因子，来源为Ecoinvent 3.10。

表12 夹层玻璃数据收集表（加工制造）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 10 L/m2 | 发票 | 0.637 kgCO2e/kg | CPCD |
| 电力 | 10.204 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.581 kgCO2e/kW·h | CPCD（文献数据） |
| 自来水 | 32.404 kg/m2 | 水表计量 | 0.00082 kgCO2e/kg | CPCD（文献数据） |

注：表12中，柴油的排放因子指的是柴油生产过程的排放因子，来自CPCD，源头为中汽发布的《乘用车生命周期碳排放核算技术规范》。

以下为建科检验的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 26.611 kg/m2  1.130 kgCO2e/kg + 3.077 kg/m2  4.991 kgCO2e/kg ≈ 45.428 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

柴油的密度取0.84 kg/L。

E运输 = Ei运输 + Ej运输= 26.611 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 3.077 kg/m2  102 km  0.000179 kgCO2e/(kg·km) + 10 L/m2  0.84 kg/L  5 km   0.000286 kgCO2e/(kg·km) ≈ 0.143 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行），柴油的低位热值为43.33 GJ/t，单位热值含碳量为0.0202 tC/GJ，氧化率为98%。

E柴油 =10 L/ m2  0.84 kg/L  0.001  43.33 GJ/t  0.0202 tC/GJ  98% × 44/12 × 1000 + 10 L/ m2  0.84 kg/L  0.941433 kgCO2e/kg ≈ 34.32707 kgCO2e/m2

E电力 = 10.204 kW·h/m2  0.5703 kgCO2e/kW·h ≈ 5.81934 kgCO2e/m2

E水 = 32.404 kg/m2  0.000168 kgCO2e/kg ≈ 0.00544 kgCO2e/m2

E加工制造= E柴油 + E电力 + E水 = （34.32707 + 5.81934 + 0.00544） ≈ 40.152 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (45.428 + 0.143 + 40.152) kgCO2e/m2 = 85.723 kgCO2e/m2

以下为评估机构A的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 26.611 kg/m2  1.36 kgCO2e/kg + 3.077 kg/m2  4.73 kgCO2e/kg ≈ 50.745 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

柴油的密度取0.835 kg/L。

E运输 = Ei运输 + Ej运输= 26.611 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 3.077 kg/m2  102 km  0.000115 kgCO2e/(kg·km) + 10 L/m2  0.835 kg/L  5 km  0.000115 kgCO2e/(kg·km) ≈ 0.116 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

根据《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南2024》，柴油的低位热值为42.652 GJ/t，单位热值含碳量为0.0202 tC/GJ，氧化率为98%。

E柴油 =10 L/ m2  0.835 kg/L  0.001  42.652 GJ/t  0.0202 tC/GJ  98% × 44/12 × 1000 + 10 L/ m2  0.835 kg/L  0.637 kgCO2e/kg ≈ 31.16980 kgCO2e/m2

E电力 = 10.204 kW·h/m2  0.581 kgCO2e/kW·h ≈ 5.92852 kgCO2e/m2

E水 = 32.404 kg/m2  0.00082 kgCO2e/kg ≈ 0.02657 kgCO2e/m2

E加工制造= E柴油 + E电力 + E水 = （31.16980 + 5.92852 + 0.02657） ≈ 37.125 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (50.745 + 0.116 + 37.125) kgCO2e/m2 = 87.986 kgCO2e/m2

2.2.3 中空玻璃产品碳足迹核算

中空玻璃2023年年产量为292800 m2，原辅料包括玻璃（玻璃原片）、边部密封材料（丁基胶、密封胶）、间隔材料（铝条）、干燥剂（分子筛），运输过程包括玻璃、边部密封材料、间隔材料、干燥剂的运输，加工制造过程包括电力、水的使用。

建科检验、评估机构A收集的活动数据及排放因子如表13~18所示。

表13 中空玻璃数据收集表（原辅料）（建科检验）

| 项目 | 活动数据（kg/m2） | 活动数据 来源 | 排放因子（kgCO2e/kg） | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 26.605 | 原材料台账 | 1.130 | GB/T 51366-2019 |
| 边部密封材料（丁基胶） | 0.0147 | 原材料台账 | 0.93589632 | Ecoinvent 3.10 |
| 边部密封材料（密封胶） | 0.410 | 原材料台账 | 2.54213136 | Ecoinvent 3.10 |
| 间隔材料（铝条） | 0.902 | 原材料台账 | 23.39223 | Ecoinvent 3.10 |
| 干燥剂（分子筛） | 0.0956 | 原材料台账 | 1.16590296 | Ecoinvent 3.10 |

表14 中空玻璃数据收集表（原辅料）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据kg/m2 | 活动数据 来源 | 排放因子kgCO2e/kg | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃（玻璃原片） | 26.605 | 原材料台账 | 1.36 | CPCD（企业数据） |
| 边部密封材料（丁基胶） | 0.0147 | 原材料台账 | 2.6725 | CPCD（文献数据） |
| 边部密封材料（密封胶） | 0.410 | 原材料台账 | 0.35064 | CPCD（企业数据） |
| 间隔材料（铝条） | 0.902 | 原材料台账 | 16.38 | CPCD（文献数据） |
| 干燥剂（分子筛） | 0.0956 | 原材料台账 | 2.2175 | CPCD |

表15 中空玻璃数据收集表（运输过程）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 kgCO2e/(kg·km) | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量(kg/m2) | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 26.605 | 36 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 边部密封材料（丁基胶）运输 | 0.0147 | 920 | 原材料台账 | 0.000179 | GB/T 51366-2019 |
| 边部密封材料（密封胶）运输 | 0.410 | 800 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 间隔材料（铝条）运输 | 0.902 | 23 | 原材料台账 | 0.000179 | GB/T 51366-2019 |
| 干燥剂（分子筛）运输 | 0.0956 | 770 | 原材料台账 | 0.000179 | GB/T 51366-2019 |

注：玻璃原片、密封胶的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30t）的排放因子；丁基胶、铝条、分子筛的运输方式为卡车，3.5~7.5t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择中型柴油货车运输（载重8t）的排放因子。

表16 中空玻璃数据收集表（运输过程）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 |  | 活动数据来源 | 排放因子 kgCO2e/(kg·km) | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗量(kg/m2) | 运输距离(km) |  |  |  |
| 玻璃（玻璃原片）运输 | 26.605 | 36 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 边部密封材料（丁基胶）运输 | 0.0147 | 920 | 原材料台账 | 0.000115 | GB/T 51366-2019 |
| 边部密封材料（密封胶）运输 | 0.410 | 800 | 原材料台账 | 0.000078 | GB/T 51366-2019 |
| 间隔材料（铝条）运输 | 0.902 | 23 | 原材料台账 | 0.000115 | GB/T 51366-2019 |
| 干燥剂（分子筛）运输 | 0.0956 | 770 | 原材料台账 | 0.000115 | GB/T 51366-2019 |

注：玻璃原片、密封胶的运输方式为卡车，16~32t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择重型柴油货车运输（载重30t）的排放因子；丁基胶、铝条、分子筛的运输方式为卡车，3.5~7.5t，国五排放，根据GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》选择中型汽油货车运输（载重8t）的排放因子。

表17 中空玻璃数据收集表（加工制造）（建科检验）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 10.953 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.5703 kgCO2e/kW·h | 环办气候函〔2023〕43号 |
| 自来水 | 34.792 kg/m2 | 水表计量 | 0.000168 kgCO2e/kg | GB/T 51366-2019 |

表18 中空玻璃数据收集表（加工制造）（评估机构A）

| 项目 | 活动数据 | 活动数据来源 | 排放因子 | 排放因子来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 10.953 kW·h/m2 | 电表计量 | 0.581 kgCO2e/kW·h | CPCD（文献数据） |
| 自来水 | 34.792 kg/m2 | 水表计量 | 0.00082 kgCO2e/kg | CPCD（文献数据） |

以下为建科检验的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 26.605 kg/m2  1.130 kgCO2e/kg + 0.0147 kg/m2  0.93589632 kgCO2e/kg + 0.410 kg/m2  2.54213136 kgCO2e/kg + 0.902 kg/m2  23.39223 kgCO2e/kg + 0.0956 kg/m2  1.16590296 kgCO2e/kg ≈ 52.331 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

E运输 = Ei运输 = 26.605 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 0.0147 kg/m2  920 km  0.000179 kgCO2e/(kg·km) + 0.410 kg/m2  800 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 0.902 kg/m2  23 km  0.000179 kgCO2e/(kg·km) + 0.0956 kg/m2  770 km  0.000179 kgCO2e/(kg·km) ≈ 0.120 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

E加工制造= E电力 + E水 = 10.953 kW·h/m2  0.5703 kgCO2e/kW·h + 34.792 kg/m2  0.000168 kgCO2e/kg ≈ 6.252 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (52.331 + 0.120 + 6.252) kgCO2e/m2 = 58.703 kgCO2e/m2

以下为评估机构A的碳足迹核算过程：

（1）原辅料温室气体排放量

E原辅料 = 26.605 kg/m2  1.36 kgCO2e/kg + 0.0147 kg/m2  2.6725 kgCO2e/kg + 0.410 kg/m2  0.35064 kgCO2e/kg + 0.902 kg/m2  16.38 kgCO2e/kg + 0.0956 kg/m2  2.2175 kgCO2e/kg ≈ 51.283 kgCO2e/m2

（2）运输过程温室气体排放量

E运输 = Ei运输 = 26.605 kg/m2  36 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 0.0147 kg/m2  920 km  0.000115 kgCO2e/(kg·km) + 0.410 kg/m2  800 km  0.000078 kgCO2e/(kg·km) + 0.902 kg/m2  23 km  0.000115 kgCO2e/(kg·km) + 0.0956 kg/m2  770 km  0.000115 kgCO2e/(kg·km) ≈ 0.112 kgCO2e/m2

（3）加工制造过程温室气体排放量

E加工制造= E电力 + E水 = 10.953 kW·h/m2  0.581 kgCO2e/kW·h + 34.792 kg/m2  0.00082 kgCO2e/kg ≈ 6.392 kgCO2e/m2

（4）产品碳足迹核算结果

E产品碳足迹 = E原辅料+E运输+E加工制造 = (51.283 + 0.112 + 6.392) kgCO2e/m2 = 57.787 kgCO2e/m2

2.2.4 玻璃产品碳足迹核算结果与验证分析

将建科检验、评估机构A两家单位的碳足迹核算结果进行汇总，如表19-21所示。

表19 钢化玻璃产品碳足迹核算结果

| 项目 | 建科检验 | 评估机构A |
| --- | --- | --- |
| 原辅料温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 15.034 | 18.093 |
| 运输过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 0.452 | 0.396 |
| 加工制造过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 45.256 | 37.745 |
| 温室气体排放总量（kgCO2e/m2） | 60.742 | 56.234 |

表20 夹层玻璃产品碳足迹核算结果

| 项目 | 建科检验 | 评估机构A |
| --- | --- | --- |
| 原辅料温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 45.428 | 50.745 |
| 运输过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 0.143 | 0.116 |
| 加工制造过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 40.152 | 37.125 |
| 温室气体排放总量（kgCO2e/m2） | 85.723 | 87.986 |

表21 中空玻璃产品碳足迹核算结果

| 项目 | 建科检验 | 评估机构A |
| --- | --- | --- |
| 原辅料温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 52.331 | 51.283 |
| 运输过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 0.120 | 0.112 |
| 加工制造过程温室气体排放量（kgCO2e/m2） | 6.252 | 6.392 |
| 温室气体排放总量（kgCO2e/m2） | 58.703 | 57.787 |

根据表19～21，两家机构核算得到的钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的温室气体排放总量差距分别为7.4%、2.6%、1.6%，可知这两家单位的碳足迹核算结果存在一定差距，但差距不大。

两家机构的核算方法一致，均采用排放因子法进行核算，造成温室气体排放量核算结果差异的主要原因是排放因子的选择。例如，电力碳排放因子，建科检验选择的是0.5703 kgCO2e/kW·h（生态环境部发布的2022年全国电网平均碳排放因子），评估机构A选择的为0.581 kgCO2e/kW·h（CPCD文献中2021年全国电网平均碳排放因子），从参考年限角度来看，选择近年的2022年电力排放因子更加合理。另外，自来水的碳排放因子，建科检验选择的排放因子为0.000168 kgCO2e/kg（GB/T 51366-2019），评估机构A选择的是0.00082 kgCO2e/kg（CPCD文献数据），两家机构选取的排放因子差距约高达388%，由于玻璃产品属于建筑领域，同时根据标准设置的排放因子优先级别，选择国标GB/T 51366-2019《建筑碳排放计算标准》发布的排放因子会更加合理。由此可知，两家机构选择排放因子时存在数据来源、时间年限等的差异。

为了进一步缩小两家单位碳足迹核算结果的差异，同时使得市场上玻璃产品的碳足迹核算结果更具有可比性，应规范并统一排放因子的选择优先级顺序和要求。本标准中制定了排放因子选取优先级和要求，排放因子选取的优先级如下：实际测量的数据；地方发布的排放因子；国家发布的排放因子；国外权威数据库中的排放因子；相关文献中的排放因子。数据的参考年限应优先选择近年数据。与此同时，应优先考虑与被评估产品的特定技术相关的数据。另外，如果企业的原辅料供应商可以提供符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游LCA报告，则应使用此类排放因子。

三、重大分歧意见的处理结果及理由

本标准制定过程中，未出现重大分歧意见。

四、实施地方标准的措施建议

（1）标准采信

本标准形成后，市住建委将推动《绿色低碳建材技术要求》等有关绿色、低碳建材评估、认证标准中采信本标准，加速玻璃产品生产企业碳足迹核算数据的规范化。同时，市住建委将积极开展与本标准相配套的政策文件研制工作，从推广、监管等角度不断提高相关从业人员使用本标准的积极性。

（2）标准宣贯

本标准形成后，市住建委将联合主编单位组织本标准相关的培训会、研讨会、政策解读会等，提高玻璃生产企业和相关从业人员对《玻璃产品碳足迹核算方法》的认识和理解，推动其在实际工作中的应用。此外，市住建委也将通过宣传和教育活动，引导消费者关注产品的碳足迹信息，鼓励选择低碳环保的玻璃产品，推动绿色消费市场的形成和发展。

五、其他需要说明的情况

无。