团体标准《江西绿色生态 可躺式午休课桌椅》

编制说明

- 项目来源

为引领我省可躺式午休课桌椅产业高质量发展，填补“江西绿色生态 可躺式午休课桌椅”的标准空白，支撑我省可躺式午休课桌椅企业开展“江西绿色生态”品牌认证，由江西绿色生态品牌建设促进会提出并制定该标准。

二、起草小组

该标准由江西绿色生态品牌建设促进会提出并归口。标准起草小组主要由江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院、南城县市场监督管理局、江西省南城县校具商会、江西省质量和标准化研究院、X有限公司、 X有限公司组成。

三、标准先进性分析

本标准遵循DB36/T 1138-2019《“江西绿色生态”品牌评价要求》的要求，从资源节约、环境保护、生态协同、质量引领四个一级指标入手，设计对应的二级指标。其中，“质量引领”属性的二级指标来源于相关企业的可躺式午休课桌椅产品多次检测结果，通过比对国家标准、行业标准和团体标准，结合省内相关企业的意见和生产现状总结出可躺式午休课桌椅产品质量优势和指标先进性。

3.1 质量引领属性

本文件相较于国家标准的指标水平如下:第一，“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅的有害物质及寿命应符合国家标准GB/T 35607《绿色产品评价 家具》的要求；第二，“江西绿色生态”可躺式午休课桌椅塑料件有害物质含量应符合国家标准GB 28481《塑料家具有害物质限量》；第三，针对午休课椅专门的国家（行业）标准还未出台，暂时选用中国教育装备行业协会2024年发布的团体标准T/JYBZ 031-2024《中小学生午休课椅》中午休课椅的特定指标（搁腿耐久性、角度调节机构耐久性等）。详见表1。

表1 “江西绿色生态”家用学习桌的指标先进性分析

| 检测项目 |  |  | 标准要求 | 检测结果 | 团体标准取值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品有害物质 | 有害气体（mg/m3） | 甲醛释放量 | ≤0.05 |  | ≤0.05 | GB/T 35607《绿色产品评价 家具》 |
|  |  | 苯 | ≤0.05 |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 甲苯 | ≤0.1 |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 二甲苯 | ≤0.1 |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 总挥发性有机化合物 | ≤0.3 |  | ≤0.3 |  |
|  | 家具涂层可迁移元素（mg/kg） | 铅Pb | ≤90 |  | ≤90 |  |
|  |  | 镉Cd | ≤50(75) |  | ≤50 |  |
|  |  | 铬Cr | ≤25(60) |  | ≤25 |  |
|  |  | 汞Hg | ≤25(60) |  | ≤25 |  |
|  |  | 锑Sb | ≤60 |  | ≤60 |  |
|  |  | 钡Ba | ≤1000 |  | ≤1000 |  |
|  |  | 硒Se | ≤500 |  | ≤500 |  |
|  |  | 砷As | ≤25 |  | ≤25 |  |
|  | 五氯苯酚（mg/kg） | 实木部件 | ≤5 |  | ≤5 |  |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | 塑料部件 | ≤0.5(1.0) |  | ≤0.5 |  |
|  | 多环芳烃（16种多环芳烃【PAH】总量）（mg/kg |  | ≤10 |  |  | GB 28481《塑料家具有害物质限量》 |
|  | 多溴联苯、多溴二苯醚（mg/kg） |  | ≤1000 |  |  |  |
|  | 重金属（mg/kg） |  | 可溶性铅：≤90 可溶性镉：≤75 可溶性铬：≤60 可溶性汞：≤60 |  |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯 % |  | ≤0.1 |  |  |  |
|  | 甲醛含量（mg/kg） | 纺织面料 | ≤30 |  |  |  |
|  | 可分解芳香胺 |  | 禁用 |  |  |  |
| 产品寿命（万次） | 桌类 | 桌面水平耐久性 | ≥6 |  |  | GB/T 35607《绿色产品评价 家具》 |
|  | 椅类 | 椅座椅背/扶手耐久性 | ≥12/6 |  |  |  |
|  |  | 搁腿耐久性 /角度调节机构耐久性 | ≥2/0.5 |  | ≥2/1 | T/JYBZ 031-2024《中小学生午休课椅》 |
| 形状和位置公差 | 面板、正视面板件 | 翘曲度 | 700mm＜面板、正视面板件对角线长度＜1400mm，≤2.0mm |  |  | GB/T 3324《木家具通用技术条件》 |
|  |  |  | 面板、正视面板件对角线≤700mm，≤1.0mm |  |  |  |
|  |  | 平整度 | ≤0.2mm |  |  |  |
|  | 底角平稳性 |  | ≤2.0mm |  |  |  |
| 表面理化性能 | 塑料面 | 耐老化（500h） | 外观颜色变色评级≥3级 |  |  | QB/T 4071《课桌椅》 |
|  |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率保持率≥60% |  |  |  |
|  |  | 耐污染 | [墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h]，无明显痕迹 |  |  |  |

3.2 资源节约属性

资源节约要求企业在生产过程中做到节料、节水、节能。第一，按要求构建供应链安全管理体系，保证原材料来源的安全性，遵循技术先进、质量可靠、产品安全、经济可行的原则，制定原材料节约和废弃物循环利用的制度和方案，积极引进并采用先进的设计理念、工艺和设备提高原材料利用率；第二，企业生产制造用水符合相关地方标准要求，合理用水；第三，企业应使用清洁能源和可再生能源，建立能源管理体系，制定能源节约、余热余压循环利用的制度和措施，明确管理职责和人员。

3.3 环境保护属性

环境保护要求企业工作场所中的化学物质及粉尘浓度应满足相关国家标准，且企业应制定降尘、降噪、排污等环境管理制度和方案，采用相应的先进设备和技术过滤生产车间产生的有害气体和粉尘，排放的工业噪声、污染物、有害气体及固体废弃物贮存和处置场所符合相应国家标准的要求，原材料优先选择对环境污染小、可降解的原料。

3.4生态协同属性

生态协同要求企业从供应链管理和产品生态设计方面着手。第一，企业应按照相关标准要求，将资源节约、环境保护、绿色可持续发展理念贯穿于产品设计、原材料采购、生产、营销、运输、回收利用等环节，构建绿色供应链管理体系；第二，为保证从产品的安全健康节能环保、可利用循环的特性，从产品生命周期和成本可行角度考虑，选择合适的原材料、能源、工艺、设备、供应商，制定产品包装、储运准则并设计相应分销体系。