《江西绿色生态 普通黄铜带材》

团体标准编制说明

- 项目来源

- 为引领我省的普通黄铜带材产业高质量发展，填补“江西绿色生态 普通黄铜带材”的标准空白，支撑我省普通黄铜带材企业开展“江西绿色生态”区域品牌认证，经国家铜及铜产品质量检验检测中心（江西）协调，由贵溪市正鑫铜业有限公司负责牵头，鹰潭市检验检测认证院、鹰潭贵宏工贸有限公司、江西雁龙再生资源有限公司参与制定该标准。

- 二、起草小组

该标准由江西绿色生态品牌建设促进会提出并归口。标准起草小组主要由贵溪市正鑫铜业有限公司负责牵头，以及国家铜及铜产品质量检验检测中心（江西）、鹰潭市检验检测认证院、鹰潭贵宏工贸有限公司、江西雁龙再生资源有限公司、贵溪市市场监督管理局、鹰潭市市场监督管理局等单位组成。

- 三、标准先进性分析

- 本标准遵循DB36/T 1138-2019《“江西绿色生态”品牌评价要求》的要求，从资源节约、环境保护、生态协同、质量引领四个一级指标入手，设计对应的二级指标。

- 质量引领

- 1.1指标先进性：

- 单位产品能源消耗限额达到 GB 21350-2023 中5能耗限额等级2级要求；

- 原材料综合利用率≥99.5%；

- 标准规定的Fe、Pb杂质含量及厚度偏差均比国家标准GB/T 2059《铜及铜合金带材》中要求更严。

- 1.2指标先进性定量说明：

- 1.2.1团标中引入了单位产品能源消耗限额的要求，要求达到2级能耗的标准；

1.2.2 团标中引入了原材料综合利用率≥99.5%的要求；

1.2.3标准规定的Fe、Pb杂质含量及厚度偏差均比国家标准GB/T 2059《铜及铜合金带材》中要求更严，具体指标对比见下表1、表2。

- “质量引领”属性的二级指标中化学成分Fe、Pb杂质含量及厚度偏差比国标限定值更严。检验方法均按照国家标准GB/T 2059《铜及铜合金带材》中方法进行检测。

- 表1 “江西绿色生态”普通黄铜带材Fe、Pb杂质含量指标先进性分析

| 牌号 | 江西绿色生态团标要求 |  | 国标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe上限 | Pb上限 | Fe上限 | Pb上限 |
| H95 | 0.035 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| H90 | 0.035 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| H85 | 0.035 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| H80 | 0.035 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| H70 | 0.04 | 0.015 | 0.10 | 0.03 |
| H68 | 0.03 | 0.015 | 0.10 | 0.03 |
| H65 | 0.03 | 0.015 | 0.07 | 0.09 |
| H63 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.08 |
| H62 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.08 |
| H60 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.08 |
| H59 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.5 |

- 表2 “江西绿色生态”普通黄铜带材厚度偏差指标先进性分析

| 厚度 | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤200 |  | >200~300 |  | >300~400 |  | >400~700 |  | >700~1200 |  |
|  | 厚度允许偏差，± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通级 |  | 普通级 |  | 普通级 |  | 普通级 |  | 普通级 |  |
|  | 团标 | 国标 | 团标 | 国标 | 团标 | 国标 | 团标 | 国标 | 团标 | 国标 |
| >0.15~0.25 | 0.0125 | 0.015 | 0.0150 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | - |  |
| >0.25~0.35 | 0.015 | 0.020 | 0.0150 | 0.025 | 0.015 | 0.030 | 0.020 | 0.040 | - |  |
| >0.35~0.50 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.035 | 0.025 | 0.050 | 0.040 | 0.060 |
| >0.50~0.80 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 0.025 | 0.060 | 0.050 | 0.070 |
| >0.80~1.20 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.050 | 0.035 | 0.050 | 0.030 | 0.070 | 0.060 | 0.080 |
| >1.20~2.00 | 0.035 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.045 | 0.060 | 0.040 | 0.080 | 0.080 | 0.100 |
| >2.00~3.00 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.050 | 0.080 | 0.060 | 0.100 | 0.100 | 0.120 |

1.3数据来源：

a）在参考同行业企业生产实际情况及市场需求的基础上制定了绿色生态质量引领指标的数据，行业内中上等水平企业能够满足质量引领指标要求。

b）产品行业现状分析：

铜板带箔广泛应用于电子通讯：电子计算机、手机、集成电路、接插件、电源和信号传输、电子电路板、电磁屏蔽、散热、弹性元件等。

2019-2023年中国铜板带产能保持稳步增长，产量增速高于预期，2023年一季度受疫情放开影响，市场上对后市需求预期较浓，春节过后，铜板带生产企业复工较快，产量以及产能利用率逐步恢复正常，进入二季度，经过一段时间的试探，市场参与者发现下游需求仍然非常弱势，铜板带市场订单并未出现较大增长，强预期与弱现实交织，铜板带企业生产放缓，产量下滑，进入第三季度，铜板带市场分化严重，黄铜板带因房地产市场低迷的原因，订单较少，加工费下滑严重，企业生产黄铜板带产品利润较低，因此出货意愿较差，甚至有部分企业将黄铜产线转为生产其他产品，整体三季度铜板带产量保持平稳向上的趋势，到了第四季度，因铜价大幅下行，加之政策影响发力，铜板带市场订单出现增长，整体市场上对于四季度需求有较好预期，因此整体来看，2023年铜板带市场产量同比2022年有所增加。

鹰潭作为代表全省铜产品的窗口，是全国最大的铜加工基地，无论从企业数量、总体规模、从业人员上都居全国第一，铜产业也是全省最大的支柱产业之一，多年来一直是全省重点发展的战略性新兴产业。然而，我省一直以来缺少先进铜材的生产能力，使得江西是铜业大省而非强省。先进铜材仍然不能满足市场需求，需要大量进口。

铜板带经过近40年快速发展，产业规模、人员储备、生产技术足以促进我们再次迈上新台阶；我国生产水平已与国际先进水平无明显差别，国内能实现进口替代；但是高精轧机、剪切机、拉弯矫直机和连续退火炉等高端生产设备严重依赖国外进口，这就导致在黄铜带的精细控制方面存在不足。

普通黄铜带作为用量大、市场范围广的产品，在现有基础上，通过改进设计，精细控制，减少产品中的杂质含量，减少尺寸控制偏差，对全国普通黄铜带材加工产业、电子信息产业、高端制造业等具有重大意义，对江西省铜产业链发展具有现实意义，对于我省战略性优势产业——铜加工的加快转型升级具有重要的社会经济意义。

贵溪市正鑫铜业有限公司生产的普通黄铜带材在国内达到领先水平，市场份额已逐步实现进口产品的替代。普通黄铜带材主要关键指标分化学成分和尺寸偏差，“江西绿色生态 普通黄铜带材”将Fe、Pb和厚度偏差作为质量引领关键指标，并在GB/T 2059《铜及铜合金带材》的限定值要求上进行了质量拔高要求，这些指标的制定是在综合考虑当前行业和客户需求的基础上制定的，行业中上等企业基本能满足该指标的要求，符合当前行业现状。

- 2. 资源节约

企业按照国家标准要求，遵循技术先进性、质量可靠性、产品安全性、经济可行性四个原则，制定原材料节约、废弃物循环利用的制度和方案，积极引进并采用先进的生产工艺或设备降低单位产品能源消耗限额，以提高原材料综合利用率。本企业实际水平主要原材料综合利用率基本达到100%，单位产品能源消耗限额达到2级要求；行业中上等水平企业主要原材料利用率基本达到99%，产品能源消耗限额达到2级要求。

3. 环境保护

3.1 排污达标：企业严格落实废水、废气、噪声、固废污染防治措施，污染物的排放应达到国家和地方相关政策、法律法规及标准要求，排放总量应达到总量控制的要求。

4. 生态协同

4.1 生态设计：要求设计生产工艺时，按照GB/T 24256对产品进行生态设计，并按GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

4.2 绿色供应链管理：企业应按照 GB/T 33635 的要求，推行绿色供应链管理，带动供应链上下游企业持续提高资源利用效率，改善环境绩效，实现绿色发展。