QB

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

衣料用洗涤剂  护色功效评价方法

Evaluation method of the color protection effect for laundry detergents

（征求意见稿）

QB/T××××-××××

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

衣料用洗涤剂  护色功效评价方法

- 范围

本文件规定了用白棉布与低色牢度染色布片进行洗涤试验评价洗涤剂护色功效的方法。

本文件适用于衣料用洗涤剂产品防止织物串色能力的评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13174-2021  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

示踪布片 tracer

用于护色试验的一定规格尺寸的白色布片，以洗涤前后色差值变化判别洗涤剂护色效果。

3.2

色差值 difference of color values

∆E

示踪布片在护色试验前后颜色的变化值。

3.3

标准色布Standard color cloth

用一定染料经确定工艺染色，用于评估洗涤剂护色性能的有色布片。

3.4

标准洗涤剂 reference detergent

用一定规格的原料制备的特定配方的洗衣粉或洗衣液。

注：常用作对照基准，比较检测其他洗涤剂的洗涤性能。

[来源：GB/T 13174-2021《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》，3.1.17]

- 试验原理

用一定浓度的洗涤剂溶液，在去污试验机内对示踪布片与各类标准色布混合洗涤，用色差仪测定示踪布片洗涤前后的色差值变化，评价洗涤剂的护色作用。

- 试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682的三级水。

5.1氯化钙（CaCl2）

：也可使用含一定水合数的氯化钙，但在具体使用时需要根据7.1规定的CaCl2用量进行折算。

- 5.2氯化镁（MgCl2·6H2O）

：也可使用无水或一定水合数的氯化镁，但在具体使用时需要根据7.1规定的MgCl2·6H2O用量进行折算。

5.3示踪布片

R17.4tex纱线针织而成的纯棉白布，用前裁成10 cm × 10 cm大小作为示踪布片。

5.4标准色布

以直接染料或活性染料染色的布片，用前裁成10 cm × 10 cm大小。直接蓝色布、直接红色布、活性红色布、活性蓝色布、活性黑色布按附录A的方式制作。

- 5.5标准洗涤剂

符合 GB/T 13174-2021中附录B规定。

- 仪器和设备

6.1 立式去污试验机

符合GB/T 13174-2021中6.1规定。

6.2 漂洗器

符合GB/T 13174-2021中6.7规定。

6.3 色差仪

可输出D65标准照明体10°观察者下的L、a、b值，符合FZ/T 01023和 FZ/T 01024。

- 试验程序

7.1 硬水

按照GB/T 13174-2021中7.1规定配制。

7.2色差值测量要求

按照说明书使用色差仪测定示踪布片洗涤前后的色差值。测量读数时应读取无紫外光（UV）的L、a、b值，排除洗涤剂中荧光剂对L、a、b值得干扰。

注：不采用布片白度指数（WI）评价串色效果，原因是蓝色染料串色对WI值升高有干扰。

- 7.3护色洗涤试验

护色洗涤试验按如下步骤进行。

a) 为测试洗涤剂对不同种类染色布片的护色能力，不同种类（如活性染料、直接染料）染色布片应当分别进行试验。

b) 试验在立式去污机内进行。预热仪器至（30±1）℃，加入250 mg/kg硬水（应预热）。分别将待测洗涤剂与标准洗涤剂各（2.00 ± 0.01）g加入对应的缸内。将缸放入对应位置并装好搅拌叶轮。启动搅拌2 min使洗涤剂充分溶解。

c) 将测定过色值的示踪布片投入对应缸中，每缸3片10 cm  10 cm。启动搅拌1 min使其充分润湿。

d) 将同类染色布（直接染料或活性染料）片投入对应缸中。测试对直接染料染色布的护色能力时，每缸投入3片10 cm  10 cm直接蓝色布、3片10 cm  10 cm直接红色布，共6片。测试对活性染料染色布的护色能力时，每缸投入3片10 cm  10 cm活性蓝色布、3片10 cm  10 cm活性红色布、3片10 cm  10 cm活性黑色布，共9片。启动搅拌并保持搅拌速度120 r/min，洗涤过程持续20 min后停止。

e) 将示踪布片取出，合并放入漂洗器内桶，手工甩干15 s（内桶转速约1800 r/min）。然后向漂洗器中倒入1500 mL自来水，漂洗30 s。放掉漂洗水，甩干15 s。漂洗完成后，取出示踪布片，置于搪瓷盘中室温晾干。

f) 使用白度仪测定示踪布片洗后色差值。

- 结果计算及判定

8.1色差值的计算

根据公式（1）计算色差值。

∆E=(L洗前-L洗后)2+(a洗前-a洗后)2+(b洗前-b洗后)2   ……………（1）

8.2护色比值

相对标准洗涤剂的护色比值（P）按公式（2）计算。

P=∆EB/∆EC.............................................（2）

式中：

∆EB______标准洗涤剂处理后示踪布片的色差值；

∆EC______样品洗涤剂处理后示踪布片的色差值。

8.3洗涤剂护色能力的判定

对直接染料的染色布片：

当P≥2.0时，判定结论为“样品对直接染料染色布片有明显护色能力”。

当P<2.0时，判定结论为“样品对直接染料染色布片无明显护色能力”。

对活性染料的染色布片：

当P≥1.2时，判定结论为“样品对活性染料染色布片有明显护色能力”。

当P<1.2时，判定结论为“样品对活性染料染色布片无明显护色能力”。

- 试验报告

试验报告应包括下列各项：

a）所用的参考方法；

b）结果和所用的表示方法；

c）试验条件；

d）本文件中未包括的或任选的任何操作，以及会影响结果的情况。

附录A

（规范性）

标准色布的制备

A.1 基布选择：选择布面整洁、无疵点的纯棉机织平纹漂白坯布，平方米克重（115 ± 10）g/m2。

A.2 染料品种：直接混纺红玉D-BLL、直接混纺蓝D-3GL、活性红3BSN、活性元青B、活性黑WNN。

A.2 染色方法：一步一浴法浸染染色。

A.3 染料及配方：染料3 %（染料与织物的质量比分数），Na2SO4 10 g/L，雷米邦A 1 g/L，浴比1:40。

A.4 染色工艺流程：将染料、雷米邦和1/5量的Na2SO4按配方放入浴比为1:40的软水中，并将溶液搅拌均匀，染浴配置完成后按2 °C/min的速度升温到40 °C，将已经润湿的布样投入染浴开始染色，染浴按1.5 °C/min的速度升温到98 °C，加入剩余4/5量的Na2SO4保温染色30 min，逐步降温至70 °C，完成染色，充分水洗并烘干。