《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》（计划编号：20232936-T-469）

国家标准调查表

- 方案概况

验证工作主要围绕两类项目展开，一是新增项目、关键项目或修改过的项目；二是测试方法变更的项目。验证将分阶段进行，第一阶段为数据收集阶段，各参与验证的企业按照方案规定的方法、要求提供数据；第二阶段为实验室验证阶段，结合第一阶段数据收集的结果，对仍需验证的指标/方法进行样品征集和实验验证。本方案仅包含数据收集阶段相关内容和要求。

- 验证项目

本次计划将对7项指标进行验证，具体见表1。

表1 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》（计划编号：20232936-T-469）验证试验项目（新增、修改项目）

| 序号 | 验证项目 | 验证原因 | 所需样品类型 | 验证要点 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条形码印刷 | 新增要求 | 全部类型 | 产品是否满足新的技术要求 | GB/T 18348 |
| 2 | 材料尺寸偏差 | 新增/修改限量 | 覆盖到单个和卷筒形式 |  | 卷筒宽度偏差按GB/T 6673规定进行测量。单个产品尺寸偏差用精度不低于0.1mm的量具进行测量。 |
| 3 | 封合强度 | 行业建议 | 全部类型 |  | QB/T 2358 |
| 4 | 内层塑料膜剥离强度 | 新增限量要求 | 全部类型 |  | GB/T 8808 |
| 5 | 氧气透过率 | 方法变更 | 仅针对有阻隔层的产品（含铝箔和其他阻隔材料） | 测试方法对结果的影响 | GB/T 1038.1-2022中压力传感器法或按GB/T 1038.2-2022中库仑传感器法（仲裁方法），试验时食品接触面应朝向氧气低压侧 |
| 6 | 弯曲挺度 | 方法变更 | 全部类型 |  | GB/T 22364-2018 中方法1 |
| 7 | 溶剂残留量 | 限量/方法变更 | 全部类型 |  | GB 31604.60 |

- 数据要求

征集意向：数据提供企业应根据实际生产/使用的产品类型提供数据，尽可能涵盖无阻隔层、铝箔阻隔层和其他阻隔层三种类型的产品，产品规格（大、中、小包装）涵盖也尽可能全面。

数据来源：数据可以是企业实验室自行检测的数据，也可以是有资质的三方实验室提供的测试报告（和数据）。对于企业自测数据，同规格的产品，至少提供两批不同批次的数据（以确保数据的稳定性）。对于三方实验室提供的数据，需随附检测报告。

方法要求：务必确保测试方法与表1要求的方法一致，任何可能影响测试结果的方法偏离务必在表格中说明。

数据发送要求：请各企业将数据（企业自测或三方测试数据）按照“附录A”的形式填写，如有其他项目建议或意见，请随附测试报告一同发送至下述指定的邮箱。

| 收件单位名称 | 全国包装标准化技术委员会 |
| --- | --- |
| 收件人信息 | 范紫薇（13051509928），tc49baozhuang@163.com |

- 时间要求

验证数据征集截至时间为2024年6月24日。

- 关于信息保密方面的承诺

起草组承诺，数据仅用于支持标准修订，不涉及任何可能危害数据提供者利益的其他用途。

附录A

《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》（计划编号：20232936-T-469）数据收集/统计表

企业名称：                  联系人：                 联系电话：                 邮箱：

01 条形码印刷

| 序号 | 样品代号 | 材质结构( | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 结果 | 判定 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | A-01 | PE/纸板/PE | 无 | 按检测结果填写 | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

02尺寸偏差

| 序号 | 样品代号 | 材质结构( | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 卷筒形式/单个形式 | 结果 | 判定 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | A-01 | PE/纸板/PE | 无 | 单个形式 | 宽度：-0.49~-0.26；长度：-0.11~＋0.45 | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

03 封合强度

| 序号 | 样品代号 | 材质结构( | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 是否有反折边 | 结果 | 判定 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | A-01 | PE/纸板/PE | 无 | 是 | 50 N/15mm | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

04 内层塑料膜剥离强度

| 序号 | 样品代号 | 材质结构( | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 结果 | 判定 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | A-01 | PE/纸板/PE | 无 | 无法完整剥离 | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

05氧气透过率

| 序号 | 样品代号 | 材质结构( | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 结果 | 判定 | 测试方法 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范例 | B-01 | PE/AL/PE/纸板/PE | 铝箔 | 0.3 | 合格 | GBT 1038.2 库伦法 | 有 | 无 |

06 弯曲挺度

| 序号 | 样品代号 | 材质结构 | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 规格/容量 | 纵向 | 横向 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 |  |  |  |
| 范例 | A-01 | PE/纸板/PE | 无 | 500 mL | 29 | 合格 | 12.6 | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

07 溶剂残留量

| 序号 | 样品代号 | 材质结构) | 有无阻隔膜及阻隔膜材料类型 | 苯类残留量 | 溶剂残留总量 | 测试方法偏离情况 | 提供第三方检验报告情况（有/无） | 备注（其他需要说明的情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结果 | 判定 | 结果 | 判定 |  |  |  |
| 范例 | B-01 | PE/AL/PE/纸板/PE | 铝箔 | ND 0.01 | 合格 | ND 0.01 | 合格 | 无偏离 | 有 | 无 |

填表说明：

- 除备注外，其他均为必填项。

- 样品代号：不同样品用A、B、C…进行区分，务必确保同一样品在不同项目表中的字母代号一致；若存在不同批次的数据，则不同批次用01、02…依次排序；例如“A样品第1批次”的样品代号为“A-01”。

- 材质结构：需从外至内写明材质类型。

- 任何可能影响数据结果的偏离请务必说明。