中华人民共和国国家标准

GB××××—201×《胶原蛋白》

编制说明

一、工作简况

1、任务来源

近年来，随着科学的飞速发展，人们对胶原蛋白的研究和了解不断深入，它的功能不断被发现，其应用也越来越广泛，由于其特有的性能，胶原蛋白在各个领域中起到了不可取代的作用。国内尚无关于胶原蛋白的标准，无法对胶原蛋白综合技术指标进行评价，阻碍了胶原蛋白的发展，限制了其应用领域的拓宽及对市场的监督。为更好地规范、指导、推动国内胶原蛋白行业发展的研究、生产、应用和市场的规范，保障生产企业和用户的合法利益，需要制定该产品的质量标准。在中国轻工联合会及中国日化协会明胶分会的领导和支持下，国家轻工业三胶产品质量监督检测中心（北京）根据国家标准化管理委员会《关于下达2009年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2009]93号），下达了制订《胶原蛋白》标准的任务(项目计划编号20091837-Q-607)。

2、主要工作过程

科学技术的发展带动了胶原蛋白的应用，使其功能不断被发现，应用领域被扩大，特别是在医药、保健、化妆品等直接影响人身安全的方面起到了重要的作用，因此急需有相关的标准满足研究、生产和规范市场需要。

2006年，中国日用化工协会明胶分会的“十一五”规划中已经提出加强三胶行业相关产品质量标准工作，随后在协会的领导下，国家轻工业三胶产品质量监督检测中心（北京）召开了全国三胶产品质量研讨会，与会代表一致认为《胶原蛋白》标准的制订对于行业发展具有重大意义，应尽快开展相关工作。2009年开展了标准的调研和申请的准备工作，并提出了《胶原蛋白》标准制定的申请。2009年12月，国家标准化管理委员会下达了关于《胶原蛋白》制定计划的通知。

2010年1月开始，国家轻工业三胶产品质量监督检测中心（北京）组织进行了文献调研，查阅了国内外明胶相关检测方法参考文献，收集了国内外相关标准，并对其进行了综合分析，确定了基本方向。

2010年3月开始，在文献和调研的基础上，编制形成了《胶原蛋白》草案。

2010年4月开始，行业内就关心的明胶质量指标进行了比对研究，共有十个企业参加。

2010年5月开始，《胶原蛋白》草案中的一些检测分析方法进行了系统研究，考察了其检测的准确性、精度和可操作性。

2010年11月在上述工作的基础上，完成了《胶原蛋白》征求意见稿，并开始筹划标准研讨及征求意见会。

2010年12月，中国日用化工协会明胶分会、国家轻工业三胶产品质量监督检测中心（北京）召开了标准制定工作研讨会，进一步完善了标准制定计划、制定小组的进一步任务。

2011年1月，召开了《胶原蛋白》标准制定工作小组研讨会，进一步讨论了标准制定工作、研究工作，通过征求各单位意见，对标准内容进行了进一步完善和修改。会后标准制订小组进行了总结，并对标准进行了进一步的修改和编辑。在此基础上对各项指标进行了进一步的研究验证。

2011年3月，在以上工作的基础上，完成了《胶原蛋白》标准送审初稿。

2011年4月初，完成了《胶原蛋白》标准送审稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员有：

国家轻工业三胶产品质量监督检测中心（北京）、北京华达杰瑞生物技术有限公司、罗赛洛（广东）明胶有限公司、上海阿敏生物技术有限公司、烟台新时代健康产业有限公司、海南海洋生物技术国家工程研究中心、广东中大南海海洋生物技术工程中心有限公司。

主要工作包括：

（1）查阅资料，并汇总分析；征求意见及调研工作。

（2）研究实验验证和比对。

（3）起草《胶原蛋白》标准稿。

（4）召开会议，进行讨论，研究总结。

二、标准编制原则和主要内容的论据，解决的主要问题

1、标准编制原则和主要内容的论据

标准编制原则：坚持市场导向原则，鼓励企业参与制定标准，提高标准的适用性；坚持国际化原则，积极采用国际标准，加快与国际接轨的步伐；坚持科学严谨的原则，系统深入研究检测方法的科学性。

主要内容的论据：

（1）按GB/T 1.1—2009规定编写。

（2）国内外相关标准和法规。

（3）根据国内明胶生产厂家意见及生产和应用实际情况。

（4）研究得到的结果，确定了技术指标及试验方法。

2、解决的主要问题

（1）解决了目前国内没有胶原蛋白质量标准的问题，为胶原蛋白行业提供了统一的技术规范和检测方法，为规范国内胶原蛋白市场提供依据。

（2）规范了行业的术语和基本概念，为明胶行业与其用户交流提供了科学依据。

三、主要试验（或验证）情况分析

本标准的试验验证数据主要来自以下两个方面：

（1）参加起草单位在生产中积累和收集行业相关产品的数据；

（2）标准起草单位为制定标准而进行的试验验证。

（3）与第三方检测情况的比对研究结果

本标准的试验验证方法和条件均按照本标准的规定。具体的研究结果和实验数据见附录。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及到任何相关专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

目前国内共有胶原蛋白生产企业几十家，年产胶原蛋白类产品约几万多吨。《胶原蛋白》标准的制定并应用，将进一步规范胶原蛋白的生产和应用，保证相关产品的质量安全。

我国是畜牧业大国，据明胶协会不完全统计，我国每年的牛屠宰量约为5000万头，猪屠宰量约为6.5亿头，如果能充分有效的利用，可生产得到约几十万吨此类产品，这不但是资源得到有效的利用，同时通过标准规范企业行为和市场行为，促进产品质量的提高，可创造出高附加值和多功能的产品。这不仅可带来良好的社会效益，同时会创造出可观的经济效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准未直接采用国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

《胶原蛋白》标准的制定参考了国内外相关标准（主要为国家标准中食品的检测方法），结合目前国内的实际情况，本标准采用了科学、可行的试验方法。

《胶原蛋白》标准符合现行法律、法规、规章。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

九、标准性质的建议说明

胶原蛋白产品质量会直接影响到消费者的利益和人身的安全，建议为强制性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

为进一步贯彻《胶原蛋白》标准，要求相关生产单位与用户的质量管理部门理解《胶原蛋白》标准的内容及其意义；质量检测部门的人员，能够掌握检测方法。具体贯彻标准的措施如下：

（1）以协会为依托，建立标准贯彻团队，进行标准的贯彻。组织学习，召开研讨会使质量管理和检测人员理解标准的内容。

（2）以高等院校和科研部门为依托，对检验人员进行检测方法和技能培训，以促进对标准的贯彻和执行。

在过渡期间，一部分指标生产单位和用户可以检测，不能检测可委托有能力的检测单位进行协助。建议实施日期为公布日期6个月后。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准。

十二、其它应予说明的事项

无

附录 试验结果及分析

（一）水分

水分测试结果及分析如附表1至附表6所示。

1、样品一

附表1 胶原蛋白（样品一）水分测试结果

| 试验温度/℃ | 103 |  |  | 105 |  |  | 107 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品质量/g | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 试验结果/% | 9.09 | 9.11 | 9.07 | 8.87 | 8.98 | 9.11 | 8.93 | 9.27 | 9.10 |
|  | 9.04 | 8.99 | 9.01 | 9.06 | 9.01 | 9.07 | 9.33 | 9.27 | 9.05 |

附表2 胶原蛋白（样品一）水分测试结果分析

| 试验温度/℃ |  | 103 | 105 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在相同温度下相同质量平行样品之间差值/% | 0.9g | 0.05 | 0.19 | 0.40 |
|  | 1.0g | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
|  | 1.1g | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 相同温度不同质量样品之间最大差值/% |  | 0.12 | 0.24 | 0.40 |

2、样品二

附表3 胶原蛋白（样品二）水分测试结果

| 试验温度/℃ | 103 |  |  | 105 |  |  | 107 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品质量/g | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 试验结果/% | 10.03 | 9.83 | 9.88 | 10.33 | 10.04 | 9.90 | 9.84 | 9.86 | 9.87 |
|  | 9.64 | 9.86 | 9.64 | 9.95 | 9.98 | 10.17 | 10.23 | 10.12 | 10.16 |

附表4 胶原蛋白（样品二）水分测试结果分析

| 试验温度/℃ |  | 103 | 105 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在相同温度下相同质量平行样品之间差值/% | 0.9g | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
|  | 1.0g | 0.03 | 0.06 | 0.26 |
|  | 1.1g | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| 相同温度不同质量样品之间最大差值/% |  | 0.39 | 0.38 | 0.39 |

3、样品三

附表5 胶原蛋白（样品三）水分测试结果

| 试验温度/℃ | 103 |  |  | 105 |  |  | 107 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品质量/g | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 试验结果/% | 9.01 | 9.05 | 8.93 | 9.07 | 9.00 | 8.84 | 9.35 | 9.01 | 9.04 |
|  | 8.91 | 8.86 | 9.01 | 8.85 | 8.90 | 9.02 | 9.04 | 9.05 | 9.15 |

附表6 胶原蛋白（样品三）水分测试结果分析

| 试验温度/℃ |  | 103 | 105 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在相同温度下相同质量平行样品之间差值/% | 0.9g | 0.1 | 0.22 | 0.31 |
|  | 1.0g | 0.19 | 0.10 | 0.04 |
|  | 1.1g | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| 相同温度不同质量样品之间最大差值/% |  | 0.19 | 0.23 | 0.34 |

结论：标准中规定样品的水分在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于0.4%。综合以上试验数据，当样品为0.9g～1.1g，试验温度在（105±2）℃范围内时，同一样品两次独立测定结果绝对差值不大于0.4%，符合标准精密度要求，即该方法可行。

（二） 羟脯氨酸

所用主要试验仪器为可见分光光度计。试验结果及分析如附表7所示。

附表7 胶原蛋白羟脯氨酸含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/ % |  | 精密度结果/ % | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于算数平均值的10%。 | 11.34 | 11.41 | 1 | 该方法可行 |
| 2 |  | 7.01 | 7.17 | 2 |  |
| 3 |  | 7.96 | 8.08 | 1 |  |

（三） 蛋白质

所用主要试验仪器为凯氏定氮仪。试验结果及分析如附表8所示。

附表8 胶原蛋白蛋白质含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/ % |  | 精密度结果/ % | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次平行测定结果的绝对差值不大于算数平均值的10%。 | 94.6 | 93.9 | 1 | 该方法可行 |
| 2 |  | 99.3 | 97.8 | 2 |  |
| 3 |  | 94.6 | 95.8 | 1 |  |

（四） 透射比

所用主要试验仪器为紫外可见光栅分光光度计。试验结果及分析如附表9至附表11所示。

1、样品一

附表9 胶原蛋白（样品一）透射比测试结果

| 样品温度/℃ | 35 |  | 45 |  | 55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验结果/ % | 450nm | 620nm | 450nm | 620nm | 450nm | 620nm |
|  | 66.0 | 84.4 | 65.9 | 84.7 | 65.7 | 84.5 |
|  | 65.8 | 84.3 | 65.8 | 84.7 | 65.6 | 84.3 |

2、样品二

附表10 胶原蛋白（样品二）透射比测试结果

| 样品温度/℃ | 35 |  | 45 |  | 55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验结果/ % | 450nm | 620nm | 450nm | 620nm | 450nm | 620nm |
|  | 89.0 | 97.9 | 88.2 | 98.3 | 88.5 | 98.4 |
|  | 88.9 | 98.2 | 88.1 | 98.4 | 88.8 | 98.4 |

3、数据分析

附表11 胶原蛋白（样品二）透射比测试结果分析

| 试验温度/℃ |  |  | 35 | 45 | 55 | 不同温度下同一样品结果之间最大差值/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相同温度下平行样品之间差值/% | 样品一 | 450nm | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
|  |  | 620nm | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
|  | 样品二 | 450nm | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
|  |  | 620nm | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |

结论：标准中规定样品的透射比在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于1%。综合以上试验数据，当样品浓度为6.67%，样品温度为35℃～55℃，培养时间16h～18h范围时，检测结果的最大差值小于1%，符合标准精密度要求，即该方法可行。

（五） 灰分

所用主要试验仪器为箱式电炉。试验结果及分析如附表12、13所示。

附表12 胶原蛋白灰分测试结果

| 试验温度/℃ | 500 |  | 550 |  | 600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 样品一 | 样品二 | 样品一 | 样品二 | 样品一 | 样品二 |
| 试验结果/% | 0.86 | 2.96 | 0.63 | 2.10 | 0.48 | 2.00 |
|  | 0.78 | 2.93 | 0.72 | 2.00 | 0.37 | 1.94 |

附表13 胶原蛋白灰分测试结果分析

| 试验温度/℃ |  | 500 | 550 | 600 | 不同温度下同一样品结果之间最大差值/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相同温度下平行样品 之间差值/% | 样品一 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.49 |
|  | 样品二 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 1.02 |

结论：标准中规定样品的灰分在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于0.2%。根据试验数据，样品在各个试验温度下，其平行样品之间的差值均不大于0.2%。当试验温度为500℃时，样品的检测结果较550℃和600℃条件下的结果偏大。综合以上试验数据，试验结果符合标准精密度要求，该方法可行。

（六）二氧化硫

试验结果及分析如附表14所示。

附表14 胶原蛋白二氧化硫含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/ % |  | 精密度结果/ % | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值应不大于1mg/kg。 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 该方法可行 |
| 2 |  | 23.6 | 24.2 | 0.6 |  |
| 3 |  | 3.9 | 4.3 | 0.4 |  |

结论：标准中规定样品的二氧化硫在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于1mg/kg。综合以上试验数据，同一样品在重复性条件下获得的两次独立结果绝对差值均小于1mg/kg，符合标准精密度要求，即该方法可行。

（七） 过氧化物

试验结果及分析如附表15所示。

附表15 胶原蛋白过氧化物含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/mg/kg |  | 精密度结果/mg/kg | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值应不大于1mg/kg。 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | 该方法可行 |
| 2 |  | 未检出 | 未检出 | ＜1 |  |
| 3 |  | 未检出 | 未检出 | ＜1 |  |

结论：标准中规定样品的过氧化物在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于1mg/kg。综合以上试验数据，同一样品在重复性条件下获得的两次独立结果绝对差值均小于1mg/kg，符合标准精密度要求，即该方法可行。

（八）水不溶物

试验结果及分析如附表16所示。

附表16 胶原蛋白水不溶物含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/% |  | 精密度结果/% | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值应不大于0.02%。 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 该方法可行 |
| 2 |  | 0.04 | 0.04 | 0.00 |  |
| 3 |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |

结论：标准中规定样品的水不溶物在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值应不大于0.02%。综合以上试验数据，同一样品在重复性条件下获得的两次独立结果绝对差值均小于0.02%，符合标准精密度要求，即该方法可行。

（九）铬

所用主要仪器为原子吸收分光光度计。试验结果及分析如附表17所示。

附表17 胶原蛋白铬含量测试结果及分析

| 样 品 | 精密度要求 | 试验值/mg/kg |  | 精密度结果/% | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |
| 1 | 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。 | 0.32 | 0.34 | 6 | 该方法可行 |
| 2 |  | 0.42 | 0.44 | 5 |  |
| 3 |  | 0.57 | 0.53 | 7 |  |

（十）砷

试验结果及分析如附表18所示。

附表18 胶原蛋白砷含量测试结果及分析

| 样 品 | 试验值/ mg/kg |  | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 |  |
| 1 | ＜1.0 | ＜1.0 | 该方法可行 |
| 2 | ＜1.0 | ＜1.0 |  |
| 3 | ＜1.0 | ＜1.0 |  |

（十一）重金属（以Pb计）

试验结果及分析如附表19所示。

附表19 胶原蛋白重金属（以Pb计）含量测试结果及分析

| 样 品 | 试验值/ mg/kg |  | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 |  |
| 1 | ＜50 | ＜50 | 该方法可行 |
| 2 | ＜50 | ＜50 |  |
| 3 | ＜50 | ＜50 |  |

（十二）菌落总数

检验结果及分析如附表20所示。

附表20 胶原蛋白菌落总数检验结果及分析

| 样 品 | 试验值/ cfu/g |  | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 |  |
| 1 | 10 | 10 | 该方法可行 |
| 2 | 195 | 195 |  |
| 3 | 285 | 285 |  |

（十三） 大肠菌群

检验结果及分析如附表21所示。

附表21 胶原蛋白大肠菌群检验结果及分析

| 样 品 | 试验值/ MPN/100g |  | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 |  |
| 1 | ＜30 | ＜30 | 该方法可行 |
| 2 | ＜30 | ＜30 |  |
| 3 | ＜30 | ＜30 |  |

（十四） 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）

检验结果及分析如附表22所示。

附表22 胶原蛋白致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）检验结果及分析

| 样 品 | 试验值 |  | 试验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 |  |
| 1 | 未检出 | 未检出 | 该方法可行 |
| 2 | 未检出 | 未检出 |  |
| 3 | 未检出 | 未检出 |  |