DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB34/T XXXX-2023

公路钢-混凝土组合梁桥养护技术规程

Technical specification for maintenance of highway steel-concrete composite girder bridge

（征求意见稿）

安徽省市场监督管理局 发布

2025-XX-XX发布    2025-XX-XX实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通控股集团有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

目次

前    言

1	范围

2	规范性引用文件

3	术语和定义

4	基本规定

4.1	一般规定

4.2	养护工程分类

5	检查与评定

5.1	一般规定

5.2	检查内容与方法

5.3	评定

5.4	养护对策

6	钢梁养护

6.1	一般规定

6.2	防腐涂层

6.3	螺栓

6.4	裂纹

7	混凝土桥面板养护

7.1	一般规定

7.2	钢筋混凝土桥面板

7.3	预应力混凝土桥面板

8	钢混结合部养护

8.1	一般规定

8.2	剪力连接件

8.3	调平及密封构造

附录 A 重点养护部位

（资料性附录）

附录 B 钢-混凝土组合梁构件示意图

（资料性附录）

公路钢-混凝土组合梁桥养护技术规程

范围

本文件规定了公路钢-混凝土组合梁桥的检查与评定、钢梁养护、桥面板养护、钢混结合部养护等。

本文件适用于公路钢板组合梁桥、钢箱组合梁桥的上部结构养护工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8923   涂覆前钢材表面处理

GB/T 18173.3  高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶

JTG 3362     公路钢筋混凝土及预应混凝土桥涵设计规范

JTG 5110    公路养护技术标准

JTG 5120    公路桥涵养护规范

JTG D60      公路桥涵设计通用规范

JTG D64     公路钢结构桥梁设计规范

JTG F80/1    公路工程质量检验评定标准

JTG/T 3650   公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3651   公路钢结构桥梁制造和安装施工规范

JTG/T H21   公路桥梁技术状况评定标准

JTG/T J22    公路桥梁加固设计规范

JTG/T J23    公路桥梁加固施工技术规范

JT/T 722     公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

CJJ 99       城市桥梁养护技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢-混结合部  steel-concrete composite part

由钢和混凝土两种材料有效结合并通过抗剪连接件共同受力的部分。

防腐涂层  anticorrosive coating

涂敷在钢构件表面使之与周围介质隔离，以防止钢构件腐蚀的一种覆盖层。

疲劳裂纹  fatigue crack

经历一定次数的应力循环后，因损伤累积而形成的裂纹。

止裂孔  crack-stopping hole

钢构件出现裂纹后，为消除局部的应力集中，阻止裂纹的继续扩展，在裂纹端部或延伸方向钻打的规定直径圆孔。

衍射时差法超声检测技术 time of flight diffraction

根据待检试件内部缺陷端角衍射信号的到达时间进行缺陷检测和定量的一种超声检测方法。

相控阵超声检测技术 phased array ultrasonic testing

通过波束形成实现检测声束的移动、偏转和聚焦等功能的超声检测成像技术。

基本规定

一般规定

公路钢-混凝土组合梁桥养护应采用最优成本效益分析方法确定养护时机及措施。

公路钢-混凝土组合梁桥养护工程应区分不同目的和部位进行检查和评定，并给出相应的钢梁、混凝土桥面板、钢混结合部及附属设施等养护对策。

公路钢-混组合梁桥养护应加强全过程安全管理，采取生产安全和交通安全等措施。

公路钢-混凝土组合梁桥养护鼓励采用新技术、新材料、新工艺、新设备，养护工程宜采用信息化管理平台进行全过程管理。

养护工程分类

按照养护目的和养护对象，公路钢-混凝土组合梁桥的养护工程分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。

当公路钢-混凝土组合梁桥整体性能良好，尚未发生损坏但为预防病害的发生，或有轻微损坏和病害迹象时，应适时实施预防养护。

当公路钢-混凝土组合梁桥局部出现明显损坏，或局部丧失服务功能时，应实施修复养护工程。

当公路钢-混凝土组合梁桥出现下列情况时，应实施完善增设、加固改造或拆除重建等专项养护工程：

- 出现结构性较大损坏时；

- 通行能力和抗灾能力明显不足时；

- 因自然灾害和事故灾难等引发突发性损毁经抢修、抢通后，需恢复重建时。

当公路钢-混凝土组合梁桥因突发自然灾害和事故灾难等造成损毁或引发重大安全隐患时，应及时实施应急养护。

检查与评定

一般规定

公路钢-混凝土组合梁桥养护检查等级、方法与频率应按照JTG 5120规范的相关要求执行。

公路钢-混凝土组合梁桥检查应持续跟踪检查历史病害，同一病害的多次检查数据应具有可比性。

公路钢-混凝土组合梁桥检查过程应采取措施保证检查人员和设备安全，对特殊环境下的检查应做专项安全作业控制方案。

检查内容与方法

应根据桥梁结构与运营环境特征确定公路钢-混凝土组合梁桥的重点养护部位，在养护工作中加强关注。

钢结构涂层劣化重点养护部位主要包括：

- 已出现涂层劣化的部位；

- 环境湿度较大的部位；

- 密封部位；

- 梁端伸缩装置连接部位；

- 钢箱梁内部隐蔽部位。

混凝土桥面板裂缝重点部位主要包括：

- 墩顶负弯矩区；

- 主梁跨中区域；

- 湿接缝；

钢混结合部重点部位主要包括：

- 钢混结合面；

- 剪力钉后浇混凝土区域。

钢结构锈蚀、裂纹、螺栓、变形重点养护部位见附录A，钢板组合梁和钢箱组合梁具体构造细节见附录B。

应结合病害重点部位和结合历史检查报告，制定检查方案。

钢结构涂层劣化按下列方法检查和记录：

- 通过目测观察判断涂层劣化范围、程度和类型；

- 测量劣化位置和劣化面积，在结构表面标出病害范围，缺陷面积等参数；

- 根据检测要求，如需检测涂层剩余厚度，先用细砂纸磨掉劣化的涂层表层，再用涂层测厚仪检测涂层厚度。

钢结构锈蚀宜按下列方法检测和记录：

- 通过目视观察判断钢结构锈蚀的位置和区域；

- 锈蚀病害检查应以构件为单位进行测量与记录；

- 测量锈蚀位置和劣化面积，在结构表面标出锈蚀范围和锈蚀面积，并记录；

- 对点蚀部位应测量孔洞直径，当单个构件出现多个锈蚀区域时，应记录每个锈蚀部位的面积，计算锈蚀累计面积；

- 锈蚀深度应进行多点测试，选取至少3个锈蚀显著的代表性点位，测试锈蚀深度；

- 锈蚀严重情况下，采用超声测厚仪测量钢材的锈蚀深度。

钢结构疲劳裂纹宜按下列方法检查和记录：

- 接近构件表面目测检查；

- 结合以往检测资料，重点检测已出现的裂纹的发展变化情况；

- 裂缝处漆膜如有明显痕迹或流锈，应洗除漆膜并辅以2~6倍的放大镜进行检查，肉眼判定困难情况下，可参照相关规程采用渗透或磁粉检测方法进行无损检测；

- 应标记疲劳裂纹位置、裂纹尖端与检测时间，采用磁粉检测辅助确定；

- 应测量裂纹长度，对持续扩展的疲劳裂纹应测量扩展长度；

- 应测量裂纹最大宽度；

- 检测时对裂纹类型进行现场判断，对结构安全有重大影响的裂纹首先采用普通超声波检测。当深度较大时，采用衍射时差法超声检测技术 (TOFD) 或相控阵超声检测技术 (PAUT)对裂缝深度进行定量检测。

钢结构螺栓宜按下列方法检查和记录：

- 现场检测时，首先贴近观察螺栓是否有松动、漆膜开裂脱落现象；

- 可采用锤击的方法检测螺栓的断裂和松动；

- 记录脱落、断裂和松动的数量和位置，并标记。

钢构件出现局部可见变形、局部屈曲后，应及时对构件进行检查，判断构件是否正常工作、承载力是否满足设计要求。

混凝土桥面板表观病害检测对象包括蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞、露筋、腐蚀、渗水、泛碱等，可按下列方法检查和记录：

- 用钢尺、卷尺或激光测距仪等测距装置量测病害的位置和范围；

- 标记病害范围，标示出病害特征参数并记录。

混凝土桥面板裂缝可按下列方法检查和记录：

- 接近构件表面、逐构件进行裂缝观测；

- 重点裂缝用记号笔在构件表面标记裂缝走向、起止位置、长度、宽度、测量位置和检测日期等；

- 一般裂缝可采用裂缝比对卡、裂缝显微镜进行观测并记录裂缝宽度，宽度较大或超限的重点裂缝采用裂缝测宽仪进行宽度检测；

- 对主要承重构件的结构性裂缝，宜绘制裂缝分布图，反映裂缝分布规律及与构件位置的对应关系，便于判断开裂原因。

钢混结合部病害可按下列方法检查和记录：

- 接近构件表面观察钢混连接部位，记录环氧砂浆、橡胶密封条是否脱落；

- 混凝土裂缝检查和记录参照本文件5.2.8条。

评定

钢-混凝土组合梁桥技术状况评定应采用单项控制指标与分层综合评定相结合的方法，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级。评定等级、标度、方法与流程应符合JTG/T H21的相关规定。

采用分层综合评定法时，应先以构件为单位，考虑构件数量、各类病害分级评分标准等因素进行构件技术状况评分。

钢-混凝土组合梁桥钢梁和混凝土桥面板的评定指标及分级评定标准应符合JTG/T H21的相关规定，钢混结合部的空隙和混凝土裂纹病害评定指标及分级标准应按照表1、表2执行。

钢混结合部空隙

| 标度 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 1 | 完好，无空隙 | — |
| 2 | 结合部局部有空隙 | 累计长度≤结合部总长度5% |
| 3 | 结合部较大范围有空隙 | 结合部总长度5%＜累计长度＜结合部总长度10% |
| 4 | 结合部大范围有空隙 | 累计长度≥合部总长度10% |

钢混结合部混凝土裂纹

| 标度 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 1 | 完好 | — |
| 2 | 结合部混凝土有少量微裂纹 | — |
| 3 | 结合部混凝土有少量裂缝，但不影响正常使用 | 裂缝宽度＜0.2mm |
| 4 | 结合部混凝土有较多裂缝，缝宽超限，但不影响结构安全 | 0.2mm≤裂缝宽度＜0.5mm |
| 5 | 结合部混凝土有出现大量裂缝，缝宽超限，影响结构安全 | 裂缝宽度≥0.5mm |

钢-混凝土组合梁桥部件分类及权重宜按表3的规定取值。

钢-混凝土组合梁桥部件分类及权重值

| 部位 | 类别i | 评价部件 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部结构 | 1 | 钢梁 | 0.4 |
|  | 2 | 混凝土桥面板 | 0.3 |
|  | 3 | 横向联结系 | 0.18 |
|  | 4 | 支座 | 0.12 |

养护对策

应根据病害评定标度结果确定养护对策。

钢梁涂层劣化养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定结果为标度为2、3、4时，进行预防养护，按本文件6.2.2条执行。

钢梁锈蚀养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定结果为标度为2、3时，进行修复养护，按本文件6.2.3条执行。

- 评定结果为标度为4时，进行专项养护，按本文件6.2.10条执行。

    - 钢梁螺栓损失养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定标度为2、3时，进行修复养护，按本文件6.3.2条执行.

- 评定标度为4、5时，进行专项养护，按本文件6.3.3条执行.

钢梁裂纹养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定标度为2时，进行预防养护，按本文件6.4.1、6.4.2条执行；

- 评定结果为3、4时，进行修复养护，按本文件6.4.3~6.4.10条执行。

- 评定结果为5时，进行专项养护，按本文件6.4.11条执行。

混凝土桥面板养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定标度为2、3时，进行预防养护，按本文件7.2.1条执行；

- 评定结果为4时，进行修复养护，按本文件7.2.2条执行。

- 评定结果为5时，进行专项养护，按本文件7.2.4条执行。

钢混结合部养护对策应满足下列要求：

- 评定标度为1时，检查中加强关注重点部位；

- 评定标度为2、3时，进行预防养护，按本文件8.1.3条执行；

- 评定结果为4时，进行修复养护，按本文件8.1.4条执行。

- 评定结果为5时，进行专项养护，按本文件8.1.5条执行。

钢梁养护

一般规定

钢梁养护应包括下列内容：

- 钢梁的定期清洁及防腐涂层养护；

- 钢梁螺栓连接构造的养护；

- 钢梁各板件间的连接焊缝及板体裂纹修复；

- 钢梁板件、联结系变形的修复。

钢梁养护应符合下列规定：

- 外观整洁、完整，无积水、积灰、积雪、积污及杂物；

- 涂层完好，无明显病害，无构件锈蚀；

- 设有除湿设备的封闭箱内空气湿度不应大于50%；

- 构件及焊缝无裂纹；

- 构件无屈曲变形或受外力撞击的变形；

- 连接（交叉）部位外观良好、连接可靠；

- 梁的刚度、强度和稳定性应符合设计要求。

应及时清除钢结构的表面污垢、积水、积雪、积冰，保持杆件清洁，重点清理节点、钢板搭接处等部位，清理可采用人工清扫或机械冲洗，清理过程应做好对防腐涂层的保护。

当发现钢梁积水时，应查清原因，对易积水的钢构件在不影响结构安全和使用的前提下在积水位置底部增设排水孔。

防腐涂层

防腐涂层的厚度和附着力应满足设计要求，表面应保持清洁、完整、色泽均匀。

防腐涂层出现粉化、起泡、开裂或剥落，但钢构件未产生锈蚀时，应进行预防养护。预防养护可采用局部维修涂装、部分重新涂装、整体重新涂装措施。

防腐涂层出现粉化、起泡、开裂或剥落，同时钢构件产生锈蚀，应进行修复养护。

防腐涂层修复养护应满足下列要求：

- 涂层或钢板表面油污应采用专用清洁剂进行低压喷洗或软刷刷洗，并用淡水冲洗至中性，充分干燥后方可进行除锈；

- 处于干湿交替的钢构件，在水位变动情况下涂装修复应选择低表面处理容忍性涂料及能够适应潮湿涂装环境的涂层体系；

修复养护前应对钢构件表面除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5级或St3级，并应符合现行GB/T 8923的有关规定。

防腐涂层修复养护分为局部维修涂装、部分重新涂装、整体重新涂装、补强或更换等措施。根据病害程度，宜按表3规定选取不同的养护措施。

防腐涂层修复养护

| 定量描述 | 养护措施 |
| --- | --- |
| 涂层出现较严重粉化、起泡、开裂、剥落现象，且面积≤构件总面积的30% | 局部维修涂装 |
| 涂层出现较严重粉化、起泡、开裂、剥落现象，且面积＞构件总面积的30%，但构件数量≤构件总量的50% | 部分重新涂装 |
| 涂层出现较严重粉化、起泡、开裂、剥落现象，且面积＞构件总面积的30%，但构件数量＞构件总量的50% | 部分重新涂装 |
| 钢构件防腐涂层失效、严重锈蚀，且锈蚀面积大于构件面积的5% | 补强或更换 |

局部维修涂装应符合下列规定：

- 应先清理涂层损坏区域周围50mm的松散涂层、油污及灰尘，并将未损坏区域修成坡口，延伸至50~80mm，延伸坡口区如图1所示；

- 当涂层劣化区域底漆或中间漆完好时，应对涂层表面进行拉毛处理，按设计的涂层体系与涂层厚度进行维修涂装；

- 宜采用空气喷涂或刷涂施工，涂装过程中的环境条件、每层涂装时间间隔以及使用的机具等均应满足现行JT/T 722的涂装工艺的要求和涂装材料产品说明书的要求；

- 涂装后，涂层表面应平整，新旧涂层间应自然过渡。

基材

底漆

面漆

中间漆

涂层修复区

延伸修复坡口区

50-80mm

原有涂层

延伸坡口区

部分重新涂装应符合下列规定：

- 新旧涂层交界区域处理应符合本文件6.2.7条的有关规定；

- 重新涂装区应进行表面处理，宜采用相容性较好的涂装体系；

- 对于钢结构边缘部位、阴阳角部位、高强螺栓连接部位、接头部位等易产生锈蚀部位，宜增加两层底漆涂装，增涂范围如图2所示。

连接部位

接头部位

a）连接部位、接头部位增涂范围

先行涂装

钢材

转角部位

边缘部位

b）边缘部位、阴阳角部位增涂范围

特殊部位增涂范围

整体重新涂装应符合下列规定：

- 涂装前应进行喷砂去除旧涂层，并用高压淡水冲洗掉残余物；

- 钢构件表面处理完成后4h内，环境温度5℃~38℃，空气相对湿度不大于85% 时进行涂装；

- 宜采用高压无气喷涂施工，涂装过程中的环境条件、每层涂装时间间隔以及使用的机具等均应满足现行JT/T 722的涂装工艺的要求和涂装材料产品说明书的要求；

- 在完成前一道涂装后，其干膜厚度应经检验合格，方可进行下一道涂装；

- 涂装后，涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象。

钢构件防腐涂层失效、严重锈蚀，重要部位有锈蚀成洞现象，且锈蚀累计面积大于构件面积的5%时，应进行特殊检查与评估，进行专项养护，采取相应的补强或更换措施。

螺栓

钢结构连接螺栓应无松动、缺损，表面涂层应完好，高强螺栓预拉力应满足设计要求。

螺栓的修复养护应符合下列规定：

- 同一连接（节点）板螺栓松动、缺损相对数量≤1%时，宜采用拧紧、补充或更换进行修复；

- 1%＜同一连接（节点）板螺栓松动、缺损相对数量≤10%时，应及时拧紧、及时补充或更换进行修复。

主要构件螺栓损坏、失效相对数量＞10%，构件出现明显变形时，应进行专项养护。

当发生事故，螺栓有大量损坏、丢失，造成联结部位失效，严重影响结构安全时，应进行应急养护。

螺栓的拧紧除应满足现行JTG/T 3650的有关要求外，尚应符合下列规定：

- 拧紧宜按工具标定→初拧、终拧→质量检查→涂装防护的顺序进行；

- 雨天、大雾天气和夏天烈日下不得进行高强螺栓施拧；

- 每次使用前，应重新标定施拧工具；

- 初拧完毕的高强螺栓应逐个用敲击法检查。初拧检查合格后，用白色油漆在螺栓、螺母、垫圈及构件上作划线标志；

- 终拧后检查有无漏拧、欠拧和超拧以及垫圈或螺栓是否随螺母转动。欠拧值和超拧值均不应超过设计值的10%。

在下列情况下，应对螺栓进行更换：

- 经检查判明有严重锈蚀（肉眼可见的锈蚀麻面者）、裂纹或折断的高强度螺栓：

- 经检查判明有严重欠拧、漏拧或超拧的高强度螺栓。

更换高强度螺栓，应符合下列规定：

- 对于大型节点，每次更换数量不得超过该节点处每根杆件上高强度螺栓总数的10%；

- 对于螺栓数量较少的节点，则要逐个更换，以防止节点滑动。如板面（摩擦面）不满足要求，应进行处理；

- 更换的高强度螺栓、螺母及垫圈应符合规范的有关规定，其强度级别、规格及尺寸应与原螺栓相同；

- 更换高强度螺栓的施工方法及技术指标应按照JTG/T 3650的相关要求；

- 高强度螺栓更换时，应将栓孔内壁及孔口处的锈蚀污物清除干净，节点板四周的缝隙应采用腻缝封闭；

- 高强度螺栓、螺母和垫圈的外露部分应在高强度螺栓拧紧后涂以底漆和面漆，防止锈蚀；

- 螺栓更换后，应检查是否符合要求，同时应检查相邻未更换螺栓是否受影响或松动，如发现松动，也应拆除更换。

裂纹

当钢梁腹板（或纵隔板）竖向加劲肋上端与桥面板存在焊接但未出现疲劳裂纹，如图3（a）所示，同时连接处处于汽车轮迹带时，可采取预防养护措施，即在竖向加劲肋上端靠近面板处切弧形孔，如图3（b）所示，亦可直接采用图3（c）的方式。

桥面板

桥面板

桥面板

腹板加劲肋

腹板加劲肋

10~15mm

35~50mm

腹板

腹板

易疲劳开裂部位

腹板加劲肋

腹板

a）原结构           b）切弧形孔       c）切除断开

腹板竖向加劲肋与面板焊接处预防养护示意

钢梁焊缝部位存在明显焊接缺陷时，可采用打磨法进行预防性养护，按照JTG/T 3651规定执行，并满足下列要求：

- 采用直磨机与硬质合金旋转锉进行打磨；

- 打磨后，应确保表面平滑无缺陷；

- 打磨后，应对打磨表面进行涂装。

钢结构桥梁出现裂纹后，裂纹修复应满足下列要求：

- 修复前应对裂纹位置、尺寸、出现时间、缺陷形式等信息进行记录并加强监测和检测；

- 综合考虑裂纹位置、尺寸及扩展性能因素，制定相应的修复方案；

- 钢构件出现扩展性或脆断趋势的裂纹，应及时修复，对不宜修复的构件，应拆除更换；

- 裂纹修复应选择残余应力较小的施工工艺，降低对原结构的损伤，利于后续二次或多次修复；

- 裂纹修复后应加强对修复区域的监测，对修复效果及长期性能进行评估，并确定下一次的检修周期。

表面裂纹修复养护应符合下列规定：

- 表面裂纹深度≤3mm时，宜采用超声锤击法修复，修复范围应延伸至表面裂纹端部以外约5~6倍板厚处；

- 表面裂纹深度>3mm，且≤6mm时，宜采用手工钨极氩弧焊（TIG）重熔法进行修复；

- 表面裂纹深度＞6mm时，宜采用碳弧气刨法刨去裂纹，使用砂轮打磨坡口至光滑匀顺，焊接后再采用冷维护方法进行修复。

穿透裂纹修复养护应符合下列规定：

- 穿透裂纹长度≤50mm 时，宜采用钻孔止裂法阻止裂纹扩展，具备操作空间时可采用钻孔栓接止裂法；

- 穿透裂纹50mm<长度≤100mm 时，可采用钻孔止裂法、钻孔栓接止裂法等进行止裂，采用冷维护方法对开裂区域进行修复；也可先采用焊接方法对裂纹进行初步焊合，同时采用冷维护方法对开裂区域进行修复；

- 穿透裂纹长度＞100mm 时，宜采用冷维护方法进行修复；也可采用焊接与冷维护结合的方法修复。

钻孔止裂法应符合下列规定：

- 应在裂纹扩展方向上、距离裂纹端点0.5t~1.0t（t为钢板厚度）处钻止裂孔；

- 钻孔后应将孔周围的表面打磨光滑；

- 在具备操作空间的情况下，可采用钻孔栓接止裂法。

采用焊接、重熔修复裂纹时，应符合下列规定：

- 裂纹应彻底清除，裂纹长度方向的两端应打磨光滑平整；

- 裂纹焊后应将焊缝修磨匀顺，且应在修复完成24小时后进行100%无损检测， 焊缝质量应满足相应焊缝等级要求；

- 采用焊接、重熔等方法修复同一部位裂纹缺陷时，修复次数不宜超过两次。

采用冷维护方法进行钢构件裂纹修复时，应符合下列规定：

- 冷维护材料可采用钢材、纤维布（板）和超高性能水泥基复合材料；

- 修复区域应完全覆盖开裂位置，冷维护区域与原结构之间平缓过渡，避免出现截面突变导致的应力集中；

- 考虑开裂位置受力状态、施工等因素，应优先选取对原结构损伤小的冷连接方式。

裂纹采用补焊法时，应符合下列规定：

- 补焊表面应清洁干净，无脏物、氧化皮、松散铁锈等杂物；

- 补焊前应进行相应材质的工艺评定，并按工况特殊要求补充工艺试验；

- 宜采用铣刨或碳弧气刨法刨去裂纹，裂纹长度方向的两端应形成1:5斜坡，砂轮打磨坡口至光滑匀顺后进行补焊；对于拘束度较大的焊接接头的裂纹用碳弧气刨清除前，宜在裂纹两端钻止裂孔；

- 补焊后的焊缝无裂纹、未熔合、未焊透和气孔、夹渣等缺陷；焊缝表面应平整，光滑过渡到母材，无熔渣、焊瘤、飞溅物；

- 对接焊缝补焊后应进行抹平；角焊缝应具有凹状的表面成形。

裂纹采用栓接钢板补强法时，应符合下列规定：

- 补强钢板的尺寸、螺栓直径、间距及数量应通过计算确定，满足设计要求；

- 补强钢板与原构件的接触面应清洁，并确保密贴；

- 补强完成后应进行防腐。

裂纹扩展后，影响构件承载能力时，应进行专项养护。

混凝土桥面板养护

一般规定

钢-混凝土组合梁桥中的混凝土桥面板养护应符合下列规定：

- 桥面板应保持结构完好、无缺损；

- 桥面板开裂时，应视裂缝性质和影响程度，及时采取相应处治措施，并应符合现行JTG/T J23的有关规定；

- 桥面板存在表观缺陷时，应予维修；

- 桥面板受水侵蚀时，应采取必要的截水措施；

- 采用预制桥面板时，湿接缝是连接结构形成整体受力的关键构造，易出现开裂、渗水，应重点养护。

钢-混凝土组合梁桥中的混凝土桥面板包括钢筋混凝土桥面板和预应力混凝土桥面板两种类型。

钢筋混凝土桥面板

钢筋混凝土桥面板预防养护应符合下列规定：

- 当混凝土出现蜂窝、麻面、剥落、掉角、空洞、孔洞等病害时，应采取混凝土及砂浆表面涂装、贴碳纤维布、粘结界面胶等方法进行修补；

- 当混凝土碳化或混凝土保护层厚度不足时，可采取涂层封闭、阴极保护等措施；

- 当混凝土表面出现裂缝，且裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，涂刷环氧树脂胶。

钢筋混凝土桥面板修复养护应符合下列规定：

- 当混凝土裂缝宽度大于限值规定时，可采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料；

- 混凝土桥面板发生大面积混凝土剥落、露筋等现象时，应及时清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降低结构的承载力，并宜分批修补。

混凝土桥面板破损修补应符合下列规定：

- 应采用人工或小型机械凿除破损混凝土，不得对钢梁及剪力连接件造成损伤；

- 宜采用补偿收缩混凝土进行修复，其强度等级不应低于原桥混凝土强度等级。

钢筋混凝土桥面板专项养护应符合下列规定：

- 混凝土桥面板产生纵向劈裂裂缝时，可采用更换桥面板进行专项养护，编制加固方案；

- 墩顶负弯矩区裂缝宽度超过限值时，可采用体外预应力或在桥面板顶面粘贴碳纤维复合材料进行专项养护，编制加固方案。

现浇湿接缝与预制桥面板接缝面存在开裂、破损等缺陷时，应参照本文件7.2.1和7.2.3进行养护。

预应力混凝土桥面板

预应力混凝土桥面板预应力体系各组成部分应保持完好、有效，并应满足本文件第7.2节的要求。

预应力混凝土桥面板修复养护应符合下列规定：

- 预应力混凝土锚固区存在破损、开裂、剥落、封锚不严、锚具暴露等缺陷时，应及时对锚具做防腐处理，重做封锚端混凝土；

- 预应力孔道位置出现碱迹时，查找进水的源头，重新做好桥面或构件的防水层；

- 发现预应力钢束存在严重锈蚀等缺陷时，应及时处治。

预应力混凝土桥面板出现明显的损伤或产生明显的变形、移位，应根据特殊检测评估做专项养护，编制加固方案。

钢混结合部养护

一般规定

钢-混结合部附近混凝土桥面板及钢梁上翼缘不应有损坏或变形。

钢混结合部剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移及掀起。

钢混结合部空隙累计长度小于结合部总长度10%，混凝土裂缝宽度不超限时，应进行预防性养护，采用环氧树脂胶进行局部封闭；

钢混结合部空隙累计长度大于于结合部总长度10%时，混凝土裂缝宽度大于限值规定时，应进行修复养护，可采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料。

钢混结合部混凝土出现大量裂缝，裂缝宽度大于限值规定并影响结构安全时，应进行专项养护，编制加固方案。

剪力连接件

剪力连接件位置混凝土严重开裂，剪力连接件出现明显变形，应采用凿孔法增设或更换剪力连接件进行修复养护，并应符合下列规定：

- 凿除剪力连接件位置破损混凝土时，同一断面不得多处凿孔；

- 凿孔尺寸应满足切除及补焊剪力连接件的空间要求；

- 剪力连接件补焊时应采用局部降温措施；

- 剪力连接件补焊完成后，应清除孔内杂物，恢复桥面板内的连接钢筋；

- 重新浇筑的混凝土应采用不低于原桥混凝土强度等级的补偿收缩混凝土。

混凝土桥面板与钢梁之间发生较明显的相对滑动时，应进行专项养护，必须增加连接件的数量确保混凝土桥面板与钢梁间的连接，必要时可重新设置混凝土桥面板。

钢-混凝土组合梁桥中连接件失效或更换混凝土桥面板和连接件时，连接件的数量必须经计算确定。连接件的计算应按现行行业标准JTG D64执行。

调平及密封构造

预制混凝土桥面板与钢梁结合部之间采用环氧砂浆调平，密封构造采用橡胶条时，养护应符合下列规定：

- 环氧砂浆不应有脱落；

- 密封橡胶条不应脱落、老化。

混凝土桥面板与钢梁结合部环氧砂浆脱开或橡胶条脱落时，应进行修复养护，对脱开缝隙进行密封修补或更换，并应符合下列规定：

- 结合面环氧砂浆修补用材料应满足原设计要求；

- 新更换的密封条应采用遇水膨胀止水条，密封条质量应符合现行国家标准《高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶》（GB/T 18173.3）的有关规定；

- 造成钢构件防腐涂层破损时，应先进行补涂，后密封。

- 附录 A 重点养护部位

- （资料性附录）

- 重点养护部位一览表

| 主梁类型 | 病害类型 | 重点部位 | 构件或细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板梁 | 锈蚀 | 支承端主梁 | 加劲肋、腹板与翼缘连接部位 |
|  |  | 非支承端主梁 | 下翼缘表面、联结系 |
|  |  | 构件密集区域 | 狭小空间内的钢构件表面 |
|  | 裂纹 | 支承端主梁 | 各构件连接焊缝、螺栓 |
|  |  | 非支承端带联结系主梁 | 腹板与竖向加劲肋焊缝、腹板与翼缘焊缝 |
|  |  | 非支承端无联结系主梁 | 腹板与竖向加劲肋焊缝、腹板与翼缘焊缝 |
|  | 螺栓损失 | 支承端主梁 | 支座与下翼缘螺栓连接 |
|  |  | 非支承端主梁 | 腹板、底板螺栓连接 |
|  |  | 联结系 | 主梁和联结系螺栓连接 |
|  | 变形 | 支承端主梁 | 下翼缘、腹板纵横向加劲肋、支撑加劲肋 |
|  |  | 非支承端主梁 | 跨中上翼缘、纵横向加劲肋、支撑加劲肋 |
|  |  | 联结系 | 横梁 |
| 钢箱梁 | 锈蚀 | 外部人孔 | 人孔相邻母材 |
|  |  | 支承端主梁 | 钢主梁外表面 |
|  |  | 箱梁内部 | 底板、纵肋内部、连接部位 |
|  | 裂纹 | 顶板 | 顶板与纵肋连接焊缝、纵肋对接焊缝、横隔板与纵肋连接焊缝、腹板竖向加劲肋与顶板连接焊缝、顶板与横隔板焊缝端部 |
|  |  | 腹板 | 腹板与竖向加劲肋连接焊缝 |
|  | 螺栓损失 | 支承端主梁 | 支座与下翼缘螺栓连接 |
|  |  | 非支承端主梁 | 腹板、底板螺栓连接 |
|  |  | 联结系 | 主梁和联结系螺栓连接 |
|  | 变形 | 非支承端主梁 | 顶板及顶板纵向加劲肋、腹板纵横向加劲肋、支撑加劲肋、联结系 |
|  |  | 支承端主梁 | 顶板及顶板纵向加劲肋、纵横向加劲肋、支撑加劲肋、联结系 |
|  |  | 联结系 | 横梁 |

- 附录 B 钢-混凝土组合梁构件示意图

- （资料性附录）

联结系

联结系

联结系

支承端主梁

非支承端主梁

支承端主梁

- 图 B.1 钢板组合梁构件示意图

联结系

箱梁内部neib

支承端主梁

非支承端主梁

支承端主梁

腹板

顶板

- 图 B.2 钢箱组合梁构件示意图