ICS XXX

CCS X XXX

DB43

湖南省地方标准

DB 43/TXXX-2025

# 湖南省改性玻化微珠复合材料外墙修缮系统应用技术标准

Application technical standard for modified vitrified microsphere composite material exterior wall repair system in Hunan Province

(征求意见稿)

2025-XX-XX发布                    2025-XX-XX实施

# 湖南省住房和城乡建设厅

# 湖南省市场监督管理局     联合发布

# 前  言

根据湖南省市场监督管理局《关于设备更新和消费品以旧换新行动专项地方标准制修订项目立项计划的通知》（湘市监标函〔2024〕132号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 评估；5系统与材料；6设计；7施工；8 验收。

根据住房城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标[2017]3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及任何专利情况，如在使用过程中发现涉及到企业专利技术请及时与编制组联系。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南斯多孚节能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送湖南斯多孚节能科技有限公司（地址：湖南省长沙市岳麓区环联路110；邮政编码：410221；电子邮箱：stlf-hunan@163.com）。

本标准主编单位：湖南斯多孚节能科技有限公司

# 湖南省建筑科学研究院有限责任公司

本标准参编单位：湖南湘江新区建设工程质量安全监督站

# 长沙市建设工程质量安全监督站

# 中铁五局集团第一工程有限责任公司

# 湖南斯多孚建筑工程有限公司

# 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司

# 湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司

# 常德市建设工程质量安全监督站

# 中铁城建集团有限公司

# 中铁城建集团建筑科技有限公司

本标准主要起草人：彭琳娜 陈  新 谢  丹 陈  平 唐向东

任  娟 谭  伟 谢训芳 林济星 张义长

颜  佩 黄  苛 胡明文 王 维  杨  波

尹志强 罗志宇 邱远光 胡  姣 刘德辉

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	5

4 检查与修复	6

4.1 一般规定	6

4.2 检查	6

4.3 修复	9

5 系统与材料	11

5.1 一般规定	11

5.2改性玻化微珠外墙干挂系统	11

5.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统	13

6 设计	17

6.1一般规定	17

6.2改性玻化微珠外墙干挂系统	18

6.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统	19

7 施工	21

7.1 一般规定	21

7.2改性玻化微珠外墙干挂系统	22

7.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统	24

8 验收	28

8.1 一般规定	28

8.2改性玻化微珠外墙干挂系统	29

8.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统	32

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明.........................................................................................................................................38

Contents

1 General Principles	1

2 Terms	2

3 Basic requirements	5

4 Check and repair	6

4.1 General requirements	6

4.2 Check	6

4.3 Repair	9

5 System and material	11

5.1 General requirements	11

5.2 Modified vitrified microbead exterior wall dry hanging system	11

5.3 Modified vitrified microsphere external wall anchor system	13

6 Design	17

6.1 General requirements	17

6.2 Modified vitrified microbead exterior wall dry hanging system	18

6.3 Modified vitrified microsphere external wall anchor system	19

7 Construction	21

7.1 General requirements	21

7.2 Modified vitrified microbead exterior wall dry hanging system	22

7.3 Modified vitrified microsphere external wall anchor system	24

8 Acceptance	28

8.1 General requirements	28

8.2 Modified vitrified microbead exterior wall dry hanging system	29

8.3 Modified vitrified microsphere external wall anchor system	32

Explanation of wording in this specification	36

List of quoted standards	37

Clause explanation.......................................................................................................38

1 总则

1.0.1 为规范改性玻化微珠复合材料外墙改造系统工程的检查与修复、设计、施工和验收，有效治理既有外墙外装饰或外保温系统（以下简称外墙系统）质量缺陷和损伤，提高外墙系统安全性和热工性能，改善既有建筑品质，制定本标准。

【条文说明】1.0.1 本标准的制定是为了治理既有建筑外墙外装饰或外保温工程空鼓、开裂、渗漏和脱落等质量缺陷，规范改性玻化微珠复合材料外墙改造系统工程的检查与修复、设计、施工和验收，较大程度地减少安全质量事故，改善既有建筑品质。

1.0.2 本标准适用于采用改性玻化微珠复合材料外墙改造系统对既有建筑外墙系统进行整体改造的工程。

【条文说明】1.0.2 本条规定了标准的适用范围，本标准仅适用于建筑外墙系统存在缺陷或质量隐患，在对原外墙系统缺陷或损伤部分进行修补后，采用改性玻化微珠复合材料外墙改造系统整体在原外墙系统上铺设外墙的工程。本标准不适用于当建筑外墙系统局部区域产生缺陷，且根据评估结果，外墙系统其他区域不存在质量隐患时，只需要进行缺陷部位的修复的局部缺陷修缮。

1.0.3 改性玻化微珠复合材料外墙改造系统工程除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和地方有关标准的规定。

2 术语

2.0.1外墙改造exterior wall repair

为治理外墙系统质量缺陷和损伤，提高外墙系统安全性和热工性能，对既有外墙系统检查、评估和修复，并进行全面、系统更新，使其使用功能得到明显改善的工程行为。

2.0.2改性玻化微珠复合材料外墙改造系统modified vitrified microsphere composite material exterior wall repair system

由改性玻化微珠保温层、防护层、面层装饰层和固定材料构成，并覆盖在原外墙系统外表面的非承重保温构造的总称，简称改性玻化微珠外墙系统。包括改性玻化微珠保温装饰一体板外墙干挂系统（简称改性玻化微珠外墙干挂系统）和改性玻化微珠轻质砂浆粘锚托外墙装饰系统（简称改性玻化微珠外墙粘锚托系统）。

【条文说明】2.0.2 根据评估结果和外墙构造特点，可灵活选用改性玻化微珠保温装饰一体化板外墙干挂系统（又称微晶保温石一体化保温装饰系统）和改性玻化微珠轻质砂浆粘锚托外墙装饰系统，两套系统既可独立使用也可协同使用。

2.0.3 改性玻化微珠外墙干挂系统 modified vitrified microbead exterior wall dry hanging system

由改性玻化微珠保温装饰板、横向铝合金托挂件、竖向铝合金连接件、锚固件、环氧粘结剂、嵌缝材料和密封胶等组成的改性玻化微珠外墙系统。

【条文说明】2.0.3 改性玻化微珠外墙干挂系统应符合现行地方标准《湖南省膨胀玻化微珠保温装饰板外墙外保温系统应用技术标准》DBJ43/T354中采用托挂连接方式的膨胀玻化微珠保温装饰板外墙外保温系统的规定。

图1 改性玻化微珠外墙干挂系统示意图

2.0.4改性玻化微珠外墙粘锚托系统modified vitrified microsphere external wall anchor system

由防水型无机彩色砂浆层、改性玻化微珠轻质砂浆层、横向铝合金托挂件、锚固件、耐碱纤维网格布等组成的改性玻化微珠外墙系统。

【条文说明】2.0.4改性玻化微珠外墙粘锚托系统应符合现行地方标准《湖南省改性玻化微珠轻质砂浆应用技术标准》DBJ43/T311的相关规定。

图2 改性玻化微珠外墙粘锚托系统示意图

2.0.5缺陷defect

本标准指外墙系统存在影响其安全性的裂缝、空鼓、脱落、渗水等。

【条文说明】2.0.5 裂缝缺陷主要包括表面性裂缝、保温板拼缝处产生裂缝、保温层产生裂缝、基层结构引起裂缝等。空鼓根据其部位主要包括抹面层与饰面砖或涂料腻子层间空鼓、保温层与抹面层间空鼓、保温层本身强度不够引起空鼓、基层与保温层间空鼓等。渗水常见的包括阳台窗与墙交叉处渗水、门窗口部位渗水、女儿墙部位渗水、分隔缝部位渗水、铁爬梯和水落管等建筑构件根部渗水、墙面裂缝部位渗水等。

2.0.6 损伤damage

本标准指外墙系统受到外界各种创伤因素作用所引起质量破坏。

3 基本规定

3.0.1改性玻化微珠复合材料外墙改造应安全可靠、节能环保、经济合理、美观适用。

3.0.2 改性玻化微珠复合材料外墙改造应符合下列规定：

1 应对原外墙系统进行检查与修复。

2 应选定改造设计方案。

3 应制定改造施工方案，明确施工要点。

4 应对改性玻化微珠复合材料外墙改造工程进行验收。

【条文说明】3.0.2本条明确了建筑外墙系统改造的一般规定，应根据检查修复结果结合工程外立面实际情况确定改造设计方案，并依据设计方案制定施工方案并组织施工，竣工后应进行验收。

3.0.3改性玻化微珠复合材料外墙改造前，应对原外墙进行检查，确定外墙缺陷部位、缺陷类型和缺陷程度，并应进行原因分析，提出修复建议，出具检查报告。

【条文说明】3.0.3建筑外墙系统的缺陷类型多样，引起缺陷的原因也不尽相同，只有找准原因，才能对症下药。因此，在建筑外墙系统改造前，需先进行检查，通过初步调查，以及敲击法、系统拉伸粘结强度等现场检测，分析外墙系统的缺陷部位、缺陷类型、缺陷程度以及成因等，并根据检查结果，提出具有针对性的修复建议。

3.0.4改性玻化微珠复合材料外墙改造前应根据检查报告进行修复设计，再实施修复。修复设计文件应包括设计依据、修复要求及方法的说明、修复内容、修复用料及用量说明等，根据修复内容的复杂程度，用文字、符号、图纸等进行书面表达和记录。

3.0.5改性玻化微珠复合材料外墙改造除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022和现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376的规定。

4 检查与修复

4.1 一般规定

4.1.1 既有建筑外墙系统检查宜按下列步骤进行：

1 对项目建设基本情况、外墙系统缺陷情况等进行初步调查。

2 对外墙系统进行现场检查与现场检测。

3 对现场检查和现场检测结果进行分析，提出修复建议，并编制检查报告。

4.1.2  既有建筑外墙系统现场检查和现场检测宜按国家和地方现行相关标准的规定执行。

【条文说明】4.1.2 现场检查于现场检测方法宜按现行国家标准中的相关规定执行，当国家标准中无相关规定时，也可以选择湖南省地方标准推荐的相关试验方法。其中外墙外保温系统构造检查宜按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411中的相关规定执行，外墙外装修系统构造检查宜按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210中的相关规定执行。

4.2 检查

Ⅰ初步调查

4.2.1 初步调查应进行资料收集和现场查勘。

4.2.2 资料收集宜包括下列主要内容：

1 项目概况，包括规模、建筑结构形式、外墙构造等。

2 建筑原设计文件，包括设计变更通知。

3 外墙节能设计和节能审查备案登记表。

4 原外墙系统及其组成材料的性能检测报告，隐蔽工程记录及施工方案、施工记录、施工质量验收报告等施工技术资料。

5 外墙材料的生产厂家或供应商信息、施工单位信息。

6 建筑外墙系统修缮记录。

4.2.3 现场查勘宜包括下列主要内容：

1 建筑外墙系统开裂、空鼓、脱落、渗水等情况。

2 建筑物方位、朝向、日照、周边环境遮挡或反射等情况。

【条文说明】4.2.1-4.2.3规定了初步调查阶段应收集的资料和查勘的内容，收集的资料主要包括项目原有的相关记录和文件。外墙系统检测前的资料收集和现场查勘工作很重要，了解检测对象状况和收集有关资料不仅有利于制定检测方案，而且有助于确定检测内容的重点。当缺乏有关资料时，应向相关人员及单位进行调查。

Ⅱ 现场检查与现场检测

4.2.4 现场检查与现场检测前应制定技术方案，技术方案宜包括下列主要内容：

1 项目概况。

2 现场检查与现场检测的内容、依据。

3 现场检查与现场检测的方法、设备。

4 现场检测期限。

【条文说明】4.2.4本条规定了现场检查与现场检测技术方案的内容。

4.2.5 外墙系统现场检查应符合下列规定：

1 应包括系统构造检查和系统损坏情况检查。

2 系统构造检查时，宜对外墙系统进行取样并分析。

3 系统损坏检查时，应记录缺陷部位、缺陷类型、缺陷面积和程度。

【条文说明】4.2.5 现场检查应重点关注：1 外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤；2 外墙门窗等围护结构的密封性、破损状况以及与主体结构连接的缺陷、变形、损伤情况；3 遮阳篷、雨篷、空调架、晾衣架、窗台花架、避雷装置等建筑外立面附加设施的损坏以及与主体结构链接的缺陷、变形、损伤情况。

检查记录应采用文字、图纸、照片等方法着重对外墙系统的缺陷类型、缺陷面积和程度、缺陷部位进行记录。

4.2.6 现场检测为系统粘结性能检测，应符合下列规定：

1 应检测外墙系统的拉伸粘结强度，记录检测结果及破坏状态。

2 拉伸粘结强度检测，对于每幢单体建筑中的不同缺陷类型部位和未损坏部位，抽查数量均不应少于3处。

【条文说明】4.2.6 外墙系统粘结性能检测着重判断饰面层与基层或保温材料层之间以及保温材料层与基层墙体之间的破坏状态。

Ⅲ 现场检查与现场检测结果

4.2.7 对外墙系统粘结性能的检测结果评估可按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110执行，且检测报告中应注明抽样部位、检测结果和破坏状态。

4.2.8外墙系统检查报告应根据初步调查、现场检查与现场检测的结果进行编制，并应包括以下主要内容：

1 委托单位和检查检测时间。

2 检查目的、范围、主要内容、依据。

3 原外墙系统的设计、施工、使用等基本情况。

4 现场检查与现场检测的主要部位、过程、方法、数据资料、分析评价等。

5 原外墙系统的缺陷类型、缺陷面积及程度。

6 检查结论和修复建议。

【条文说明】4.2.7、4.2.8现场检查与现场检测的目的，是利用现场检查与现场检测的结果评估外墙系统缺陷产生的原因、缺陷面积及程度等，为后续制定合理有效的修复方案提供依据。最终的检查报告内容应完整，包括外墙系统的基本情况、现场检查与现场检测的结果、缺陷类型分析、修复处理意见等。

4.2.9 外墙系统的检查报告应明确外墙系统的修复范围，当砂浆类外墙系统的空鼓面积比大于15%或板材类、现场喷涂类外墙系统的粘结强度低于原设计值70%，或出现明显的空鼓、脱落情况时，可采用改性玻化微珠复合材料外墙改造系统进行整体改造。

【条文说明】4.2.9建筑外墙系统的常见缺陷类型包括裂缝、空鼓、渗水。裂缝缺陷主要包括表面性裂缝、保温板拼缝处产生裂缝、保温层产生裂缝、基层结构引起裂缝等；空鼓根据其部位主要包括抹面层与饰面砖或涂料腻子层间空鼓、保温层与抹面层间空鼓、保温层本身强度不够引起空鼓、基层与保温层间空鼓等；渗水常见的包括阳台窗与墙交叉处渗水、门窗口部位渗水、女儿墙部位渗水、分隔缝部位渗水、铁爬梯和水落管等建筑构件根部渗水、墙面裂缝部位渗水等。

根据外墙系统缺陷类型、缺陷面积和程度等，可采用局部修缮或整体改造方法。外墙系统缺陷之间会相互影响，例如：保温层开裂，雨水沿裂缝进入保温系统后，也会导致空鼓、渗水等缺陷。结合对实际工程项目的调研情况，本标准规定，当砂浆类外墙系统的空鼓面积比大于15%或板材类、现场喷涂类外墙系统的粘结强度低于原设计值70%，或出现明显的空鼓、脱落情况时，考虑到外墙系统的安全性，推荐采用改性玻化微珠复合材料外墙改造系统进行整体改造。而当砂浆类外墙系统的空鼓面积比不大于15%或板材类、现场喷涂类外墙系统的粘结强度不低于原设计值70%时，宜进行局部修缮。

4.2.10 计算空鼓面积比时，应统计单个朝向立面的外墙系统空鼓部分面积和该朝向外墙建筑立面净面积，并应按式4.2.10进行计算。

ℇe=AeA×100%                   (4.2.10)

式中：ℇe——空鼓面积比（%），精确至1%。

Ae——被测墙体系统空鼓总面积（m2），精确至0.1m2。

A——被测墙体净面积（m2），精确至0.1m2。

【条文说明】4.2.10 计算空鼓面积大小时，先确定拍摄对象与实际对象的比例尺，每幅图片至少取3个参照对象的尺寸与实际对象的尺寸进行比较，计算比例尺，并取平均值，然后计算红外热像图上空鼓部位的面积，最后根据比例尺确定实际空鼓部位面积。

4.3 修复

4.3.1 改性玻化微珠复合材料外墙改造前应按修复设计文件对原外墙系统进行修复。

4.3.2 抹灰、涂装类外墙系统修复，应按基层、面层、涂层的表里关系顺序，由里及表进行修复；新旧抹灰之间、面层与基层之间应粘结牢固。

4.3.3 饰面类外墙系统饰面层及砂浆层出现松动、起壳、开裂，应将松动、起壳、开裂部位凿除至基层后重铺，重铺宜采用改性玻化微珠轻质砂浆体系。

【条文说明】4.3.3 改性玻化微珠轻质砂浆体系应符合现行地方标准《湖南省改性玻化微珠轻质砂浆应用技术标准》DBJ43/T311的相关规定。

4.3.4 应对检查报告中强度不足或与墙体连接不牢固的外墙悬挂物采取加固措施或拆除、更换。

【条文说明】4.3.4基于安全方面的考虑，外墙系统修复施工时，应对修复区域内空调机架、晾衣架、雨篷等外墙悬挂物进行安全质量检查。根据检查结果，当悬挂物强度不足或与墙体连接不牢固时，应采取加固措施或拆除、更换，以消除安全隐患。

5 系统与材料

5.1 一般规定

5.1.1改性玻化微珠复合材料外墙修缮所用材料性能应符合国家和地方现行有关标准的规定，严禁使用国家和地方已明令禁止使用或淘汰的材料。

5.1.2 修缮材料进入施工现场时，应具有出厂合格证、说明书及型式检验报告，且外观和包装应完整、无破损。

5.2改性玻化微珠外墙干挂系统

5.2.1改性玻化微珠外墙干挂系统的性能指标应符合表5.2.1的要求。

表5.2.1 改性玻化微珠外墙干挂系统的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.1mm的裂缝，无水渗透现象 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 热阻（m²•K/W） |  | 给出热阻值 | 《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱 法》GB/T 13475 |

- 【条文说明】5.2.1改性玻化微珠外墙干挂系统在实际使用过程中受到相当大的热应力作用，这种应力主要作用在饰面及面板层上，具体体现为周期性的热湿和热冷气候条件的长期作用，耐候性试验正是人工模拟这种严酷的高温、降雨、冷热循环的组合。

- 5.2.2改性玻化微珠保温装饰板其保温层密度不应大于280kg/m³， 保温层厚度应按计算确定。尺寸允许偏差、性能指标应符合表5.2.2-1、表5.2.2-2、表5.2.2-3的规定。

表5.2.2-1 改性玻化微珠保温装饰板尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度、厚度、宽度（mm） | ±2.0 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 对角线差（mm） | ≤3.0 |  |
| 板面平整度（mm） | ≤2.0 |  |

表5.2.2-2 改性玻化微珠保温装饰板性能指标

| 项目 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 单位面积质量（kg/m²） | ＜20 | 20～30 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 导热系数[W/（m•K）] （保温层） | ≤0.058 |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294 |
| 抗冲击性（J） | 用于建筑物首层部位10J冲击合格，二层及以上部位3J冲击合格 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 蓄热系数[W/（m²•K）] | 1.20 |  | 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》JG/T 283 |
| 抗弯荷载（N） | 不小于板材自重 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 吸水量（g/m²） | ≤500 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 不透水性 | 系统内侧未渗透 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 燃烧性能 | A(A1级) |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |

表5.2.2-3 改性玻化微珠保温装饰板装饰面性能指标

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 装饰面耐酸性（48h） | 无异常 | 《色漆和清漆 耐液体介质的测定》GB/T 9274 |
| 装饰面耐碱性（96h） | 无异常 | 《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》GB/T 9265 |
| 装饰面耐盐雾（500h） | 无损伤 | 《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》GB/T 1771 |
| 装饰面耐老化（1000h） | 合格 | 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射 标准》GB/T 1865，《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766 |
| 耐沾污性（%） | ≤10 | 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780 |
| 附着力（级） | ≤1 | 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286 |
| 注：耐沾污性、附着力仅限平涂饰面。 |  |  |

【条文说明】5.2.2改性玻化微珠保温装饰板按单位面积质量的不同分为I型和II型，I型单位面积质量应小于20kg/m²，II型单位面积质量为20kg/m²～30kg/m²。

改性玻化微珠保温装饰板保温层厚度一般为25mm～100mm。其常用规格尺寸为900mm×600mm、1200mm×600mm。单板规格尺寸可按表1确定。

表1 改性玻化微珠保温装饰板规格尺寸

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 长度（mm） | 600～1200 |
| 宽度（mm） | 300～900 |

- 5.2.3铝合金托挂件及连接件宜采用高精级合金牌号为6063、供应状态为T6的铝合金型材，型材应符合现行国家标准《变形铝及铝合金牌号表示方法》GB/T 16474、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB 5237.1的有关规定。铝合金托挂件及连接件主要性能指标应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3 托挂件及连接件主要性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸性能 | 抗拉强度（Rm） （N/mm²） |  | ≥205 | 《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB 5237.1 |
|  | 规定非比例延伸强度(Rp0.2)(N/mm²) |  | ≥180 |  |
|  | 断后伸长率 （%） | A | ≥8 |  |
|  |  | A50mm | ≥8 |  |

- 5.2.4锚固件应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366 的有关规定，其主要性能指标应符合表5.2.4的要求。

表5.2.4 锚固件主要性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉拔力标准值（kN） | ≥0.60 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287 |
| 悬挂力(kN) | ≥0.10 |  |

5.2.5硅酮耐候密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的要求，阻燃密封胶应符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的要求，环氧胶粘剂应符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887的要求。

5.2.6 其他配套材料及附件应符合国家、行业、地方现行相关标准的规定。

5.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统

5.3.1 改性玻化微珠外墙粘锚托系统的性能指标应符合表5.3.1的要求。

表5.3.1 改性玻化微珠外墙粘锚托系统的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ144 |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10，且破坏发生在轻质砂浆层内 |  |
| 耐冻融性 | 外观 | 经30次冻融循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝 |  |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10，且破坏发生在轻质砂浆层内 |  |
| 抗冲击性 | 二层及以上 | 3J级 |  |
|  | 首层 | 10J级 |  |
| 吸水量（g/m2） |  | ≤500 |  |
| 热阻 |  | 符合设计要求 |  |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |

注：当需要检验系统抗风荷载性能时，其性能指标应符合相关国家标准的规定。

5.3.2 改性玻化微珠轻质砂浆的原材料及制备要求应符合现行地方标准《改性玻化微珠轻质砂浆通用技术条件》DB43/T2722的要求，厚度应按计算确定，性能指标应符合表5.3.2的要求。

表5.3.2 改性玻化微珠轻质砂浆性能要求

| 项目 | GM6 | GM8 | GM10 | GM15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度/MPa | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥15.0 |
| 14d拉伸粘结强度/MPa | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.80 |
| 28d抗折强度/MPa | ≥2.0 |  |  | ≥5.0 |
| 导热系数/[W/(m.k)] | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.18 | ≤0.20 |
| 干密度/（kg/m3） | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 |
| 保水率/% | ≥99.0 | ≥95.0 |  |  |
| 凝结时间/h | 3~12 | 3~8 |  |  |
| 28d收缩率/% | ≤0.15 | ≤0.20 |  |  |
| 燃烧性能 | A1级 |  |  |  |
| 软化系数 | ≥0.6 |  |  |  |
| 抗裂性 | 无裂纹 |  |  |  |
| 放射性 | 内照射指数Ira不大于1.0，外照射指数Ir不大于1.0 |  |  |  |
| 2h稠度损失率/% | ≤30 |  |  |  |
| 注：有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。 |  |  |  |  |

5.3.3 耐碱玻璃纤维网格布的性能指标应符合表5.3.3的要求。

表5.3.3 耐碱玻璃纤维网格布性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥160 | 《增强制品试验方法 第3部分单位面积质量的测定》GB/T9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1000 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906 |
| 断裂伸长率（%） | ≤5.0 | 《增强材料机织物试验方法第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T7689.5 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）（%） | ≥50 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906 |

5.3.5 无机彩色砂浆应符合现行地方标准《湖南省改性玻化微珠轻质砂浆应用技术标准》DBJ43/T311的要求。

5.3.6铝合金托挂件应符合本标准5.2.3条的规定。

5.3.7 锚栓应符合以下规定，其性能指标应符合表 5.3.7 的要求。

1 塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用聚酰胺（PA6、PA66）、聚乙烯（PE）

或聚丙烯（PP）制造，不得使用再生材料。

2 钢制膨胀件和膨胀套管应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制造。

3 圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于 60mm，公差为±1.0mm。膨胀套管的

公称直径不应小于 8mm，公差为±0.5mm。

表5.3.7 锚栓性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚栓抗拉承载力标准值（与C25混凝土）（KN） |  | ≥0.60 | 《外墙保温用锚栓》JG/T366 |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值（KN） | 普通混凝土基层墙体 | ≥0.60 |  |
|  | 实心砌体基层墙体 | ≥0.50 |  |
|  | 多孔砖砌体基层墙体 | ≥0.40 |  |
|  | 空心砌块基层墙体 | ≥0.30 |  |
|  | 蒸压加气混凝土基层墙体 | ≥0.30 |  |
| 锚栓圆盘抗拔力标准值（KN） |  | ≥0.50 |  |

注：多孔砖砌体基层墙体、空心砌块基层墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓（即带回拧机构的锚栓）。

5.3.8 其他配套材料及附件应符合国家、行业、地方现行相关标准的规定。

6 设计

6.1一般规定

6.1.1 应根据检查报告进行外墙改造设计，设计应编制改造项目设计方案，方案应明确改造范围、改造内容及相关技术指标。

6.1.2 改性玻化微珠外墙系统适用于以下既有建筑外墙系统，不适用于玻璃、金属与石材等各类幕墙系统。

- 1 抹灰、涂料类外墙系统。

- 2 饰面类外墙系统。

- 3 保温板材粘锚外墙系统。

- 4 保温砂浆外墙系统。

- 5 现场喷涂类外墙系统。

- 6 有保温要求的外墙改造工程宜采用改性玻化微珠外墙干挂系统。

6.1.3 因采用改性玻化微珠外墙系统改变了改造范围内建筑得间距，以及与之相关得改造范围外建筑的间距时，其间距不应低于消防间距标准的要求。

6.1.4采用改性玻化微珠外墙系统，应在设计文件中明确各种组成材料由系统产品供应商配套提供，且不应更改系统构造和组成材料。

- 【条文说明】6.1.4本标准将改性玻化微珠外墙系统的系统构造和组成材料作为一个整体来考虑。系统的设计和安装应遵照系统成套供应原则进行，系统的整套组成材料都由系统产品供应商配套提供有利于保证工程质量，系统产品供应商应按设计要求对系统的所有组成材料作出规定，并最终对系统整套组成材料负责。

6.1.5改性玻化微珠外墙系统应做好工程细部的密封和防水构造设计，在系统上安装的设备或管道应固定到原外墙基层墙体上，并应做密封和防水设计。

【条文说明】6.1.5 细部密封和防水构造设计应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应进行防水处理，外墙上任何附着件连接部位、基层墙体转角搭接处、门窗洞口与门窗交接处、外墙与屋顶交接处、变形缝部等重点部位应进行密封和防水构造设计。

6.1.5改性玻化微珠外墙系统在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定。

6.2改性玻化微珠外墙干挂系统

6.2.1改性玻化微珠外墙干挂系统在建筑工程中的使用高度应符合下列规定：

1 采用I型的改性玻化微珠保温装饰板时，其使用高度不应大于100m；

2 采用II型的改性玻化微珠保温装饰板时，其使用高度不应大于65m；

3 当系统使用高度大于1、2款限制时，应制订专项技术方案和验收方法，组织专项论证。

6.2.2铝合金托挂件应符合下列规定：

1横向铝合金托挂件置于每排改性玻化微珠保温装饰板底部，沿墙水平通长设置。相邻两根横向铝合金托挂件端头之间应留设不小于3mm的间隙。

2横向铝合金托挂件用于安装锚固件的预留孔边距不应小于10mm。

3横向铝合金托挂件挂部高度不应小于40mm，挂部翼缘厚度不应小于2mm；托部宽度应根据所托改性玻化微珠保温装饰板厚度确定，托部腹板厚度不应小于2mm。

【条文说明】6.2.2横向铝合金托挂件型材截面由托部和挂部组成，型材标准长度不宜大于6000mm，可根据安装实际所需长度进行裁切。 竖向铝合金连接件应与横向铝合金托挂件进行垂直连接形成闭环的铝合金框架，竖向铝合金连接件标准长度应与改性玻化微珠保温装饰板宽度一致。

6.2.3锚固件应符合下列规定：

1锚固件应穿过原外墙系统，锚入钢筋混凝土构件的有效锚固深度不应小于30mm，锚入其他实心墙体材料砌体或实心墙板的有效锚固深度不应小于50mm。对于加气混凝土砌块、空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚固件或采取其他的安全构造措施。

2 锚固件与锚固件之间的间距不应大于300mm，且横向铝合金托挂件端部150mm范围应有1个锚固件。

3锚固件中的金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制成，当采用电镀锌处理时，应符合现行国家标准《紧固件电镀层》GB/T 5267.1的规定；塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料套管的材料不应使用回收的再生材料。

【条文说明】6.2.3根据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019第4.0.11条应根据基层墙体的类别选用不同类型的锚栓，锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。且根据《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012第5.3条 钢制膨胀件和膨胀套管应采用不锈钢或经过表面防腐处理的碳钢制造；当采用电镀锌处理时，应符合《紧固件电镀层》GB/T 5267.1的规定。

6.2.4改性玻化微珠保温装饰板板与板之间的胶缝宽度宜为6mm～15mm，应采用硅酮耐候密封胶嵌缝。

【条文说明】6.2.4保温装饰板的胶缝宽度越大造成的热损失就越多，规定胶缝宽度宜为6mm～15mm，且不应超过15mm，实际上指明了保温装饰板安装的发展方向，有利于技术进步，一般来说接缝宽度冬季施工取大值，夏季施工取中值或小值，需进行相应的计算。

处理局部板缝时，首先应在缝间填塞泡沫塑料保温棒（PE、PVC）或聚苯乙烯板片，直径或宽度为缝宽的1.3倍， 保温棒填入的厚度与改性玻化微珠保温装饰板中保温层的厚度相同；缝间也可用聚氨酯泡沫填缝剂填满，而后采用硅酮耐候密封胶嵌缝。

6.2.5 勒脚、结构缝、挑檐、门窗洞口等细部构造的设计应符合现行地方标准《湖南省膨胀玻化微珠保温装饰板外墙外保温系统应用技术标准》DBJ43/T354的规定。

6.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统

- 6.3.1用于改性玻化微珠外墙锚托系统的改性玻化微珠轻质砂浆，强度等级不应高于GM15，并应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223和现行地方标准《改性玻化微珠轻质砂浆通用技术条件》DB43/T2722等的规定。

6.3.2改性玻化微珠外墙粘锚托系统应设置分隔缝，横向铝合金龙骨托挂件可作为横向分隔缝，竖向分隔缝的间距、尺寸应根据建筑立面确定，分隔缝的间距不应超过 3m，并应做好防水处理。

6.3.3建筑外墙设有变形缝时，改性玻化微珠外墙粘锚托系统应在变形缝处断开，变形缝的构造设计应保证建筑物在产生位移或变形时不受阻和不被破坏，并满足建筑防火、防水和抗震要求。变形缝应采取避免降低外墙热工性能的措施。变形缝金属盖板应采用铝板或不锈钢板。

6.3.4改性玻化微珠轻质砂浆层锚固可采用圆盘锚栓板面打孔方式固定，锚固件及圆盘锚栓设置应分别符合下列规定：

1 固定点每平方米不小于 6 个，固定点间距不宜大于 500mm。

2 锚固强度不应小于所在建筑工程抗风荷载设计值。

3 锚固件应穿过原外墙系统，锚入基层墙体。

6.3.5改性玻化微珠外墙粘锚托系统应设置托架，每一层设置一排托架，托架应锚固于各层楼板或圈梁处。

7 施工

7.1 一般规定

7.1.1 改性玻化微珠外墙系统施工前应根据检查报告及设计方案编制改造施工方案，制定针对性的安全防护措施，并应编制应急预案。

【条文说明】7.1.1 一般情况下施工方案应包括以下内容：

1 项目概况。

2 编制依据。

3 施工前准备。

4 施工工艺及技术措施。

5 质量、安全、环保保证措施。

6 应急预案。

7 施工进度计划。

7.1.2改性玻化微珠外墙系统施工中，应保证相关人员的安全和健康。

【条文说明】7.1.2 这里的相关人员既包括项目施工作业人员也包括施工期间仍在使用建筑的业主。

7.1.3改性玻化微珠外墙系统施工中，应区分作业区、危险区和工程相邻影响区，应设置安全警示和引导标志，并应采取相应安全防护措施。

【条文说明】7.1.3本条规定的目的是保障施工作业安全。

7.1.4 当改造外墙紧邻人行道或车行道时，应在该道路上方搭建安全天棚，并应设置安全警示和引导标志。

7.1.5施工现场应保障消防安全，按现行制度做好临时用电管理，严格履行动火审批制度。施工现场应按现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定采取可靠的防火措施。

【条文说明】7.1.5本条是保障施工消防安全的具体要求。施工单位应当建立严格的消防管理制度，做好用电管理和用明火管理。

7.1.6改性玻化微珠外墙系统施工中，应采取有效措施控制施工现场的粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等造成的影响。

【条文说明】7.1.6既有建筑改造施工应注意环境保护，应采取有效的措施，避免对周围环境造成污染和危害。

依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

能源、水资源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源和水资源工作的重要性，高度重视能源和水资源安全，实现能源的可持续发展。节能节水利国利己，同时也体现处建设资源节约型和环境友好型社会，防止气候变暖的政策要求。

7.1.7改性玻化微珠外墙系统施工环境温度应为5℃-35℃，夏季应避免阳光暴晒，在5级及以上大风天气和雨雪天不得施工。

7.1.8改性玻化微珠外墙系统施工应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59的相关规定，并应符合下列规定：

1 当实施拆除作业或建材、设备、工具的传运和堆放作业时，不得高空抛掷和重摔重放，并应采取防止剔凿物及粉尘散落的措施。

2 吊篮应经检测合格后方可使用。

3 脚手架的搭设和连接应牢固，且安全检验应合格。

4 应设置专区堆放材料，且对易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施。

5 应使用低噪声、低振动、低能耗的机具。

6 应建立文明施工制度，及时分拣、回收废弃物并清运现场垃圾。

【条文说明】7.1.8建筑外墙系统的改造，除了防火安全外，现场的施工作业方式不当、改造用的吊篮或脚手架不合格等都有可能对施工人员和居民造成伤害，本条对于确保施工安全，具有极为重要的意义。

7.2改性玻化微珠外墙干挂系统

7.2.1 改性玻化微珠外墙干挂系统采用的材料，贮存运输条件应符合产品使用说明的规定，应注意防晒、防潮、防水、防损等保护措施，材料应分标识存放，场地应平整，改性玻化微珠保温装饰板宜侧放。各类不宜露天存放的材料，对在露天存放的，应采用搭帐篷或防雨帆布遮盖，施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

7.2.2 改性玻化微珠外墙干挂系统施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认。

【条文说明】7.2.2样板工程不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况， 还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准，也是对作业人员技术交底过程。

7.2.3 施工前应进行绘排板图、弹线分格，并应符合下列规定：

1 应绘制建筑外立面草图并确定优化排板分格方案，分格方案应做到省材、美观、安全。

2 应在墙面弹出垂直控制线、水平控制线，并应由控制线处开始测量门窗、线条、原外墙系统等实际尺寸。

3 弹线分格时，应在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线。应按设计排板图的分格方案，弹出每块板的安装控制线，确定接缝宽度，并应制作统一塞尺。

4应根据实际弹线情况，结合设计排板图，出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。

7.2.4 改性玻化微珠保温装饰板施工应符合下列规定：

1 每个面正面的阴角或窗边宜为排板的第一块改性玻化微珠保温装饰板位置。

2 改性玻化微珠保温装饰板槽口应卡扣到横向铝合金托挂件的槽口里。

3 应采用环氧粘结剂填充并加固横向铝合金托挂件与墙体连接位置的缝隙。

4 在安装改性玻化微珠保温装饰板时，应在已安装好的横向铝合金托挂件及竖向铝合金连接件槽口部位注入硅酮耐候密封胶，并在改性玻化微珠保温装饰板背面点注嵌缝材料。

5 横向铝合金托挂件与竖向铝合金连接件下口连接位置不应少于2个自攻螺丝。

7.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统

7.3.1 施工前，应在现场采用相同材料和工艺制作样板墙或样板间，对锚栓进行现场拉拔试验，并经有关各方确认后方可进行工程施工。

7.3.2 改性玻化微珠轻质砂浆、无机彩色砂浆的进场检验、储存和拌合应符合现行地方标准《湖南省改性玻化微珠轻质砂浆应用技术标准》DBJ43/T311的规定。

7.3.3 改性玻化微珠轻质砂浆层施工应符合以下规定：

1 改性玻化微珠轻质砂浆的稠度应根据施工要求和产品说明书确定。

2 抹灰层的总厚度应符合设计要求。

3 外墙大面积抹灰时，应设置水平和垂直分格缝。水平分格缝利用每层拖架，垂直分格缝宜按墙面面积设置，且不宜大于30m2。

【条文说明】3 设置分格缝的目的是释放收缩应力，避免外墙大面积施工时引起的砂浆开裂。

4 施工前，施工单位根据本标准7.3.1条制作样板后，应在规定龄期进行实体拉伸粘结强度检验，并应在检验合格后封存留样。

【条文说明】4 砂浆层空鼓、起壳和开裂既有材料因素，也有施工操作因素，制作样板和留样是为了明确界面，分清职责，方便日后出现问题时查找原因和划分责任。

5 天气炎热时，应避免基层受日光直接照射，并宜在施工前对基层表面洒水湿润。

【条文说明】5 大气干燥炎热时，水分蒸发较快，改性玻化微珠轻质砂浆会因失水而影响强度的发展，可根据现场条件采取相应的遮阳措施。施工前，对基层表面洒水湿润，可避免基层从改性玻化微珠轻质砂浆中吸取较多的水分。

6 当改性玻化微珠轻质砂浆厚度大于20mm时，应分层抹灰，每遍涂抹厚度不宜大于20mm且应在前一层改性玻化微珠轻质砂浆凝结硬化后再进行后一层抹灰。每层改性玻化微珠轻质砂浆应分别压实、抹平，将耐碱玻璃纤维网布压入改性玻化微珠轻质砂浆中，且抹平应在改性玻化微珠轻质砂浆凝结前完成。抹面层改性玻化微珠轻质砂浆时，表面应平整。

【条文说明】6为防止改性玻化微珠轻质砂浆内外收水不均匀，引起裂缝、起鼓，也为了易于找平，一次抹的不宜太厚，应分层涂抹。每层施工的间隔时间视不同品种改性玻化微珠轻质砂浆的特性以及气候条件而定，并参考生产厂家的建议，要求后一层改性玻化微珠轻质砂浆施工应待前一层改性玻化微珠轻质砂浆凝结硬化后进行。为了增加找平层与底基层间的粘结，底层要用力压实；为了提高与上一层改性玻化微珠轻质砂浆的粘结力，底层改性玻化微珠轻质砂浆与中间层改性玻化微珠轻质砂浆表面要搓毛。在抹中间层和面层改性玻化微珠轻质砂浆时，需注意表面平整，使之能符合设定的规定。抹面层时要注意压光，用木抹抹平，铁抹压光。压光时间过早，表面易出现泌水，影响改性玻化微珠轻质砂浆强度；压光时间过迟，会影响改性玻化微珠轻质砂浆强度的增长。

7 改性玻化微珠轻质砂浆凝结后应及时保湿养护，养护时间不得少于7d。

【条文说明】7养护是保证改性玻化微珠轻质砂浆工程质量的关键。改性玻化微珠轻质砂浆中的水泥有了充足的水，才能正常水化、凝结硬化。由于找平层厚度较薄，基底层的吸水和改性玻化微珠轻质砂浆表层水分的蒸发，都会使找平改性玻化微珠轻质砂浆中的水分散失。如改性玻化微珠轻质砂浆失水过多，将不能保证水泥的正常水化硬化，改性玻化微珠轻质砂浆的抗压强度和粘结强度将不能满足设计要求。因此，找平灰改性玻化微珠轻质砂浆凝结后应及时保湿养护，使找平层在养护期内经常保持湿润。

保湿养护的方式有：喷水、洒水、涂养护剂或养护膜、覆盖湿草帘等。

采用洒水养护时，当气温在15℃以上时，每天宜洒2次以上养护水。当改性玻化微珠轻质砂浆保水性较差、基底吸水性强或天气干燥、蒸发量大时，应增加洒水次数。洒水次数以找平层在养护期内经常保持湿润、不影响改性玻化微珠轻质砂浆正常硬化为原则。目前国内许多找平工程没有进行养护，这样既浪费了材料，又不能保证工程质量，有的还发生找平层起鼓、脱落等质量事故，应引起足够的重视。为了节约用水，避免多洒的水流淌，可改用喷嘴雾化水养护。

7.3.4改性玻化微珠外墙粘锚托系统的锚栓在墙面上应均匀布置，锚栓的安装数量、固定位置及圆盘位置应符合设计要求。锚固点距基层墙体边的最小水平距离不应小于60mm，锚栓的锚固深度应符合以下规定：

1 锚栓在普通混凝土基层墙体内的有效锚固深度不得小于 40mm。

2 锚栓在实心砌体基层墙体内的有效锚固深度不得小于 40mm。

3 多孔砖砌体基层墙体、空心砌块基层墙体应选用带回拧机构、通过摩擦和机械锁定承载的锚栓，有效锚固深度不得小于 40mm。

4 锚栓在蒸压加气混凝土基层墙体内的有效锚固深度不得小于 50mm。

5 锚栓的钻孔深度应比有效锚固深度增加 10mm。

【条文说明】7.3.4 锚栓应穿过原外墙系统锚入基层墙体。

7.3.5改性玻化微珠外墙粘锚托系统应对外墙阳角及门窗洞口外侧面采用下列增强措施：

1 应在外墙阳角抹面层网格布的内侧设置护角条实施增强。采用带耐碱玻璃纤维网布的护角条，线条附带耐碱玻璃纤维网布应与抹面层中的网格布搭接，搭接长度不应小于 200mm。如图 7.3.5-1。

图7.3.5-1 外墙阳角部位的增强处理

2 外墙门窗洞口四角均应在 45°方向加贴 300mm×400mm 的长方形网格布实施增强，门窗洞口外侧四周阴角处应选用与窗台同宽且长为 300mm（每边150mm）的一层窄幅耐碱玻璃纤维网格布进行加强。如图 7.3.5-2。

图7.3.5-2 门窗洞口耐碱玻璃纤维网格布增强处理

7.3.6面层无机彩色砂浆的铺设应符合下列工序：

1 面层无机彩色砂浆应分层施工。在改性玻化微珠轻质砂浆层表面均匀涂抹第一道厚度为 2mm～3mm 的无机彩色砂浆，待胶浆干至不粘手时再抹第二道无机彩色砂浆。

2 无机彩色砂浆铺设完毕后，不得现场扰动，静置养护不少于 24h 。在寒冷潮湿气候条件下，应适当延长养护时间。

8 验收

8.1 一般规定

8.1.1 改性玻化微珠外墙系统施工应进行质量控制，工程全部完成后，应进行验收。

【条文说明】8.1.1本条规定了改造工程项目在实施时应加强对施工过程中的质量控制，完成后要进行竣工验收。

应注意关注改造工程全过程的质量控制，对隐蔽工程验收后方可进入后续工作，工程最终完成且经验收后方可投入使用，不得未验先用。

8.1.2 改性玻化微珠外墙系统施工，应及时收集、整理工程项目各环节的资料，建立、健全项目档案。相关档案资料应妥善保管。项目管理权移交时，应同时移交外墙改造相关档案。

【条文说明】8.1.2为完善既有建筑改造工程的资料，保证项目档案的连续性和完整性，保证既有建筑改造工程技术资料的安全性，为将来的再次改造提供依据。

依据《建设工程质量管理条例》第十七条：建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、建全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

应当注意档案资料存储的安全性、完整性、可持续性和调阅的便利性。在条件许可的情况下，可增加电子档案副本保存要求。在条件受限时，可仅保留电子档案，当应为电子档案的追朔、比对和核验提供条件。

8.1.3改造工程施工质量验收时，应检查下列资料，且验收资料应存档：

1 检查报告。

2 设计方案、施工方案、施工记录等资料。

3 材料出厂证明、合格证、现场抽样复验报告、现场检测报告。

4 工程技术及安全交底资料。

5 交工验收时的验收证明资料等。

8.2改性玻化微珠外墙干挂系统

8.2.1改性玻化微珠外墙干挂系统工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1改性玻化微珠保温装饰板附着的原外墙系统及其表面处理。

2改性玻化微珠保温装饰板铝合金托挂件和连接件的固定。

3锚固件的数量与锚固深度。

4改性玻化微珠保温装饰板板缝及构造节点处理。

【条文说明】8.2.1 本条规定改性玻化微珠外墙干挂系统工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容，以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充。需要注意，本条要求隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录，还应有必要的图像资料。

8.2.2检验批的划分应符合下列规定：

1相同材料、工艺和施工条件的墙面，扣除门窗洞口后的墙面面积每1000㎡面积划分为一个检验批；

2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

8.2.3改性玻化微珠外墙干挂系统工程检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1检验批应按主控项目和一般项目验收。

2主控项目应全部合格。

3一般项目采用计数检验时，应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

4应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

8.2.4改性玻化微珠外墙干挂系统工程分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1分项工程所含的检验批均应合格。

2分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

8.2.5改性玻化微珠外墙干挂系统工程分项工程验收时，应检查下列文件和记录：

1设计文件。

2设计与施工执行标准、文件。

3材料、部品及配件产品质量合格证、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告及进场验收记录等。

4材料、部品及配件进场抽检复验报告。

5保温装饰板与基层墙体、锚固件现场拉拔力试验报告。

6各项隐蔽验收记录。

7检验批、分项工程验收记录。

8施工记录。

9质量问题处理记录。

10其他对工程质量有影响的重要技术资料。

Ⅰ主控项目

8.2.6用于改性玻化微珠外墙干挂系统工程的材料、构件，品种、规格应符合设计要求和本标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查； 质量证明文件应按照其出厂批次进行核查。

8.2.7改性玻化微珠外墙干挂系统工程所采用的改性玻化微珠保温装饰板、铝合金托挂件、连接件、锚固件、粘结砂浆等，进场时应对下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1改性玻化微珠保温装饰板单位面积质量、拉伸粘结强度（ 装饰面板与保温层）、保温材料的导热系数、保温材料的燃烧性能、吸水量。

2锚固件的拉拔力标准值。

3粘结砂浆的拉伸粘结强度。

4铝合金托挂件及连接件拉伸性能。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的墙面面积所使用的材料用量，在5000㎡以内时应复验1此，面积每增加5000㎡应增加1次。同一工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

8.2.8改性玻化微珠外墙干挂系统工程的施工，应符合下列规定：

1 保温板的厚度应符合设计要求。

2锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求并进行现场拉拔力试验.

3各构造层之间的连接必须牢固。

检验方法:观察；保温板厚度采用尺量检查；拉拔力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处，其中锚固件每个检验批抽查不少于10处。

8.2.9改性玻化微珠保温装饰板拼缝处的密封胶厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法:观察检查；核查隐蔽工程验收纪录。

检查数量：每检验批每100㎡抽查一处，每处不得少于10㎡。

Ⅱ一般项目

8.2.10改性玻化微珠外墙干挂系统工程所用材料与构件的外观和包装应完整无破损，改性玻化微珠保温装饰板应平整、洁净、无裂缝；色泽应均匀。

检验方法:观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.11原外墙系统缺陷，应采取修复措施。

检验方法:对照施工方案观察检查。

检査数量：全数检查。

8.2.13改性玻化微珠外墙干挂系统工程质量的允许偏差和检验方法，应符合表8.2.13的规定。

表8.2.13改性玻化微珠外墙干挂系统工程的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | ） 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 3.0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3.0 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 5 | 接缝宽度 | 1.0 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 硅酮耐候密封胶直线度 | 2.0 | 拉5m线，不足5m通线，用钢直尺检查 |

8.2.14阳角、门窗洞口及不同材料的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法:观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

8.2.15改性玻化微珠外墙干挂系统安装后墙面的造型、立面分格、颜色和图案等外观应符合设计要求和本标准的规定。

检验方法:观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

8.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统

8.3.1改性玻化微珠外墙粘锚托系统检验批应按主控项目和一般项目验收，检验批合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量应经抽查检验全部合格。

2 一般项目的质量应经抽查检验合格。有允许偏差值的项目，其抽查点应有90%或以上在允许偏差范围内，且其余检查点不得有严重缺陷，最大偏差值不超过允许偏差值的 1.5 倍。

3 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

8.3.2改性玻化微珠外墙粘锚托系统施工完成后，应进行分项工程验收，并应符合下列规定：

1 所含检验批均应验收合格。

2 所含检验批质量控制资料和验收记录应完整、真实。

8.3.3改性玻化微珠外墙粘锚托系统分项工程应符合下列规定：

1 分项工程应验收合格。

2 分项工程质量控制资料应完整、真实。

3 安全和性能检验及构造现场抽样检验结果应符合要求。

4 观感质量应符合要求。

8.3.4改性玻化微珠外墙粘锚托系统验收的检验批划分除本标准另有规定外，在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的改性玻化微珠材料，连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该产品不得再次扩大检验批容量。

同一个工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算墙面抽检面积。

8.3.5应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，应有详细的文字记录和必要的影像资料：

1 原外墙系统及其表面处理。

2 锚栓及锚固节点做法。

3 抹面层厚度。

4 各加强部位以及门窗洞口和穿墙管线部位的处理及构造节点。

8.3.6分项验收应提供下列资料，并纳入竣工技术档案：

1 设计文件、设计变更和洽商。

2 质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告。

3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料。

4 检验批质量验收记录。

5 其他必要的资料。

8.3.7检验批划分应以下规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的墙面面积每 1000m2 划分为一个检验批；不足 1000m2时，按一个检验批检验。每个检验批每 100 m2 应至少抽查一处，每处不得小于 10 m2。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位协商确定。

3 当按计数方法检验时，抽样数量应符合表 8.3.7最小抽样数量的规定。

表8.3.7 检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 16～25 26～90 91～150 | 2 3 5 8 | 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 13 20 32 50 |

Ⅰ 主控项目

8.3.8 改性玻化微珠外墙粘锚托系统以及各组成材料与配件的品种、规格、性能应符合设计要求，各材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全。应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。

检验方法:观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取 3 个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.3.9 改性玻化微珠轻质砂浆的导热系数、抗压强度，粘结材料的拉伸粘结强度，抹面材料的拉伸粘结强度、压折比，增强网的力学性能、抗腐蚀性能，锚栓的抗拉承载力标准值应符合设计要求。进场时应进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法:核查质量证明文件和有效期内的型式检验报告，随机抽样检验，核查进场复验报告。

检查数量：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定。同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的墙面面积所使用的材料用量，在 5000m2 以内时应复验 1 次；面积每增加 5000m2 应增加 1 次。

8.3.10 构造做法应符合设计及本标准对系统的构造要求。门窗外侧洞口周边墙面和凸窗非透明的顶板、侧板和底板应按设计要求采取措施。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时可采用抽样剖开检查或外墙构造的现场实体检验方法。

检查数量：全数检查，现场实体检验的数量按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定。

8.3.11锚栓数量、位置、锚固深度和锚栓的拉拔力应符合设计要求。

检验方法:观察、手扳检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录；对锚栓进行现场拉拔试验。

检查数量：每个检验批检查不少于 3 处。

8.3.12耐碱玻璃纤维网布的铺设及搭接长度应符合设计要求。

检验方法:观察检查、直尺测量；核查隐蔽工程验收记录，随机抽样检验， 核查进场复验报告。

检查数量：每个检验批抽查不少于 5 处，每处不少于 2m2 。

Ⅱ 一般项目

8.3.13改性玻化微珠外墙粘锚托系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法:观察检查，核查进场验收记录和见证取样复验记录。

检查数量：全数检查。

8.3.14改性玻化微珠外墙粘锚托系统表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、分隔缝和灰线应清晰美观。

检验方法:观察；手摸检查。

检查数量：全数检查。

8.3.15改性玻化微珠外墙粘锚托系统表面允许偏差和检验方法应符合表8.3.15的规定。

表8.3.15 表面允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 3 | 用200mm直角检测尺检查 |
| 分格条（缝）直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

检验方法:见表8.3.15。

检查数量：按检验批。

(

问

问

茧

提)

团

十

币

制

泪

眼

H

。

阿

拉

董

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必、须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2 条文中指明应按其他标准、规范执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定( 或要求)”。非必须按指定的标准执行的，写法为“可参照……”。

引用标准名录

1 《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022

2 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411

3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

4 《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376

5 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132

6 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110

7 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223

9 《湖南省膨胀玻化微珠保温装饰板外墙外保温系统应用技术标准》DBJ43/T354

10 《湖南省改性玻化微珠轻质砂浆应用技术标准》DBJ43/T311

11 《改性玻化微珠轻质砂浆通用技术条件》DB43/T2722

湖南省地方标准

湖南省改性玻化微珠复合材料外墙修缮系统应用技术标准

DBJ 43/T     -2025

条 文 说 明