| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板通用质量规范

General quality specification for impregnated film paper faced anion-functional and water-resistant board

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规范由湖南省市场监督管理局提出并归口。

起草单位：湖南省产商品质量检验研究院

本规范主要起草人：

本规范为推荐性标准。

目　次

前 言	I

目　次	II

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板通用质量规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 质量管理	2

6 材料要求	3

7 设备要求	3

8 生产规范要求	3

9 能耗要求	3

10 产品要求和检验方法	4

11 标识、包装、运输、贮存	4

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板通用质量规范

范围

本文件规定了浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板的术语和定义、基本要求、质量管理、材料要求、设备要求、生产规范要求、能耗要求、产品要求和检验方法、标识、包装、运输、贮存。

本文件适用于湖南省内以纤维板做为基材的浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095-2012环境空气质量标准

GB 3096-2008 声环境质量标准

GB 3838-2002地表水环境质量标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级

GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259-2018人造板及其表面装饰术语

GB/T 18514-2018人造板机械安全通则

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 11718-2021 中密度纤维板

GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

LY/T  2071-2024 人造板类产品生产综合能耗

LY/T 3235-2020  负离子功能人造板及其制品通用技术要求

LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价

AQ 4228   木材加工系统粉尘防爆安全规范

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 纤维板 fiberboard

将木材或其他植物纤维原料分离成纤维，利用纤维之间的交织及其自身固有的粘结物质，或者施加 胶粘剂，在加热和（或）加压条件下制成的人造板材。[GB/T 18259-2018，3.2.1]

3.2 浸渍胶膜纸impregnated paper

树脂浸渍纸

由专用纸浸渍氨基树脂或酚醛树脂，并干燥到一定程度，经热压可相互粘合或覆盖在人造板表面的浸胶纸。 [GB/T 18259-2018，3.4.31]

3.3负离子（空气负离子） negative air ion
空气中带负电荷的离子，如O2——( H2O )n、 OH——( H2O )n。。 [LY/T 3235-2020,3.1]

3.4 负离子发生量 negative air ion concentration

负离子功能人造板在单位体积空气中产生的空气负离子数量，单位为负离子数／每立方厘米（个／cm3) 。[LY/T 3235-2020，3.3]

3.5浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板Impregnated film paper faced aldehyde-purifying and water-resistant board

在正常使用条件下，能够持续产生负离子的浸渍胶膜纸铺装在以纤维板为基材的人造板上，经热压而成的装饰板材。

基本要求

4.1生产安全要求

企业安全生产应符合AQ/T 9006的规定，粉尘防爆安全应符合AQ 4228的规定，消防安全要求符合《中华人民共和国消防法》和公安部(第61号令)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的规定。

4.2生产环境要求

4.2.1生产企业应对生产设备及设施配置必要的消音装置，或者采取必要的措施降低生产噪音，厂区噪声宜参照GB3096-2008的规定要求。

4.2.2 生产企业应配置必备的污水处理设施，处理后的水质应符合GB3838-2002中的IV类水的规定要求。

4.2.3生产企业应对生产设施及其附属设施、设备生产的废气排放采取必要的措施，处理后的空气质量符合 GB3095-2012中规定的二级要求。

质量管理

生产企业应建立质量管理体系，保证产品质量。质量管理体系的建立和运行参照GB/T 19001的规定要求。

材料要求

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板的基材应为纤维板，纤维板的防潮性能应符合GB/T11718-2021的要求，负离子发生材料应符合GB 6566-2010中A类装饰装修材料规定，生产企业应要求负离子发生材料供应商提供该批次的产品检验报告。

设备要求

设备应符合GB/T18514-2018的规定要求，应有压机。

生产规范要求

8.1热压生产工艺流程图

素板

除尘

浸渍胶膜纸

配纸

组坯

热压

包装入库

凉板

分选

检验

修边

8.2关键工序参数

8.2.1热压工序参数

| 厚度(mm) | 温度(℃) | 热压时间（秒） | 压力（MPA） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3~6 | 180~190 | 20~25 | 12~16 | 深色浸渍胶膜纸热压时间加3~5秒 |
| 9~12 | 188~192 | 25~30 | 16~18 |  |
| 15~30 | 190~195 | 30~40 | 18~20 |  |

能耗要求

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板生产综合能耗应符合 LY / T 2071-2024规定的要求。

产品要求和检验方法

10.1负离子发生量

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板的负离子发生量应符合LY/T 3235-2020规定要求，检验方法按LY/T 3235-2020规定的方法进行。

10.2 防霉质量分级

浸渍胶膜纸饰面净醛耐水板的防霉质量分级应符合LY/T 2230-2013规定要求，检验方法按LY/T 2230-2013规定的检验方法进行。

10.3甲醛释放限量

甲醛释放限量应符合GB/T 39600-2021中的ENF级，检验方法按GB/T 17657-2013中4.61甲醛释放量测定——气体分析法的规定进行。

10.4产品其他性能

产品的其他性能指标按照GB/T 15102-2017及相应产品的国家标准或行业标准规定方法进行。

11 标识、包装、运输、贮存
    11.1 产品应在产品的一个表面或侧边明显牢固标记产品名称、商标、等级、甲醛释放量级别、产品标准号和生产厂名等。
    11.2包装
    产品包装应按不同类型、规格、等级分别包装。每个包装应挂有注明生产厂名厂址、产品名称、执行标准、商标、规格、等级、甲醛释放限量、张数、防潮、防晒以及盖有合格的标签等。
    11.3运输
    产品的运输方式由供需双方商定。在运输时应避免划伤表面和磕碰，且防雨、防潮和防晒。
    11.4贮存
    产品的存放基础应平整，码放应整齐，板面不应与地面接触，并按不同类别、规格、等级堆放，每垛应有相应的标记。贮存地点应防雨、防潮、防晒且远离火源。