| ICS | 13.030.10 |
| --- | --- |
| CCS | Z05 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

工业固体废物资源综合利用技术规范

Technical Specification for Comprehensive Utilization of Industrial Solid Waste Resources

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  通用要求	2

5  综合利用技术	2

6  环境保护要求	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省污染治理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南新九方科技有限公司

本文件主要起草人：

工业固体废物资源综合利用技术规范

范围

本文件规定了工业固体废物资源综合利用的术语和定义、通用要求、综合利用技术和环境保护要求。

本文件适用于煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、陶瓷废料和生活垃圾焚烧飞灰等主要工业固体废物的综合利用以及上述工业固体废物制成的掺料、免烧砖、砌块、人造轻集料和发泡陶瓷，其他工业固体废物资源综合利用可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5085.7  危险废物鉴别标准 通则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 13544  烧结多孔砖和烧结多孔砌块

GB/T 13545  烧结空心砖和空心砌块

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 14685  建设用卵石、碎石

GB/T 17431.1  轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料

GB/T 18046  矿渣粉

GB/T 23451  建筑用轻质隔墙条板

GB/T 25176  混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 26538  烧结保温砖和保温砌块

GB/T 29060  复合保温砖和复合保温砌块

GB/T 33500  外墙外保温泡沫陶瓷

GB/T 34911  工业固体废物综合利用术语

CJ/T 299  水处理用人工陶粒滤料

HJ 2025  危险废物收集 贮存 运输技术规范

JG/T 511  建筑用发泡陶瓷保温板

QB/T 4383  陶粒滤料

术语和定义

GB/T 34911界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

陶瓷废料 ceramic waste

陶瓷生产过程中产生的或被废弃后的瓷器、砖瓦等陶瓷制品。陶瓷废料既包含未经加工的生坯废料，也包括燃烧后的烤碎废料。

生活垃圾焚烧飞灰 fly-ash from municipal solid waste incineration

生活垃圾焚烧设施的烟气净化系统捕集物和烟道及烟囱底部沉降的底灰。简称“飞灰”。

人造轻集料 lightweight aggregate

采用无机材料经加工制粒、高温焙烧而制成的轻粗集料（陶粒等）及轻细集料（陶砂等）。

发泡陶瓷 foamed ceramic

以煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、陶瓷废料和飞灰等作为原料，辅以发泡剂等，经高温烧制成的陶瓷制品。

通用要求

一般要求

从事工业固体废物收集、贮存、运输、综合利用经营活动的单位应具有相应的经营许可证。在收集、贮存、运输、综合利用经营活动时应建立全面的工业固体废物管理体系，包括但不限于废物的分类、收集、贮存、运输、预处理和综合利用等环节。

从事工业固体废物收集、贮存、运输、综合利用经营活动的单位应实施工业固体废物的分类收集，确保不同类型和性质的废物得到适当的处理和处置，并建立工业固体废物的追踪系统，记录废物的来源、数量、特性、去向和最终处置结果。

贮存及综合利用设施场地要求

贮存及综合利用设施场地应满足GB18597、GB18599的有关要求。。

收集、转运要求

一般工业固体废物的收集和转运应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求。

危险废物收集和转运应满足HJ 2025的相关要求。

预处理要求

工业固体废物的预处理主要包括压实、破碎、分选等，选择的预处理工艺应考虑原始物料的特性，并与后续处理工艺的要求相匹配。

预处理过程应采取有效的环保措施，如粉尘控制、废水处理、噪音控制等。

预处理设备应选择高效、低耗、环保的技术和设备，提高综合利用的效率和质量。

综合利用技术

工业固体废物资源综合利用要选择先进适用的高端化、智能化、绿色化技术。

掺料

适用范围

煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿和陶瓷废料。

方法提要

通过破碎、粉磨、筛分等加工处理，将工业固体废物加工成不同粒径的掺合料。

工艺流程

工业固体废物资源综合利用制掺料工艺流程见图1。

综合利用制掺料工艺流程图

主要工艺控制条件

工业固体废物综合利用制掺料具体要求如下：

工业固体废物掺量：＞50%

含水率：按需方要求

主要设备

破碎粉碎装置、筛分装置、输送装置和计量装置等。

产品要求

工业固体废物资源综合利用掺料产品应符合GB/T 14684、GB/T 14685、GB/T 18046、GB/T 25176等的规定，用作其他应用场景应符合场景应用规范要求。

免烧砖

适用范围

煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿和陶瓷废料。

方法提要

通过一定的工艺处理，如破碎、筛分、搅拌和成型等，制成具有特定形状和性能的免烧砖制品。

工艺流程

工业固体废物资源综合利用制免烧砖工艺流程见图2。

综合利用制免烧砖工艺流程图

主要工艺控制条件

工业固体废物资源综合利用制免烧砖具体要求如下：

- 工业固体废物掺量：＞50%

- 成型压力：20MPa

- 养护温度：60℃-70℃

- 养护时间：5d-7d

主要设备

破碎粉碎装置、筛分装置、搅拌装置、成型装置和养护装置等。

产品要求

工业固体废物资源综合利用免烧砖产品应符合免烧砖各种砖型标准的规定。

砌块

适用范围

煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿和陶瓷废料。

方法提要

通过经过一系列的加工处理工艺，如破碎、筛分、混合、成型和烧制等，最终生产出的符合一定标准和要求的砌块产品。

工艺流程

工业固体废物资源综合利用制砌块工艺流程见图3。

综合利用制砌块工艺流程图

主要工艺控制条件

工业固体废物综合利用制砌块具体要求如下：

- 工业固体废物掺量：＞50%

温度范围：900℃-1100℃

主要设备

破碎粉碎装置、筛分装置、搅拌装置、成型装置、干燥装置、烧制装置、输送装置、烟气处理装置和计量装置等。

产品要求

工业固体废物资源综合利用砌块产品应符合GB/T 13544、GB/T 13545、GB/T 26538、GB/T 29060等的规定，用作其他应用场景应符合场景应用规范要求。

人造轻集料

适用范围

煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、陶瓷废料和飞灰。

方法提要

通过适当的加工处理，如破碎、筛分、烧制等，制成具有轻质、高强、稳定等特性的轻集料。

工艺流程

工业固体废物资源综合利用制轻集料工艺流程见图4。

综合利用制轻集料工艺流程图

主要工艺控制条件

工业固体废物资源综合利用制轻集料具体要求如下：

- 工业固体废物掺量：＞50%

- 温度范围：1000℃-1200℃

主要设备

破碎粉碎装置、配料混料装置、造粒装置、烘干装置、烧制装置、冷却装置、筛分装置、烟气处理装置、输送装置和计量装置等。

产品要求

工业固体废物资源综合利用轻集料产品应符合GB/T 17431.1、QB/T 4383、CJ/T 299等的规定，用作其他应用场景应符合场景应用规范要求。

发泡陶瓷

适用范围

煤矸石、冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、陶瓷废料和飞灰。

方法提要

通过特定的工艺处理，加入适量的发泡剂和助剂，经过造粒、烧制和冷却等工序，制备出具有轻质、高强、保温、隔热等优良性能的发泡陶瓷材料。

工艺流程

工业固体废物资源综合利用制发泡陶瓷工艺流程见图5。

综合利用制发泡陶瓷工艺流程图

主要工艺控制条件

工业固体废物资源综合利用制发泡陶瓷具体要求如下：

- 工业固体废物掺量：50%-90%

- 温度范围：1100℃-1200℃

主要设备

破碎粉碎装置、配料混料装置、干化制粒装置、布料装置、烧制装置、冷却装置、烟气处理装置、输送装置、计量装置和切割装置等。

产品要求

工业固体废物资源综合利用发泡陶瓷产品应符合GB/T 23451、GB/T 33500、JG/T 511等的规定，用作其他应用场景应符合场景应用规范要求。

环境保护要求

废水

在综合利用过程中产生的废水，应经综合处理后，达到循环使用要求的送至生产工艺中，不能达到循环使用要求的，进行无害化处理处置，排放应符合GB 8978的要求。

废气

在处理处置过程中产生的废气，进行无害化处理，排放应符合GB 16297的要求。

废渣

在处理处置过程中产生的废渣，应按GB 5085.7的规定进行鉴别，并符合下列规定：

- 经鉴别属于危险废物，应根据自身条件进行深度无害化处理，或交由有资质的专业危险废物处理机构进行处理；

经鉴别属于一般固体废物，应按GB 18599的要求进行处理。