ICS：

备案号：

DB43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX-XXXX

铅锌渣协同处理技术规范

Technical specification for collaborative treatment of lead-zinc hazardous waste

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                               XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局    发 布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 工艺流程	2

6 技术要求	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省污染治理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

铅锌渣协同处理技术规范

1 范围

本标准规定了铅锌渣协同处理的术语和定义、基本要求、工艺流程和技术要求。

本标准适用于采用火法工艺协同处理铅锌渣，综合回收铅、锌、铜、锑、铋、金、银、铟等有价金属。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 5085.7 | 危险废物鉴别标准 通则 |
| --- | --- |
| GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| GB 18597 | 危险废物贮存污染控制标准 |
| GB 25466 | 铅、锌工业污染物排放标准 |
| GB/T 41015 | 固体废物玻璃化处理产物技术要求 |
| GB 50880 | 冶炼烟气制酸工艺设计规范 |
| HJ 863.1 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铅锌冶炼 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

铅锌渣  lead-zinc hazardous waste

有色金属冶炼行业、炼钢行业、电池制造行业、玻璃制造行业和金属表面处理及热加工行业产生的含铅、锌的固体废物，主要包括《国家危险废物名录（2024年版）》中HW17（336-052-17）、HW23（336-103-23、384-001-23、312-001-23）、HW31（304-002-31、384-004-31、900-052-31）、HW48（321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-010-48、321-012-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-028-48、321-029-48、321-032-48）和钢铁行业在烧结、球团和炼铁等生产过程中进行干法除尘或湿法除尘得到的含锌尘泥。

3.2

协同处理  co-processing

将多种含铅、锌的固体废物混合形成多金属原料，采用火法工艺处理，利用元素的迁移规律将多种有价金属元素分离富集，梯次回收。

3.3

粗铅合金  pb-based alloy

铅锌渣经火法熔炼（粗炼）处理后得到的铅与金、银、铜、锑、铋等金属形成的铅合金。

3.4

次氧化锌  secondary zinc oxide

铅锌渣火法熔炼得到的高锌渣经还原挥发处理后收集的以氧化锌为主的多金属氧化物。

4 基本要求

4.1 铅锌渣贮存应符合GB 18597的规定。

4.2 铅锌渣协同处理过程中污染物排放应符合HJ 863.1的规定。

4.3 铅锌渣协同处理过程中产生的废气应符合GB 25466的规定。

4.4 铅锌渣协同处理过程中产生的废水应收集后处理回用或达标排放，防止二次污染。

4.5 铅锌渣协同处理过程中产生的固体废物应根据GB 5085.7对其进行鉴别，经鉴别不再具有危险特性的，按一般工业固体废物管理，优先考虑综合利用，并在收集、贮存过程中应采取相应防治措施。经鉴别属于危险废物的，应采取无害化处置措施。

4.6 铅锌渣协同处理过程中噪声应符合GB 12348的规定。

4.7 铅锌渣协同处理中应符合国家及行业有关质量、安全、卫生、消防等方面法规和标准的规定。

4.8 相关企业应按照图1所示工艺流程协同处置铅锌渣，宜按照附录B的图B.1所示工艺流程进行粗铅合金的精炼，宜按照附录B的图B.2所示工艺流程进行次氧化锌的进一步回收。处置规模达到10万吨铅/年的相关企业应完成粗铅合金的精炼，进一步回收多种有价金属。

5 工艺流程

铅锌渣协同处理原则工艺流程见图1。如图1所示，将铅锌渣与熔剂、还原剂混合后进行火法熔炼，得到粗铅合金和高锌渣，熔炼烟气经余热回收和除尘后制酸或脱硫；高锌渣再进行还原挥发熔炼，得到熔炼尾渣和次氧化锌，熔炼烟气经余热回收后脱硫。

图1 铅锌渣协同熔炼工艺流程

6 技术要求

6.1 一般要求

6.1.1 入炉铅锌渣宜含Pb≥15 %、含Zn≥4 %，含水率宜≤15 %。

6.1.2 协同处理过程中宜配入含硫物料提高金属回收率。

6.1.3 协同处理过程中宜采用炭精、废活性炭等产热固废，减少煤、天然气等用量。

6.1.4 粗铅合金宜含Pb≥90 %。

6.1.5 次氧化锌宜含Zn≥60 %。

6.1.6 主金属综合回收率Pb≥98 %、Zn≥98 %；贵金属综合回收率Au≥98 %、Ag≥97 %；铜、锑、铋、镉等金属综合回收率不低于92 %。

6.2 火法熔炼要求

6.2.1 单位综合能耗≤300 kgce/t粗铅。

6.2.2 床能率（含水率15 %）≥50 t物料/（m2·d）。

6.2.3 单位原料烟气量≤1200 Nm3/t物料。

6.2.4 高锌渣含Pb≤2 %。

6.2.5 熔炼烟气应根据SO2的浓度按照GB 50880的规定进行制酸回收硫或脱硫净化。

6.3 挥发熔炼要求

6.3.1 单位综合能耗≤1200 kgce/t金属锌。

6.3.2 床能率≥25 t物料/（m2·d）。

6.3.3 熔炼尾渣含Pb≤0.2 %、含Zn≤0.5 %，应进行玻璃化处理，且玻璃化产物应符合GB/T 41015的规定。

附录A

（规范性）

指标计算方法

A.1 金属综合回收率

本标准中的金属综合回收率指铅锌渣协同处理过程中，富集于产品（粗铅合金、次氧化锌）中的各金属量与新入炉铅锌渣原料中的各金属量的比值。按公式A.1计算：

εx=i=1nmi×βixM×αx ………………………………………………………………………...………….（A.1）

式中：

εx——金属综合回收率，单位为百分比（%）；

αx——统计期内新入炉原料中各金属的品位，单位为百分比（%）；

βix——统计期内第 i 种产品中各金属的品位，单位为百分比（%）；

mi——统计期内第 i 种产品的重量，单位为吨（t）；

M——统计期内新入炉原料的重量，单位为吨（t）；

x——金属元素的种类，包括铅、锌、铜、锑、铋、金、银、铟等有价金属。

A.2　单位综合能耗

单位处理综合能耗，按公式A.2计算：

E=i=1nei×ρiM ………………………………………….……………………………………...……….A.2

式中：

E——统计期内单位处理综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

n ——统计期内铅锌渣协同处理消耗的能源种数；

ei ——统计期内铅锌渣协同处理消耗的第 i 种能源实物量；

ρi ——统计期内第 i 种能源的折标系数；

M——统计期内入炉的原料重量，单位为吨（t）；

A.3 床能率

床能率，按公式A.3计算：

γ=MS×100 %  ……….…………………………………………………….………………………..A.3

式中：

γ——床能率，单位为吨/平方米·日（t/m2·d）；

M——日平均新入炉原料的重量，单位为吨（t）；

S ——风口区炉床截面积，单位为平方米（m2）。

附录B

（规范性）

粗炼产品回收工艺

B.1　粗铅合金精炼

粗铅合金精炼原则工艺流程见图B.1。如图B.1所示，粗铅合金采用火法和电解联合精炼，分别得到铜浮渣、铅碱渣、电铅和阳极泥，铜浮渣主要含铜、铅等有价元素，铅碱渣主要含铅、锡、锑等有价金属，阳极泥主要含铅、锑、铋、金、银等有价金属，铜浮渣、铅碱渣、阳极泥再进行精炼回收铜、锡、锑、铋、金、银等，精炼过程得到的铅锑合金、铅渣和含铅烟尘返回火法熔炼。

图B.1 粗铅合金精炼原则工艺流程

B.2 次氧化锌回收

次氧化锌回收原则工艺流程见图B.2。如图B.2所示，次氧化锌主要含锌、铅、镉、铟等有价金属，采用浸出工艺回收，浸出渣返回火法熔炼。

图B.2 次氧化锌回收原则工艺流程