ICS   65.020 CCS  B 66

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB 34/T XXXX—XXXX

# 地理标志产品 霍邱柳编

# Geographical indication product Huoqiu willow weaving

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 地理标志产品 霍邱柳编

1  范围

本文件规定了柳编制品的术语和定义、产品分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、 贮存。

本文件适用于保护范围（4）内的纯柳制品和非全柳编制品。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 17592 纺织品禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 33024-2016 柳编制品

GSB 05-1426 漆膜颜色标准样卡

## 3  术语和定义

请选择适当的引导语 3.1

霍邱柳编  Huoqiu wickerwork

用产自保护范围内的柳条、配以或不配以其它材料编织而成的柳编制品。

3.2

全柳编制品 wickerwork made of whole wicker

以柳条为材料编织而成的产品。

3.3

混编制品 wickerwork made of wicker and other material

以柳条、木、藤、竹、绳（纸、草、麻） 、金属等两种及以上材料混合编织而成的产品。

4  保护范围

安徽省霍邱县临淮岗乡、临水镇、周集镇、城西湖乡、宋店乡、新店镇等6个乡镇现辖行政区域。

注：根据原国家质量监督检验检疫总局2008年第147号公告《关于批准对霍邱柳编、福州脱胎漆器、鱼台大米、洪 湖大闸蟹、康县黑木耳实施地理标志产品保护的公告》。

5  产品分类

### 5.1  按产品的使用性能分为：柳篮类，如购物篮、花篮、酒篮、水果篮（盘） ；家具类，如沙发、茶

几、办公桌、椅；工艺品类，如撕花、栅栏等；其他类。

5.2  按产品使用的原料分为：全柳编制品、混编制品。

6  柳树栽培

栽培按附录A执行。

7  技术要求

7.1  原辅料要求

7.1.1  柳条

7.1.1.1  粗细匀称，无分叉，光泽度好，韧性强。带皮干条栗色，无虫卵，捋皮后干条色洁白，无明 显杂色。

7.1.1.2  通条长 1m 至 3m，条中部直径 0.5cm 至 1.0cm，1m 段柳条根稍径差≤1mm，弯成条径 25 倍的 圆而不断。

7.1.2  辅料

辅料的种类及要求应符合GB/T 33024-2016表2的规定。

7.2  柳编加工要求

7.2.1  选材

必须选择霍邱县保护区域范围生产且达到质量要求的杞柳条。

7.2.2  编织

必须用手工编织，选择经编、扭编、平编、立编、钉编中的一种或多种组合，杞柳条占成品表面积 的80%以上。

7.2.3  加工流程

选料→浸泡→漂白，清洗→编织（或造型）→修整→熏蒸→染色（或喷漆，或打腊）→晒干（或烘 干）→包装。

7.3  柳编制品感官要求

手感光滑无毛刺，其性柔韧，耐撞击、摔打、挤压，无霉变，无异味，无斑痕，无污染，透气性强， 经久耐用，生态环保。其中：

a)  柳篮产品：

——柳条匀称，隙间均匀；

——产品平整、细腻、柔韧；

——无炸条，无裂条，无断条，扭纹自然、流畅，条间隙小；

——立体感强，色泽光亮。

b)  家具产品：

——柳条均匀、密实、骨架硬实；

——无断茬、无断条、无破头、无露钉、无钉隙；

——平整、流畅，古朴美观，色泽靓丽。

7.4  柳编制品规格尺寸及允差

产品规格尺寸及允差见表1。

# 表1  规格尺寸及允差

单位：mm

| 规格尺寸 | 允差 |
| --- | --- |
| 0～100 | 士8 |
| 100～200 | 士12 |
| 200～400 | 士 14 |
| 400～800 | 士 16 |
| 800～1200 | 士 20 |
| >1200 | 士 24 |
| 注：产品包内容（俗称内合）,其内径只允许正偏差；产品被包容（俗称外合）,其直径只允许负偏差。 |  |

7.5  针头及金属异物

不应有针头及金属异物。

### 7.6  表面处理

7.6.1  合理配置染料的比例，确保染色产品颜色与 GSB 05-1426 相对应的样卡接近。

7.6.2  按 8.5.2 的规定测试后，染色部位不应脱色。

7.6.3  油漆喷漆要均匀，光泽度好，不漏刷、不脱皮、无斑纹，确保油漆产品颜色与 GSB 05-1426 相 对应的样卡接近。

7.7  理化指标

柳条含水率、辅料（木材、藤、草等）含水率，漆膜性能——耐冷热温差（仅涂漆柳编制品）、可 溶性重金属含量（仅涂漆柳编制品），甲醛释放量（混编制品的人造板部件）、甲醛含量（混编制品的 纺织材料部件）、游离甲醛含量（混编制品的皮革部件），可分解芳香胺染料（混编制品的纺织材料部 件、皮革部件），二氧化硫浸出量（食品盛装用柳编制品、非涂漆和染色未涂漆柳编制品）应分别符合 GB/T 33024-2016表5的相关规定。

## 8  检验方法

### 8.1  原辅料

8.1.1  除人造板外的原辅料，在自然光下或在 40W 日光灯下目测检查。

8.1.2  胶合板、刨花板、细木工板等人造板材料应按相应产品的外观质量检验方法进行。

8.2  感观

在自然光线下或在40W日光灯下目测检查外观是否有瑕疵。用手触摸检查手感性能。靠近产品闻嗅 检查是否有异味。

### 8.3  规格尺寸及允差

用分度值为1.0mms 钢卷尺或分度值为0.5mm的平板尺进行测量。

### 8.4  针头及金属异物

用灵敏度 ( φ) 为0.6mm～2.5mm的检针器进行检测。

### 8.5  表面处理工艺

8.5.1  在自然光线下或在 40W 日光灯下目测染色产品、涂漆产品颜色，确定与 GSB05-1426 相对应的样 卡颜色是否接近。

8.5.2  用充分浸透 65%乙醇的脱脂纱布，在染色部位用力往返擦拭 10 次，目测观察脱脂纱布上是否有 颜色。

### 8.6  理化性能

按GB/T 33024-2016第6.4条的规定进行检测。

## 9  检验规则

### 9.1  组批

相同原辅料、相同品种、相同规格的同批交货的产品为同一检验批次。

### 9.2  检验分类

9.2.1  检验分为出厂检验和型式检验。

9.2.2  出厂检验项目包括 7.1.1、7.3、7.4、7.5、7.6.1 和 7.6.3。

9.2.3  有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  正式生产后，原材料等发生较大改变，可能影响产品性能时；

b)  正常生产后，对批量产品进行抽样检查，每年至少一次；

c)  停产半年后，恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e)  相关方提出进行型式检验要求时。

9.2.4  型式检验项目包括 7.1、7.3、7.4、7.5、7.6 和 7.7。

注：理化性能(7.7)的具体检测项目由产品所用的原材料确定。

9.3  抽样及判定规则

9.3.1  非理化性能抽样

按 GB/T 2828.1—2012 中的正常检验一次抽样方案进行抽样判定，其检验水平为Ⅰ,接收质量限 （AQL）为6.5,抽样方案见表2。

# 表2  非理化性能检验抽样方案

单位：件

| 批量范围N | 样本数 | 合格判定数 |
| --- | --- | --- |
| ≤90 | 5 | 1 |
| 91～150 | 8 | 2 |
| 151～280 | 13 | 3 |
| 281～500 | 20 | 5 |
| 501～1200 | 32 | 7 |
| 1201～3200 | 50 | 10 |
| 3201～10000 | 80 | 14 |
| 10001～35000 | 125 | 21 |
| 35001～150000 | 200 | 21 |

9.3.2  理化性能抽样

抽样方案见表3，初检样本检验结果有某项指标不合格时，在同批产品中抽取双倍样品对不合格项 目进行复检，复检后全部合格，判为合格；若有一项不合格，判该批为不合格。

当因产品规格原因不能满足某一检测项目的用量时，须继续随机从样本中抽样，直至满足检测用量 需求的样品数。

# 表3  理化性能检验抽样方案

单位：件

| 成批拔交的范围 | 初检抽样数 | 复检抽样数 |
| --- | --- | --- |
| <2000 | 2 | 4 |
| 2000～3999 | 4 | 8 |
| 4000～5999 | 6 | 12 |
| >6000 | 8 | 16 |

9.3.3  判定

当一个检验批次的产品检验项目全部合格时，判定该批次产品为合格品，否则判该批产品不合格。

10  标志、包装、运输、贮存

10.1  标志

对食品盛装用柳编制品，应在产品的适当部位标注可用于食品盛装的标注。

产品标签上应有如下内容：

——产品名称；

——生产单位名称及地址：

——产品质量检验合格信息；

——原辅料名称；

——食品盛装用柳编制品的标注；

——本文件编号；

——规格，尺寸；

——使用说明（使用、维护保养及贮存方法）。

10.2  包装

应按照产品种类、规格分别包装；包装内应有产品合格证。包装物宜为纸箱、布包、塑料包，包装 标识按GB/T 191或合同要求执行。包装物应牢固、无破损、防潮、防挤压、放破损；包装上应有防雨、 防潮、防火标识。

10.3  运输

运输途中应防雨、防晒、防潮、防火、防虫蚀、防挤压变形。

10.4  贮存

贮存场所应通风、干燥，避免阳光直晒，应防虫害、霉变，防火。

A

A

附 录  A

（规范性）

柳树栽培

#### A.1  栽培品种

霍邱沿淮、环湖洼地原生杞柳品种，霍邱大白皮柳条。

A.2  立地条件

选择土壤pH值5.2至5.66，土层深厚肥沃的河湖滩涂、低洼潮湿、淤土细沙的湿地。

A.3  栽培管理

A.3.1  扦插栽植:于12月下旬至2月上旬，选用一年生、粗1厘米左右的健壮枝条，剪截成15cm至20cm 小段，插入土中与地面平齐或稍露出1cm至2cm。每公顷种条用量2300kg。

A.3.2  栽植密度:株距6cm至8cm，行距25cm，每平方米扦插50株至70株。

A.3.3  管理:在施足基肥（土杂有机肥）的情况下，结合杞柳生长特性，第一次生长高峰到来之前的5 月份，每公顷追施尿素450kg，第二次生长高峰到来之前的7月底每公顷追施尿素300kg。当苗高3 cm至4 cm时就应开始除草，年除草3至4次。生长期及时抹芽拿杈，以利条子的高生长，并注意保证条身光滑无 痕。

A.3.4  病虫害防治：做好柳田清洁工作，减少侵染源。注重监测，化防应选用高效低毒农药，以保护 杞柳林地有益生物。

A.3.5  收获：杞柳条一般在农历11月下旬至12月上旬，选择晴朗天气进行收割，收割后要按长短粗细 分类堆放。

A.3.6  环境、安全要求：农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定，不得污染环境。