| ICS | 21.060.40 |
| --- | --- |
| CCS | CS. J 13 |

团体标准

T/CS XXXX—XXXX

紧固件  双鼓型抽芯铆钉

Fasteners—double drum blind rivets with pull mandrel

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国商品学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  材料	1

5  技术要求	1

6  试验方法	3

7  检查	3

8  检验规则	3

9  标志、包装、运输和贮存	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海安字实业有限公司提出。

本文件由中国商品学会归口。

本文件起草单位：上海安字实业有限公司、××××、××××

本文件主要起草人：×××、×××、×××

紧固件  双鼓型抽芯铆钉

范围

本文件规定了紧固件  双鼓型抽芯铆钉的材料、技术要求、试验方法、检查、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于紧固件  双鼓型抽芯铆钉（以下简称“抽芯铆钉”）的生产和检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 90.1  紧固件  验收检查

GB/T 90.2  紧固件  标志与包装

GB/T 90.3  紧固件  质量保证体系

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 3098.18—2004  紧固件机械性能  盲铆钉试验方法

GB/T 3099.2  紧固件术语  盲铆钉

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4232  冷顶锻用不锈钢丝

GB/T 39310  紧固件  检查文件类型

YB/T 5303  优质碳素结构钢丝

术语和定义

GB/T 3099.2 界定的术语和定义适用于本文件。

材料

抽芯铆钉钉体和钉芯的材料按表 1 选用。

材料

| 位置 | 种类 | 材料牌号 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钉体 | 铝合金 | 5052、5A02 | GB/T 3190 |
| 钉芯 | 碳素钢 | 10、15、35、45 | GB/T 699、YB/T 5303 |
|  | 不锈钢 | 0Cr18Ni9、2Cr13 | GB/T 4232 |

技术要求

外观

抽芯铆钉表面不应有疤痕、毛刺、刮伤、凹痕以及其他机械损伤。允许：

材料标准中规定的表面缺陷；

工具造成的不超过相应尺寸公差之半的轻微压伤和划伤；

在铆钉头部的非支承面上，深度不大于 0.05 mm 的金属鳞片；

在芯杆上的断颈槽中的金属剥皮现象。

尺寸偏差

抽芯铆钉的尺寸及其允许偏差应符合图 1 和表 1 的规定。

尺寸示意图

尺寸及其允许偏差

单位为毫米

| 尺寸 | d | dk | d1 | L | k | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准尺寸 | 4.80 | 9.60 | ≈∅2.8 | 11.00 | ≤2.0 | ≥27 |
| 加上公差 | 4.89 | 9.89 | — | 11.99 | — | — |
| 加下公差 | 4.65 | 9.31 | — | 11.00 | — | — |

不连续性

抽芯铆钉的不连续性应符合表 2 的规定。

不连续性

| 种类 | 位置 | 允许的不连续性最大深度 mm |
| --- | --- | --- |
| 裂纹 | 所有部位 | 0 |
| 折叠、发纹及夹杂 | 头下圆角 | 0 |
|  | 头部非支撑面 | 0.25 |
| 与铆钉轴线夹角＞10°的折叠及发纹 | 杆部 | 0 |

剪切载荷和拉力载荷

最小剪切载荷

抽芯铆钉的最小剪切载荷应不小于 2 000 N。

最小拉力载荷

抽芯铆钉的最小剪切载荷应不小于 1 560 N。

试验方法

外观

明亮光线下，目测检查。

尺寸偏差

使用符合精度要求的量具进行测量。

不连续性

抽芯铆钉不连续性用荧光检查。当有疑问时，剖切后放大 100 倍检验。

剪切载荷和拉力载荷

按 GB/T 3098.18—2004 中第 3 章的规定进行。

检查

制造者检查

按本文件生产的抽芯铆钉，当采用第 6 章规定的试验方法测试时，应符合第 5 章适用的技术要求。本文件不要求制造者对每一生产批都实施试验。但制造者有责任选择合适的方法，如过程控制或最终检查，以确保每一生产批均符合所有规定的要求。更多检查要求应符合 GB/T 90.3 的规定。

试验结果交付

如果需方要求供方提供测试结果，应在订货时约定试验报告的类型。除非另有规定，否则试验报告应按照 GB/T 39310 的规定编制，试验报告的类型和任何额外的或特定的测试也应由需方指定，并在订货时协商一致。

检验规则

应符合 GB/T 90.1 的规定。

标志、包装、运输和贮存

标志、包装

应符合 GB/T 90.2 的规定。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁的仓库，仓库内不允许有各种有害气体、易燃易爆品及有腐蚀性的化学物品。