| ICS | 91.120.30 |
| --- | --- |
| CCS | CS. P 32 |

中国商品学会团体标准

T/CS 066—2025

橡塑共聚高分子防水系统工程技术规范

Technical Specification for Rubber-Plastic Copolymer Waterproofing System Engineering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国商品学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  系统材料	2

6  细部构造	5

7  施工	28

8  工程质量验收	30

参考文献	33

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京澌洛防水技术有限公司提出。

本文件由中国商品学会归口。

本文件起草单位：北京澌洛防水技术有限公司。

本文件主要起草人：丁杰、丁献远。

橡塑共聚高分子防水系统工程技术规范

范围

本文件规定了橡塑共聚高分子防水系统工程的基本规定、系统材料、细部构造、施工、工程质量验收。

本文件适用于公用、民用建筑的新建、扩建、改建的橡塑共聚高分子防水系统工程的施工和质量验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 328.11-2007 建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性

GB/T 328.13-2007 建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性

GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性

GB/T 328.20-2007 建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能

GB/T 328.27-2007 建筑防水卷材试验方法 第27部分：沥青和高分子防水卷材 吸水性

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 35467-2018 湿铺防水卷材

GB/T 41078-2021 建筑防水材料有害物质试验方法

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范(附条文说明)

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 984-2011 聚合物水泥防水砂浆

JC/T 1068-2008 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层

JC/T 2090-2011 聚合物水泥防水浆料

JC/T 2428-2017 非固化橡胶沥青防水涂料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅰ型） rubber-plastic copolymerized polymer waterproof coating (Type I)

以橡胶、树脂 、沥青等为主要原料加入助剂高温反应制成的具有蠕变性和自愈合功能的持粘性膏状单组分油性防水涂料。（仅适用防水工程的平面部位使用）

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）rubber-plastic copolymerized polymer waterproof coating (Type Ⅱ)

以橡胶、树脂 、沥青等为主要原料加入助剂反应混合制成的具有高粘抗滑性能的膏状水性防水涂料。

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅲ型）rubber-plastic copolymerized polymer waterproof coating (Type Ⅲ)

以橡塑共聚高分子乳液和矿物粉料为主要原料加水混合制成的具有高粘接、高弹性能的水性双组分防水涂料。

橡塑共聚高分子自粘防水卷材 rubber-plastic copolymerized polymer self-adhesive waterproof membrane

以橡胶、树脂 、沥青等为主要原料制成的具有防水功能的均质弹塑性宽度不大于 1 100 mm 防水卷材。

橡塑共聚自修复防水砂浆 rubber-plastic copolymerized self-healing waterproof mortar

以橡塑共聚高分子乳液、活性化合物、高强纤维、水泥、砂等为主要原料加水混合制成的具有高抗裂、高粘接、微缝自愈合性能的双组分聚合物防水砂浆。

橡塑共聚自修复防水灰浆 rubber-plastic copolymerized self-healing waterproof grout

以橡塑共聚高分子乳液、活性化合物、水泥、细沙为主要原料加水混合制成的具有高粘接、微缝自愈合性能的双组分聚合物防水灰浆。

橡塑共聚高分子防腐涂料 rubber-plastic copolymerized polymer anti-corrosion coating

以特种橡胶，树脂、环保溶剂为主要原料混合高温反应制成的具有高粘接、高强度、高耐候、耐腐蚀性能的防腐涂料。

基本规定

橡塑共聚高分子防水材料工程施工前应进行图纸会审，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求；

橡塑共聚高分子防水材料工程施工的材料进场检验应符合下列要求：

应有产品合格证和形式检测报告，材料的品种、规格、型号、性能指标等应符合本文件第 5 章系统材料中相关技术指标的要求；

应按规定抽样复验，提供试验报告，严禁在工程中使用不合格的材料。

现场橡塑共聚高分子防水系统材料严禁在雨雪天施工，当施工中途下雨时作业面应采取保护措施。施工人员应穿戴防护服和防护用品；高空作业时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

橡塑共聚高分子防水材料工程施工现场防火安全管理应符合 GB 50720 的规定；施工单位应建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。

橡塑共聚高分子防水系统材料贮运过程中严禁烟火，注意通风、雨淋，不得接近热源和接触强氧化、腐蚀性化学品。

橡塑共聚高分子防水材料工程竣工时，应提供成品保护和正常维护的实施方案。

橡塑共聚高分子防水系统材料施工基层应坚固、平整、干净，无起皮、起砂等现象，穿出屋面、外墙、楼面等的管道、设施和预埋件等，应在防水层施工前安装牢固。

防水层完成后应采取成品保护措施，不得在防水层上凿孔、打洞、利器划伤或重物撞击。

系统材料

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅰ型）的技术性能指标和检测方法应符合表 1 的规定。

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅰ型）的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固含量/% |  | ≥98 | 按 GB/T 16777-2008 第 7 章测试 |
| 2 | 粘结性能 | 干燥基面 | 100%内聚破坏 | 按 GB/T 16777-2008 第 7 章测试 |
|  |  | 潮湿基面 |  |  |
|  |  | 浸水处理a（23℃，7d） | 100%内聚破坏 |  |

表1  橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅰ型）的技术性能指标（续）

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 耐水性（23 ℃，14 d） | 外观 | 无裂纹、分层 、起鼓和破碎 | 目测 |
| 4 | 低温柔性 |  | -25℃，无断裂 | 按 GB/T 16777-2008 第 13 章测试 |
| 5 | 耐热性/80℃ |  | 无滑动、流淌、滴落 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.9 试验 |
| 7 | 热老化 80 ℃×14 d | 延伸性/mm | ≥15 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.10 试验 |
|  |  | 低温柔性b | -23 ℃，无断裂 |  |
| 8 | 耐酸性（2%H₂SO₄溶液） | 外观 | 无变化 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.11 试验 |
|  |  | 延伸性/mm | ≥15 |  |
|  |  | 质量变化/% | ±2.0 |  |
| 9 | 耐碱性[0.1%NaOH+饱和Ca（OH）₂溶液] | 外观 | 无变化 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.12 试验 |
|  |  | 延伸性/mm | ≥15 |  |
|  |  | 质量变化/% | ±2.0 |  |
| 10 | 耐盐性（3%NaCl溶液） | 外观 | 无变化 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.13 试验 |
|  |  | 延伸性/mm | ≥15 |  |
|  |  | 质量变化/% | ±2.0 |  |
| 11 | 自愈性 |  | 无渗水 | 按 JC/T 1068-2008 中 6.11 试验 |
| 12 | 渗油性/张 |  | ≤2 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.15 试验 |
| 13 | 抗窜水性/0.6 MPa |  | 无窜水 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.17 试验 |
| 14 | 挥发性有机物（VOC）/（g/L） |  | ≤50 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.2 试验 |
| 15 | 游离甲醛/（mg/kg） |  | ≤100 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.3 试验 |
| 16 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/（mg/kg） |  | ≤300 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.9 试验 |
| a 仅用于地下防水工程复试检测。 b 低温柔性指标函供需双方商定。 |  |  |  |  |

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）的技术性能指标和检测方法应符合表 2 的规定。

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  | ≥55 | 按 JC/T 408—2005 中 5.5 试验 |
| 2 | 耐热度（110±2）℃ |  | 无流淌、滑动、滴落 | 按 JC/T 408—2005 中 5.6 试验 |
| 3 | 不透水性 |  | 0.3 MPa，120 min 无渗水 | 按 GB/T 16777—2008 中 15 试验 |
| 4 | 耐水性（23 ℃，14 d） | 外观 | 无裂纹、分层、起泡和破碎 | 目测 |
| 5 | 粘结强度/MPa | 干燥基面 | ≥0.5 | 按 GB/T 16777-2008 第 7 章测试 |
|  |  | 潮湿基面 |  |  |
|  |  | 浸水处理a（23℃，7d） |  |  |
| 6 | 干燥时间/h | 表干时间 | ≤ 2.0 | 按 GB/T 16777-2008 第 16 章测试 |
|  |  | 实干时间 | ≤ 4.0 |  |
| 7 | 低温柔性 |  | -25 ℃，无断裂 | 按 GB/T 16777-2008 第 13 章测试 |
| 8 | 断裂伸长率/% |  | ≥600 | 按 GB/T 16777-2008 中 9.3.2 试验 |
| 9 | 热老化 80 ℃×14 d | 低温柔性b | —23 ℃，无裂纹 | 按 JC/T 2428-2017 中 7.10 试验 |
| 10 | 抗流挂性/μm |  | ≥600 | — |
| 11 | 挥发性有机物（VOC）/（g/L） |  | ≤50 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.2 试验 |
| 12 | 游离甲醛/（mg/kg） |  | ≤100 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.3 试验 |
| 13 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/（mg/kg） |  | ≤300 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.9 试验 |
| a 仅用于地下防水工程复试检测。 b 低温柔性指标函供需双方商定。 |  |  |  |  |

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅲ型）的技术指标和检测方法应符合表 3 的规定。

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅲ型）的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  | ≥实测 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.3 试验 |
| 2 | 粘接强度（7 d/MPa）潮湿基面 |  | ≥0.3 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.6 试验 |
| 3 | 不透水性 0.3 MPa，60 min |  | 不透水 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.7 试验 |
| 4 | 低温柔性 |  | 0 ℃，无裂纹 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.5 试验 |
| 5 | 耐水性（23 ℃，14 d） | 外观 | 无裂纹、分层、起鼓和破碎 | 目测 |
| 6 | 热老化 80 ℃×14 d | 断裂伸长率/% | ≥65 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.4 试验 |
|  |  | 低温柔性 | 2 ℃，无裂纹 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.7 试验 |
| 7 | 挥发性有机物（VOC）/（g/L） |  | ≥120 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.2试验 |
| 8 | 游离甲醛/（mg/kg） |  | ≥200 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.3 试验 |
| 9 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/（mg/kg） |  | ≥300 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.9 试验 |

橡塑共聚自修复防水砂浆的技术指标和检测方法应符合表 4 的规定。

橡塑共聚自修复防水砂浆的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | 按 JC/T 984—2011 中 7.4 试验 |
|  |  | 终凝/h | ≤24 |  |
| 2 | 粘接强度（7 d/MPa）潮湿基面 |  | ≥1.0 | 按 JC/T 984—2011 中 7.8 试验 |
| 3 | 砂浆试件抗渗压力（7 d/MPa） |  | ≥1.0 | 按 JC/T 984—2011 中 7.5.2 试验 |
| 4 | 抗冻性（25 次） |  | 无开裂，剥落 | 按 JC/T 984—2011 中 7.11 试验 |
| 5 | 抗压强度/MPa |  | 20 | 按 JC/T 984—2011 中 7.4 试验 |
| 6 | 抗折强度/MPa |  | 6 |  |
| 7 | 吸水率/% |  | ≤4 | 按 JC/T 984—2011 中 7.13 试验 |

橡塑共聚自修复防水灰浆的技术指标和检测方法应符合表 5 的规定。

橡塑共聚自修复防水灰浆的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥时间/h | 表干时间 | ≥4 | 按 JC/T 2090-2011 中 4 试验 |
|  |  | 实干时间 | ≥8 |  |
| 2 | 粘接强度（7 d/MPa）潮湿基面 |  | ≥0.7 | 按 JC/T 2090-2011 中 8 试验 |
| 3 | 抗渗压力（7 d/MPa） |  | ≥1.0 | 按 JC/T 984—2011 中 7.5.2 试验 |
| 4 | 抗冻性（25 次） |  | 无开裂，剥落 | 按 JC/T 2090-2011 中 12 试验 |
| 5 | 不透水性 0.3 MPa，60 min |  | 不透水 | 按 JC/T 2090-2011 中 6 试验 |

橡塑共聚高分子防腐涂料的技术指标和检测方法应符合表 6 的规定。

橡塑共聚高分子防腐涂料的技术性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% | ≥实测 | 按 GB/T 16777-2008 第 5 章试验 |
| 2 | 粘接强度（7 d/MPa）潮湿基面 | ≥0.3 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.6 试验 |
| 3 | 不透水性 0.3 MPa，60 min | 不透水 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.7 试验 |
| 4 | 低温柔性 | 0 ℃，无裂纹 | 按 GB/T 23445—2009 中 7.5 试验 |
| 5 | 挥发性有机物（VOC）/（g/L） | ≥120 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.2 试验 |
| 6 | 游离甲醛/（mg/kg） | ≥200 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.3 试验 |
| 7 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/（mg/kg） | ≥300 | 按 GB/T 41078—2021 中 5.9 试验 |

橡塑共聚高分子自粘防水卷材的技术指标和检测方法应符合表 7 的规定。

橡塑共聚高分子自粘防水卷材的技术性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预铺反粘 | 自粘 |  |
| 1 | 拉伸性能 | 拉力/（N/50 mm） | ≥300 |  | 按 GB/T 35467-2018 中 5.8.1 试验 |
|  |  | 最大拉力时伸长率/% | ≥50 |  |  |
| 2 | 钉杆撕裂强度/N |  | ≥40 |  | 按 GB/T 23441-2009 中 5.8 试验 |
| 3 | 耐热性 |  | 80 ℃，2 h 滑动不超过 2 mm |  | 按 GB/T 328.11-2007 试验 |
| 4 | 低温柔性 |  | -25 ℃ 无裂纹 |  | 按 GB/T 328.14-2007 试验 |
| 5 | 不透水性（0.3 MPa，120 min） |  | 不透水 |  | 按 GB/T 328.10-2007 试验 |
| 6 | 渗油性/张数 |  | ≤2 |  | 按 GB/T 23441-2009 中 5.14 试验 |
| 7 | 持粘性/min |  | ≥20 |  | 按 GB/T 23441-2009 中 5.15 试验 |
| 8 | 接缝剥离强度/（N/mm） | 无处理 | ≥1.0 | ≥1.5 | 按 GB/T 328.20-2007 试验 |
|  |  | 热处理 | ≥1.0 | ≥1.0 |  |
|  |  | 浸水处理a | ≥1.0 | ≥1.5 |  |
| 9 | 与铝板剥离强度/（N/mm） |  | 1.5 | 1.5 | 按 GB/T 23441-2009 中 5.12.2 试验 |
| 10 | 与后浇混凝土剥离强度/（N/mm）b | 无处理 | ≥2.0 | — | 按 GB/T 23457-2017 中 6.20 试验 |
|  |  | 浸水处理 | ≥1.5 | — |  |
|  |  | 泥沙污染 | ≥1.5 | — |  |
|  |  | 紫外线处理 | ≥1.5 | — |  |
|  |  | 热处理 | ≥1.5 | — |  |
| 11 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/（N/mm） |  | ≥1.5 | — | 按 GB/T 23457-2017 中 6.21 试验 |
| 12 | 接缝不透水性 | 无处理 | 0.2 MPa，30 min 不透水 |  | 按 GB/T 16777—2008 中 15 试验 |
|  |  | 热处理 |  |  |  |
|  |  | 浸水处理 |  |  |  |
| 13 | 热老化 （80℃，14d） | 拉力保持率/% | ≥90 |  | 按 GB/T 23457-2017 中 5.18 试验 |
|  |  | 伸长率保持率/% | ≥80 |  |  |
|  |  | 低温柔性 | -23 ℃ 无裂纹 |  |  |
| 14 | 尺寸变化率/% |  | ±1.5 |  | 按 GB/T 328.13-2007 试验 |
| 15 | 吸水率，%（23 ℃，14 d） |  | ≤4 |  | 按 GB/T 328.27-2007 试验 |
| 16 | 耐水性（23 ℃，14 d） | 外观 | 无裂纹、分层、起鼓和破碎 |  | 目测 |
| a 仅用于地下防水工程复试检测。 b 仅用于预铺反粘复试检验。 |  |  |  |  |  |

细部构造

屋面工程防水细部构造

屋面为无组织排水檐口时，橡塑共聚高分子复合防水层应覆盖至混凝土屋面板下檐处，檐口部位应钉压固定、封闭严密。檐口下端应做滴水槽，防水细部构造见图 1。

斜檐沟橡塑共聚高分子复合防水层应覆盖至混凝土斜檐口结构板阴角处，斜檐口结构板涂料防水层应搭接在平面复合防水层上面，且搭接宽度不用＜150。其防水细部构造见图 2。

无组织排水檐口细部防水构造

斜檐口细部防水构造

天沟、檐沟橡塑共聚高分子复合防水层下应由沟底上翻至沟外侧下端 50 mm处，外侧下端应做鹰嘴或滴水槽；檐沟外侧高于屋面结构板时，应设置溢水口。防水层的收头应钉压固定、封闭严密，檐沟内翻涂料防水层与橡塑共聚高分子防水卷材搭接宽度不应＜150 mm；其细部防水构造见图 3。

檐沟防水细部构

女儿墙橡塑共聚高分子复合防水层应铺贴至女儿墙根部阴角处，并于女儿墙橡塑共聚高分子防水涂料搭接，搭接宽度不应＜150 mm，橡塑共聚高分子防水涂料直至涂刷至混凝土压顶结构层下檐， 压顶下端应做鹰嘴，防水构造见图 4。

女儿墙细部防水构

水落口周边 250 mm 范围内坡度不应小于 5%，复合防水层应涂刷卷入雨水口内部伸入水落口内不应小于 50 mm，其防水构造见图 5、图 6。

横式水落口防水构造

直式水落口细部防水

伸出屋面管道周围应抹成圆锥台，泛水处复合防水层的高度不应小于 250 mm，出屋面管、排气道及烟通道立面防水层与平面复合防水层搭接宽度不应＜150 mm，其收头应用金属箍箍紧，并用密封材料封严，细部防水构造见图 7、图 8；出屋面烟通道防水涂料层应在烟通道结构上口内下翻 50 mm，细部防水构造见图 9。

伸出屋面管道细部防水构造

伸出屋面排汽道细部防水构造

伸出屋面烟通道细部防水构造

施基座与结构层相连时，基座立面以上应用橡塑共聚高分子防水涂料包裹并与复合防水层搭接，搭接宽度不应＜150 mm 其细部防水构造见图 10。

设施基座细部防水构造

变形缝内应填放不燃保温材料，上部应采用橡塑共聚高分子防水卷材覆盖，并放置衬垫材料，再在其上覆盖一层卷材；与平面复合防水层搭接时上道卷材搭接宽度应＞下道卷材 50 mm。等高变形缝细部防水构造见图 11、图 12；高低跨变形缝低夸结构高度大于 500 mm 时，上道应采用涂料复合防水并于平面复合防水层搭接，搭接宽度应＜150 mm，细部防水构造见图 13 ；停小型车屋面变形缝细部防水构造见图 14。

等高变形缝细部防水构造（一）

等高变形缝细部防水构造（二）

高低跨变形缝细部防水构造

停车屋面变形缝细部防水构造

屋面水平出入口防水层应在混凝土压顶围下，围下应采用复合涂料防水层，并于卷材复合防水层搭接，搭接宽度不应＜150 mm，细部防水构造见图 15。

屋面水平出入口细部防水构造

屋面山墙顶部应向内返 5% 的坡，复合涂料防水层应上翻至山墙结构板外檐下 50 mm 并与斜屋面卷材复合防水层搭接，搭接宽度不应＜150 mm，细部防水构造见图 16。

屋面山墙细部防水构造

屋面老虎窗立面及顶部应采用涂料防水层，并于屋面结构板卷材复合防水层搭接，搭接宽度不应＜150 mm，细部防水构造见图 17。

屋面老虎窗细部防水构造

地下工程防水细部构造

底板与立墙外防外贴法施工复合防水层连接部位甩槎与接槎的防水细部构造见图 18。

甩槎（a）

接槎（b）

复合防水层甩槎、接槎构造

地下室后浇带处防水宜采用超前止水构造，橡塑共聚高分子防水卷材（涂料）附加层从后浇带两侧向外延伸的宽度不应小于 250 mm，其防水细部构造见图 19、图 20、图 21、图 22。

顶板后浇带防水细部构造

底板后浇带防水细部构造

底板后浇带防水细部构造

外墙后浇带防水细部构造

地下室外墙复合防水层应高出地坪以上 500 mm，防水层的收头应钉压固定、密封严密，其防水细部构造见图 23。

外墙收头复合防水细部构造

地下室外墙穿墙管收头处的复合防水层应用金属箍箍紧，并做好密封处理，其防水细部构造见图 24。

穿墙管复合防水细部构造

地下室变形缝应增设复合防水附加层，附加层在变形缝两侧向外延伸的宽度不应小于 250 mm，防水细部构造见图 25、图 26、图 27。

底板变形缝复合防水细部构造

外墙变形缝复合防水细部构造

顶板变形缝复合防水构造

桩头及立面与垫层 250 mm 范围内均应采用水泥基渗透结晶型防水涂料包裹，垫层的复合防水层和附加层应与桩体周边连接并做好密封处理，防水细部构造见图 28、图 29。

桩头复合防水构造（一）

桩头复合防水构造（二）

外墙程防水细部构造

外墙门窗框与墙体间复合防水层应延伸至门窗框，外窗台应找 5% 的排水坡，外墙门窗框防水细部构造见图 30。

外墙程防水细部构造

雨篷与外墙交接处的防水层应连续，复合防水层应沿外口下翻至滴水线位置，雨棚防水细部构造见图 31。

雨棚防水细部构造图

空调跳板与外墙交接处的防水层应连续，复合防水层应沿外口下翻至滴水线，跳板防水细部构造见图 32。

空调跳板防水构造

开敞阳台复合防水层应沿外口下翻至滴水线位置，阳台防水细部构造见图 33。

开敞阳台防水构造

变形缝部位应增设橡塑共聚高分子防水卷材附加层，两端应满粘于墙体，满粘的宽度不应小于 150 m，外墙变形缝防水细部构造见图 34。

外墙变形缝防水构造

穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5%，套管周边应作防水密封处理，防水细部构造见图 35。

穿墙管防水构造

室内工程防水细部构造

楼、地面的防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于 500 mm，向两侧延展的宽度不应小于 200 mm。层延展示意防水细部构造见图 36。

楼、地面门口处防水细部层延展示意

穿越楼板的管道应设置防水套管，高度应高出装饰层完成面 20 mm 以上，套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实，穿越楼板管道防水细部构造见图 37。

管道穿楼板防水细部构造

地漏、排水立管等穿越楼板的管道根部应用密封材料嵌填压实，防水细部构造见图 38。

地漏穿楼板防水细部构造

同层排水管道穿楼板与同层排水地漏防水细部构造见图 39、图 40。

同层排水管道穿楼板防水构造

同层排水地漏防水构造

施工

一般规定

塑共聚高分子防水系统材料施工前应对图纸进行会审，编制专项防水施工方案，并经审批后方可实施，实施前应向操作人员进行安全、技术交底；作业时应根据专项施工方案技术要点对施工人员专业培训，主要操作人员必须持证上岗。

橡塑共聚高分子防水系统材料进入施工现场后，应见证抽样复验；复验项目应符合下列要求：

- 橡塑共聚高分子防水系统材料产品合格证和形式检测报告等应符合国家现行标准及设计的要求；

橡塑共聚高分子防水系统材料应按规定抽样复验，提供试验报告，严禁在工程中使用不合格的材料；

橡塑共聚高分子防水材料的复验项目应按本文件第 5 章系统材料相应技术指标做全项检验。

橡塑共聚高分子防水系统材料复合防水使用时应符合下列要求：

- 面（卷材＋涂料＋涂料）三道复合防水层用于平面防水工程时，第一道应采用Ⅲ型涂料，第二道应采用Ⅰ型涂料复合第三道卷材施工，立面及凹型排水沟等特殊复杂部位应选用橡塑共聚高分子防水Ⅲ型（Ⅱ型）涂料，与卷材搭接部位不应小于 150 mm；

屋面（卷材＋涂料）两道复合防水层施工时，防水层应选用第一道Ⅰ型涂料复合第二道卷材施工，出屋面管、设备墩等加强层、及立面墙设防应选用Ⅱ型涂料；

地下室（卷材＋涂料）两道复合防水层施工时，平面底板、顶板涂料防水层应选用Ⅰ型橡塑共聚高分子防水涂料复合卷材施工，立面侧墙涂料防水层应选用Ⅱ型橡塑共聚高分子防水涂料复合卷材施工，细部节点及加强层应选用Ⅱ型涂料（卷材）；

橡塑共聚高分子自粘防水卷材（涂料）立面外露部分因采用橡塑共聚高分子耐紫外防腐涂料做保护层，厚度不能低于 0.1 mm；

橡塑共聚高分子自粘防水卷材与Ⅰ型橡塑共聚高分子防水涂料复合用于平面防水施工时，自粘面应朝上，上方做混凝土、水泥砂浆保护层时隔离膜不应撕除。

橡塑共聚高分子防水系统材料施工作业时的环境温度应符合下列规定：

- 橡塑共聚自修复防水砂浆（灰浆）外墙防水工程施工时严禁在雨天、雪天、三级风及其以上时施工；施工的环境气温宜为 5 ℃～35 ℃。施工时应采取安全防护措施；

橡塑共聚高分子防水卷材（Ⅰ型涂料）复合防水工程施工时严禁在雪天、五级风及其以上时施工；施工的环境气温宜为 ﹣10 ℃ 以上；

橡塑共聚高分子防水卷材（Ⅲ型与Ⅱ型涂料）复合防水工程施工时严禁在雪天、雨天、三级风及其以上时施工；施工的环境气温宜为 ﹣5 ℃ 以上；

橡塑共聚高分子防腐涂料防水工程施工时严禁在雪天、雨天、三级风及其以上时施工；施工的环境气温宜为 45 ℃ 以下。

屋面工程防水施工

伸出屋面结构板的管道、设备、基座或预埋件等，应在橡塑共聚高分子材料施工前安装牢固，并做好密封防水处理；橡塑共聚高分子防水材料施工完成后，不得在其上凿孔、打洞或重物撞击。

橡塑共聚高分子复合防水系统材料作业时的基层应符合下列要求：

- 基层应坚实、基本平整、无灰尘；既有建筑屋面基层应进行打磨处理并清除干净；

屋面与山墙、女儿墙、檐口、檐沟、屋面平面及突出屋面结构的交接处应符合细部构造设计要求。

橡塑共聚高分子防水材料复合防水层的施工应符合下列规定：

- 橡塑共聚高分子材料Ⅲ型涂料作业完成后应及时干养护，橡塑共聚高分子防水材料与立面接触阴角部位施工应作出圆弧形（R=50）或八字；

复合防水卷材防水层宜平行屋脊铺贴，其搭接宽度不应小于 80 mm。铺贴的卷材应顺直、平整；外露部分防水层应及时涂刷橡塑高分子防腐保护层；

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅰ型）复合橡塑共聚高分子自粘防水卷材施工应刮涂法施工，施工时气温低于 20 ℃ 应将涂料放入专用加热水箱设备中加热到 30 ℃～90 ℃，加热时严谨采用加热器加热；加热后将涂料倒在基面上，用齿状刮板涂刮，涂层的厚度应符合设计规定，刮涂时应一次形成规定厚度，每次刮涂的宽度应比粘铺的卷材宽100mm左右；防水卷材宜平行屋脊铺贴，其搭接宽度不应小于 80 mm。铺贴的卷材应顺直、平整；

橡塑共聚高分子自粘防水卷材的搭接缝应采用冷粘法施工，施工时，应将搭接部位自粘卷材的隔离膜撕去，即可直接粘合，当气温低于 25°时搭接部位应用热风辅助粘接搭接，并用压辊滚压粘牢封严。卷材与卷材的搭接宽度不应小于 80 mm。

复合防水层施工完成经验收合格后，应及时施工水泥砂浆或细石混凝土等作保护层时，保护层与复合防水层之间必要时设置聚乙烯塑料薄膜、低标号DS砂浆等作隔离层。

地下工程防水施工

地下防水工程采用橡塑共聚高分子防水涂料加卷材复合防水构造时，外墙防水层的铺设宜采用外防外贴的方法进行施工。

细部节点加强层施工地下工程的管根、阴阳角、后浇带、施工缝及变形缝部位应先施工塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）或卷材作为加强层，加强层的厚度不应小于 1.2 mm。

复合防水层平面的施工方法应与 7.2.3 条相同，立面侧墙塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）施工宜采用喷涂法施工，需分两遍喷涂，待表面完全干燥后随即粘铺卷材，其搭接宽度不应小于 80 mm。铺贴的卷材应顺直、平整。使其形成整体的复合防水层，必要时应采取防止卷材下滑的固定措施。

橡塑共聚高分子自粘防水卷材铺贴时应排除自粘卷材下面的空气，平整顺直，低温施工时，搭接部位不得扭曲、皱折，宜采用热风辅助搭接，并辊压粘贴牢固。

橡塑共聚高分子自粘防水卷材用于铺贴预铺反粘防水时，自粘胶层应朝向待浇筑混凝土；防粘隔离膜应在混凝土浇筑前撕除。

复合防水层施工完毕，经质量验收合格后，应及时按设计要求施工保护层。底板防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于 50 mm。外墙采用外防外贴法施工复合防水层时，防水层外表面的保护层宜采用砌筑砖墙或铺贴挤塑聚苯乙烯泡沫板或塑料排水板等进行保护。外墙保护层完工后，应及时回填并分层夯实。

外墙工程防水施工

外墙门框、窗框、伸出外墙管道、设备或预埋件等应在建筑外墙防水施工前安装完毕。应经检查合格后再进行防水工序的施工。

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（涂料）复合防水基层应平整、坚实、牢固、干净，不得酥松、起砂、起皮。

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）单层一道防水设防施工时基层表面应为平整的毛面，光滑表面应进行界面处理，并应按要求湿润。两道防水层设防时第一道防水砂浆层表面应留毛面，需 48 h 后干湿交替养护时间≥56 h，在进行第二道防水灰浆施工；

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）搅拌好的后宜在 1 h 内用完，施工中不得加水，界面处理材料涂刷厚度应均匀、覆盖完全，收水后应及时进行砂浆防水层施工。

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）施工应符合下列规定：

- 采用防水砂浆（防水兼找平）厚度大于 10 mm 时，应分层施工，第二遍防水层应待前一层指触不粘时终凝后进行，各层应粘结牢固；

防水砂浆层应采用抹压法施工，宜连续施工，留茬时，应采用阶梯坡形茬，接茬部位离阴阳角不得小于 200 mm；上下层接茬应错开 100 mm 以上，接茬应依层次顺序操作、层层搭接紧密；

防水灰浆层施工应采用涂抹施工，喷涂施工时，喷枪的喷嘴应垂直于基面，合理调整压力、喷嘴与基面距离，必要时可在未凝结前修平；

防水砂浆层涂抹时应在初凝前压实、抹平，遇气泡时应挑破，保证铺抹密实。

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（涂料）配制前，应采用机械搅拌搅拌均匀，配料应按照规定要求进行，不得任意改变配合比 。

橡塑共聚高分子自修复防水材料砂浆防水层未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，防水砂浆硬化后应采用干湿交替的养护方法，养护期间不得受冻。

当外墙无保温时防水砂浆（涂料）防水层转角宜应抹成圆弧形 ，圆弧半径（R=50），转角抹压应顺直。

建筑室内工程防水施工

穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装；基层表面应平整、坚实、清洁, 并应充分湿润, 无积水。

防水涂料（灰浆）施工操作应符合下列规定：

- 橡塑共聚高分子自修复防水灰浆应使用机械搅拌，施工时应采用喷（滚）涂施工，必要时墙（立）面也可采取抹压法施工；

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅱ型）作业时应分两遍施工，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀；

橡塑共聚高分子自修复灰浆采用喷涂施工时应分两遍作业，在前一遍涂层硬化后，再涂刷下一遍涂料，采取抹压法施工时无需分遍施工；

防水涂料（灰浆）施工施工时宜先涂刷立面，后涂刷平面，不得有漏刷或堆积现象。防水涂料最后一遍施工必要时，可在涂层表干前撒砂；

橡塑共聚高分子防水涂料（Ⅲ型）施工完成后未干燥状态时, 不得浇水养护或直接受水冲刷, 潮湿环境中可在自然条件下养护；

住宅室内防水工程的施工环境温度宜为 0 ℃ 以上。防水层施工完毕验收合格后, 应及时做保护层。

工程质量验收

一般规定

防水工程质量验收的程序和组织，应符合本规范和 GB 50300 的规定以及相关其他规定。

防水层质量验收时应提交下列相应的资料：

- 防水设计图及会审纪录，设计变更洽商单；

防水施工技术方案。防水施工安全、技术交底书；

出厂合格证、材料质量形式检验报告、现场见证取样复验报告；

中间检查记录：分项工程质量验收记录、隐蔽工程质量验收记录、施工检查记录。

屋面防水工程

主控项目

复合防水层所使用的材料及其主要配套材料的质量应符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告及现场抽样复验报告。

复合防水层的厚度应符合设计要求。检验方法：用针测法或测厚仪检查并检查材料用量表；

复合防水层在檐口、天沟、檐沟、水落口、泛水、变形缝、女儿墙收头和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。检验方法：观察检查；

复合防水层不得有渗漏和积水现象。检验方法：雨后观察或淋水、蓄水检查；

一般项目

防水层应形成整体构造并与基层粘结密实，不得有鼓泡等现象。检验方法：观察检查。

复合防水层中卷材的搭接缝应粘结牢固，封闭严密，不得有翘边现象。检验方法：观察检查。

复合防水层中面层卷材的铺设方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为 -10 mm。检验方法：观察和尺量检查。

地下防水工程

主控项目

复合防水层所使用的材料及其主要配套材料的质量应符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场材料复验报告。

复合防水层在转角处、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位的构造做法应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

复合防水层的总厚度应符合设计要求。检验方法：用针测法检查并检查材料用量表。

一般项目

复合防水层应形成整体，并与基层粘结密实，封闭严实。检验方法：观察检查。

复合防水层中面层卷材的搭接缝应粘结牢固，封闭严密，不得有扭曲、翘边现象。检验方法：观察检查。

复合防水层的接槎宽度和构造应符合设计要求。卷材之间搭接宽度的允许偏差为 -10 mm。检验方法：观察和尺量检查。

外墙防水工程

主控项目

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）防水层所使用的材料及主要配套材料的质量应符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场材料复验报告；

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的 80%。检验方法：应在防水砂浆（灰浆）终凝前用针测法或测厚仪检查并检查材料用量表；

防水层外墙门框、窗框、伸出外墙管道、设备或预埋件等应在建筑外墙防水的防水构造，应符合设计要求。检验方法：观察检查；

防水层不得有渗漏现象。检验方法：雨后观察或淋水检查。

一般项目

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）防水层复合（单层）设防各构造基层之间应粘接牢固、无漏抹漏涂、空鼓现象。检验方法：观察检查；

橡塑共聚高分子自修复防水砂浆（灰浆）防水层复合（单层）完成面应密实、平整，无裂缝（龟微裂除外）、起砂等缺陷。检验方法：观察检查；

建筑室内防水工程

主控项目

橡塑共聚高分子防水涂料（灰浆）防水层所使用的材料及主要配套材料的质量应符合设计要求。检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场材料复验报告；

复合防水层的平均厚度应符合设计要求。检验方法：应用针测法或测厚仪检查并检查材料用量表；

防水层及其转角处变形缝、穿墙管道等细部做法均应符合设计要求。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录；

防水层不得有渗漏现象。检验方法：蓄水或淋水检验。

一般项目

防水层应与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀，无漏抹漏涂、鼓泡、等缺陷。检验方法：观察检查。

防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的 80%。检验方法：针测法或测厚仪测量并检查材料用量表。

墙（立）面灰浆防水层与基层应粘结牢固、结合紧密、无漏抹漏涂现象。检验方法：观察检查。

参考文献

［1］GB 50108-2008 地下工程防水技术规范

［2］GB 50207-2012 屋面工程质量验收规范(附条文说明)

［3］GB 50208-2011 地下防水工程质量验收规范(附条文说明)

［4］GB 50345-2012 屋面工程技术规范(附条文说明)

［5］JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量

［6］JGJ 155-2013 种植屋面工程技术规程

［7］JGJ/T 235-2011 建筑外墙防水工程技术规程(附条文说明)

［8］JGJ 298-2013 住宅室内防水工程技术规范(附条文说明)