| ICS | 87.080 |
| --- | --- |
| CCS | Y50 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

地理标志产品 徽墨

Product of geographical indication—Hui ink

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由黄山市市场监督管理局提出。

本文件由安徽省市场监督管理局知识产权保护处归口。

本文件起草单位：歙县老胡开文墨业有限公司、黄山市产品质量检验研究院、宣城市产品质量监督检验所、中国计量大学知识产权学院、安徽省黄山市屯溪胡开文墨厂、安徽省歙县工艺厂、歙县古城墨砚博物馆、黄山市古城歙砚有限公司、歙县市场监督管理局、歙县文化旅游体育局。

本文件主要起草人：谢卫东、周美洪、周健、张妮、孙晖、胡彬、胡秋生、程靖、程国胜、张悦丰、夏南生。

地理标志产品 徽墨

范围

本标准规定了徽墨的地理标志产品保护范围、产品分类、生产要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家有关行政主管部门根据《地理标志产品保护办法》批准保护的徽墨。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 17924 地理标志产品标准通用要求

GB/T 34853 文房四宝 墨锭

GB/T 43583 地理标志认定 产品分类与代码

QB/T 1752 墨锭

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

徽墨 Hui ink

以古徽州地域范围内出产的松烟、桐油烟、漆烟和胶为主要原料，或加入冰片等中药材为辅料，采用特定工艺制成的一种供传统书法、绘画使用或可作为工艺品、艺术品收藏用途的墨锭。

古徽州 Ancient Huizhou

一个特定历史地理概念，指公元1121年（北宋）至清末的徽州府行署及其管辖地域，俗称“一府六县”。与其相对应的现今行政区划范围是：安徽省黄山市的屯溪区、徽州区、黄山区汤口镇、歙县、黟县、祁门县和休宁县，安徽省宣城市的绩溪县以及江西省上饶市的婺源县。

地理标志产品保护范围

徽墨的地理标志产品保护范围限于原国家质量监督检验检疫总局2015年第162号《关于批准对达茂马铃薯等产品实施地理标志产品保护的公告》批准的范围，为安徽省黄山市歙县、休宁县、祁门县、黟县、屯溪区、徽州区、黄山区汤口镇、宣城市绩溪县共8个区县镇现辖行政区域。详见附录 A。

产品分类

依据GB/T 43583地理标志产品类别属于手工艺品（04）中笔墨纸砚（08）。

按原料不同分为油烟墨、松烟墨、炭黑墨三个品类。

油烟墨是指采用动、植物油炼成的油烟，配以纯皮胶、金箔、麝香、冰片、中药材、香料等精制而成的墨锭。

松烟墨是指采用松树熏烧而成的松烟，配以纯皮胶、冰片、中药材、香料等精制而成的墨锭。

炭黑墨是指采用色素炭黑，配以皮胶或骨胶、冰片、香料等精制而成的墨锭。

生产要求

主要原辅料

制作徽墨的主要原辅料应满足以下要求：

松烟：产地范围内长于高山瘠地的松树，取其松枝下八尺主干烧制而成。

油烟：产地范围内的桐籽树、漆树果实榨油后炼制而成。

水：产地范围内的新安江和渐江等泉水。

辅料：金箔、麝香、冰片、中药材、香料、皮胶或骨胶等。

制作工艺

工艺流程

按照国家非物质文化遗产保护名录所确定的徽墨制作技艺要求，徽墨完整的制作工艺流程如图1所示。

选料→练烟→ 漂洗 → 和胶 → 杵捣 → 成型 → 晾墨 → 挫边 → 洗水 → 填金 → 包装

徽墨制作工艺流程

工艺要求

徽墨工艺应满足以下要求：

- 烟的细度为1200至1500目；

原料漂洗要达到3次以上；

杵捣要200次以上；

晾墨的温度控制在20至25℃；

其他质量要求以徽墨传统制作工艺配方为准。

技术要求

徽墨的感官和使用性能要求应符合表1的规定。

| 项目 |  |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 油烟墨 | 松烟墨 | 炭黑墨 |
| 感官 | 外观 |  | 表面平整、光滑、无破损、无裂痕。 |  |  |
|  | 气味 |  | 天然麝香味 | 冰片香味 | 冰片香味 |
|  | 文字图案 |  | 文化特色明显。文字、图案清楚，线条流畅清晰，允许有不影响美观的溢色和落色现象。 |  |  |
|  | 包装盒 |  | 平整、无破损；包装盒及其图案应美观大方，与徽墨文化内涵相统一。 |  |  |
| 使用性能 | 发墨度/（g/min） ≥ |  | 0.015 |  |  |
|  | 墨色（D） ≥ |  | 1.15 | 1.10 | 1.15 |
|  | 粘度/（Pa·s） |  | 0.002～0.010 |  |  |
|  | 扩散率/（%） ≥ |  | 70 |  |  |
|  | 耐水性（D） ≤ |  | 0.4 |  |  |
|  | 纯洁度 |  | 无杂质 |  |  |
|  | 重量偏差/（%） ≤ |  | ±3 |  |  |
|  | 平整度/（㎜） | 正面弯翘度 ≤ | 0.6 |  |  |
|  |  | 反面弯翘度 ≤ | 0.8 |  |  |

徽墨技术要求

试验方法

试验条件

徽墨使用性能试验应在温度为（20±5）℃、相对湿度为40%～70%，无外界气流、无强光和其它热辐射等因素干扰的室内环境进行。

试样制备

徽墨使用性能试验需制备标准试样，标准试样应加工成底面积为(300±5)mm2的长方体墨锭。

感官检验

目测，鼻嗅进行。

使用性能检验

发墨度

将符合7.2条规定的标准试样在7.1条规定的试验条件下放置24h，称重后，再将该墨锭固定在磨墨机上（磨墨机转速为36转/min，加载砝码质量为2㎏，旋转直径为200㎜），使墨锭底面全部接触砚台面（砚台为书画用歙砚）后，加入清水100mL，研磨60min取下，待墨锭放置10min后，再一次称重。按公式（1）计算结果。本试验应连续做三次，测试结果取三次试验的平均值。

发墨度gmin=P-P160	()

式中：

P---墨锭研磨前重量（g）

P1---墨锭研磨后重量（g）

墨色

取发墨度试验后的墨液3mL倒入丝网上，用刮板将墨液刮到（6×20）㎝2的净皮宣纸上，在本标准规定的试验条件下，待其自然干燥后，用反射密度计进行测定，测上、中、下三点(以净皮宣纸的中心为中点，距中点中线1.5cm处上、下各一点)，测试结果取三点的平均值。

粘度

按QB/T 1752规定的方法进行。

扩散率

取适量粘度试验中的标准墨液，加入蒸馏水，按1：25比例配制成稀释墨液，用0.01mL刻度值的吸管吸入稀释墨液0.05mL，将滴管与滤纸面垂直接触，使稀释墨液自然吸入滤纸扩散，待墨液自然干燥后用游标卡尺在二条过圆心的垂直线上，测出墨迹的外圆直径d1 ,同时，用蒸馏水代替稀释墨液，依照上述方法测出水迹的外圆直径d 。按公式（2）计算结果：

扩散率=d1d	(2)

式中：

d1---墨迹外圆直径;

d---蒸馏水外圆直径。

耐水性

取7.4.2条试验制成的黑标样纸，将同样质地、同样大小的净皮宣纸附在黑样上，再用同样大小的二块玻璃夹好。置于水里24h取出，用底纹笔来回刷六次，晾干，用反射密度计测覆盖盖在黑标样上的宣纸密度值。

纯洁度

研磨过程中目测观察。

重量偏差

将成品墨锭放在精度为0.1g的天平上称量。按公式（3）计算结果：

重量偏差=S1-SS×100%	(3)

式中：

S1---墨锭实际重量（g）;

S---墨锭标识重量（g）。

平整度

将墨锭放在玻璃板上，并压上小玻璃板，用塞尺中不同毫米页片对准墨锭中心端下腹，手势保持塞尺页片平稳，轻轻塞入测定墨锭正面、反面弯翘度，以能穿通为准。

检验规则

批次

相同的材料生产批为一个检验批次，但不应超过一个月。

出厂（交收）检验和型式检验

出厂（交收）检验

出厂（交收）检验按GB/T 2828.1规定进行，采用一般检查水平Ⅰ的正常检查一次抽样方案，合格质量水平(AQL)为6.5，检验项目见表2。

产品应经检验合格，并附有产品合格证（或盖检验合格章）后方可出厂交收。

型式检验

正常生产情况下，型式检验每年应不少于1次。但有下列情况之一时，应进行型式检验。

更改配方、工艺，可能影响产品性能时；

停产半年以上又重新生产时。

型式检验的样本应从经出厂（交收）检验的合格批中抽取。型式检验的判定以不合格块数计算。

型式检验按GB/T 2829的规定进行。采用判别水平Ⅰ的一次抽样方案，其中Ⅰ组不合格质量水平(RQL)为40，Ⅱ组不合格质量水平(RQL)为30，任意一组不合格即判为型式检验不合格。

型式检验项目、项目分组、判定数组、样本数具体见表2。

| 组别 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 判定组数 |  | 样本数 （块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格数（块） | 不合格数（块） |  |
| Ⅰ | 1 | 外 观 | 6 | 7.3 | 2 | 3 | 8 |
|  | 2 | 气 味 | 6 | 7.3 |  |  |  |
|  | 3 | 重量偏差 | 6 | 7.4.7 |  |  |  |
|  | 4 | 平 整 度 | 6 | 7.4.8 |  |  |  |
|  | 5 | 文字图案 | 6 | 7.3 | 3 | 4 | 10 |
|  | 6 | 包 装 盒 | 6 | 7.3 |  |  |  |
| Ⅱ | 1 | 发 墨 度 | 6 | 7.4.1 | 0 | 1 | 3 |
|  | 2 | 墨 色 | 6 | 7.4.2 |  |  |  |
|  | 3 | 粘 度 | 6 | 7.4.3 |  |  |  |
|  | 4 | 扩 散 率 | 6 | 7.4.4 |  |  |  |
|  | 5 | 耐 水 性 | 6 | 7.4.5 |  |  |  |
|  | 6 | 纯 洁 度 | 6 | 7.4.6 |  |  |  |

型式检验项目分组及判定

标识、包装、运输和贮存

标识

产品合格证或说明书应载明下列内容：产品名称(徽墨品类)、等级、重量、厂名、厂址、生产日期、执行标准。如必要，还应标示制墨师姓名（字号）。

包装

徽墨外包装结构应合理，坚实，易于携带。

运输

在运输过程中，应注意轻装轻卸，并在外包装上印有防雨、防潮、防晒和免压，小心轻放等字样。

贮存

产品贮存应防止潮湿、雨淋、阳光照射和高温，存放库房应避风、阴凉干燥。

（规范性）
徽墨地理标志产品保护范围

徽墨地理标志产品保护范围见图A.1。

徽墨地理标志产品保护范围图