| ICS | 97.195 |
| --- | --- |
| CCS | Y50 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—2025

地理标志产品 歙砚

Product of geographical indication—She inkstone

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由黄山市市场监督管理局提出。

本文件由安徽省市场监督管理局知识产权保护处归口。

本文件起草单位：黄山市古城歙砚有限公司、黄山市产品质量检验研究院、宣城市产品质量监督检验所、中国计量大学知识产权学院、安徽省歙县工艺厂、歙县新安歙砚艺术博物馆、歙县歙砚协会、歙县古城墨砚博物馆、歙县老胡开文墨业有限公司、黄山市艺宝阁文化艺术有限公司、歙县市场监督管理局、歙县文化旅游体育局。

本文件主要起草人：谢卫东、胡秋生、孙晖、张妮、周健、凌红军、方学斌、胡彬、周美洪、方永兴、张悦丰、杨骁、方绪彬、江宝忠、吴国水、程礼辉、汪德钦、叶宗意、张硕、王祖伟、郑寒、王宏俊、李利宾、张永鸿、夏南生。

地理标志产品 歙砚

范围

本标准规定了歙砚地理标志产品保护范围、原材料、制作工艺流程、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于国家有关行政主管部门根据《地理标志产品保护办法》批准保护的歙砚。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T 17924 地理标志产品标准通用要求

GB/T 34852 文房四宝 石砚

GB/T 43583 地理标志认定 产品分类与代码

QB/T 1751-1993 石砚

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 歙砚 She inkstone

以古徽州地域范围内的砚石为原材料，按照歙砚制作技艺加工而成的砚台，其特点是“石质坚润、纹理缜密、涩不留笔、滑不拒墨、贮水不涸”。

- 古徽州 Ancient Huizhou

一个特定历史地理概念，指公元1121年（北宋）至清末的徽州府行署及其管辖地域，俗称“一府六县”。与其相对应的现今行政区划范围是：安徽省黄山市的屯溪区、徽州区、黄山区汤口镇、歙县、黟县、祁门县和休宁县，安徽省宣城市的绩溪县以及江西省上饶市的婺源县。

地理标志产品保护范围

歙砚的地理标志产品保护范围限于原国家质量监督检验检疫总局2015年第162号《关于批准对达茂马铃薯等产品实施地理标志产品保护的公告》批准的范围，为安徽省黄山市歙县、休宁县、祁门县、黟县、屯溪区、徽州区、黄山区的汤口镇和宣城市绩溪县(江西省婺源产区另行公示)。详见附录 A。

原料

歙砚石地域

出产自古徽州地域范围内。

歙砚石来源

砚石按其来源可划分为：

产地范围内砚山(龙尾山)砚坑，包括：眉子坑、罗纹坑、水舷坑、金星坑、罗纹里山坑(古犀罗纹坑)、紧足坑、水蕨坑、庄基坑、叶九坑、岭背坑、溪头坑、外庄坑、桥头坑等，以及芙蓉溪子石、武溪子石、庙前青、柴林石、学校背石、樟树背石等。

产地范围内济溪砚坑，包括：济源坑、碧里坑以及大畈绿石、济溪鱼子金晕石等。

产地范围内溪头坑(龙潭石)、岩源坑、紫云坑、庙前坑、洽河坑、苏川坑、大连砚坑、岭南砚坑等。

歙砚石品质特性

砚石按其品质不同可划分为：

石质温润如玉，整体通透。

石质纹理清晰、缜密，石色清碧，色泽亮丽。

石质有自然纹理及俏色，扣之如磬。

歙砚石纹饰特性

按地质（岩石）学分类，歙砚石纹饰主要分为沉积构造纹饰、变成构造纹饰以及复成构造纹饰（混合纹饰）三大类。

沉积构造纹饰可细分为层理纹饰、金属纹饰和沉积复型纹饰三类。层理纹饰主要有刷丝纹、罗纹等纹饰，金属纹饰主要有雪洒残、金星、银星、金晕等纹饰，沉积复型纹饰主要有水波纹、金星、斜纹、雪洒残等纹饰。

变成构造纹饰可细分为叶理纹饰、斑点纹饰、变成复型纹饰三类。叶理纹饰主要有水波纹、粗细螺纹等纹饰，斑点纹饰主要有黑鱼子纹等纹饰，变成复型纹饰主要有眉纹、犀角罗纹等纹饰。

复成构造纹饰（混合纹饰）主要有罗纹金星、雪洒残等纹饰。

按天然纹理划分，歙砚石纹饰主要包括：眉纹、罗纹、金星、金晕、鱼子纹、带状纹、歙红、歙青、紫云玉斑等几大类石品。在上述几大类别中，还可再细分更多的石品名称，比如：眉纹金晕、水波罗纹、玉带金星等。

确定歙砚石石品的主要天然纹理图片参见附录 B。

生产工艺流程

按照国家非物质文化遗产保护制度所确定的歙砚制作技艺要求，歙砚完整的制作工艺流程如图1所示。

采石 → 选料 → 制坯 → 设计 → 雕刻 → 打磨 → 上光养护 → 配盒 → 包装。

歙砚制作工艺流程图

产品分类

依据GB/T 43583地理标志产品类别属于手工艺品（04）中笔墨纸砚（08）。

按外形可划分为：规格歙砚和随形歙砚。

规格歙砚是指经过工艺加工并呈现出一定几何形状的歙砚，主要包括有：长方形、正方形、圆形、菱形、椭圆形等规格砚。一般长方形、正方形规格砚其长度范围在76mm～305mm之间；圆形规格歙砚其直径范围在102mm～254mm之间；菱形、椭圆形规格砚其长度范围在76mm～254mm之间。

随形歙砚是指规格歙砚以外的，按作品呈现所需要的形状或自然石料形状，经过工艺加工的各种造型歙砚。

按用途可划分为：书画用歙砚和工艺收藏品歙砚。

工艺收藏品歙砚包括了收藏类、工艺品类、艺术品类、旅游产品类等用途的歙砚。

要求

感官

砚石

应石质优良，宜雕琢，莹润细密，有“坚、润、柔、健、细、腻、洁、美”八德。用于加工书画用砚的砚石还应兼备坚、润之质，扣之有声，抚之若肤，发墨益毫。

一般要求

砚池和砚堂

应手感平滑，无明显划痕，无影响美观和使用功能的裂痕。砚堂面积专供书画用途歙砚不应小于砚总面积的1/2，其他歙砚不应小于砚总面积的1/3。

造型和布局

造型应美观大方；布局宜因材施艺、合理适用。

图饰

应优美、兼具民族风格或地方特色。

雕刻

应线条准确流畅、物像清晰，层次分明、雕琢精美，文气凝重，富含徽州文化特色。

特殊要求

书画用歙砚宜：观砚温润细腻，纹饰（或天然纹理）清晰。呵砚雾气生云。抚砚如孩儿面、似美人肤。扣砚玉德金声，铿锵玲珑。用砚石滑不涩，发墨益毫，储墨不涸，久磨不损。

尺寸

规格歙砚应明示其尺寸。尺寸允差应符合表1的规定。

规格歙砚尺寸允差

单位：mm

| 规格尺寸 | 允差 |
| --- | --- |
| ≤102 | ±1.5 |
| 103～203 | ±2.0 |
| 204～305 | ±2.5 |

随形歙砚的尺寸允许公差不作要求。

物理特性

应符合表2的规定。

歙砚物理特性

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 莫氏硬度 | 3～5 |
| 体积密度/（g/cm3） | 2.5～3.0 |
| 吸水率/（%） | 0.1～0.2 |
| 发墨量/（mm3/min） ≥ | 6 |
| 发墨量仅适用于书画用砚。 |  |

石材天然放射性核素限量

应符合GB/T 34852的相关规定。

砚盒

底、盖吻合。砚盒印附的文字图案、标识应清晰。

试验方法

感官指标和砚盒

手感目测。

使用分度值为1mm的钢直尺进行测量后计算面积。

尺寸

用精度为0.1mm的尺子测量。

物理性能

硬度

采用方解石和磷灰石两种标准矿物分别与歙砚石相互刻划，判定。

体积密度

按GB/T 9966.3规定的方法进行。

吸水率

将试样在（20±2）℃的温度条件下，放置60min后称重M1，然后浸入水中60min取出，用干布擦净试样表面的水，在以上温度条件下放置10min,再用分析天平称重试样M2，按公式（1）计算其吸水率H:

H=M2−M1M1×100%	()

式中：

H---饱和吸水率，%；

M1---吸水前试样质量，g;

M2---吸水后试样质量，g;

发墨量

按QB/T 1751-1993第4.2条规定的方法进行。

石材天然放射性核素限量

按GB/T 34852规定的方法进行。

检验规则

组批、抽样

对于规格砚，同一砚坑原料、相同工艺制作的歙砚为一个组批，从相同组批中随机抽取2个作为检验试样；对于随形砚，单一歙砚即为1个组批的检验试样。

出厂（交收）检验与型式检验

出厂（交收）检验

歙砚成品出厂前须经企业检验部门检验合格，签发合格证书后方可出厂。

出厂(交收)检验的项目为：感官、尺寸和砚盒。

型式检验

型式检验的样本应从经出厂检验的合格品中抽取。

型式试验为全项目检验。

有下列情况时，应进行型式检验：

材料来源发生重大改变可能影响产品性能时；

停产半年以上重新恢复生产时；

产品质量监督机构提出型式检验要求时。

判定规则

检测结果符合本标准规定的全部技术要求的，则判该批（个）歙砚为合格品。

任一项指标不符合要求时，可以进行加倍抽样复检的，进行复检，如复检结果仍不符合要求的，则判为不合格品，标明按处理品处理。不能进行加倍抽样复检的，直接按处理品处理。

购销双方对产品质量发生争议时，应由双方共同抽样，交法定仲裁机构检验，以仲裁机构的检验结果为准。

标识、包装、运输和贮存

标识

产品合格证或说明书应载明下列内容：产品名称、厂名、厂址、生产日期、执行标准、坑口及石品名称、砚雕师字号或姓名。

包装

包装应结构合理、坚实。

运输

运输过程中，应轻装轻卸、防压、防冲击、防震、防潮、防晒。

贮存

产品应存放于通风、清洁的库房中，定期养护。

（规范性）
歙砚地理标志产品保护范围图

歙砚地理标志产品保护范围见图A.1。

歙砚地理标志产品保护范围图

（资料性）
歙砚石品的主要天然纹理

沉积构造纹饰

沉积构造纹饰

刷丝纹

歙砚石中的一种细层理，如刷拂拭之状，而显示出层层平行纹理。见图A1-01～图A1-04。

图A1-01 细刷丝纹1（砚山砚坑）                   图A1-02 细刷丝纹2（砚山砚坑）

图A1-03 粗刷丝纹1（济溪砚坑）                        图A1-04 粗刷丝纹2（砚山砚坑）

玉带纹

呈条带状，粒度的变化、颜色的变化及沉积物质成分的变化，从而导致纹理的变化。见图A2。

图A2  玉带（砚山砚坑）

彩带纹

因条带状纹饰中含有不同的金属物质而呈现出不同的颜色条带。见图A3-01～图A3-02。

图A3-01 彩带（砚山砚坑）                              图A3-02 彩带纹（歙县岩源砚坑）

金属纹饰

金星

指黄铁矿呈星散状分布在砚石上，外观呈现金星状。见图A4-01～图A4-05。

图A4-01 圆点金星（砚山砚坑）                   图A4-02 粟米金星（砚山砚坑）

图A4-03 雨点金星（砚山砚坑）                         图A4-04 雨丝金星（水舷坑）

图A4-05 凤眼金星（砚山砚坑）

银星

指白铁矿呈星散状分布在砚石上，外观呈现银星状。见图A5。

图A5  银星（金星坑）

金花、金晕

是由黄铁矿或黄铜矿物所构成，是硫化物的结核体。见图A6-01～图A6-06。

图A6-01 金花（水舷坑）                               图A6-02 金晕（金星坑）

图A6-03 金线金晕（砚山砚坑）                           图A6-04 龙眼金晕（砚山砚坑）

图A6-05 云雾金晕（金星坑）                              图A6-06  银晕（金星坑）

沉积复型纹饰

水浪金星

见图A7。

图A7  水浪金星（砚山砚坑）

玉带金星

见图A8。

图A8  玉带金星 （砚山砚坑）

变成构造纹饰

叶理纹饰

水浪纹（角浪纹）

是指歙砚石中由构造变形与变质形成一系列不同形态的皱纹，形似海里、湖里荡漾的波涛。见图A9-01～图A9-02。

图A9-01 粗水浪纹（水舷坑）                 图A9-02 小水波罗纹（水舷坑）

细罗纹

因岩石变质作用，新生小片状矿物（如绢云母）密集排列呈现许多小皱纹。见图A10。

图A10 暗细罗纹（砚山砚坑）                           图A10 暗细罗纹细部特征

粗罗纹

见图A11-01～图A11-02。

图A11-01 算子粗罗纹（罗纹坑）                   图A11-02  吐丝粗罗纹（砚山砚坑）

斑点纹饰

鱼子纹

形似鱼卵也称鳝肚纹，是斑点状含粉砂板岩，由少量粉砂和大量绢云母组成。见图A12-01～图A12-03。

图A12-01 鱼子鹅蛋纹（砚山砚坑）                  图A12-02  鳝鳇龙蛋（砚山砚坑）

图A12-03 鳝肚鱼子眉纹（眉子上坑石）

紫云玉斑

为紫色含粉砂板岩。呈紫红或猪肝色，有的是紫红色基底上散布着翠绿色斑点，有的是翠绿色斑中镶嵌着紫云。见图A13。

图A13 紫云玉斑（紫云坑）

变成复型纹饰

眉纹

犹如美人眉毛，石质细腻，为铁锰矿物、炭质及绿泥石，是层理纹饰或脉状层理纹饰与劈理纹饰的混合。见图A14-01～图A14-10。

图A14-01 对眉（砚山砚坑）                      图A14-02 凤尾眉纹（砚山砚坑）

图A14-03 阔眉纹（砚山砚坑）                    图A14-04  长眉纹（砚山砚坑）

图A14-05 带状眉（砚山砚坑）                        图A14-06   细眉纹（砚山砚坑）

图A14-07 线眉纹（砚山砚坑）                        图A14-08  雁湖眉纹 (砚山砚坑)

图A14-09 枣心眉子纹（砚山砚坑）                       图A14-10 鱼子金晕（眉子上坑）

龟甲纹

也称龟背纹。与眉纹同出自眉子坑，只不过龟甲出自眉子坑的上坑，石质结构与眉纹相似。见图A15-01～图A15-04。

图A15-01 白眉龟甲纹（砚山砚坑）                  图A15-02 鱼鳞龟甲纹（砚山砚坑）

图A15-03 小格龟甲纹（砚山砚坑）                   图A15-04 大格龟甲纹（砚山砚坑）

复成构造纹饰（混合纹饰）

是指两种或两种以上纹饰组成的混合纹饰。见图A16-01～图A16-04。

图A16-01 金星金晕罗纹（砚山砚坑）                        图A16-02 银星罗纹（罗纹坑）

图A16-03  金星眉纹（砚山砚坑）                                图A16-04 金晕眉纹（砚山砚坑）