| ICS | 71.020 |
| --- | --- |
| CCS | J 74 |

63

青海省地方标准

DB 63/T XXXX—XXXX

盐湖工业过程装备风险监控技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

青海省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号和缩略语	1

5 基本要求	2

6 设备风险监控实施流程	3

7 设备风险评估过程	5

8 设备风险监检测过程	5

9 设备检验和装置检修	8

附录A （资料性） 盐湖工业典型装置腐蚀回路图（示例）	11

附录B （资料性） 盐湖工业潜在腐蚀机理	12

附录C （资料性） 盐湖工业典型潜在高危腐蚀机理异常	18

附录D （资料性） 盐湖工业典型设备推荐的检验策略	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国特种设备检测研究院提出。

本文件由青海省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：中国特种设备检测研究院、华北科技学院、青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖元品化工有限责任公司、北京科技大学、北京化工大学、西安交通大学、江苏省特种设备安全监督检验研究院江苏分院、宁波市特种设备检验研究院、武汉左晟检测技术有限公司。

本文件主要起草人：路笃辉、丛广佩、王目凯、杨硕、丁彦龙、赵奕为、李翔、王琪、赵梦曦、包忠斌、赵亚洁、吴宏辉、高东、徐业银、韩利哲、张烟生、励凯宏、赵毅。

本文件由青海省市场监督管理局监督实施。

盐湖工业过程装备风险监控技术规范

范围

本文件规定了盐湖工业承压类设备风险评估的基本要求、风险监控实施流程、风险评估过程、风险监检测过程、设备检验和装置检修等内容。

本文件适用于盐湖工业生产装置及其承压设备的安全管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26610.4  承压设备系统基于风险的检验实施导则 第4部分：失效可能性定量分析方法

GB/T 30579  承压设备损伤模式识别

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

风险评估

以实现系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对系统中存在的危险和有害因素进行辨识与分析，预判系统发生事故可能性、后果严重程度和风险的分析方法。

腐蚀回路图

一种用于展示某一装置或工艺单元中具有相同材料类型、相似操作条件和相同损伤模式的工艺原则流程图。

高后果风险

可能导致的事故后果严重程度达到较高级别的风险。

符号和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DCS      集散控制系统（Distributed Control System）

HAZOP   危险与可操作性分析（Hazard and Operability Study）

IOW     完整性管理窗口（Integrity Operating Window）

MSDS    化学品安全说明书（Material Safety Data Sheet）

RBI             基于风险的检验（Risk Based Inspection）

RCM           以可靠性为中心的维修（Reliability Centered Maintenance）

基本要求

风险评估和监控措施实施时机

出现下列情况之一的，应进行风险评估：

装置或工艺单元首次开车前；

装置或工艺单元出现变更（进料总量、组分、操作条件或连续操作时长有变化）；

设备管道发生重大变更（更换、改造）；

装置或工艺单元发生事故，恢复生产前；

HAZOP报告中存在与设备损伤有关的高后果风险，且存在同类失效案例或损伤影响不明的。

风险评估和监控策略分析人员

风险评估人员应至少包括：

RBI分析持证人员；

设备工程师；

工艺工程师。

风险监控策略分析人员应至少包括：

RBI分析持证人员或腐蚀/材料专家；

设备工程师；

检验检测人员；

化学注剂供应方技术人员；

化学分析/检验人员；

腐蚀控制系统供应方技术人员。

风险评估和监控策略分析主持人一般由RBI分析持证人员担任。

评估周期

按照TSG 21中对设备检验周期的规定或企业维修计划执行。

风险等级及风险矩阵

风险等级一般分为低、中、中高和高4个等级，风险矩阵见图1。

风险矩阵

设备风险监控实施流程

设备风险监控过程主要包括工艺风险识别、装备风险分析、在线监检测策略制定和维修策略制定，具体实施步骤见图2。

过程装备风险监控实施流程

包括：

采用工艺风险识别确定与设备损伤有关的高后果风险；

针对高后果风险进行RBI分析，识别可监检测损伤的风险状态；

针对随机性泄漏问题或难以监检测的损伤，进行RCM分析，通过泄漏概率识别其风险状态；

针对与时间有关且可监检测的损伤类型，如腐蚀等，制定在线监检测措施，如IOW、在线监检测方案等；

针对与时间有关但无法监检测的损伤类型，如法兰泄漏等，制定与泄漏概率有关的检维修措施，如RCM方案、泄漏检测方案等建议安全措施；

针对与时间无关的损伤类型，制定周期性检验检测措施。

设备风险评估过程

资料收集

设备风险评估所需资料，包括：

工艺管道和仪表流程图；

工艺原则流程图（含物料平衡表）；

MSDS；

操作规程；

物料标定报告；

设备设施失效分析报告或失效记录、维修报告；

设备设施竣工图；

设备质量说明书；

工艺管道表；

管道材料等级表；

检验检测报告（如果有）；

水质化验报告（如果有）；

DCS操作数据和腐蚀监测数据（如果有）；

反应热评估报告（如果有）。

腐蚀回路图绘制

腐蚀回路图绘制步骤，包括：

- 确定损伤模式，损伤模式分析应按照本文件附录B和GB/T 30579执行；

确定损伤趋势，腐蚀速率和开裂敏感性的计算分析应按照GB/T 26610.4执行；

修正损伤趋势，应结合以往检验检测、腐蚀监测、失效记录、维修记录等资料开展。

绘制腐蚀回路图，应在工艺原则流程图上绘制，示例见本文件附录A。

RCM分析确定失效风险

- 根据设备失效、维修记录等，确定发生泄漏的关键失效模式及其泄漏频率；

根据企业HSE管理规定确定泄漏风险；

在工艺原则流程图上标定泄漏点风险分布图。

设备风险监检测过程

损伤异常IOW参数设定

确定腐蚀回路IOW参数

- 结合设备失效、维修记录确定潜在腐蚀异常情况，确定腐蚀机理异常的特征工艺参数；

根据腐蚀回路图确定装置中各腐蚀回路的潜在腐蚀机理；

针对各腐蚀回路的潜在腐蚀机理和DCS数据，确定正常状态下每个腐蚀回路内各潜在腐蚀机理的腐蚀速率或敏感性程度，以腐蚀速率或敏感性最高的损伤机理作为主腐蚀机理；

按照GB/T 30579和GB/T 26610.4确定每个腐蚀回路主腐蚀机理的影响因素；

根据水质化验报告、物料标定报告和DCS中确定的主腐蚀机理影响因素的数据，按式1和2计算主腐蚀机理影响因素均值；

μi=1Nij=1Nixj	()

σi=i=1Nixi-uiNi-1	()

- 式中：

- μi——主腐蚀机理第i个影响因素的均值；

- Ni——主腐蚀机理第i个影响因素的数据总量；

- σi——主腐蚀机理第i个影响因素的偏差。

按式3计算第i个影响因素腐蚀影响度；

RIi=CRui+1.28σiNi	()

- 式中：

- RIi——主腐蚀机理第i个影响因素的影响度；

- CR——某一腐蚀机理的腐蚀速率或敏感性，一般按照GB/T 26610.4确定。

将腐蚀影响度RIi最大的影响因素和腐蚀机理异常特征工艺参数作为该主腐蚀机理的影响因素，即该腐蚀回路的IOW参数。

IOW参数各等级预警值确定

各腐蚀回路IOW超限预警判定方法见表1、表2。

过程装备IOW预警判定

| 风险 | IOW类型 | 响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 临界 | 预警方式：报警； 满足条件： （1）高/中高风险单元出现损伤速率增加或新腐蚀机理倾向； （2）中风险单元出现损伤速率增加且一个检验周期内（一般为3年）该单元将进入高风险状态； （3）中风险单元可能出现新的损伤机理； 响应措施： （1）记录超限时间并监测超限持续时间； （2）通知专项技术专家超限已发生； - 操作人员立即采取预设操作行为将超限参数控制回正常区间。 |
|  | 临界 | 预警方式：报警； 满足条件： （1）高/中高风险单元出现损伤速率增加或新腐蚀机理倾向； （2）中风险单元出现损伤速率增加且一个检验周期内（一般为3年）该单元将进入高风险状态； （3）中风险单元可能出现新的损伤机理； 响应措施： （1）记录超限时间并监测超限持续时间； （2）通知专项技术专家超限已发生； （3）操作人员立即采取预设操作行为将超限参数控制回正常区间。 |

- 表1 过程装备IOW预警判定（续）

| 风险 | IOW类型 | 响应方式 |
| --- | --- | --- |
| 中高 | 临界 | 预警方式：报警； 满足条件： （1）中风险单元出现损伤速率增加且一个检验周期内（一般为3年）该单元将进入中高风险状态； 响应措施： （2）记录超限时间并监测超限持续时间； （3）通知专项技术专家超限已发生； （4）操作人员采取预设操作行为将超限参数控制回正常区间。 |
|  | 标准 | 预警方式：警示； 满足条件： 中风险单元出现损伤速率增加，但一个检验周期内（一般为3年）该单元不会进入中高风险状态，而损伤等级却发生变化。 响应措施： （1）记录超限时间并监测超限持续时间； （2）通知专项技术专家超限已发生； （3）操作人员采取预设操作行为将超限参数控制回正常区间。 |
| 中 | 标准 | 预警方式：警示； 满足条件： 中风险单元出现损伤速率增加，但损伤等级却未发生变化，且一个检验周期内（一般为3年）该单元不会进入中高风险状态。 响应措施： （1）识别其它与之有关的告知超限记录； （2）警示并通知操作人员和专项技术专家超限已发生； （3）根据超限情况，重新调整操作方案、检验和维修计划。 |
|  | 告知 | 预警方式：告知； 满足条件： 低风险单元出现损伤速率增加，且损伤等级发生变化。 响应措施： （1）识别其它与之有关的告知超限记录； （2）警示并通知操作人员和专项技术专家超限已发生； （3）根据超限情况，重新调整操作方案、检验和维修计划。 |
| 低 | 告知 | 预警方式：告知； 满足条件： 低风险单元出现损伤速率增加，但损伤等级未发生变化。 响应措施： （1）通知操作人员和专项技术专家超限已发生； （2）专项技术专家跟踪参数变化趋势确定该变化对设备可靠性的长期影响（参考时间为大于等于一个检验周期，一般为3年）。 |

腐蚀等级判定标准

| 腐蚀等级 | 均匀腐蚀速率mm/y（mpy） | 最大点蚀速率mm/y（mpy） |
| --- | --- | --- |
| 轻度腐蚀 | ＜0.025（＜1） | ＜0.14（＜5） |
| 中度腐蚀 | 0.025～0.12（1～4.9） | 0.13～0.20（5～7.9） |
| 严重腐蚀 | 0.13～0.25（5～10） | 0.21～0.38（8～15） |
| 极严重腐蚀 | ＞0.25（＞10） | ＞0.38（＞15） |

绘制腐蚀材料图

根据各腐蚀回路IOW及其超限预警值绘制腐蚀材料图，至少包含以下内容：

- 装置或工艺单元变更记录，包括变更时间、变更内容（改进、扩建）等；

各腐蚀回路的主要材料、主腐蚀机理及其实际操作参数、影响因素的正常范围；

各腐蚀回路出现腐蚀异常的工况参数、IOW参数及其异常变化行为描述；

各腐蚀回路IOW及其预警临界值和预警等级。

中风险腐蚀回路的腐蚀异常检测

中风险腐蚀回路内的设备，腐蚀异常监测应满足以下要求：

- 对于均匀减薄缺陷类型，应采用超声在线监测方式，其点位选择应为如下之一：

塔器、容器：塔封头、筒体、汽液相交界处、塔盘、受液槽、易腐蚀部位的接管等。

压力管道：

受介质的湍流、气蚀、冲蚀、磨损作用严重的部位，如弯头、肘管、T型管、孔板和节流阀的下游管段、各种烟道气、油浆催化剂管线等应进行重点测厚。

介质容易对管线产生电化学腐蚀的部位，如酸性气冷凝的部位、气液交界部位、焊缝热影响区。

对高温异种钢管线接头部位。

对机泵进出口的管线。

换热设备：

易发生冲蚀、汽蚀的管程热流入口的管端。

易发生冲蚀的壳程入口。

介质流向改变部位，如换热设备的入口处、折流板处的壳体等

接管部位的壳体、管箱。

- 对于非均匀减薄缺陷类型或腐蚀异常，应采用具备区域扫描功能的导波监测方式，其点位选择应为可能发生腐蚀异常或IOW参数变化最剧烈的管道。最为严重的腐蚀异常主要为流体流态腐蚀异常，判定方法参见本文件附录C，腐蚀速率的定量预测，按照式4计算。

CRab=CRabSlabSlor	(4)

式中：

CRab——腐蚀异常发生后的腐蚀速率，单位为mm/y；

Slab ——腐蚀异常发生后导波趋势曲线的斜率；

Slor ——腐蚀异常发生前导波趋势曲线的斜率。

设备检验和装置检修

设备检验范围和检验内容确定

应对后果较高的关键设备和风险在可接受准则以上的其他设备和管道视为检验重点。风险在可接受准则以下的设备和管道，抽检原则为：根据设备和管道分类（对管道按物流种类和P*DN值分类，对设备按设备类型、物流种类和P*V值分类）、风险等级、失效机理，按一定比例进行抽查。抽检到的压力容器和压力管道，应按照以下内容进行检验：

- 塔、容器

- 检查部位包括封头、筒体内外表面、防腐层、绝热层及金属衬里，接管法兰，内件。

- 重点检查以下部件主要包括：

塔封头、各层塔壁有无蚀坑（测量深度）、裂纹。

金属衬里检查有无腐蚀、裂纹，局部鼓包或凹陷。

可能发生腐蚀及变形的内件（塔盘、梁、分配板及集油箱等）。

积有水分、湿汽、腐蚀性气体或汽液相交界处。

可能产生应力腐蚀以及氢损伤的部位。

封头过渡部位及应力集中部位。

“死角”及冲刷部位。

焊缝及热影响区。

接管部位。

热偶、压力表的内接口处有无局部冲刷腐蚀。

可能产生应力腐蚀以及氢损伤的部位。

- 测厚部位：塔封头、筒体、汽液相交界处、塔盘、受液槽、易腐蚀部位的接管

压力管道

- 一般管道应做外部检查。存在腐蚀倾向的工业管道应依据使用环境、运行状况、腐蚀评估结果及检查方案等进行不定期或定期检验检测。一是H2/H2S腐蚀检查：当操作温度大于218℃时，应对其部位进行测厚。二是对工作温度小于100℃保温管线，检查保温材料和管线的腐蚀情况。三是对埋地管线应进行土壤腐蚀性调查和管道的腐蚀状况检查。四是对循环水管应检查管内垢下腐蚀情况。五是对中压和高压蒸汽管线进行蠕变检查，主要测量外径或管线变形检查。六是对有应力腐蚀倾向的管线应检查焊缝裂纹。

- 重点检查部位应包括：

  - 受介质的湍流、气蚀、冲蚀、磨损作用严重的部位，如弯头、肘管、T型管、孔板和节流阀的下游管段、各种烟道气、油浆催化剂管线等应进行重点测厚；

介质容易对管线产生电化学腐蚀的部位，如酸性气冷凝的部位、气液交界部位、焊缝热影响区；

对高温异种钢管线接头部位应检查裂纹；

对机泵进出口的管线，检查其疲劳裂纹与冲蚀。

换热器

- 检查部位主要有管板、管箱、换热管、折流板、壳体、防冲板、封头、小浮头螺栓、接管及联接法兰等

- 重点检查部位应包括：

  - 易发生冲蚀、汽蚀的管程热流入口的管端，检查管板管接头焊肉有无腐蚀迹象，有无冲蚀、气蚀，管板有无蚀坑、裂纹；

易发生缝隙腐蚀的壳程管板和易发生冲蚀的壳程入口；

容易产生坑蚀和缝隙腐蚀、应力腐蚀的靠入口侧管板的那部分管段；

介质流向改变部位，如换热设备的入口处、防冲挡板、折流板处的壳体及套管换热器的U型弯头等；

管束内、外结垢情况，检查胀口；

壳体、接管开口处、换热管。

典型设备推荐的检验方法和检验比例见本文件附录D，表D.1～D.4。

设备检验周期确定

实施RBI技术应用的设备，可以采用如下方法确定其检验周期：

参照TSG 21的规定，确定其安全状况等级和检验周期，可根据设备或管道风险水平和风险可接受准则延长或者缩短，但最长不得超过9年。

以按照设备或管道腐蚀速率计算出的剩余寿命为依据，检验周期最长不超过其剩余寿命的的一半，且不得超过9年。

有下列情况之一的设备，检验周期应当适当缩短：

介质或者环境对设备材料的腐蚀情况不明或者腐蚀情况异常的；

具有环境开裂倾向或者产生机械损伤现象，并且已经发现开裂的；

改变使用介质并且可能造成腐蚀现象恶化的；

使用单位没有按照规定进行年度检查的；

IOW为标准超限，且预警方式为警示的。

制定装置检修策略

装置检修技术支撑文件

装备风险控制技术文件，至少包括以下内容：

- 腐蚀材料图；

腐蚀回路中各设备和管道单元的基础材料和正常运行工况信息；

腐蚀回路中各设备和管道正常工况腐蚀速率、各类IOW所对应的腐蚀速率值或异常变化的腐蚀机理；

腐蚀回路中各设备和管道的正常工况选材、各类IOW所对应的异常工况选材；

注剂注入改造内容及安装点位、技术要求；

针对IOW报警和警示，所需采取的在线监测和检测点位。

装置检修周期制定

检修周期制定时的总体原则，根据风险评估结果，若装置整体风险程度较低，其整个装置的停车检修周期可以不少于48个月，但一般不得超过72个月。在此基础上，装置的具体检修周期由用户根据生产方案确定。发生IOW为标准超限，且预警方式为警示或报警的，应适当选择较短的检维修周期。根据IOW预警和在线腐蚀监检测信息，对于发生IOW报警和腐蚀异常的，应立即采取维修措施，且具体内容至少包括：

腐蚀异常的失效根原因分析；

IOW报警的优化选材方案，必要时，增设在线监测方案；

对于发生IOW警示的，则调整其检修周期，且具体内容至少包括：

IOW警示在线监测和检测优化方案；

IOW警示的风险状态优化检修周期。

装置检修情况审核

根据检维修计划，对本次检维修的执行情况进行跟踪和审核，至少应包括：

材料升级完成率；

注入点改造完成率；

IOW报警腐蚀异常消除率；

在线监检测测点变更情况；

腐蚀问题的维修或变更情况；

装置检修技术支撑文件内容更新情况。

（资料性）
盐湖工业典型装置腐蚀回路图（示例）

盐湖工业典型装置腐蚀回路图绘制示例，见图A.1。

图A.1 盐湖工业图甲醇装置腐蚀回路图（参考示例）

甲醇装置腐蚀回路图

（资料性）
盐湖工业潜在腐蚀机理

高温硫化物腐蚀

损伤机理

在氢注入点上游的进料系统中，以及在已经分离出氢后的部分分馏段里，当温度高于200℃时发生这样的腐蚀，此时氢的分压小于4kg/cm2。高温硫化物腐蚀速率与材料、温度和硫化物的浓度有关，另外流速也是一个重要因素，流速增大加快了硫化物保护层的流失，导致腐蚀速率增大。

损伤形态

高温硫化物腐蚀形态表现为均匀减薄，个别情况下有局部减薄或高速冲蚀破坏。腐蚀产物形成一层薄膜覆盖在金属表面。

控制措施

根据这种特殊的腐蚀机理，合金的耐蚀性能与其铬含量成正比，含铬量中等的合金比碳钢有更好的防腐效果。当温度高于260℃时，常用的较高等级的合金是5Cr、9Cr、12Cr或300系列不锈钢。镍基合金因其铬含量与不锈钢相近而具有相似抵抗力，低合金钢也有采用表面渗铝增加抗力但效果有限。

高温硫化氢/氢气腐蚀

损伤记录

加氢裂化装置的进料一般都含有硫化合物（硫醇、二硫化物等），在反应器条件下，它们被转化成硫化氢。高温下（200℃以上）硫化氢对钢材的腐蚀性很强，氢气的存在会增加高温硫化物腐蚀的严重性。主要影响因素是温度、氢气含量、硫化氢浓度、以及合金成分。随着温度、氢含量以及硫化氢浓度的增加，腐蚀速率加快。

损伤形态

高温硫化氢/氢气腐蚀形态为均匀减薄，并伴有硫化铁腐蚀产物的形成。

控制措施

含铬5%或9%的合金耐H2-H2S腐蚀效果有限，含铬12%的合金耐H2-H2S腐蚀效果较好，但因可能发生475高温致脆应用不多，奥氏体不锈钢（18% Cr）或含铬的镍基合金效果最好。

湿硫化氢开裂

损伤机理

钢在湿硫化氢环境中腐蚀时，氢能够渗透进入钢材。氢来自腐蚀反应，而不是物流中的氢气。游离氰化物能够剥去可能形成的FeS保护膜，增加氢渗透的严重性。

湿硫化氢开裂包括氢鼓包、氢致开裂、应力导向氢致开裂、硫化物应力腐蚀开裂。氢鼓包、HIC、SOHIC发生在室温至150℃，SSC发生在82℃以下。

硫化物应力开裂（SCC）主要发生在高强度的铁素体或马氏体钢上，与硬度和残余应力水平有关，与杂质硫含量无关；而氢鼓包、HIC、SOHIC与硬度没关系，因此与硫化物应力开裂不同，在各种软质材料里也会发生氢致开裂和应力定向氢致开裂。另外，氢鼓包、HIC与应力也没关系，只与钢中夹杂物（含硫高）及夹层缺陷密切相关，因为这些缺陷为渗氢的积累提供场所，所以PWHT并不能消除氢鼓包和HIC。

损伤形态

湿硫化氢腐蚀破坏腐蚀形态为鼓包和开裂。其中鼓包和HIC、SOHIC均发生在母材，SOHIC发生区域靠近焊缝，而SCC发生在具有较高硬度的焊缝和热影响区表面的局部区域。

控制措施

- 焊后热处理（PWHT）可以降低残余应力水平和硬度，从而降低SSC和SOHIC敏感性；

限制焊缝熔敷和热影响区的硬度降低SSC敏感性，碳钢不超过220HB的焊接硬度限制，对低合金钢，推荐的最大允许焊接接头硬度是225HB；

使用304L或316L这样的不锈钢衬里是避免湿硫化氢开裂最可靠的方法，基底金属没有什么额外要求，完全衬里的容器也不需要进行焊后热处理，除非法规另有要求；

调整水的PH值，通常做法是注水稀释；

采用抗HIC钢，减少钢材含硫杂质以降低鼓包和HIC、SOHIC敏感性；

采用专用缓蚀剂。

连多硫酸应力腐蚀开裂（PASCC）

损伤机理

只有奥氏体不锈钢和少数有关的奥氏体合金如合金800，才发生连多硫酸应力腐蚀开裂。当这些合金因为焊接、焊后热处理被敏化，或者因为暴露在371℃至454℃的高温下时，这些合金就能够发生开裂。连多硫酸是硫化铁膜与氧及水分发生反应而生成的，因此停工期间设备暴露在空气和水分中时，就会造成敏化态的奥氏体不锈钢发生这样的应力腐蚀开裂。

损伤形态

PASCC通常发生在焊缝区域，少数在母材高应力区。具有高度的局域性，裂纹形态为沿晶开裂，不会造成壁厚减薄。

控制措施

对于不同敏化区间的不锈钢材料规定不同的温度限值。停车阶段或停车后立即用碱性的苏打溶液中和硫酸，或者用干燥氮气吹扫以隔离空气，这些方法可以消除连多硫酸的生成。

碱性酸性水（硫氢铵）腐蚀

损伤机理

硫氢铵（NH4HS）是氨和硫化氢气体的反应产物。当反应器馏出物冷却到66℃以下时，固体硫氢铵就会从蒸汽相里结晶出来，堵塞换热器管，造成垢下腐蚀。酸性水腐蚀的影响因素为NH4HS的浓度、流速、PH值、温度等。另外氰根存在会加速腐蚀，这是因为氰根会破坏硫化物保护膜。

损伤形态

酸性水腐蚀通常表现为均匀腐蚀，浓度在2％wt以上时，在冲刷和湍流部位会造成严重的局部减薄。若洗涤水量不足以溶解硫氢铵而出现沉淀时，在低流速区域会发生严重的局部垢下腐蚀，换热器则会出现换热管堵塞。

控制措施

普遍的做法是在馏出物空冷器之前注入水，建议通过注水控制分离器水里的硫氢铵浓度限制在2%至10%的范围里，以溶解硫氢铵防止它们沉积。因冲洗水中的氧和铁会加速腐蚀，所以冲洗水最好脱氧。另外，严格控制局部流速，对碳钢而言，控制流速6m/s，流速超过6m/s时采用合金825或双相不锈钢。设计上，入口和出口管的管端都可以采用不锈钢管箍，并带有锥形管端，管束要便于清洗，同时避免使用U形管，因为容易发生冲蚀。

高温氢腐蚀（HTHA）

损伤机理

因为加氢裂化装置的反应器系统都使用热的高压氢气，所以选用能够耐高温氢腐蚀的结构材料非常重要的。当温度高于232℃、氢的分压大于7kg/cm2时，氢能够造成碳钢和低合金钢发生氢腐蚀，从而造成钢材脱碳，削弱了金属强度。此外，在间隙中能够生成甲烷，造成裂纹、鼓泡，从而使材料失效。

对某一特定钢材而言，HTHA敏感性依赖于温度、氢分压、时间和应力，且服役时间具有累积效应。在装置正常操作条件下，300系列不锈钢，以及5Cr、9Cr、12Cr合金对HTHA并不敏感。

损伤形态

HTHA表现为钢材表面和内部脱碳，已经沿晶开裂。

控制措施

通过设计选材来控制，在纳尔逊曲线图指定材料曲线下方的面积是该种材料可以接受的操作条件。当碳钢不适用时，就要提高材料等级，常用1.25Cr-0.5Mo和2.25Cr-1Mo合金。使用纳尔逊曲线选择材料时采用28℃的安全系数，但选择反应器材料时，一般采用14℃安全系数。

铬合金和钼合金能够减少高温氢腐蚀的潜在损害，因为它们生成弥散状碳化物的能力很强，从而增加碳化物的稳定性，减少甲烷的形成，其他碳化物稳定元素还有钨和钒。

尽管认为适当的奥氏体堆焊层有助于降低堆焊层下基材接触的氢分压，但氢仍会扩散通过表层材料而侵蚀到基底材料。因此，不管有什么表层材料，应当选择能够满足纳尔逊曲线要求的基底材料。

铬钼钢的回火脆

损伤机理

如果铬-钼钢，特别是2.25Cr-1Mo钢，长时间在360℃至566℃的温度下加热时，就会发生回火致脆，使延脆转变温度明显升高。热壁加氢反应器的操作温度又恰好处于该钢种产生回火脆性的温度范围内，所以长期操作会发生回火脆性断裂。回火脆性敏感性在很大程度上是由于合金中锰和硅的存在，以及杂质元素磷、锡、锑、砷。强度水平及热处理历史也应考虑。尽管操作温度下材料韧性降低并不明显，但在开停车阶段设备有可能因回火脆性而发生脆性断裂。

损伤形态

回火脆是冶金改变，并不容易发现，但可以通过冲击实验验证。

控制措施

回火脆性对于含有一定量脆性敏感杂质元素并处于脆断温度范围内的材料来说是不可避免的。降低回火脆性可能性和程度的最好办法是限制母材和焊材中锰、硅以及杂质元素磷、锡、锑、砷含量，限制母材的J系数和熔敷金属的X系数。依据以下材料成分：

J=(Si+Mn)×(P+Sn)×104（元素重量比）；

X=(10P+5Sb+4Sn+As)/100（元素PPM）；

2.25Cr钢典型的J系数和X系数分别是100和15。

氢化物应力腐蚀开裂（CL-SCC）

损伤机理

在装置进料中会存在氯化物，来自催化重整装置的补充氢里也会存在氯化物，造成反应器下游换热器里发生氯化铵沉积，对不锈钢设备产生开裂或点蚀。开裂敏感性取决于氯离子的浓度，温度和pH值。金属温度在60℃以上，2<PH值<10时更易发生CLSCC，氧的存在促进CL-SCC，干湿交替环境下，氯浓缩使开裂敏感性增加。

损伤形态

经典CL-SCC形态为穿晶、多分叉。

控制措施

控制CL含量，特别是水压试验时。保持涂层完好。就CL-SCC而言，可选用碳钢、低合金钢以及400系列铁素体不锈钢或双相不锈钢、含钼的稳态镍基合金替代奥氏体不锈钢。

氢脆（HE）

损伤机理

在加氢裂化装置的反应器里，氢脆是个常要关注的问题，因为溶解氢的浓度很高，装置在高温和氢分压下操作时，氢会在容器壁内聚集。假如反应器壁有足够厚度，并且停工时迅速冷却，溶解的氢就没有机会从金属里释放出来。假如冷却后有大量溶解氢留在钢内，材料的机械特性就会暂时受到影响。这样的机械特性的退化叫做氢脆。只有当氢留在钢里时才会有发生氢脆的条件，假如允许氢释放出来，那么钢会重新恢复其原有的特性。即使金属里可能有氢，只有在低于149℃的温度下，才会发生氢脆。

需要指出的是，HE只影响材料的静强度而不是冲击性能。相比薄壁容器，厚壁容器更敏感，这是因为热应力、变形约束度较大，而且氢析出时间更长。强度级别高的材料，HE敏感性增加。

损伤形态

裂纹起源于近表面，但大多数情况下造成表面开裂。高强钢的HE裂纹表现为沿晶开裂。

控制措施

控制反应器降温速率，目的是在反应器冷却到低于149℃的温度之前，能够使大量氢从金属里扩散出来。认为冷却速率28℃/hr至56℃/hr可以提供足够的时间进行排气。另外，降低钢材强度，应用焊后热处理，采用不锈钢衬里、堆焊层等减少渗氢都是有效的手段。

短期过热-应力破裂

损伤机理

由于局部过热，在相对低应力水平下发生永久变形，造成鼓包和最终破裂。

损伤形态

局部变形和鼓包，变形程度可达3%～10%。开裂部位呈张口的鱼咀形，并有减薄。

控制措施

控制炉膛超温，防止炉管发生堵塞造成热点和过热，反应器床热电偶监控温度。

奥氏体不锈钢堆焊层的氢致剥离

损伤机理

堆焊层剥离也是氢致延迟开裂的一种形式。高温、高压、临氢环境下操作的反应器，氢会渗透到器壁中。由于反应器本体材料（Cr-Mo）与堆焊层材料（TP309/TP347）结晶结构不同，因而氢的溶解度和扩散速度都不一样，湿堆焊层界面上氢浓度形成不连续状态。当反应器从正常运行状态下停工冷却到常温时，氢在基材中的溶解度的过饱和度要比堆焊层大得多，使氢由基材向堆焊层的过渡层扩散，而氢在奥氏体不锈钢中的扩散系数比Cr-Mo小，所以氢在过渡层扩散缓慢，导致大量聚集而引起脆化。

损伤形态

从宏观看，剥离沿着堆焊层和基材的界面扩展，从微观看，剥离裂纹沿着熔合线碳化铬析出区或沿着长大的奥氏体晶界扩展。

控制措施

制造上采用高焊速大电流堆焊工艺，优化焊后热处理参数避免碳化铬析出，操作中停工时控制冷却速度。

蠕变及应力破裂

损伤机理

高温下，金属材料在低于屈服强度的低载荷下，发生缓慢而持续的变形，最终破裂。蠕变变形与时间相关。温度每升高12℃或应力水平增加15％，蠕变剩余寿命减少一半。蠕变有温度门槛值，温度在门槛值以下，即使在高应力状态下，蠕变不会发生。

损伤形态

蠕变出现在晶界，后期形成裂纹。温度在门槛值以上，可见明显变形、鼓包，最后开裂。

控制措施

选择高蠕变抗力合金；避免炉管出现堵塞、局部过热。

大气腐蚀和层下腐蚀

损伤机理

大气腐蚀是发生在潮湿的环境条件下，海洋环境或潮湿的工业气体污染环境下程度更严重，层下腐蚀发生在保温层下积水时。关键因素包括环境条件（工业、海洋或乡村）、潮湿度、温度、盐或硫化物的存在，以及保温层的类型（层下腐蚀）等，特别是氯化物，H2S，SO2以及烟尘等空气污染物加速大气腐蚀。

损伤形态

大气腐蚀表现为均匀或局部腐蚀，依赖于是否有水局部积聚，漆层脱落部位为均匀腐蚀。大气腐蚀外观表现为形成红色氧化铁产物。层下腐蚀对于碳钢和低合金钢表现为松散的、薄片状的氧化皮，具有高度的局部腐蚀特征。对于300系列不锈钢，层下腐蚀表现为凹坑或氯化物应力腐蚀开裂。

控制措施

保持漆层和保温层完好，选择合适的保温材料。

含固流体冲刷

损伤机理

含固流体冲刷以固体颗粒对于金属表面的磨蚀为主，其冲蚀速率主要与流体流速、固体含量、冲刷角度和管件类型等因素有关，其中，对于金属材料，冲刷速率与流速的2.6次方成正比，因此影响最大。而当同时存在多种潜在腐蚀机理时，若固体颗粒质量百分含量≥4%时，冲蚀机理将湮灭其它机理，成为主导机理。冲蚀机理的计算公式见式B.1～B.3。

EL=Emρt⋅At⋅103	(B.1)

Em=3.15×107⋅mP⋅K⋅UPn⋅Fα⋅G⋅C1	(B.2)

Fα=∑-1ⅈ+1Aiα⋅π180ⅈ	(B.3)

式中：mP为固体颗粒或液滴的质量流量，单位是kg/s；UP为固体颗粒或液滴的冲击速度，等于流体的流速，单位是m/s；ρt为管道本体的密度，单位是kg/m3；At为冲蚀区域面积，单位是m2；G为固体颗粒或液滴尺寸修正系数；C1为管件几何形状修正系数；α为流体对管道或管件冲击角度，单位是°，对于直管，α=0.95817°；焊缝和变径，α=60°。

损伤形态

通常表现为均匀腐蚀，在流体方向转变部位，冲刷和湍流部位会造成严重的局部减薄。若低流速状态时，在低流速区域会发生严重的局部垢下腐蚀，造成管道局部堵塞。

控制措施

控制流速或通过过滤方式减少固体颗粒的质量流量，在弯头等流体流向变化部位增加防磨衬里，如SiC、光固化膜等。

（资料性）
盐湖工业典型潜在高危腐蚀机理异常

多相流流态异常

损伤异常的机理及其损伤特征

当随着气相负荷增加，流体进入段塞流、环状流时，腐蚀机理将发生质变，腐蚀速率明显增加，其腐蚀加速的原理为，气液混合过程中出现较大的压力变化，导致气体的空化作用，气体冲击金属表面的保护层，破坏保护层，同时空化作用产生的高温高压带动周围的液膜形成巨大的剪切力，导致已被破坏的保护膜被彻底剥落，暴露出金属表面，从而加速腐蚀，其中段塞流最为严重，而环状流次之，整体腐蚀形貌见图C.1。

管道腐蚀的主要规律体现为：

顶部聚集较多气体，因此腐蚀较轻微；

管道两侧受到混合区涡流的影响，会形成冲刷腐蚀；

管道底部受到空化作用的影响，腐蚀最为严重。

冲击流（段塞流、环状流）对管道腐蚀影响及其腐蚀形貌

- 可以根据流态图判断随着掺炼比的增加塔顶流体两相流是否进入段塞流或环状流，见图C.2和C.3。

水平管道流态判别图（Baker）

垂直管道流态判别图（Hewitt and Roberts）

- 当介质经过冷凝和气液分离之后，管道内液体含量增加，气体含量降低，呈现分层流特征，腐蚀机理也发生转变，发生冲刷/腐蚀机理（FAC），其腐蚀加速的原理为，分层流对于腐蚀的加速主要体现为液态部分通过湍流加速腐蚀电化学反应的传质过程，从而加速保护膜和金属基体的腐蚀速率。

- 分层流管道腐蚀的主要规律体现为：

- 顶部液滴结露造成的点蚀或坑蚀，见图C.4；

管道顶部由于凝液导致的腐蚀坑斑

管道两侧，气液交接区（液位波动区）由于腐蚀性介质在干湿交替环境下浓缩导致严重的均匀腐蚀，见图C.5；

气液分界面上的严重腐蚀问题

管道底部，湍流诱发的典型的FAC，管道内表面粗糙度越大腐蚀速率越快，见图C.6。

顶、界面和底部腐蚀问题

损伤异常的判定方法

流态异常的判定

对于水平管道，流态判定公式见式C.1～C.4。将Y和X计算结果代入图C.2时，流态进入段塞流或环状流时，腐蚀异常可能发生。

对于垂直管道，流态判定公式见式C.5～C.6。将Y和X计算结果代入图C.3时，流态进入段塞流或环状流时，腐蚀异常可能发生。

ψ=σ水σlulu水ρ水ρl213 	(C.1)

λ=ρgρ空气ρlρ水1∕2 	(C.2)

Y=GGλ 	(C.3)

X=wlwgλψ 	(C.4)

x=ρlUl2	(C.5)

Y=ρgUg2	(C.6)

式中：Ψ、λ为水平管道流态影响因子；ρl为液体密度，单位为kg/m2；ρg为气体密度，单位为kg/m2；UG为气体折算流速，单位为m/s；Ul为气体折算流速，单位为m/s; Wl为液体质量流量,单位为kg/h；Wg为气体质量流量，单位为kg/h； μl为液体动力粘度，单位为Pa∙s；GG单位为wgh,kg/m2·h。

流体相变异常的判定

各类容器入口、低点或阀门后，尤其是截止阀后，流体可能因为相变而突然转变为多相流，由于变化快，瞬时会产生较大的冲击流，瞬时速率超过60m/s，甚至更大，引起局部的快速腐蚀。其判定方法，主要是通过计算容器内部的压力、阀后的压力等，判定该压力和温度下是否发生相变，若发生相变，则判定为存在流体相变引发的冲蚀腐蚀异常。

（资料性）
盐湖工业典型设备推荐的检验策略

塔、反应器推荐的检验方法和检验比例

| 序号 | 损伤机理 | 失效部位 | 检验方法 |  | 检验比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内检 | 外检 |  |  |
| 1 | 高温硫化氢/氢气腐蚀 | 母材、衬里 | 宏观和壁厚抽查 | 壁厚抽查 | 内检：100％宏观检查＋壁厚抽检 外检：>2%纵波UT扫查和壁厚抽查 | 重点是反应器的顶部、底部及进料部位。 |
| 2 | 连多硫酸应力腐蚀开裂 | 发生在开停工阶段的衬里部位 | 渗透检测 | 超声波横波检测或TOFD | PT10%～25%; UT/TOFD5%～25％； | / |
| 3 | 高温氢腐蚀（HTHA） | 母材 | 宏观检查+金相分析 | UT横波检测 | UT横波抽查>20% | / |
| 4 | 铬钼钢的回火脆 | 发生在开停工阶段母材 | 无有效检测手段 | 无有效检测手段 | / | 腐蚀挂片，定期取样进行冲击试验 |
| 5 | 氢脆 | 发生在停工阶段，特别是加氢反应器内部支持圈角焊缝、堆焊奥氏体不锈钢的梯形槽法兰密封面的槽底拐角处部位 | 渗透检测 | 超声波横波检测或TOFD;或声发射检测，必要时辅以磁记忆抽查 | PT10%～25%;UT/TOFD5%～25％； | / |
| 6 | 氯化物应力腐蚀开裂 | 发生在开停车期间的衬里部位 | 渗透检测 | 超声波横波检测或TOFD； | PT>25%;UT/TOFD10%～25％； | / |
| 7 | 短期过热－应力破裂 | 发生在加氢反应器反应床部位 | 宏观检查+金相检查或渗透检测 | 宏观检查+金相检查或UT检测 | 抽查 | 通过热电偶监测反应床温度及器壁温度 |
| 8 | 堆焊层剥离 | 发生在停工阶段 | / | 超声波纵波检测 | UT10%～25％ | / |

换热器推荐的检验方法和检验比例

| 序号 | 损伤机理 | 失效部位 | 检验方法 |  | 检验比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内检 | 外检 |  |  |
| 1 | 高温硫化物腐蚀 | 发生在反应产物/进料换热器进料侧高温区域 | 宏观和壁厚抽查 | 壁厚抽查 | 内检：100％宏观检查＋壁厚抽检 外检：>2%纵波UT扫查和壁厚抽查 | 重点是壳程筒体、壳程进出口接管 |
| 2 | 高温硫化氢/氢气腐蚀 | 反应器进出料换热器的进料侧高温区域、以及反应器进料/循环氢换热器的进料侧高温区域。 | 宏观+壁厚抽查，对换热管采用内窥镜检测 | 壁厚抽查 | 内检：100％宏观检查＋壁厚抽检 外检：>2%纵波UT扫查和壁厚抽查 | 重点是壳程筒体、壳程进出口接管；管程管箱及管程进出口接管；管束； |
| 3 | 湿硫化氢开裂 | 发生在换热器/水冷器反应馏出物侧的低温部位 | 湿荧光磁粉检测或渗透检测 | 超声波横波检测或TOFD或声发射检测，必要时辅以磁记忆抽查 | WFMT/PT10%～25%; UT/TOFD10%～25%; | 重点是管箱及管箱与换热管焊接接头 |
| 4 | 连多硫酸应力腐蚀开裂 | 发生在开停车阶段的换热管 | 渗透检测 | 渗透检测 | 抽查30% | 管箱与换热管接头 |

- 表D.2 换热器推荐的检验方法和检验比例（续）

| 序号 | 损伤机理 | 失效部位 | 检验方法 |  | 检验比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内检 | 外检 |  |  |
| 5 | 酸性水腐蚀 | 发生在换热器/水冷器反应馏出物侧的低温部位 | 宏观和壁厚抽查，换热管内窥镜检查 | 壁厚抽查，必要时内窥镜检查 | 内窥镜抽检15% | 管箱及进出口接管，换热管 |
| 6 | 高温氢腐蚀（HTHA） | 发生在反应器进出料换热器的进料侧高温区域 | 宏观检查+金相分析 | UT横波检测 | UT横波抽查>20% | 壳程 |
| 7 | 铬钼钢回火脆性 | 发生在开停车阶段，温度高于360℃的进料/反应产物换热器 | 无有效检测手段 | 无有效检测手段 | / | 腐蚀挂片，定期取样进行冲击试验 |
| 8 | 氢脆 | 发生在停工阶段反应产物/进料换热器壳程，特别是硬度值高于HB235的焊缝热影响区，位置靠近焊缝热影响区的高残余应力区或接管部位等三维应力区 | 渗透检测 | 超声波横波检测或TOFD或声发射检测，必要时辅以磁记忆抽查;硬度抽查 | PT10%～25%; UT/TOFD5%～25％； | 壳程及进出口接管部位 |
| 9 | 氯化物应力腐蚀开裂 | / | 渗透检测 | / | 抽查 | / |

空冷器推荐的检验方法和检验比例

| 序号 | 损伤机理 | 失效部位 | 检验方法 |  | 检验比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内检 | 外检 |  |  |
| 1 | 酸性水腐蚀 | 发生在空冷管束（U型管的U型段存在严重的冲蚀）、空冷器管箱、空冷器进出口管道特别是空冷器管束进出口末端弯头部位及盲管等死角部位，以及空冷器跨线 | / | 宏观和壁厚抽查，管束内窥镜检查 | 抽检>20% | 重点是管箱、管束进出口接管弯头及盲管部位、空冷器跨线 |
| 2 | 湿硫化氢开裂 | 管接头 | 渗透检测 | 渗透检测 | 抽检 | 管接头 |

容器推荐的检验方法和检验比例

| 序号 | 损伤机理 | 失效部位 | 检验方法 |  | 检验比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内检 | 外检 |  |  |
| 1 | 高温硫化氢/氢气腐蚀 | 高温分离器 | 宏观和壁厚抽查 | 壁厚抽查 | 内检：100％宏观检查＋壁厚抽检 外检：>2%纵波UT扫查和壁厚抽查 | 重点是分离器的顶部、底部及接管部位。 |
| 2 | 湿硫化氢开裂 | 低温分离器 | 湿荧光磁粉检测 | 超声波横波检测或TOFD或声发射检测，必要时辅以磁记忆抽查 | WFMT10%～25%; UT/TOFD10%～25%; | 重点是分离器底部及接管部位 |
| 3 | 酸性水腐蚀 | 低温分离器，另外低温分离器底部排污水管道，特别是控制阀门下游可能因为闪蒸引起严重的冲蚀 | 宏观和壁厚抽查 | 壁厚抽查 | 宏观100%，壁厚抽检 | 重点是分离器底部和接管部位、底部出口管道、排污管道 |
| 4 | 高温氢腐蚀 | 高温分离器 | 宏观检查+金相分析 | UT横波检测 | UT横波抽查>20% | / |
| 5 | 铬钼钢回火脆 | 高温分离器 | 无有效检测手段 | 无有效检测手段 | / | 腐蚀挂片，定期取样进行冲击试验 |
| 6 | 大气腐蚀或层下腐蚀 | 低温分离器 | / | 宏观和壁厚抽查或脉冲涡流测厚 | 宏观100%，壁厚抽检 | 重点是分离器底部及接管、焊接支撑件等易积液部位 |