市政装配式混凝土桥梁连接技术规程

（征求意见稿）

前 言

根据安徽省市场监督管理局发布的《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，开展专题研讨，认真总结实践经验，针对安徽省市政装配式混凝土桥梁连接工作的需要，参考国家及行业相关规程和规范，在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 结构计算；6 构造设计；7 施工；8 质量检验。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责归口管理，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（地址：合肥市高新区彩虹路1008号，邮政编码：230088）。

主编单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

参编单位：合肥工业大学

安徽省交控工业化建造有限公司

合肥市重点工程建设管理局

安徽省公路桥梁工程有限公司

安徽建工路港建设集团有限公司

安徽建工建设投资集团有限公司

安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目   次

前 言	I

1 总  则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	4

4 材料	5

4.1 混凝土、钢筋和钢材	5

4.2 灌浆套筒	5

4.3 灌浆波纹钢管	6

4.4 预应力筋和锚具	6

4.5 灌浆料与接缝材料	7

5 结构计算	9

5.1 一般规定	9

5.2 持久状况承载能力极限状态计算	9

5.3 持久状况正常使用极限状态计算	9

5.4 持久状况和短暂状况应力计算	10

5.5 地震状况计算	10

6 构造设计	12

6.1 一般规定	12

6.2 灌浆套筒连接	12

6.3 灌浆波纹钢管连接	14

6.4 承插式连接	15

6.5 插槽式连接	17

6.6 壳式连接	17

6.7 湿接缝连接	19

6.8 预应力筋连接	20

7 施工	23

7.1 一般规定	23

7.2 工厂预制	23

7.3 构件存放与场外运输	24

7.4 现场施工	25

8 质量检验	29

8.1 一般规定	29

8.2 灌浆套筒、灌浆波纹钢管连接	29

8.3 承插式、插槽式与壳式连接	30

8.4 湿接缝连接	30

8.5 预应力筋连接	31

本标准用词说明	32

引用标准名录	33

条 文 说 明	35

# 1 总  则

1.0.1  为规范和指导市政装配式混凝土桥梁构件连接技术，保障工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于市政装配式混凝土桥梁连接的设计、施工与质量检验，其他桥梁混凝土构件之间的连接可参考使用。

1.0.3  本规程适用于地震动峰值加速度小于0.15g的地区，当地震动峰值加速度大于或等于0.15 g时，应进行专项抗震设计。

1.0.4  市政装配式混凝土桥梁构件连接除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和本省现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

下列术语和定义适用于本标准。

2.1.1 装配式混凝土桥梁  precast concrete bridge

由预制混凝土构件通过可靠的方式连接组合成整体的混凝土桥梁。

2.1.2 灌浆套筒连接 grouting sleeve connection

在金属套筒的端部插入钢筋并压注水泥基灌浆料的钢筋连接方式。

2.1.3 灌浆波纹钢管连接 splicing by grouted corrugated steel pipe

混凝土预制构件预埋受力钢筋插入另一构件的预埋波纹钢管内并压注水泥基灌浆料的钢筋连接方式。

2.1.4 承插式连接 socket connection

将预制构件一端插入相连接构件的预留孔内，通过浇筑混凝土或压注水泥基灌浆料，使构件连接成整体的连接方式。

2.1.5 插槽式连接 grouted pocket connection

将预制构件预埋受力钢筋整体插入相连接构件的预留孔内部，通过浇筑混凝土使两者连接成整体的连接方式。

2.1.6 壳式连接 shell connection

将预制墩柱插入桩基顶部预留受力钢筋内部，通过绑扎多重抗剪环形筋浇筑混凝土形成壳壁，使预制墩柱与桩基连接成整体的连接方式。

## 2.2 符号

—连接钢筋的截面面积；

ac—承插孔距离承台、盖梁周边距离；

b1—键槽凹面和凸面的长度;

c1—键槽的起凹点距离承插孔台顶面的距离;

—钢筋直径；

—墩柱、桩基边长或直径；

—管径波纹钢管的最大直径；

Euc—超高性能混凝土弹性模量；

—混凝土抗压强度标准值；

—连接钢筋的抗拉强度设计值；

—钢筋的屈服强度标准值；

fucd —超高性能混凝土的轴心抗压强度设计值；

—超高性能混凝土的抗压强度标准值；

fut0 —超高性能混凝土的轴心抗拉开裂强度标准值；

fut0,k —超高性能混凝土的轴心抗拉开裂强度；

h1—键槽深度;

—钢筋锚固长度；

—采用超高性能混凝土（UHPC）浇筑的钢筋锚固长度；

—双向墩头钢筋搭接长度，即搭接钢筋墩头内侧之间的距离；

—用超高性能混凝土（UHPC）浇筑的钢筋搭接长度；

—钢筋伸入灌浆套筒内的锚固长度；

—相邻搭接钢筋之间的中心间距；

t—承插孔底（顶）部距离承台、盖梁底（顶）的厚度；

—灌浆料的粘结强度，可根据试验确定。

# 3 基本规定

3.0.1 桥梁预制构件连接形式、位置应综合整体受力特性和构件制作、运输、安装、运营、养护等之间的关系，遵循标准化的原则统筹考虑。

3.0.2 装配式混凝土桥梁连接应以结构可靠度设计理论为基础、按分项系数表达的承载能力极限状态和正常使用极限状态设计方法进行设计。

3.0.3 作用的分类、代表值、作用组合及结构重要性系数的取值，应符合现行《城市桥梁设计规范》（CJJ11）的规定。

3.0.4 耐久性设计应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）和《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG / T3310）的规定。

3.0.5 装配式混凝土桥梁预制构件间连接的主要方式有灌浆套筒连接、灌浆波纹钢管连接、承插式连接、插槽式连接、壳式连接、湿接缝连接、预应力筋连接、胶接缝连接等，各连接方式宜按表3.0.5选用。

表3.0.5 结构预制构件间主要连接形式选用表

| 序号 | 连接形式 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灌浆套筒连接 | 墩柱与盖梁、承台连接，墩柱节段间连接，桥台肋板、耳墙与盖梁、承台连接 |
| 2 | 灌浆波纹钢管连接 | 墩柱与承台、盖梁连接，桥台肋板、耳墙与盖梁、承台连接 |
| 3 | 承插式连接 | 墩柱与盖梁、承台连接，桩基与承台连接 |
| 4 | 插槽式连接 | 墩柱与盖梁、承台连接，桩基与承台连接 |
| 5 | 壳式连接 | 墩柱与桩基连接，墩柱节段间连接 |
| 6 | 湿接缝连接 | 预制梁板连接，墩柱与盖梁、承台连接，墩柱、盖梁节段间连接，桥台肋板、耳墙与盖梁、承台连接 |
| 7 | 预应力筋连接 | 预制梁板连接，墩柱与盖梁、承台连接，墩柱、盖梁节段间连接 |

# 4 材料

## 4.1 混凝土、钢筋和钢材

4.1.1 混凝土、普通钢筋设计指标应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG3362）的规定。

4.1.2 钢材设计指标应符合现行《公路钢结构桥梁设计规范》（JTGD64 ）的规定，焊接材料设计指标应符合现行《公路钢结构桥梁设计规范》（JTGD64 ）的规定。

## 4.2 灌浆套筒

4.2.1 灌浆套筒按加工方式可采用铸造灌浆套筒和机械加工灌浆套筒，其性能指标和技术要求应符合《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398有关规定。

4.2.2 铸造灌浆套筒宜采用高强球墨铸铁制作，其材料应符合现行《球墨铸铁件》( GB / T1348 )的规定，材料性能应符合表4.2.2的规定。

表 4.2.2 球墨铸铁灌浆套筒的材料性能

| 项目 | 材料 | 抗拉强度（MPa） | 断后伸长率（%） | 球化率（%） | 硬度（HBW） | 珠光体含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能指标 | QT500 | ≥500 | ≥7 | ≥85 | 170~230 | ≥55 |
|  | QT550 | ≥550 | ≥5 | ≥85 | 180~250 |  |
|  | QT600 | ≥600 | ≥3 | ≥85 | 190~270 |  |

4.2.3 机械加工灌浆套筒宜采用优质碳素结构钢，也可采用碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢或其他经过接头型式检验确定符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355要求的钢材制作，其力学性能和外观尺寸应符合现行《优质碳素结构钢》（GB / T699）、《碳素结构钢》（GB/T 700）、《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）、《合金结构钢》（GB/T 3077）的规定，材料性能应符合表4.2.3 的规定。

表 4.2.3 各类钢灌浆套筒的材料性能

| 材料 | 45号圆钢 | 45号圆管 | Q390 | Q345 | Q235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度（MPa） | ≥355 | ≥355 | ≥390 | ≥345 | ≥235 |
| 抗拉强度（MPa） | ≥600 | ≥590 | ≥490 | ≥470 | ≥375 |
| 断后伸长率（%） | ≥16 | ≥14 | ≥18 | ≥20 | ≥25 |

4.2.4  钢筋采用灌浆套筒连接后，连接接头抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值，且破坏时应断于接头外，连接接头变形性能应符合表4.2.4的要求。

表4.2.4 接头的变形性能

| 项目 |  | 变形性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 单向拉伸 | 残余变形（mm） | u0≤0.10（d≤32） u0≤0.14（d >32） |
|  | 最大力下总伸长率（%） | Asgt≥6.0 |
| 高应力反复拉压 | 残余变形（mm） | u20≤0.3 |
| 大变形反复拉压 | 残余变形（mm） | u4≤0.3且u8≤0.6 |

注: u 0为接头试件加载至 0.6 fyk并卸载后在规定标距内的残余变形;Asgt 为接头试件的最大力下总伸长率; u20 为接头试件按规定加载制度经高应力反复拉压20次后的残余变形; u4为接头试件按规定加载制度经大变形反复拉压4次后的残余变形;u8为接头试件按规定加载制度经大变形反复拉压8次后的残余变形; fyk为钢筋屈服强度标准值;εyk为钢筋应力为屈服强度标准值时的应变。

## 4.3 灌浆波纹钢管

4.3.1  灌浆波纹钢管可采用直缝电焊钢管和无缝钢管制作。直缝电焊钢管应符合现行《直缝电焊钢管》(GB / T13793 )的相关规定，无缝钢管应符合现行《结构用无缝钢管》( GB / T8162 )的相关规定。

4.3.2  灌浆波纹钢管应采用 Q235或以上钢材，封口板可选用 Q235 钢，其质量应符合现行《优质碳素结构钢》(GB / T699 )或《低合金高强度结构钢》(GB / T1591)的相关规定。

## 4.4 预应力筋和锚具

4.4.1  装配式混凝土桥梁预制构件连接用预应力筋宜采用预应力钢绞线或预应力螺纹钢筋，其设计指标应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362 )的规定。

4.4.2  预应力筋用锚具组装件的连接性能应符合现行《预应力钢筋用锚具、夹具和连接器》(GB / T14370 )的要求。

## 4.5 灌浆料与接缝材料

4.5.1  用于灌浆套筒连接、灌浆波纹钢管连接、承插式连接的水泥基灌浆料性能应满足表4.5.1的要求。

表4.5.1 连接用水泥基灌浆料的性能指标

| 项目（性能指标单位） |  | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌浆套筒连接 | 灌浆波纹钢管连接 | 承插式连接 |
| 流动性（mm） | 初始 | ≥320 | ≥200 | ≥340 |
|  | 30 min | ≥260 | ≥150 | ≥310 |
| 抗压强度（MPa） | 1 d | ≥35 | ≥35 | ≥20 |
|  | 3 d | ≥60 | ≥55 | ≥40 |
|  | 28 d | ≥100 | ≥80 | ≥60 |
| 竖向膨胀率（%） | 3 h | 0.02～2.00 | ≥0.02 | ≥0.1 |
|  | 24 h与3 h差值 | 0.02～0.40 | 0.02～0.50 | 0.02～0.50 |
| 28d 自干燥收缩( % ) |  | ≤0.045 | ≤0.045 | / |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.1 |
| 泌水率（%） |  | 0 | 0 | 0 |
| 最大骨料粒径（mm） |  | / | / | ≤4.75 |

注：表中技术指标试验方法应符合现行《钢筋连接用套筒灌浆料》( JG / T408 )、《水泥基灌浆材料应用技术规范》( GB/ T 50448 )的要求。

4.5.2  用于预制节段接缝填充层的材料应采用微膨胀水泥基砂浆，初凝时间宜大于2h；1d 的抗压强度不应小于30MPa ，28d抗压强度应大于被连接构件抗压强度一个强度等级且不应小于60MPa，28d 竖向膨胀率应控制在0.02%-0.10%范围内。

4.5.3  用于预制构件胶接缝的环氧树脂胶的主要性能应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3 环氧树脂胶主要性能要求

| 性能项目 |  |  |  |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 可施胶时间（min） |  |  |  | ≥20 |
|  | 可粘结时间（min） |  |  |  | ≥60，且≤240 |
|  | 在结构立面上无流挂现象的最大涂胶层厚度（mm） |  |  |  | ≥3 |
|  | 压缩弹性模量（MPa） |  |  | 瞬时 | ≥8000 |
|  |  |  |  | 1小时 | ≥6000 |
|  | 剪切弹性模量（MPa） |  |  | 瞬时 | ≥1500 |
|  |  |  |  | 1小时 | ≥1200 |
| 力学性能 | 抗压强度 （低限温度条件） | 12小时抗压强度（MPa） |  |  | ≥40 |
|  |  | 24小时抗压强度（MPa） |  |  | ≥60 |
|  |  | 7天抗压强度（MPa） |  |  | ≥80 |
|  | 7天抗剪强度（低限温度条件）（MPa） |  |  |  | ≥12 |
|  | 钢-钢拉伸抗剪强度标准值（MPa） |  |  |  | ≥15 |
|  | 混凝土与混凝土的抗弯粘结强度（MPa） |  |  |  | 断裂破坏发生在混凝土内部 |
| 化学性能 | 耐湿热老化性 |  | 50℃温度、95%相对湿度的环境条件下老化90d后，常温条件下钢-钢拉伸抗剪强度降低率 |  | ≤10% |

注：1 本条文中所列指标均为胶体在适用温度范围内的指标；

2 对寒冷地区使用的环氧树脂胶，应满足耐冻融性能要求。

4.5.4  用于湿接缝连接和壳式连接的超高性能混凝土的强度指标和弹性模量应符合表4.5.4-1和表4.5.4-2的规定。

表4.5.4-1 超高性能混凝土强度指标（MPa）

| 强度等级 | UC100 | UC120 | UC140 | UC160 | UC180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴心抗压强度标准值fuck | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
| 轴心抗压强度设计值fucd | 48 | 59 | 68 | 77 | 87 |
| 轴心抗拉强度标准值fut0,k | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 轴心抗拉强度设计值fut0 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.9 |

表4.5.4-2 超高性能混凝土弹性模量（×103MPa）

| 强度等级 | UC100 | UC120 | UC140 | UC160 | UC180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量Euc | 40 | 42.9 | 45.2 | 47.1 | 48.6 |

# 5 结构计算

## 5.1 一般规定

5.1.1 节段预制拼装混凝土构件进行承载能力极限状态计算、正常使用极限状态计算以及构件应力计算时，均应计入接缝对受力性能的影响，应满足《节段预制混凝土桥梁技术标准》（CJJ/T 111）的要求。

5.1.2 节段装配式混凝土桥墩构件采用满足本规范规定的灌浆套筒、灌浆波纹钢管、承插式、插槽式、壳式和湿接缝连接时，结构静力作用效应分析可按现浇结构进行。

## 5.2 持久状况承载能力极限状态计算

5.2.1 节段预制拼装混凝土受弯构件应进行接缝位置正截面抗弯承载力、斜截面抗剪承载力及接缝截面抗剪弯承载力等计算；节段预制拼装混凝土受压构件应进行接缝位置正截面抗压弯承载力和接缝截面抗剪弯承载力计算。

5.2.2 节段预制拼装混凝土构件接缝截面的承载力计算可采用平截面假定，受压混凝土的应力图形可简化为矩形，不应计入混凝土的抗拉作用，截面各种材料的强度应取其相应的设计值。

## 5.3 持久状况正常使用极限状态计算

5.3.1 节段预制拼装混凝土受弯、受压构件应按持久状况正常使用极限状态要求，对接缝位置截面进行抗裂验算，对构件进行挠度验算。

5.3.2 节段预制拼装预应力混凝土构件接缝截面或位置的受弯、受压不应按B类预应力混凝土设计，当构件接缝处无纵向连续普通钢筋时应按全预应力混凝土设计。

5.3.3 节段预制拼装钢筋混凝土构件接缝截面最大裂缝宽度按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）的规定计算，裂缝宽度不应大于0.15mm。

5.3.4 节段预制拼装混凝士受弯构件和大偏心受压构件应计入接缝对其挠度的影响，将挠度计算值乘以1.1的增大系数或截面刚度计算值乘以0.9的折减系数。

5.3.5 壳式连接的壳壁宜采用超高性能混凝土，按作用频遇组合并考虑长期效应影响验算，控制截面的受拉边缘不应开裂。

## 5.4 持久状况和短暂状况应力计算

5.4.1 节段预制拼装预应力混凝土构件进行弹性阶段计算时，预应力筋对截面几何特征的影响应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）的规定。

5.4.2 在持久状况设计时，节段预制拼装预应力混凝土受弯、受压构件应计算其使用阶段接缝位置的正截面混凝土压应力和斜截面混凝土主压应力、受拉区预应力筋拉应力等相关计算应符合《节段预制混凝土桥梁技术标准》（CJJ/T 111）的规定。

5.4.3 在短暂状况设计时，节段预制拼装混凝土受弯、受压构件应根据制作、运输及安装等施工阶段，计算其由自重、施工荷载等作用引起的接缝位置正截面和斜截面混凝土应力等相关计算应符合《节段预制混凝土桥梁技术标准》（CJJ/T 111）的规定。

5.4.4 当进行构件或节段运输和安装计算时，构件或节段的自重应乘以动力系数，并应根据对结构有利或不利动力系数分别取0.85或1.20。

## 5.5 地震状况计算

5.5.1  装配式混凝土桥梁连接的抗震的设防要求应符合城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166）的规定。5.5.2  装配式混凝土桥梁在E1和E2地震作用下的抗震分析，应按照现行《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166）的规定建立桥梁结构的空间动力计算模型，并应对接缝的力学特性进行模拟，可采用以下三种方法进行模拟：

1 忽略未贯穿接缝的钢筋的作用，将实际接缝的集中变形处理为分散于整个 构件受拉侧的变形；

2 采用与接缝实际高度等长的素混凝土柱来模拟；

3 采用并联弹簧模型模拟地震作用下各个部分之间的相互作用。

5.5.3  在进行抗震分析时，E1地震作用下，墩柱抗弯刚度可按全截面计算，并考虑柱身内灌浆套简对墩柱刚度的影响，采用换算截面； E2地震作用下，潜在墩柱屈服的有效截面抗弯刚度应按《公路装配式混凝土桥梁设计规范》（JTG/T 3365-05）中7.2.2规定计算。

5.5.4  采用灌浆套筒、灌浆波纹钢管、承插式、插槽式、壳式、湿接缝连接的桥墩墩身塑性铰区斜截面抗剪强度按《公路装配式混凝土桥梁设计规范》（JTG/T 3365-05）中7.2.3规定计算，接缝的抗剪强度通过有限元模拟或试验研究确定。

5.5.5  采用预应力连接的装配式混凝土桥墩墩身和接缝塑性铰区域抗剪强度，宜通过有限元模拟或试验研究确定。

# 6 构造设计

## 6.1 一般规定

6.1.1  装配式桥梁连接位置的选择应遵循以下原则：

1 避开受力和构造复杂区域；

2 考虑城市预制、运输和安装条件，合理确定预制构件的尺寸和重量

3 构件预制模数化，尽量减少构件类型；

4 下部结构的拼接缝不宜设置于水位变动区及浪溅区。

6.1.2  连接节点的构造设计应考虑预制安装的精度要求，方便施工。

6.1.3  采用机械连接器时构件中的钢筋布置应考虑连接器的尺寸，并确保连接器部位混凝土保护层厚度。设计时应给出构件表面到搭接钢筋中心的距离，该距离可根据所采用的机械连接装置的最大直径和所需保护层厚度计算。

6.1.4  预制拼装桥墩、桥台、承台、盖梁不同类型构件之间的拼装接缝砂浆垫层厚度宜为10mm ~ 30mm，同类型构件之间的环氧接缝厚度宜为lmm ~ 3mm。

## 6.2 灌浆套筒连接

6.2.1  灌浆套筒之间净距不宜小于骨料最大粒径的1.4 倍，且不宜小于50mm。

6.2.2  灌浆套筒连接和灌浆金属波纹钢管连接中的普通钢筋应采用热轧带肋钢筋。

6.2.3  采用灌浆套筒连接的预制混凝土墩柱纵向受力钢筋直径d在12mm~40mm范围内。纵向钢筋之间的中心距不应大于350mm且不应小于d+40mm，且至少每隔一根纵向钢筋用箍筋或拉筋固定。

6.2.4  钢筋伸入灌浆套筒内的最小锚固长度按下列公式计算，且不应小于10d。

（6.2.4）

式中：—使用灌浆套筒连接带肋钢筋伸入灌浆套筒内的锚固长度；

—连接钢筋的抗拉强度设计值；

—连接钢筋的截面面积；

—连接钢筋的直径；

—灌浆料的粘结强度，可根据试验确定。

6.2.5  灌浆套筒连接设计抗拉承载力不应小于1.15倍连接钢筋抗拉承载力标准值，设计屈服承载力不应小于连接钢筋屈服承载力标准值。

6.2.6  预制构件中灌浆套筒压浆口下缘处应设置一道箍筋；灌浆套筒预埋在墩柱内时，灌浆套筒连接区域应配置加密箍筋，并应符合下列规定：

1 墩柱箍筋加密区范围应不小于灌浆套筒长度区域和向上下各延伸500mm长度范围之和，且承台、盖梁范围内箍筋加密区长度不应小于0.5倍墩柱直径；

2 灌浆套筒上端第1根箍筋距离灌浆套筒顶部应不大于50mm；

3 灌浆套筒高度500mm范围外的箍筋数量应逐渐减少；

4 墩柱箍筋加密区应延伸到盖梁或承台内，应不小于500 mm，且延伸长度宜不小于墩柱长边的0.5倍；

5 灌浆套筒长度范围内墩柱箍筋混凝土的保护层厚度应不小于20mm。

1 预制承台，2 垫层，3 箍筋，4 灌浆套筒，5 预制墩柱

图6.2.6 预制墩柱潜在塑性铰区域内灌浆套筒箍筋加密示意图

6.2.7  灌浆套筒预埋在预制承台或盖梁内时，应满足《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166）规定，灌浆套筒连接区域应配置加密箍筋，箍筋加密区范围应不小于灌浆套筒长度区域和向墩柱延伸500mm长度范围之和，且承台、盖梁范围内箍筋加密区长度不应小于0.5倍墩柱直径。

- 预制墩柱与预制承台连接               (b) 预制墩柱与预制盖梁连接

1 预制承台，2 垫层，3 箍筋，4 灌浆套筒，5 预制墩柱，6 预制盖梁

图6.2.7 预制承台或盖梁内灌浆套筒箍筋加密示意图

6.2.8  灌浆套筒的保护层厚度应符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）的规定，当预制构件中预埋灌浆套筒后导致纵向主筋保护层厚度大于50mm 时，宜在保护层内增设抗裂措施。

## 6.3 灌浆波纹钢管连接

6.3.1  灌浆波纹钢管间的净距不应小于波纹钢管外径，且不应小于50mm。

6.3.2  灌浆波纹钢管孔径与钢筋直径比Dp/d宜控制在2.5~3.5，波纹钢管的内径不宜小于d+40mm和3d中的较大值，波纹钢管壁厚不应小于2mm，波纹钢管的波高不宜小于3mm，波纹钢管的波距不宜大于32mm。

6.3. 3  灌浆波纹钢管内的钢筋锚固长度应符合下列规定：

（6.3.3）

式中：—锚固钢筋的直径；

6.3.4  灌浆波纹钢管在预制承台、盖梁或台帽内时，应符合《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166）规定，预制构件内应布置加密箍筋，墩柱箍筋加密区延伸至预制承台、盖梁或台帽的距离应不小于墩柱长边尺寸的1/2、500 mm及波纹钢管高度的最大值。

（a）预制墩柱与预制承台连接                     (b) 预制墩柱与预制盖梁连接

1 预制承台，2 金属波纹钢管，3 垫层，4 箍筋，5 预制墩柱，6 预制盖梁

图6.3.4 预制墩柱节点连接示意图

6.3.5  灌浆波纹钢管下端应设置压浆口连接压浆管，上端应设置出浆口连接出浆管或直接由端部出浆。压浆口下缘与端部净距应大于20mm，且压浆口下缘处应设置一道箍筋。

6.3.6  灌浆波纹钢管的净保护层厚度不宜小于150mm。当预制构件中预埋灌浆波纹钢管后导致纵向主筋保护层厚度大于50mm时，宜在保护层内增设抗裂措施。

## 6.4 承插式连接

6.4.1  预制墩柱插入承台或盖梁的深度应根据计算确定，插入段纵向钢筋应满足最小锚固长度要求，且墩柱承插深度不应小于墩柱直径或长边边长的0.7倍。

6.4.2  空心墩柱内浇筑填芯混凝土的高度应超过承台面不小于1.0Dc，Dc为预制墩柱的最大直径或边长。

1 预制墩柱，2 预制承台，3 填芯混凝土，4 填充料

图6.4.2 承插式连接示意图

6.4.3  承插孔填充料宜选用高强水泥基灌浆料或高强无收缩混凝土，填充料的混凝土强度等级应至少高出承台混凝土强度一个等级。

6.4.4  预制墩柱与承插孔壁的最小间隙宽度不宜小于50mm且不宜大于400mm。间隙内承插孔壁上应设置键槽，且当间隙宽度大于200mm时，应在间隙内配置加强钢筋，并与承台钢筋连接。

a）间隙宽度≥200mm               b）间隙宽度＜200mm

1 预制墩柱，2 预制承台，3 预制管桩，4 填充料，5 调平层

图6.4.4 承插式连接间隙构造示意图

6.4.5  预制墩柱插入段表面与承插孔壁表面应均匀设置键槽，键槽深度h1 不宜小于30mm，并应采用梯形截面构造（倾角接近45°）。键槽凹面和凸面的长度b1 宜为深度h1的2倍。承插孔壁上端预制墩柱键槽的起凹点距离承插孔台顶面的距离c1 应不小于50mm。

6.4.6  承插孔距离承台、盖梁周边距离ac及承插孔底（顶）部距离承台、盖梁底（顶）的厚度t应满足下表要求。

表6.4.6 承插式连接尺寸表                   (单位：mm)

| Dc | ac | t |
| --- | --- | --- |

注：为墩柱、桩基边长或直径。

6.4.7  承台或盖梁沿承插孔周边应设置水平加强箍筋，承插孔底板应按《公路装配式混凝土桥梁设计规范》（JTG/T 3365-05）附录C进行抗冲切验算，并根据计算结果设置弯起钢筋，弯起钢筋与承台钢筋进行有效连接。

## 6.5 插槽式连接

6.5.1  插槽孔内预制墩柱预留钢筋长度应满足最小锚固长度的要求。

6.5.2  插槽孔内宜填充高强水泥基灌浆料或高强无收缩混凝土，其强度等级较盖梁、承台等连接预制构件的混凝土强度应高一个等级。

6.5.3  插槽孔壁可通过设置钢波纹钢管或采用带齿键模板形成剪力键，盖梁或承台主筋在插槽孔内应保持连续并避免与预制墩柱的预留钢筋干扰。

6.5.4  插槽孔洞应具有足够的水平容差，孔洞尺寸应符合下列规定：

1 孔洞顺桥向、横桥向的尺寸不应小于桩、墩的直径或边长；

2 孔洞顺桥向、横桥向的尺寸容差不宜小于50mm；

3 插槽式连接的构件孔洞可通过金属波纹钢管或模板设置，当采用模板设置时，宜将孔洞制作成梯形或锥形。

1 预制盖梁，2 预制墩柱，3 插槽孔，4 墩柱预留钢筋

图6.5.4 插槽式连接示意图

## 6.6 壳式连接

6.6.1  壳式连接的组成部分包括桩基、底座混凝土、壳壁、预制墩，宜用于墩柱与桩基一体连接。

3

2

1

5

4

1 预制墩柱，2 底座混凝土，3 壳壁，4 壳壁钢筋，5 桩基

图6.6.1 壳式连接示意图

6.6.2  壳壁宜采用超高性能混凝土，其材料指标应满足本标准4.5.4要求。

6.6.3  壳式连接应符合下列规定：

1 预制墩插入深度应不小于墩柱直径的0.8倍；

2 壳壁采用超高性能混凝土时，壳壁厚度应不小于墩柱直径的0.15倍，且不应小于25cm；

3 桩基预留钢筋长度应满足最小锚固长度的要求；

4 预制墩柱插入段表面与承插孔壁表面应均匀设置键槽，键槽深度h1不宜小于30mm，并应采用梯形截面构造（倾角接近45°）。键槽凹面和凸面的长度b1 宜为深度h1的2倍；

图6.3.3 预制墩柱键槽示意图

5 壳壁多重抗剪环形筋配筋率应根据计算确定，不应少于两层。

6.6.4  预制墩柱与壳壁的底部和顶部接触部位应进行最不利状态的局部压应力验算，并满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362）要求。

## 6.7 湿接缝连接

6.7.1  主梁纵向采用湿接缝连接时，应符合下列规定：

1 简支体系桥面纵向连续现浇层应在墩中心顶面设置切缝，切缝宽度宜为5~10mm，深度宜为20~30mm，切缝顶面宜设置不小于1m宽的防水材料密封，桥面纵向连续传力钢筋在墩顶两侧长度均不应小于1m。

2 先简支后连续体系的墩顶梁端应预留伸出纵向钢筋。

6.7.2  主梁横向采用湿接缝连接时，接缝位置宜设置在相邻两片主梁中间位置。湿接缝混凝土强度等级不应低于C50和主梁混凝土强度等级，湿接缝宽度不应小于300mm且满足钢筋连接长度要求。

6.7.3  预制桥面板湿接缝混凝土应采用补偿收缩混凝土，且混凝土强度等级不应低于C50和预制桥面板的混凝土强度等级，湿接缝宽度不应小于300mm。

6.7.4  湿接缝钢筋采用焊接时，钢筋焊接接头位置应设置在受力较小处，且应错开布置，应符合下列规定：

1 电弧焊应采用双面焊缝，条件不允许时方可使用单面焊缝。电弧焊接接头的焊缝长度，双面焊缝不应小于5d，单面焊缝长度不应小于10d，d为连接钢筋的最大直径。

2 帮条焊接的帮条应采用与被焊接钢筋同强度等级的钢筋，其总截面面积不应小于被焊接钢筋的截面面积。

6.7.5  湿接缝钢筋采用钢筋机械连接时，机械连接接头应符合现行《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107）中I 级接头的要求。

6.7.6  湿接缝钢筋采用U形钢筋交错布置连接时，应符合下列规定：

1 U形钢筋的交错间距不应大于100mm，交错搭接部分长度不应小于240mm和3倍U形钢筋圆弧段弯曲半径；

2 垂直于U形钢筋应按照预制桥面板内同方向钢筋布设原则布置分布钢筋，U形钢筋交错所围的核心混凝土内应穿入不少于4根直径不小于12mm的分布钢筋。

3 预制桥面板带底托时，底托悬臂长度不宜大于400mm，且底托不应降低截面承载能力。

6.7.7  湿接缝钢筋采用墩头钢筋搭接连接时，应符合下列规定：

1 钢筋的保护层厚度应不小于2d，钢筋净距应不小于2d；

2 墩头的截面积宜大于4倍钢筋截面积；

3 双向墩头钢筋的搭接长度不应小于200mm，且满下列公式计算要求：

（6.7.7）

式中：—钢筋的受拉锚固长度，即钢筋墩头内端面至锚固起点的长度；

—钢筋的屈服强度标准值，大于400MPa时按400MPa取用；

—钢筋直径；

—混凝土抗压强度标准值。

—相邻搭接钢筋之间的中心间距。

6.7.8  采用超高性能混凝土湿接缝连接时，应符合下列规定：

1 超高性能混凝土的钢纤维体积率应不小于2%；

2 超高性能混凝土的最小抗压强度应不小于95MPa；

3 钢筋净距不应小于4d；

4 直线钢筋的搭接长度应符合下列规定：

（6.7.8）

式中：—采用超高性能混凝土浇筑的湿接缝钢筋搭接长度；

—钢筋的屈服强度标准值。

5 钢筋净保护层厚度不宜小于3倍钢筋直径，若2d≤最小净保护层厚度≤3d，则搭接长度应额外增加1.5d。

6.7.9  预制盖梁节段间采用湿接缝连接时，湿接缝宜避开构件最大受力截面，宽度宜800~1200mm。

## 6.8 预应力筋连接

6.8.1  节段预制构件采用后张预应力筋连接时，应符合下列规定：

1 预应力筋可采用钢绞线、预应力螺纹钢筋等。

2 节段预制梁、盖梁采用胶接缝拼装连接时，拼接面应设置剪力键。

3 全预应力筋连接的节段预制墩柱宜在接缝处增设剪力键或抗剪销。

6.8.2  在拼接缝处的环氧黏结剂固化过程中，需施加临时预压力将环氧树脂胶在全断面均匀挤出，节段预制构件拼接缝处的正压应力不应小于0.3 MPa。

6.8.3  节段预制混凝土墩柱采用无粘结预应力连接时，预应力筋的初张力不宜超过其屈服应力的0.6 倍，墩身轴压比不宜大于0.2。

6.8.4 节段预制混凝土构件在采用预应力连接时，预应力线型宜采用直线型，也可采用U型、交叉型，桥墩钢束布置示意图见图6.8.4。

d）直线型

c）U型

- 交叉型

- （锚固于承台）

- 交叉型

- （锚固于墩底）

图6.8.5 桥墩钢束布置示意图

6.8.6 节段预制混凝土墩柱采用直线型钢束的预应力筋时，宜采用单端锚固形式，张拉端宜置于墩柱顶端，锚固端可采用预埋式带索P形锚具或其他有效锚固形式。

6.8.7 对于墩高大于16m的节段预制墩柱，应根据抗震需求设置耗能措施，宜在底部设置现浇段或底部填芯，填芯高度应不小于一个节段高度。

图6.8.7 桥墩底部填芯示意图

# 7 施工

## 7.1 一般规定

7.1.1 构件的预制与现场连接宜采用工程数字化、信息化、智能化技术进行生产管理。

7.1.2 构件安装前应在现场进行试拼装，应对接缝表面进行复测、清洁和干燥化处理，对预留外露钢材应进行除锈处理。

7.1.3 预制构件上的连接钢筋和预埋件应按设计要求在工厂与预制构件同步制作。

7.1.4 构件模板宜采用钢材制作。模板系统除应满足刚度、承载能力、稳定性的要求外，尚应满足生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数、预留孔洞及预埋件安装定位要求。

7.1.5 在施工过程中，应采取适当的措施，防止钢材产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢材的外露部分，当外露时间较长且环境湿度较大时，宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式，进行临时性防护。

7.1.6 施工过程中使用的受力装置和受力临时结构应进行专项设计和验算。

7.1.7 在正式施工前，应按设计要求对各类连接型式的关键工艺进行试验验证。

## 7.2 工厂预制

7.2.1  预制构件混凝土连接面应符合下列规定：

1 预制构件工厂浇筑混凝土时宜先浇筑预埋连接件范围内的混凝土；

2 脱模或移动时，应防止伤及接缝面的棱角和剪力键等；

3 预制构件接缝表面需凿毛时，应凿毛至连接全断面完全露出混凝土的粗集料,并应采用洁净水冲洗干净；采用环氧树脂胶拼接时，接缝处表面应清除脱模剂，保证接缝面干燥、清洁、平整。

7.2.2  钢筋、预埋件制作应符合下列规定：

1 钢筋骨架上设置的预应力、定位块、连接件等宜采用定型生产的产品，应牢固、准确地安装，满足骨架精确入模的要求；

2 设置预埋件及预留孔时，应采用定位钢筋予以固定。

7.2.3  灌浆套筒和灌浆波纹钢管应符合下列规定：

1 工厂内安装前应检查出厂合格证、型式检验报告、套筒外观质量、尺寸和配件等，并应具备强度试验的合格报告；

2 灌浆套筒现场安装端应安装在具有定位销的定位板上，定位板应固定在底模上，灌浆套筒应垂直于底模；

3 灌浆套筒连接或灌浆纹钢管与箍筋连接应采用绑扎，不得采用焊接连接；

4 预埋灌浆波纹钢管应采用内衬钢管等措施以保证预制过程中不变形；

5 压浆口和出浆口的方向应安装正确，并应设置定位钢筋和钢筋骨架整体进行位置固定；

6 压浆管、出浆管和对应的压浆口、出浆口连接应密封牢固，压浆管、出浆管长度应根据承台、墩柱或盖梁尺寸预留准确，并应用止浆塞塞紧；

7 构件拆模完成后，应及时检查灌浆套筒、灌浆波纹钢管内腔是否干净通畅，确保无水泥浆等杂物，如有漏浆或杂物，应及时清理套筒内腔；

8 在储存和运输过程中应有防止雨淋、锈蚀、沾污和损伤等防护措施。

7.2.4  各类连接浇筑之前应进行隐蔽工程检查，包括但不限于下列内容：

1 纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置、伸出长度；

2 灌浆套筒的型号、数量、位置及灌浆孔、出浆孔、排气孔的位置;

3 钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4 箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;

5 预埋件的规格、数量和位置。

## 7.3 构件存放与场外运输

7.3.1  预制构件存放应符合下列规定：

1 预制混凝土构件被移运、存放时，混凝土强度应不低于设计要求，存放后应及时进行养护；

2 存放的场地应平整稳固，不应有积水；

3 预制构件存放宜采用枕木、橡胶板等弹性支撑物支承；

4 预制构件应按吊运及安装顺序堆放，堆叠方案应满足预制构件受力及存放台座地基承载力要求。

7.3.2  桥梁预制构件进行运输时应采取措施减少对城市交通的影响，并应符合下列规定：

1 应制定预制构件的运输与堆放方案，包括运输时间、次序、堆放场地、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施等；

2 预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，装卸与运输时应采取保证车体平衡，防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施，以及防止构件损坏的措施；

3 对构件连接处、边角部或链索接触处的混凝土，宜设置保护衬垫，以防止损坏；

4 运输时间通常安排在晚间或交通低峰期，以减少对城市交通的影响；

## 7.4 现场施工

7.4.1  预制构件及连接材料进场后应按规定进行验收，进场验收应符合下列规定：

1 构件连接面不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差，预制构件上的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔洞的位置及数量应符合设计要求；

2 施工用的混凝土原材料、钢筋、钢材、连接套筒、金属波纹钢管、预埋件、接缝材料等应按照规定进行取样抽检。

7.4.2  采用灌浆套筒连接、灌浆波纹钢管连接应符合下列规定：

1 灌浆速度、压力及其他相关参数等均需要根据工艺试验进行确定，且套筒和灌浆料等相关产品应由厂商成套提供，并提供相关质检资料；

2 灌浆料同条件养护试件抗压强度达到35MPa后，方可进行对接头有扰动的后续施工；临时固定措施的拆除应在灌浆料抗压强度能确保结构达到后续施工承载要求后进行；

3 灌浆作业应采用压浆法从下灌浆孔注入，当灌浆料从构件其他灌浆孔、出浆孔流出后应及时封堵；

4 当环境温度高于300C时，应采取措施降低灌浆部位和灌浆料拌合物的温度，灌入套筒内的灌浆料温度不应大于灌浆料产品使用说明书中明确的最高温度；施工环境温度低于-50C时不得施工，当环境温度低于50C时应采用加热保温措施；

5 在灌浆施工前，应对灌浆料拌合物进行流动性的检测，其流动性应满足本标准4.5.1要求；

6 灌浆料加水后使用时间应按灌浆料产品使用说明书要求，宜在加水后30min内用完；散落的灌浆料拌合物不得二次使用，剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。

7.4.3  采用承插式连接应符合下列规定：

1 预制墩柱、桩基等构件正式安装前应进行预拼装，调整标高和垂直度，然后进行坐浆和正式吊装；

2 承插孔底应按设计标高调平；当孔底标高高出设计范围要求，对高出部分进行凿除后用环氧砂浆调平层进行调平；当孔底标高低于设计范围要求，利用C40 细石混凝土进行调整，后用C50环氧砂浆调平层进行调平。

3 预制墩柱墩身应保持整洁，避免污染，承插段应用水湿润，以保证良好的连接。

4 墩柱安装完毕，检查合格后，浇筑杯口内混凝土。混凝土浇筑采用滑槽缓慢放入杯口内，四周对称均匀浇筑，分层振捣，直至浇筑承台顶部齐平，并按规定进行养护。

7.4.4  采用插槽式连接应符合下列规定：

1 墩柱安装前应清理槽口，并在承台槽口内设置2cm厚的砂浆垫层找平，砂浆的厚度应均匀，且一次性浇筑完成；

2 构件安装就位后应采用调位装置对其进行三维调节、精确定位，并应启用锁定装置将其及时锁定；

3 对连接面混凝土，应进行严格凿毛处理，并应将连接界面清理干净，浇筑前应充分湿润或涂刷界面剂，浇筑后按规定进行养护。

7.4.5  采用壳式连接应符合下列规定：

1 连接构件的安装顺序应按照图7.3.4进行；

图7.3.4 壳式连接施工流程示意图

2 墩柱安装前应保证底座平整，并采用砂浆垫层找平，砂浆的厚度应均匀，且应大于调节垫块高度；

3 预制墩柱墩身应保持整洁，避免污染，浇筑前承插段应充分湿润，以保证良好的连接；

4 壳式连接中墩桩拼装时，砂浆垫层拼接面处应一次完成坐浆，且应确保浆液饱满，坐浆后不得调整构件姿态。

5 采用超高性能混凝土壳壁时，超高混凝土材料的现场浇筑及养护应满足《超高性能混凝土现场浇筑施工技术规程》（T/CBMF 128）的规定。

7.4.6  采用湿接缝连接应符合下列规定：

1 桥面板剪力槽、湿接缝施工时，应检查已安装就位的桥面板位置是否正确，钢梁与桥面板间是否有间隙，桥面板是否有缺陷，确定无误后方可正式施工。

2 采用湿接缝连接的连接面应进行粗糙处理，凿毛深度不宜小于8mm；

3 在湿接缝浇筑前，应对需要设置的预埋件提前进行预埋，对在安装过中变形的连接钢筋予以校正和调直，对损坏的连接件和剪力钉等应进行修复，并应按设计要求进行连接钢筋的绑扎或焊接；

4 湿接缝连接处的预应力管道应保证其顺直、无弯折，对接头处的管道应包缠严密，使之不漏浆；

5 湿接缝浇筑前应先将相邻板侧面用水湿润，以保证新旧混凝土结合。

6 湿接缝浇筑混凝土宜采用补偿收缩混凝土，其配合比应进行专门设计；浇筑时机和浇筑顺序应符合设计和施工控制的要求；

7 标准跨桥面板湿接缝浇筑应分三批完成，中跨湿接缝按照“跨中—1/4 跨—墩顶 ，边跨湿接缝应按照“边支点—跨中—中支点”顺序浇筑湿接缝及剪力槽混凝土；

8 混凝土振捣，应采用插入式振捣器，先四周后中部，做到快插慢拔，避免过振和漏振现象；

9 浇注完成后，应对混凝土表面应进行凿毛处理，并及时覆盖养护膜、涂刷养护剂或采取其他保湿养护措施，养护时间不少于14天，必要时采用保温措施。

10 湿接缝混凝土的强度在未达到设计强度的85%之前，不得在桥面上通行车辆、堆放材料或进行影响其受力的其他施工作业。

7.4.7  采用预应力连接的节段拼装梁安装应符合下列规定：

1 加强对基准节段的定位精度控制，施工过程中基准节段不得发生偏位。各节段应逐块进行测量控制，使其轴线和高程定位精度满足控制要求。

2 胶接缝粘结剂涂抹前应对节段匹配面进行清灰、除尘，确保匹配面洁净，其匹配面湿度应满足粘结剂的施工要求。

3 湿接缝两侧连接面应进行粗糙处理，凿毛深度不宜小于8mm，并保持洁净。湿接缝浇筑后及时采取保湿养护措施，养护时间不少于14天，必要时采用保温措施。

4 预制混凝土节段梁拼接的临时预应力不应小于 0.3MPa ，且预应力施工应符合现行《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2）的相关要求。

5 预制节段拼装的张拉端应采用低回缩锚具，宜在结构变形稳定后进行二次张拉。

7.4.8  采用预应力连接的墩柱、盖梁节段应符合下列规定：

1 拼装前应对墩柱节段拼装缝、承台拼接面进行复测，标高允许偏差不应大于2mm，水平度允许偏差不应大于±1mm/m；

2 当墩柱与承台间采用预应力连接时，应在预应力筋管道口处采取临时密封措施，其预应力施工应符合现行《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2）的相关要求；

3 应采取可靠的临时固定措施，在构件精确就位后对其进行临时固定，未固定前不得将起重机的吊钩松脱。永久预应力施工完毕方可拆除临时施工措施。

4 当盖梁节段间采用临时预应力张拉时，预应力筋张拉力应满足设计和反复多次张拉的作业要求，节段拼接面的混凝土受压应力不应小于0.30MPa，临时预应力应在永久预应力张拉完成且波纹钢管内灌浆料达到设计要求强度之后，方能拆除。

# 8 质量检验

## 8.1 一般规定

8.1.1  装配式混凝土桥梁各连接应按分项工程的基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等进行分别检验，均满足要求方可验收。

8.1.2  装配式混凝土桥梁连接的质量检验除应符合本规程外，尚应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2）和《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1）的相关规定。

## 8.2 灌浆套筒、灌浆波纹钢管连接

8.2.1  灌浆套筒和灌浆波纹钢管的质量检验除符合本规程外，尚应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355）和《预应力混凝土用金属波纹管》(JG 225》的相关规定。

8.2.2  水泥基灌浆料在拌浆时应制取试件，对应每个拼接部位应制取不少于3组，分别测试1天、3天和28天龄期抗压强度，其技术指标应符合本规程第4.5.1条规定。

8.2.3  应对灌浆套筒连接和灌浆波纹钢管连接进行灌浆饱满度检测和灌浆强度检测。

8.2.4  灌浆饱满度检测可采用内窥镜法、芯片法、压力传感器法和阵列超声成像法等；灌浆强度检测可采用预埋钢丝拉拔法和取芯法等。

8.2.5  灌浆套筒和灌浆金属波纹钢管连接实测项目应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5 灌浆套筒和灌浆波纹钢管连接实测项目

| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） | 检验方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌浆套筒 | 位置 | ≤2 | 全站仪及尺量:每个套筒上下部各1个点 |
| 2 | 灌浆波纹钢管 | 位置 | ≤4 | 全站仪及尺量:每个波纹钢管上下部各1个点 |
| 3 | 用于锚固连接灌浆套筒或波纹钢管主筋 | 定位 | ≤2 | 全站仪及尺量:每根主筋1个点 |
|  |  | 预留长度 | [-2,0] | 尺量:每根主筋 |

## 8.3 承插式、插槽式与壳式连接

8.3.1  采用承插式、插槽式与壳式连接的构件安装应符合以下基本要求：

1 拼装前应对坐标及标高允许偏差为±2mm，水平度允许偏差为±1mm/m;

2 预制墩柱与承台、盖梁、桩基之间的拼装接缝砂浆填充层厚度宜为10~30 mm，当采用胶接缝时厚度不宜超过3mm。

8.3.2  承插式、插槽式与壳式连接通过控制墩柱安装精度实现精准连接，其实测项目应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2 承插式、插槽式与壳式连接安装实测项目

| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） | 检验方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置 | 墩柱 | ≤5 | 全站仪及尺量:墩柱纵横各1个点，承台、盖梁纵横各 2个点 |
|  |  | 盖梁 | ≤5 |  |
| 2 | 顶面高程 | 承台 | ±10 | 水准仪:盖梁两端及中间各1个点 |
|  |  | 墩柱 | ±5 |  |
|  |  | 盖梁 | 0，-5 |  |
| 3 | 相邻间距 | 墩柱 | ±5 | 尺量:每个墩柱检查1个点 |
| 4 | 垂直度 | 墩柱 | ≤2H/1000且不大于10 | 全站仪测量或垂线、尺量：纵横向各1个点 |
|  |  | 盖梁 | ≤2H/1000且不大于5 |  |
| 5 | 相邻节段间错位 | 墩柱、盖梁 | ≤3 | 钢板尺、塞尺:纵横向各 1点尺量 |
| 6 | 接缝宽度 | 墩柱、盖梁 | ±5 | 尺量:每个接缝处检验两相对表面各1个点 |

## 8.4 湿接缝连接

8.4.1  湿接缝施工完成后，接缝材料不得存在脱落和开裂，表面应平整、光洁，无明显色差，无孔洞、露筋、蜂窝麻面和缺棱掉角现象，混凝土外观质量的限制缺陷指标及检查项应按《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）和《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1）的规定执行。

8.4.2  预制梁板间湿接缝实测项目应满足表8.4.2的要求。

表8.4.2  湿接缝实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿接缝宽度（mm） | ±20 | 尺量：逐个测量 |
| 2 | 湿接缝混凝土强度（mm） | 在合格标准内 | 按JTG F80/1 附录D 检查 |
| 3 | 相邻板顶面高差（mm） | ≤10 | 水准仪：测每相邻板高差最大处 |
| 4 | 预制板间平面错位（mm） | ≤5 | 尺量：检查全部 |
| 5 | 接头区域内的箍筋、横 向水平钢筋间距（mm） | ±10 | 尺量：每个连接处各测2个点 |

## 8.5 预应力筋连接

8.5.1  采用预应力筋连接实测项目应符合表8.5.1要求。

表8.5.1 预应力筋连接实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移量（mm） | ±3mm | 经纬仪：每跨（墩）3个点 |
| 2 | 相邻梁节段间顶面高差（mm） | ±3mm | 直尺：每条接缝2个点 |
| 3 | 节段间错台（mm） | ±3mm | 全站仪及尺量:每个墩柱检查1个点 |
| 4 | 顶面高程 | ±2 mm | 水准仪:盖梁两端及中间各1个点；梁每跨3个点 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。非应按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款，引用文件均不录入发布年份，均以采用本规程实施时的最新版本为准。

1.《球墨铸铁件》 GB / T1348

2.《优质碳素结构钢》GB / T699

3.《碳素结构钢》GB/T 700

4.《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

5.《合金结构钢》GB/T 3077

6.《直缝电焊钢管》GB / T13793

7.《结构用无缝钢管》 GB / T8162

8.《预应力钢筋用锚具、夹具和连接器》GB / T14370

9.《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/ T 50448

10.《节段预制混凝土桥梁技术标准》CJJ_T 111

11.《城市桥梁设计规范》CJJ11

12.《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166

13.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2

14.《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225

15.《钢筋连接用套筒灌浆料》 JG / T408

16.《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

17.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355

18.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

19.《公路装配式混凝土桥梁设计规范》JTGT 3365-05

20.《公路装配式混凝土桥梁施工规范》JTGT 3654

21.《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG / T3310）

22.《公路钢结构桥梁设计规范》(JTGD64 )

23.《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1

24.《预制拼装桥墩技术规范》DGTJ 08-2160

25.《超高性能混凝土现场浇筑施工技术规程》T/CBMF 128

# 条 文 说 明

目   次

1总 则	37

2术语和符号	38

2.1 术语	38

4 材料	39

4.2 灌浆套筒	39

4.5 灌浆料与接缝材料	39

5 结构计算	42

5.1 一般规定	42

5.2 持久状况承载能力极限状态计算	42

5.3 持久状况正常使用极限状态计算	42

5.5 地震状况计算	43

6 构造设计	44

6.1 一般规定	44

6.2 灌浆套筒连接	44

6.3 灌浆波纹钢管连接	44

6.7 湿接缝连接	45

7 施工	46

7.4 现场施工	46

制定说明

本标准修订过程中，编制组进行了大量公园绿地的调查研究，总结了安徽省公园绿地常见问题及解决的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《公园绿地改造技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据、执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供读者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1总 则

1.0.2 本规程适用于市政装配式混凝土桥梁连接的设计、施工与质量检验，其他桥梁混凝土构件之间的连接可参考使用。本规程主要适用于混凝土桥梁构件之间连接的技术规定，其他桥梁诸如钢混组合结构的混凝土桥面板构件之间的连接、其他类型桥梁混凝土下部结构构件之间的连接均可参照本规范相应规定执行。

1.0.3 装配式桥梁建议用于低烈度地区，安徽绝大部分地区地震烈度小于0.15g，均适用于本规范的规定范围，极个别地区如五河县、泗县、霍山县地震烈度为0.15g，需要进行专项抗震设计。

# 2术语和符号

## 2.1 术语

2.1.6 壳式连接是一种适用于一柱一桩的装配式桥梁下部结构连接方式，通过墩柱与桩基连接范围内绑扎钢筋浇筑混凝土壳壁连接成整体，为了加强连接的受力性能同时减小壁厚，壳壁建议采用超高性能混凝土。

# 4 材料

## 4.2 灌浆套筒

4.2.1 灌浆连接套筒是目前预制拼装下部结构较常采用的一种连接方式，其作用是将一根钢筋的力传递至另一根钢筋。全灌浆套筒一端为预制安装端，另一端为现场拼装端，套筒中间设置钢筋限位挡板，套筒下端设置压浆口，套筒上端设置出浆口。半灌浆套筒的钢筋机械连接端为预制安装端，另一端为现场拼装端，套筒下端设置压浆口，上端设置出浆口。

4.2.4 考虑到塑性铰区反复地震荷载下套筒内钢筋存在拔出的风险，这会导致墩柱承载力和延性能力降低，因此灌浆套筒连接接头要能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环检验。

## 4.5 灌浆料与接缝材料

4.5.4 超高性能混凝土又称活性粉末混凝土，我国的相应标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387。根据GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》，普通混凝土立方体抗压强度标准值当试件尺寸为100mm立方体或骨料最大粒径≤31.5mm时，应乘以强度尺寸换算系数0.95。当试件尺寸为200mm立方体或骨料最大粒径≤63mm时，应乘以强度尺寸换算系数1.05。国内外研究结果表明，活性粉末混凝土立方体抗压强度的尺寸效应不明显。因此，本规范沿用《活性粉末混凝土》GB/T 31387 第 9 条规定,立方体抗压强度标准值的测定采用边长 100mm 的立方体试件作为标准试件。活性粉末混凝土强度等级的保证率取为 95%。

（1）参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《活性粉末混凝土结构技术规程》DBJ43/T325中混凝土轴心抗压强度的计算方法，活性粉末混凝土轴心抗压强度fuck按下式计算确定：

fuck=0.88α1α2fcu,k

其中，系数0.88为考虑实际工程构件与立方体试件活性粉末混凝土强度之间差异的折减系数；α1为脆性折减系数，活性粉末混凝土掺入了2%左右的钢纤维，其脆性明显低于普通混凝土，故取为1.0；α2为棱柱体与立方体试件强度的比值，已有研究表明，其取值范围为0.78~0.82，本规程近似取中值0.80。可得活性粉末凝土轴心抗压强度计算公式：

fuck=0.7fcu,k

- （2）活性粉末混凝土轴心抗压强度设计值fucd，由混凝土轴心抗压强度标准值除以混凝土材料分项系数γfc=1.45获得。混凝土材料分项系数的取值，接近于按二级安全等级结构分析的脆性破坏构件目标可靠指标的要求。

（3）参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362、《纤维混凝土结构技术规程》CECS38及《活性粉末混凝土结构技术规程》DBJ43/T325，以活性粉末混凝土轴心抗拉时基体的抗拉强度为其抗拉开裂强度，峰值强度为其轴心抗拉强度。由于实际工程中所采用钢纤维、混凝土原材料品种和养护方法较多，难以标准化，且抗拉强度测试时的离散性较大，故规定活性粉末混凝土轴心抗拉开裂强度宜根据工程所采用的材料由试验确定，当无试验数据时，给出了近似建议值。

已有研究结果表明活性粉末混凝土试件轴心抗拉开裂强度与边长100mm立方体试件抗压强度平均值之间的统计关系可取为：

μt0=0.053μf100

μt0为实测活性粉末混凝土轴心抗拉开裂强度的平均值，μf100为实测活性粉末混凝土抗压强度的平均值。

目前尚无工程实际结构中活性粉末混凝土实体轴拉强度与试件轴拉强度之间差异的测试数据，仍近似沿用抗压强度的相应系数值0.88，则构件混凝土轴心抗拉开裂强度标准值（保证率为95%）为：

fut0,k=0.88×0.053μf100(1−1.645δft0)

δft0为轴心抗拉开裂强度的变异系数，这里近似取为与立方体抗压强度的相同，则

fut0,k=0.88×0.053fcu,k1−1.645δfc1−1.645δfc=0.047fcu,k

以活性粉末混凝土轴心抗拉时基体的抗拉强度为其抗拉开裂强度，峰值强度为其轴心抗拉强度。由于实际工程中所采用钢纤维、混凝土原材料品种和养护方法较多，难以标准化，故规定活性粉末混凝土轴心抗拉强度宜由试验确定，当无试验数据时，给出了近似计算公式。

- 活性粉末混凝土轴心抗拉强度设计值fut0,k，由轴心抗拉强度标准值除以混凝土材料分项系数γfc=1.45计算。

活性粉末混凝土弹性模量宜根据现行国家标准《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的相应规定进行测试，在没有测试结果的情况下可按本规范表采用。剪切变形模量可取相应弹性模量值的0.4 倍。泊松比按0.2采用。

对《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362建议的普通混凝土弹性模量计算公式对比分析表明，其计算弹性模量值不随混凝土强度等级变化（稳定在41GPa左右）与实际差异较大，参考《活性粉末混凝土结构技术规程》DBJ43/T325-2017，活性粉末混凝土受压和受拉的弹性模量Ec的值根据强度等级fcu,k按下式计算。

Ec=1051.5+100fcu,k

国内外研究结果表明，活性粉末混凝土的泊松比不随轴心抗压强度变化，取与普通混凝土泊松比的值相同；根据弹性材料力学，剪切模量约为相应弹性模量的0.42倍，参照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362近似取为0.4。

# 5 结构计算

## 5.1 一般规定

5.1.1 试验和理论研究表明，接缝对截面承载力存在不可忽略的不利影响,因此计算要计入该影响。

5.1.2 在预制构件之间及预制构件与现浇混凝土的接缝处，当受力钢筋采用可靠连接，且接缝处新旧混凝土之间采用粗糙面、键槽等构造措施时，结构的整体性能与现浇混凝土结构类同，设计中采用与现浇结构相同的方法进行结构分析。

## 5.2 持久状况承载能力极限状态计算

5.2.1 预制拼装混凝土构件相比于现浇构件，接缝位置除进行抗弯、抗剪、压弯等常规承载力计算外，需要进行抗剪弯承载力计算。预制拼装受弯构件到达剪弯极限受力状态时，也可能出现沿着接缝的破坏裂缝，但其与整体浇筑构件的破坏形态完全不同。这种在弯剪段出现的破坏形态虽与受弯构件正截面破坏形态相似，但截面相应的抗弯承载力却低于受弯构件正截面抗弯承载力。目前，国外规范通常采用一个剪切强度折减系数考虑接缝对抗剪承载力的影响，这样导致了即使箍筋没有起任何作用但计算时仍被计入进去了。同济大学混凝土桥梁研究室及国内外大量试验结果表明，在剪力和弯矩共同作用下，由于接缝处纵向普通钢筋不连续及拼接界面缺陷，构件在接缝消压后将会最先开裂，主裂缝在接缝处集中发展，接缝一旦开展到一定高度后，腹板不再可能出现破坏斜裂缝。因此，受弯构件可能以接缝开展的形式发生剪切（剪弯）破坏，在这种情况下剪弯区的混凝土将在剪压应力作用下达到其极限强度，传统设计方法已无法对该破坏形态下的截面承载力进行计算。

## 5.3 持久状况正常使用极限状态计算

5.3.3 对裂缝宽度的限制，主从保证结构耐久性、钢筋不被锈蚀及过宽的裂缝影响结构外观引起人们心理上的不安等因素考虑。安徽省内大部分区域属于一般环境，JTG 3362裂缝宽度限制为0.2mm，但因接缝的存在是结构耐久性的薄弱点，因此将裂缝宽度限值提高至0.15mm。

## 5.5 地震状况计算

5.5.2 装配式混凝土桥墩采用除湿接缝和承插式以外的连接形式时，在地震作用下墩底破坏主要集中在接缝的张开闭合以及接缝处混凝土的局部压碎破坏，因此装配式桥墩模拟的重点包括对接缝力学特性的模拟。

5.5.3 E1 地震作用下结构在弹性范围工作，关注的是结构的承载力，在此情况下可以近似偏于安全地取桥墩的全截面刚度进行抗震分析，因为取全截面刚度计算出的结构周期相对较短、计算出的地震力偏大，对抗震设计来说是偏安全的。当预制混凝土桥墩采用灌浆套筒连接时，考虑到密集布置的套筒对接缝附近区域刚度有增大影响，因此建议E1 下偏保守地采用换算截面法计入套筒的影响。而E2 地震作用下，容许结构进入弹塑性工作状态，关注的是结构的变形，此时延性构件采用开裂后的有效截面抗弯刚度，以保证不会过低估计结构的变形，建议忽略灌浆连接套筒对墩柱刚度的影响。

5.5.4 试验研究表明，装配式桥墩抗剪校核包含预制墩柱节段自身和拼接缝的校核。根据文献（套筒连接的预制拼装桥墩抗剪性能试验，王志强等，同济大学学报（自然科技板），2018 年第46 卷第6 期），当剪跨比小于2 时，采用钢筋灌浆套筒连接且套筒预埋于承台的预制试件进行拟静力试验最终破坏模式为弯剪破坏，且实测抗剪承载能力与现浇试件较为接近，可以参照现行《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01）中的方法进行E2 地震作用下预制墩柱斜截面抗剪承载能力计算。根据国内外采用承插式连接的预制桥墩试件拟静力试验结果，当剪跨比为3~5.83，墩柱埋入深度以及接缝承载力使得破坏仅出现在墩柱，并且其抗震性能与传统意义的现浇桥墩保持相同或相近，可以采用参照现行《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T 2231-01）中的方法进行E2 地震作用下预制墩柱斜截面抗剪承载能力计算。

5.5.5 预应力连接节点的非线性行为（如预应力筋的松弛、接缝滑移、接缝张开）与传统现浇结构存在显著差异，需通过精细化建模或试验补充验证。

# 6 构造设计

## 6.1 一般规定

6.1.1 装配式桥梁连接位置的选择主要要考虑接缝位置在结构整体的受力，以及构件分块大小对于城市预制、运输和安装的要求。应尽量避免结构整体受力的较大的位置，构件分块要便于城市运输和安装；同时考虑搭配水位变动区域干湿交替变化，对结构耐久性影响大，接缝应尽量避免在此区域设置。

## 6.2 灌浆套筒连接

6.2.1 行标《节段预制混凝土桥梁技术标准》CJJ/T 111中8.4.6条规定墩柱钢筋采用灌浆套筒或灌浆波纹钢管锚固连接时，套筒或波纹钢管之间净距不宜小于骨料最大粒径1.3倍，且不小于50mm；行标《公路装配式混凝土桥梁设计规范》JTGT3365 中6.2.3条规定套筒之间净距宜大于25mm、集料粒径的1.4倍及被连接钢筋直径中的最大值，综合考虑取保守值，本规程规定灌浆套筒之间净距不宜小于骨料最大粒径的1.4 倍，且不宜小于50mm。

6.2.3 纵向钢筋间中心距不宜过大也不宜过小，钢筋中心距过小会导致灌浆套筒安装及混凝土浇筑困难。《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355中3.1.2条规定灌浆套筒最小内径与连接钢筋公称直径差最小值对于12~25直径的钢筋应为10mm，对于28~40直径的钢筋应为15mm；行标《公路装配式混凝土桥梁设计规范》3365中6.2.3 条规定预制墩柱纵向手里钢筋之间中心距宜小于350mm。结合两本规范，规定纵向钢筋之间中心距在d+40mm~350mm。

6.2.8 预制构件采用预埋灌浆套筒后，由于灌浆套筒需要有一定的保护层厚度，这样使得预制构件纵向主筋的保护层厚度会有所增大，大于50mm 时需要在保护层内增设一定的抗裂措施。当构件在频遇值组合下未出现拉应力时，也可不增设抗裂措施；或通过增大灌浆套筒埋置段墩柱截面尺寸的方法，协调灌浆套筒和纵向主筋的保护层厚度，使其均小于50mm。

## 6.3 灌浆波纹钢管连接

6.3.3 武汉理工大学胡志坚进行了一系列墩柱钢筋灌浆波纹钢管连接的锚固性能试验分析，进行了20组荷载拉拔试验和18组有限元分析，混凝土强度等级均为C50，钢筋直径10~22mm，波纹钢管直径分布35~70mm，锚固长度300mm、50mm、600mm，灌浆料选择普通砂浆和超高性能混凝土。在拉拔荷载作用下，部分试件加载端未出现锥形破坏，波纹管对灌浆料有较好的加劲作用，一定程度上提升了钢筋与灌浆料之间的粘结性能。自由端钢筋与灌浆、灌浆料与波纹管以及波纹管与外部普通混凝土之间均未发现明显破坏和滑移现象。试验结果表明随着钢筋直径的增加，试件的极限荷载逐渐增加，随着波纹管直径的增大，试件的极限承载力提升，破坏模式由波纹管拔出破坏转为钢筋拉断破坏或钢筋拔出破坏，粘结失效界面由波纹管-混凝土界面转为钢筋-灌浆料界面。钢筋与三种材料的粘结强度从高到低依次是：UHPC、高强砂浆和普通混凝土。对于连接钢筋锚固长度的取值建议：当钢筋直径不大于16mm，建议波纹管灌浆钢筋的锚固长度为15d，当钢筋直径不小于20mm时，建议波纹管灌浆搭接钢筋的锚固长度不小于12d。

## 6.7 湿接缝连接

6.7.6 U型钢筋带底托湿接缝连接形式无需搭设模板，相邻两片预制桥面板在连接段均有向外悬挑底托，由于底托为悬挑结构且厚度较薄，不宜长度太长，因此对该类型连接的湿接缝宽度有所限制,两侧U型钢筋交叉搭接。整体施工较为便利。

图1  U型钢筋带底托连接三维图            图2  U型钢筋带底托连接实图

6.8.1~6.8.3 后张预应力筋连接是指预制梁段间不采用任何粘结剂,借助预应力将各梁段拼装成整体，也称干接缝。相对于其它类型裂缝,后张预应力筋连接避免了接缝间环氧树脂胶的涂抹工作以及胶的固化时间,从而加快了拼装时间；同时,后张预应力筋连接节段式桥梁为体外预应力结构,不仅加快了施工速度还能对预应力钢束进行定期检测、调整以及更换,从而可以明确的监控其工作状态。因此,在一些对周围环境影响控制严格,施工进度要求高,以及对体内预应力体系的安全性以及耐久性掌握不明确的工程中,后张预应力筋连接体外预应力施工技术具有较大的优势。但由于后张预应力筋连接的截面混凝土直接接触,使接缝截面不能承受拉应力,其抗弯和抗剪承载力均低于湿接缝及胶接缝,抗震作用下混凝土剪力键可能出现脆性破坏,在不良环境地区,水和有害物质易从接缝渗入梁体,引起混凝土和预应力束的耐久性病害。这些缺陷在一定程度上限制了其在工程中的应用，美国AASHTO《节段式混凝土桥梁设计和施工指导性规范》2003年修改版中指出,所有的新建桥梁结构只允许使用A类接缝,即干接缝不允许在新建桥梁结构中使用。对于全体外预应力的桥梁，由于无体内束防护需要，在保证桥梁接缝处有良好防水处理的前提下，则拼装有条件考虑采用后张预应力筋连接。

表1 AASHTO（2004）抗力系数的规定

| 梁类型 | 接缝类型 | 抗弯 | 抗剪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体梁 | —— | 1.00 | 0.90 |
| 全粘结阶段预应力筋梁 | A类接缝 | 0.95 | 0.85 |
|  | B类接缝 | 0.90 | 0.70 |
| 非粘结或部分粘结预应力筋梁 | A类接缝 | 0.90 | 0.80 |
|  | B类接缝 | 0.85 | 0.65 |

拼接缝设置均匀匹配剪力键的作用主要包括：1.承受与传递接缝截面的剪力；2.上部结构节段拼装时的对接定位；3.增加接缝的粘结界面。

# 7 施工

## 7.4 现场施工

7.4.6 参照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666） 8.5.2条第4款、《现浇混凝土养护技术规范》、《湿接缝施工标准工艺》、《湿接缝验收规范》和《混凝土结构工程施工规范》，规定养护时间不应少于14天。