| ICS | 97.195 |
| --- | --- |
| CCS | Y 88 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

瓷器文物病害与图示

Disease and illustration of porcelain relics

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由安徽博物院(安徽省文物鉴定站)提出。

本文件由安徽省文化和旅游厅归口。

本文件起草单位：安徽博物院(安徽省文物鉴定站)、安徽省文物考古研究所、安徽大学

本文件主要起草人：朱善银、张辉、刘祥生、刘洁、刘华伟、李立新、姚政权、魏国锋、高奥、昌辉辉

瓷器文物病害与图示

范围

本文件规定了瓷器文物病害的相关术语、定义、病害类型及与病害相对应的图示符号。

本文件适用于瓷器文物病害调查、病害评估、保护修复方案编制及保护修复档案记录。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WW/T 0021-2010  陶质彩绘文物病害与图示

WW/T 0057-2014  可移动文物病害评估技术规程 瓷器类文物

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

瓷器文物 porcelain relics

历史上各时代具有历史、艺术、科学价值的瓷器。

3.2

瓷器文物病害 diseases of porcelain relics

瓷器文物由于人为或自然因素造成的各种劣化或不稳定现象。

  - 瓷器文物病害

    - 毛边

口、足等边沿因外力作用造成的釉层损伤（参见附录A中图A.1）。

    - 惊釉

表面因外力作用出现的不穿透胎的纹路（参见附录A中图A.2）。

    - 冲线

口部因外力作用出现的长短不等、穿透胎的纹路（参见附录A中图A.3）。

    - 裂缝

因外力作用出现的穿透胎的纹路（参见附录A中图A.4）。

    - 破碎

因外力作用造成的碎裂，但没有缺失（参见附录A中图A.5）。

    - 缺损

因外力作用造成的局部缺失（参见附录A中图A.6）。

    - 伤釉

釉面因外力作用造成的划痕、剥落、磕釉等损伤（参见附录A中图A.7）。

    - 伤彩

彩绘因刮、磨等外力作用而造成的损伤或剥落（参见附录A中图A.8）。

    - 侵蚀

外界物质侵入文物造成的损害（参见附录A中图A.9）。

    - 生物损害

植物生长、动物活动或生物代谢对器物造成的损害（参见附录A中图A.10）。

    - 盐析

在文物表面析出形成结晶影响器物外观和稳定性的结晶盐（参见附录A中图A.11）。

    - 附着物

文物上附着的影响文物外观，且不具备文物价值的物质（参见附录A中图A.12）。

    - 刻画

由于人为或其他外力作用而在文物表面形成的刻划、图案、符号、文字等痕迹（参见附录A中图A.13）。

    - 不当修复

修复技术不当对文物造成的损害（参见附录A中图A.14）。

    - 修复材料老化

修复材料老化对文物造成的损害（参见附录A中图A.15）。

    - 5  瓷器文物病害图示

      - 5.1 绘制瓷器文物病害图时，应按照表1规定的图示和要求绘制；图示的尺寸使用时可按比例适当扩大和缩小。

      - 5.2 病害图示符号设计为黑色图形，白色衬底。

      - 5.3 病害轻重程度可用文字描述，同一部位出现多种病害时，可分别绘制图示表示。

5.4 附录A给出了瓷器文物病害照片示例；附录B列出了瓷器文物病害图示使用示例。

表1 瓷器文物病害图示符号

| 序号 | 名称 | 图示符号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 毛边 |  | 随毛边走向，每cm不少于一个符号。 |
| 02 | 惊釉 |  | 长线段随惊釉走向，短线段每cm不少于两个。 |
| 03 | 冲线 |  | 随冲线走向，每cm不少于两个符号。 |
| 04 | 裂缝 |  | 随裂缝走向，每cm不少于两个符号。 |
| 05 | 破碎 |  |  |
| 06 | 缺损 |  | 闭合曲线表示缺损范围，交叉线填充闭合曲线，各方向线段平行，每cm²交叉点不少于四个。 |
| 07 | 伤釉 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 08 | 伤彩 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 09 | 侵蚀 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 10 | 附着物 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 11 | 生物损害 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 12 | 盐析 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 13 | 刻画 |  | 随刻画走向，每cm不少于两个符号。 |
| 14 | 不当修复 |  | 每cm²不少于四个符号。 |
| 15 | 修复材料老化 |  |  |

附 录 A

（资料性附录）

瓷器文物病害照片示例

瓷器文物病害照片示例见图A.1～图A.15。

图A.1 毛边

图A.2 惊釉

图A.3 冲线

图A.4 裂缝

图A.5 破碎

图A.6 缺损

图A.7 伤釉

图A.8 伤彩

图A.9 侵蚀

图A.10 附着物

图A.11 生物损害

图A.12 盐析

图A.13 刻画

图A.14 不当修复

图A.15 修复材料老化

附 录 B

（资料性附录）

瓷器文物病害图示使用示例

图B.1给出了一件瓷器文物照片。

图B.1 ╳ ╳ ╳ ╳ 博物馆 ╳ ╳ 文物 ╳ ╳ 面照片

图B.2提供了根据本标准规定的病害图示符号绘制的图B.1瓷器文物病害图示示例。

图B.2 ╳ ╳ ╳ ╳ 博物馆 ╳ ╳ 文物 ╳ ╳ 面病害分布图