DB43

ICS 10.022.40

CCS R 52

湖   南   省   地   方   标   准

DB 43/T XXXX—2025

水运工程验证性检测规范

Specifications for verification inspection in port and waterway engineering

XXXX-XX-XX发布                                                       XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局发布

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	2

5  混凝土结构与实体工程	3

5.1  原材料	3

5.2  混凝土结构性能	3

5.3  混凝土实体工程	4

6  钢结构工程	5

6.1  原材料	5

6.2  钢结构性能	5

7  地基与基础工程	6

7.1  地基工程	6

7.2  桩基础	6

7.3  锚碇结构	6

8  航道整治工程	6

8.1  疏浚工程	7

8.2  炸礁工程	7

8.3  航道整治建筑物	7

9  道路与堆场工程	8

9.1  基层与垫层	8

9.2  面层	8

9.3  轨道工程	9

10  砌石抛石与防护工程	9

10.1  原材料	9

10.2  砌石抛石填石构筑物	9

10.3  模袋与生态垫防护工程	10

10.4  挡土墙工程	10

10.5  回填工程	10

附录A  混凝土强度检测技术	12

附录B  混凝土中钢筋保护层厚检测技术	17

附录C  格宾网箱、网兜、网垫等填石构筑物的性能测试方法	20

前言

本文件按照《GB/T1.1—2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省交通建设质量安全监督管理局、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南省水运建设投资集团有限公司、湖南省城陵矶港口集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、湖南科技大学、长沙理工大学

本文件主要起草人：欧鹏、杜勇立、胡翌刚、黄斌、肖玲芳、王焱、孙斌、王定、周丁、熊英建、陆志扬、刘泽、丁杰、易舜、戴晓林、杜自力、傅渊文、张曦霖、缪林武、李园、何现启、彭凌星、程永舟

水运工程验证性检测规范

# 1  范围

本文件规定了水运工程验证性检测规范的术语和定义、基本规定、混凝土结构与实体工程、钢结构工程、地基与基础工程、疏浚与航道整治工程、道路与堆场工程、砌石抛石与防护工程。

本文件只对影响水运工程结构安全或主要功能的检测项目、检测频率、检测方法与合格判定标准作出规定。本文件未涉及的其它项目检查参考DB43/T 3090执行。

本文件适用于湖南地区水运工程验证性检测。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1499.1  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 5223  预应力混凝土用钢丝

GB/T 5224  预应力混凝土用钢绞线

GB/T 50621  钢结构现场检测技术标准

GB/T 11345  焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T 29712  焊缝无损检测 超声检测 验收等级

GB/T 16825.1  金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准

GB/T 50784  混凝土结构现场检测技术标准

JGJ 18  钢筋焊接及验收规程

JGJ 82  钢结构高强度螺栓连接技术规程

JGJ 107  钢筋机械连接技术规程

JGJ/T 152  混凝土中钢筋检测技术标准

JGJ/T 384  钻芯法检测混凝土强度技术规程

JTG 3420  公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

JTS 202  水运工程混凝土施工规范

JTS/T 232 水运工程材料试验规程

JTS/T 183 水运工程生态保护修复与景观设计指南

JTS/T 216  港口道路与堆场施工规范

JTS 224  航道整治工程施工规范

JTS 239  水运工程混凝土结构实体检测技术规程

JTS 240  水运工程基桩试验检测技术规范

JTS 257  水运工程质量检验标准

JTJ 275  海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范

SL/T 352  水工混凝土试验规程

YB 4190  工程用机编钢丝网及组合体

DB43/T 3090 水运工程交（竣）工检测规范

CECS 02  超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

验证性检测  verificationin spection

由质量监督机构或建设单位提出，由具备相应能力等级的检测单位对涉及结构安全或主要功能项目进行的复核性抽样检测。

3.2

随机抽样  random sampling

使检测批中每个个体具有相同被抽检概率的抽样方法。

3.3

约定抽样  agreed sampling

由于条件限制或出于特定的检测目的，由委托方确定或与检测方协商确定被检测构件抽取样本的方法。

3.4

检测批  inspection lot

按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验的、由一定数量样本组成的检验体。

3.5

样本  sample

按一定程序从检测批中抽取的一个或多个个体。

# 4  基本规定

4.1  承担水运工程验证性检测的单位或机构应具备相应能力等级，并经质量监督机构认定或授权。承担验证性检测项目的负责人应具有相应资格。

4.2  水运工程验证性检测应在自检合格的基础上进行。

4.3  水运工程验证性检测应结合工程特点和工程进度，由质量监督机构会同建设单位和设计单位确定检测对象和检测部位。

4.4  水运工程验证检测不得损害结构安全性。当现场检测采用有损伤性的检测方法时，检测工作结束后应及时修补因检测造成的结构损伤。

4.5  对于验证性检测不合格的工程，应按照有关规定采取相应措施。

4.6  水运工程验证性检测除应遵守本文件规定外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

# 5  混凝土结构与实体工程

- 5.1  原材料

5.1.1  原材料的质量证明文件和复验报告齐全时一般可不对原材料进行验证性检测。当对原材料质量有怀疑或争议时，应对原材料的质量进行验证性检测。

5.1.2  混凝土原材料的验证性检测项目和检测频率应符合表1的规定，合格判定标准应符合JTS 202 的规定。

表1 混凝土原材料检测项目与频率

| 序号 | 材料种类 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 安定性、凝结时间、水泥胶砂强度 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 2 | 砂 | 筛析、堆积密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 3 | 碎石和卵石 | 筛析、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎值 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 4 | 水 | pH值、氯离子含量、硫酸盐 | 当采用非饮用水时，随机抽检不少于5个样 |

5.1.3  钢筋、钢丝和钢绞线的验证性检测项目、检测频率应符合表2的规定。检测方法与和合格判定标准应符合GB 1499.1、GB 1499.2、GB/T 5223、GB/T 5224的规定。

表2 钢筋、钢丝和钢绞线的检测项目与频率

| 序号 | 材料种类 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋 | 重量偏差、拉伸试验、弯曲试验 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 2 | 低碳钢热轧圆盘条 | 重量偏差、拉伸试验、弯曲试验 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 3 | 预应力用钢筋 | 重量偏差、抗拉强度、伸长率、弯曲试验 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 4 | 预应力用中强度钢丝 | 重量偏差、抗拉强度、伸长率、反复弯曲 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 5 | 预应力用钢绞线 | 重量偏差、公称抗拉强度、整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长度、应力松弛性能 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 6 | 预应力用低合金钢丝 | 拔丝用盘条：重量偏差、抗拉强度、伸长率 冷弯钢丝：重量偏差、抗拉强度、伸率、反复弯曲、应力松弛 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |

5.1.4  受力钢筋接头的验证性检测项目和检测频率应符合表3的规定，检测方法、检测条件与合格判定标准应符合JTJ 202、JGJ 18、JGJ 107的规定。

表3 受力钢筋接头的检测项目与频率

| 序号 | 连接方式 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绑轧连接 | 搭接长度 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 2 | 焊接连接 | 拉伸试验 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |
| 3 | 机械连接 | 拉伸试验、残余变形 | 具备数量条件时，随机抽查3个批次；进场数量小于3个批次时，全部抽查；每批次2个样 |

- 5.2  混凝土结构性能

5.2.1  混凝土结构性能的验证性检测项目主要包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、构件尺寸及偏差、钢筋间距及根数。当混凝土结构有抗渗、抗氯离子渗透要求时，宜对混凝土的抗渗等级、抗氯离子渗透性进行验证性检测。

5.2.2  混凝土强度检测宜采用回弹法或超声回弹综合法，必要时可采用钻芯法。混凝土龄期超过2000d时应采用钻芯法检测。测区或钻芯位置应布置在混凝土结构无缺陷、无损伤且具有代表性的部位，且不得损害结构安全性。检测方法与合格判定标准应符合附录A的有关规定。

5.2.3  钢筋保护层厚度验证性检测宜采用电磁法，必要时可采用剔凿法或雷达法。检测方法与合格判定标准应符合附录B的规定。

5.2.4 构件尺寸及偏差验证性检测宜采尺量法。合格判定标准应符合GB/T 50784的规定。构件尺寸及偏差检测应符合下列规定：

（1）单个构件：对于等截面构件和截面尺寸均匀变化的变截面构件，应分别在构件的中部和两端量取截面尺寸；对于其他变截面构件，应选取构件端部、截面突变的位置量取截面尺寸；应将每个测点的尺寸实测值与设计图纸规定的尺寸进行比较，计算每个测点的尺寸偏差值；应将构件尺寸实测值作为该构件截面尺寸的代表值。

（2）批量构件：将同一施工段中设计截面尺寸相同的同类型构件划为同一检验批；在检验批中随机选取构件，构件检验数量为检验批容量的1%且不得少于3件。

5.2.5 钢筋间距及根数验证性检测宜采用钢筋探测仪或雷达仪进行检测。检测方法应符合JGJ 152的规定。将设计文件中钢筋配置要求相同的构件作为一个检验批，构件检验数量为检验批容量的1%且不得少于3件。钢筋间距及根数的检测与合格判定应符合下列规定：

（1）测试部位应避开其他金属材料和较强的铁磁性材料，表面应清洁、平整；

（2）检测梁、柱类构件时，应将构件测试面一侧所有主筋、箍筋逐一检出；当存在箍筋加密区时，宜将加密区内箍筋全部测出。

（3）检测墙、板类构件时，应随机选择测试部位，在每个测试部位连续检出7根钢筋，少于7根钢筋时应全部检出；

（4）在构件表面标注出每个检出钢筋的相应位置，并应测量和记录每个检出钢筋的相对位置；

（5）构件中钢筋实测根数少于设计根数时，该构件配筋应判定为不符合设计要求；钢筋的平均间距与设计要求的偏差大于GB 50204中规定的允许偏差时，该构件配筋应判定为不符合设计要求。

5.2.6 抗渗透性能验证性检测应通过在混凝土结构或构件上钻取芯样试件采用逐级加压法进行测定。检测应符合JTS 239的规定，且符合以下规定：

（1）抗渗等级相同且同一配合比的混凝土结构或构件应划分为一个检测批。施工间隔时间超30天时，至少应划分为两个检测批。

（2）同类混凝土结构或构件的检测批应至少钻取1组，每组3个芯样试件。

（3）同一检测批的每组试件抗渗结果均应参与评定，不得随意舍弃任一组数据。各组试件的抗渗等级均应达到设计抗渗等级。

5.2.7  抗氯离子渗透性能验证性检测宜采用电通量法或抗氯离子渗透性扩散系数电迁移法测定。试验应从混凝土结构上钻取芯样测定，并应符合下列规定：

（1）预制构件宜按同类构件且混凝土数量不大于20000m3抽检一次，每一次抽检钻取芯样试件的数量不宜少于3个；现浇构件的同类构件的芯样试件数量不宜少于3个。

（2）抗氯离子渗透性能试验方法应符合JTJ 275的规定。

（3）当采用电通量法检测时，芯样试件的电通量平均值应满足设计要求，且单块芯样试件的电通量值不得大于设计值的115%。

- 5.3  混凝土实体工程

5.3.1  混凝土预制构件和实体工程的外观质量与尺寸、标高采用目测后约定抽样法检测，检测采用观察、尺量、水准仪测量等方法，合格判定标准应符合设计要求。

5.3.2  对混凝土实体工程内部质量有怀疑时，应对混凝土的内部质量进行验证性检测，检测方法宜采用超声波法，必要时可采用钻取芯样或剔凿法。检测方法与合格判定标准应符合JTS 239的规定。

5.3.3  混凝土结构或构件的强度验证性检测频率应符合表4的规定，检测方法与合格判定标准应符合本文件5.2.2的规定。

表4  混凝土强度检测频率

| 序号 | 结构或构件种类示例 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱、梁、板、桩帽、承台、墩台 | 1%~2%且不少于5件 |
| 2 | 沉箱、圆筒、方块、扶壁、沉井、靠船构件 | 5%~10%且不少于5件 |
| 3 | 胸墙、挡墙、锚碇墙、坞墙、基础、闸墙、导航墙、分水墙、廊道、边墩、门墩、靠船墩、导流墩、挡水坝 | 1%~10%且不少于5段（件） |

5.3.4  混凝土结构钢筋保护层厚度验证性检测方法应符合本文件5.2.3的规定，检测频率应符合以下规定：

（1）位于水位变动区和浪溅区的主要构件实体的钢筋保护层厚度的抽查数量可按表5的规定。

表5  钢筋保护层厚度检测频率

| 序号 | 结构或构件种类示例 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱、梁、板、桩帽、承台、墩台 | 1%~2%且不少于3件 |
| 2 | 沉箱、圆筒、方块、扶壁、沉井、靠船构件 | 10%且不少于3件 |
| 3 | 胸墙、挡墙、锚碇墙、坞墙、基础、闸墙、导航墙、分水墙、廊道、边墩、门墩、靠船墩、导流墩、挡水坝 | 5%且不少于3段（件） |

（2）对桩和梁类构件应对全部主筋进行检测；对板类构件，应抽取不少于6根受力筋进行检测；对沉箱、扶壁、圆筒、闸墙、坞墙和挡浪墙等，应至少抽取6根受力筋进行检测。每根钢筋应在有代表性的部位测量2~3个点。

5.3.5  处于浪溅区和水位变动区的梁、板、沉箱、扶壁和挡浪墙等有抗氯离子渗透性能要求的构件应对其抗氯离子渗透性能进行验证性检测，检测要求与合格判定标准应符合本文件5.2.7的规定。

5.3.6   混凝土工程变形缝验证性检测项目为缝宽，检测方法宜采用钢尺测量法，检测频率为5%，合格判定标准应符合JTS 239的规定。

# 6  钢结构工程

- 6.1  原材料

6.1.1  碳素结构钢的验证性检测项目为抗拉试验和弯曲试验，检测频率为随机抽查3个批次、每批次2个样，检测方法与合格判定标准应符合GB/T 700的规定。

6.1.2  低合金高强度钢的验证性检测项目为拉伸试验、弯曲试验和冲击试验，检测频率为随机抽查3个批次、每批次2个样，检测方法与合格判定标准应符合GB/T 1591的规定。

6.1.3  高强度螺栓连接副的验证性检测项目、检测频率应符合表6的规定。检测方法和合格判定标准应符合GB 50205 的规定。

表7  高强度螺栓连接副检测项目和检测频率

| 序号 | 类型 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大六角高强度螺栓连接副 | 扭矩系数 | 3%且不少于3件 | 轴力计 |
| 2 | 扭剪型高强度螺栓连接副 | 紧固轴力 | 3%且不少于3件 | 轴力计 |

- 6.2  钢结构性能

6.2.1  钢结构性能验证性检测项目有厚度及其偏差、焊缝质量、高强度螺栓终拧扭矩、涂层干膜厚度。

6.2.2 钢板的厚度及其偏差验证性检测采用游标卡尺或超声波测厚仪量测。检测频率应抽检构件数量的 5%，且不少于3件。检测方法应符合GB/T 50621 的规定。合格判定标准应符合其产品标准和设计要求。

6.2.3  焊缝质量验证性检测应符合以下规定：

（1）一级、二级焊缝应抽检焊缝外观和内部质量。焊缝外观质量采用焊缝量规法检测，检测方法与合格判定标准应符合JTS 257的规定；内部质量采用超声波法检测，检测方法与合格判定标准应符合GB/T 11345、GB/T 29712的规定。

（2）焊缝质量验证性测检时，同批同类构件抽检数量的1%且不少于2件，被检构件每类焊缝抽检2%且不少于1条，每条焊缝检查1处，总抽检不少于5处。

6.2.4  高强度螺栓终拧扭矩验证性检测应符合以下规定：

（1）大六角头型高强度螺栓连接副的终拧扭矩采用扭矩板手检测，检测数量为节点数的10%且不少于2副，合格判定标准应符合JGJ 82的有关规定。

（2）扭剪型高强度螺栓连接副中未在终拧中拧掉梅花头的螺栓应抽检其终拧扭矩，检测方法采用扭矩板手，检测数量为梅花头未拧掉的螺栓数的10%，合格判定标准应符合JGJ 82的有关规定。

6.2.5  涂层干膜厚度验证性检测采用磁性法。检测条件、检测方法与合格判定标准应符合GB/T 13452的规定。抽检频率按照总构件数抽查不少于3%确定，且同类构件不应少于2件。

# 7  地基与基础工程

- 7.1  地基工程

7.1.1  土工合成材料加筋垫层的验证性检测项目为土工合成材料的抗拉强度，检测方法、检测频率与合格判定标准应符合JTS/T 232的规定。

7.1.2  地基验证性检测项目为承载力，检测频率为每种工况不少于3个点，检测方法宜采用载荷试验，格判定标准应符合JTS 239的规定和设计要求。对于复合地基，承载力检测宜采用复合地基静载荷试验，检测方法应符合GB 50202的要求。

- 7.2  桩基础

桩基工程验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表6的规定，合格判定标准应符合JTS 240的规定。

表6  基桩检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 基桩种类 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌注桩 | 桩身混凝土完整性 | 10%桩数 | 可采用低应变法或声波透射法；对桩径大于1000mm、泥面以下长度大于30m或地质条件复杂的桩，应采用声波透射法。 |
| 2 | 混凝土预制桩 | 桩身质量 | 3%，且不得少于10根 | 低应变法、高应变法、孔内摄像（预制管桩条件允许时） |
| 3 | 预制桩或满足高应变法适用范围的灌注桩 | 基桩轴向抗压承载力 | 2%～5%，且不得少于5根 | 高应变法 |

- 7.3  锚碇结构

板桩码头的锚碇结构验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表7的规定，合格判定标准应符合本文件5的规定。

表7  锚碇结构检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 3%且不少于3段，每段3个孔 | 钻芯法 |
| 2 | 碇身完整性 | 3%且不少于3段，每段3个孔 | 钻芯法 |

# 8  航道整治工程

- 8.1  疏浚工程

疏浚工程验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表8的规定，合格判定标准应符合JTS 224的规定。

表8  疏浚工程检测项目、检测频率和检测方法

|  | 检测项目 |  | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港池 | 底高程 | 设计码头前沿停泊地及调头地水域，测点间距：图上5mm，测线间距：10mm | 单波束或多波束、三维扫描声呐扫测、硬式扫床等 |
| 2 | 锚地 | 底高程 | 设计开挖范围以内水域，测点间距：图上5mm，测线间距：图上10mm | 单波束或多波束、三维扫描声呐扫测、硬式扫床等 |
| 3 |  | 范围 | 设计开挖范围以内水域，测点间距：图上5mm，测线间距：图上10mm | 卫星定位系统测量 |
| 4 | 航道 | 底高程 | 设计开挖范围以内水域，测点间距：图上5mm，测线间距：每100m一个断面 | 单波束或多波束、三维扫描声呐扫测、硬式扫床等 |

- 8.2  炸礁工程

炸礁工程验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表9的规定，合格判定标准应符合JTS 224的规定。

表9  炸礁工程检测项目、检测频率和检测方法

|  | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖线 | 每100m一处 | 全站仪 |
| 2 | 陆上高程 | 每200m2一处 | 水准仪、全站仪等测量突出高点 |
| 3 | 水下高程 | 每100m一个断面 | 单波束或多波束、三维扫描声呐扫测、硬式扫床等 |

- 8.3  航道整治建筑物

航道整治工程检测项目、检测频率和检测方法应符合表10的规定，合格判定标准应符合JTS 224的规定。

表10  航道整治工程检测项目、检测频率和检测方法

|  | 检测项目 |  | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁坝、锁坝、顺坝、潜坝 | 坝头位置 | 逐座 | 全站仪或卫星定位系统测量 |
| 2 |  | 轴线位置 | 每50m一点且不少于3点 | 全站仪或卫星定位系统测量 |
| 3 |  | 总长度 | 逐座 | 测距仪或卫星定位系统测量 |
| 4 |  | 顶面标高 | 每50m一断面且不少于3断面 | 水准仪测量边线和中部 |
| 5 |  | 坝顶宽度 | 每50m一处且不少于3处 | 钢尺测量 |
| 6 | 护岸、鱼嘴 | 坡顶线位置 | 每50m一处 | 全站仪或卫星定位系统测量 |
| 7 |  | 总长度 | 逐座 | 测距仪或卫星定位系统测量 |
| 8 |  | 高程 | 每50m一处 | 水准仪测量 |
| 9 |  | 坡度 | 每50m一处 | 全站仪测量 |

# 9  道路与堆场工程

- 9.1  基层与垫层

9.1.1 基层与垫层的材料验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表11的要求，合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

表11  基层、垫层材料检测项目与检测频率

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大粒径、级配 | 每3000m3一组 | 筛分法 |
| 2 | 抗压强度 | 每2000m2一组 | 室内制件或钻芯取样后进行无侧限抗压强度试验 |

9.1.2  道路堆场基层与垫层的厚度和压实度验证检应符合表12的要求，合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

表12  石料检测项目与检测频率

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | 每2000m2一组 | 钢尺测量，必要时挖验 |
| 2 | 压实度 | 每层每一施工段5000m2一处 | 灌砂法 |

- 9.2  面层

9.2.1  道路堆场混凝土面层的验证性检测项目主要包括强度和厚度。并符合以下规定：

（1）混凝土面层强度验证性检测要求应符合表13的规定，检测方法应符合JTS 239的规定，合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

（2）混凝土面层厚度验证性检测符合表14的规定。检测方法应符合JTG 3420的规定。合格判定标准为平均值应不小于设计厚度且厚度最小值不得比设计厚度小15mm。

表13  混凝土面层强度检测要求

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | 1000m检测一处，且不应少于3处 | 钻芯取样后测其抗压强度 |
| 2 | 抗弯拉强度 | 每5000m2检测一处，且不应少于3处 | 钻芯取样后测其抗弯拉强度 |

表14  混凝土面层厚度检测频率

| 序号 | 类型 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 1000m检测一处，且不应少于3处 | 钻芯取样后用钢尺测量 |
| 2 | 堆场 | 每5000m2检测一处，且不应少于3处 | 钻芯取样后用钢尺测量 |

9.2.2  道路堆场沥青面层验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表15的要求，合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

表15  沥青面层检测项目与检测频率

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度 | 每4000m2一处，每单位工程不少于2处 | 钻芯法 |
| 2 | 厚度 | 每4000m2一处，每单位工程不少于3处 | 钻芯法 |
| 3 | 坡度 | 每160m一个断面，每10m一个点；且每单位工程不少于2个断面 | 水准仪测量 |

9.2.3  预制块体铺砌面层验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表16的要求，合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

表16  预制块体铺砌面层检测项目与检测频率

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制块强度 | 每100000块一组，每组10块；且每单位工程不少于2组 | 抗压或抗折试验 |
| 2 | 平整度 | 每车道每300m二处，每处5尺，且每单位工程不少于10处 | 3m靠尺和塞尺 |

- 9.3  轨道工程

轨道工程验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表17的规定。合格判定标准应符合JTS/T 216的规定。

表17  轨道工程验证性检测的检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨距 | 每100m一处 | 钢尺测量 |
| 2 | 轨顶标高 |  | 水准仪测量 |
| 3 | 变形缝 |  | 钢尺测量 |

# 10  砌石抛石与防护工程

- 10.1  原材料

1.1.1  砌石抛石工程所用石料的检验报告齐全时一般可不再进行验证性检测。当检验报告与实际石料不一致时，应对石料的质量进行验证性检测。

1.0.2  石料验证性检测项目为石料抗压强度、条石规格。检测应符合以下要求：

（1）石料抗压强度验证性检测的钻芯后测其单轴抗压强度，检测频率为每10000m3抽检1组、每组3个样。单位抗压强度试验方法应符合JTG 3431的规定。合格判定标准应符合设计要求。

（2）条石规格宜采用尺量法测量，检测频率为每10000m3抽检1组、每组3个样。合格判定标准应符合设计要求。

- 10.2  砌石抛石填石构筑物

10.2.1  浆砌块石护坡的砌筑质量、护坡厚度宜抽样检测，检测方法为观察检查。当目测或无损检测发现砌体存在明显空洞、松动或砂浆不饱满时，应进行局部拆检，拆检后须按原设计要求修复并重新验收。检测频率为每1000m2检测取2个点。合格判别标准应符合设计要求。

10.2.2  浆砌基础、导航墙、靠船墩等砌石结构的验证性检测项目为砂浆饱满度，检测方法为观察检查，必要进拆开检查。检测频率为每1000m3检测取2个点。合格判别标准应符合设计要求。

10.2.3  抛石结构验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表18的规定。合格判别标准应符合设计要求。

表18  抛石结构检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 结构物类型 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下抛石基床 | 顶面标高 | 每50m一个断面且不少于3个断面 | 测深水砣或测深仪测量，每2m一个点 |
| 2 | 抛石护面 | 厚度 | 每1000m2一处 | 钢尺测量 |
|  |  | 标高 | 每1000m2一点 | 卫星定位系统、全站仪或拉线用测深仪、水准仪或水坨测量 |
| 3 | 抛石棱体 | 顶面标高 | 每100m一个断面且不少于3个断面 | 全站仪测量 |

10.2.4  由格宾网箱、网兜、网垫等通过填充石料构成的填石构筑物的验证性检测项目、检测频率应符合表19的要求，检测方法应符合本文件附录C的规定，合格判别标准应符合JTS/T 183和设计要求。

表19  填石构筑检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格宾网箱、网兜、网垫 | 网面力学性能 | 每50000m2取一组样且不少于3组 | 拉伸试验、顶破试验 |
| 2 |  | 有机涂层耐磨 | 每50000m2取一组样且不少于3组 | 刮磨试验 |
| 3 |  | 腐蚀浸入 | 每50000m2取一组样且不少于3组 | 腐蚀试验 |
| 4 | 填充质量 | 石料粒径 | 每50000m3取一组样且不少于3组 | 尺量 |
| 5 |  | 空隙率 | 每50000m3取一组样且不少于3组 | 密度测试 |

- 10.3  模袋与生态垫防护工程

10.3.1 模袋混凝土护坡的验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表20的要求，模袋土工织物滤层的质量检验方法应符合附录C的规定，合格判别标准应符合JTS/T 159和设计要求。

表20  模袋混凝土护坡检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工织物 | 滤层性能 | 每10000m2抽检1组 | 附录C |
| 2 | 混凝土结构质量 | 混凝土强度 | 每浇筑5000m3检测1组 | 5.2.2 |
|  |  | 表面平整度 | 间隔抽查10% | 2m靠尺或钢尺量 |
|  |  | 厚度 |  | 混凝土初凝前用探针测量，必要时混凝土硬化后取芯测量 |

10.3.2 生态垫护坡的验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表21的要求，生态垫材料的质量检验应按附录C的规定执行，合格判别标准应符合JTS/T 183和设计要求。

表21  生态垫护坡检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态垫材料 | 聚合物密度 | 每10000m2抽检1组 | 塑料密度测试 |
|  |  | 网面抗拉强度 | 每10000m2抽检1组 | 拉伸试验 |
|  |  | 阻燃性能 |  | 塑料燃烧性能测试 |
| 2 | 施工质量 | 搭接宽度 | 每10000m2抽检1组 | 尺量 |

- 10.4  挡墙工程

10.4.1  浆砌挡墙验证性检测项目应符合本文件7.2的规定。

10.4.2  片石混凝土挡墙、钢筋混凝土挡墙验证检测应符合本文件5的规定。合格判别标准应符合设计要求。

10.4.3  加筋土挡墙验证性检测项目、检测频率、检测方法应符合表22的要求。合格判别标准应符合设计要求。

表22  加筋土挡墙检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筋材布设长度、数量、间距 | 每3000m2一处且不少于3处 | 尺量 |
| 2 | 筋材抗拉强度 | 每3000m2取一组样且不少于3组 | 拉伸试验 |

- 10.5  回填工程

10.5.1  挡墙墙后回填料的验证性检测项目、检测频率和检测方法应符合表23的要求。合格判别标准应符合设计要求。

表23  回填料检测项目、检测频率和检测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料类型 | 每5000m3一组且不少于3组 | 筛分、液塑限 |
| 2 | 最大粒径 | 每5000m3一组且不少于3组 | 尺量 |

10.5.2  回填工程压实度验证性检测可采用环刀法、灌沙法或灌水法，检测频率为每5000m3填料检测一组且不少于3组。合格判别标准应符合设计要求。

# 附录A  混凝土强度检测技术

（规范性）

A.1  超声一回弹综合法检验混凝土强度

A.1.1  适用范围

（1）应用超声波检测仪和回弹仪，在所测样本的同一测区内，分别测得混凝土声速代表值和回弹代表值，推定混凝土强度。

（2）超声-回弹综合法不宜用于检测因冻害、化学腐蚀、火灾等造成混凝土表面损伤和经超声波法检测判定混凝土均匀性不合格的混凝土。

A.1.2  基本要求

（1）测区应在检测均匀性合格的样本上选取。

（2）混凝土结构被测表面应清洁、平整、无缝和无饰面层。

（3）每个样本不应少于5个测区，测区宜布置在样本混凝土的浇筑侧面，测区宜选在样本的两个对称或相邻可测试表面上，均匀分布，相邻测区间距不宜大于2m，对测时测区面积宜为0.04m2，每个测区包括4个超声波测点和16个回弹值测点（见图A.1）。对于截面尺寸小于400mm的构件，测区面积可适当缩小至0.02m²，但每个测区回弹测点不得少于10个。

（4）对每一测区，应先进行回弹测试，后进行超声测试。

（5）同一测区声速代表值和回弹代表值应满足下列要求：

1）按JTS 239的有关规定进行回弹测试；

2）按JTS 239的有关规定进行超声测试；

3）4个超声波测点的声速平均值为该测区声速代表值；

4）测区回弹值应以回弹仪水平方向混凝土浇筑侧面的测试值为基准。计算测区回弹代表值时应从该测区的16个回弹测点值中剔除3个最大值和3个最小值，用其余的10 个回弹值按式（A.1）计算测区回弹代表值。

（A.1）

式中

——测区回弹代表值，精确至0.1；

——第个测点的回弹值。

（6）计算样本混凝土强度时，非同一测区内的回弹值和声速值不得混用。

图A.1 超声-回弹法测点对测法布置示意图

1-一侧混凝土表面；2-测区；3-回弹测点；4-超声波测点

A.1.3  由专用或区域的结构混凝土强度与回弹值、声速值之间的测强曲线，可计算混凝土强度代表值；当无专用或区域的测强曲线，且采用标称能量为2.207J混凝土回弹仪时，混凝土强度代表值宜按式（A.2）计算。

（A.2）

式中

——第区混凝土强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

——第测区超声波声速代表值（km/s），精确至0.01km/s；

——第测区回弹代表值，精确至0.1。

A.1.4  混凝土强度推定值的确定应符合下列规定：

（1）当单个样本的测区总数少于10个时，混凝土强度推定值应按式（A.3）计算。

（A.3）

式中

——单个样本混凝土强度推定值（MPa），精确至0.1MPa；

——混凝土强度代表值的最小值（MPa），精确至0.1MPa。

（2）当单个样本的测区总数不少于10个时，混凝土强度推定值应按下列公式计算；

（A.4）

（A.5）

（A.6）

式中

——混凝土强度代表值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

——单个样本的测区数量（个）；

——第测区混凝土强度代表值（MPa），精确 0.1MPa；

——混凝土强度标准差的平均水平值（MPa），按表A.1选取；

——混凝土强度代表值的标准差（MPa），精确至0.01MPa，取值不小于-2.0（MPa）；

——单个样本混凝土强度推定值（MPa），精确至0.1MPa。

表A.1 混凝土强度标准差的平均水平值

| 强度等级 | <C20 | C20-C40 | >C40 |
| --- | --- | --- | --- |
| （MP） | 3.5 | 4.5 | 5.5 |

（3）当测区混凝土强度代表值中出现小于10.0MPa时，混凝土强度推定值应小于10.0MPa。

A.2  钻芯法检验混凝土强度

A.2.1  钻芯法检验混凝土强度应通过在所测样本上钻取混凝土芯样试件，直接测定混凝土强度

A.2.2  钻芯法采用的主要设备应符合JTS 239的有关规定。

A.2.3  芯样的钻取宜符合下列规定：

（1）芯样宜在下列部位钻取；

1）受力较小的部位；

2）便于钻芯机安放与操作的部位；

3）避开主筋、预埋件和管线的部位。

（2）钻取芯样宜按照JTS 239-2015附录F规定的步骤进行。

（3）芯样钻取完毕后，应取出芯样，并应进行标记。芯样应用塑料制品包好或使用其他适当方法保护且运至试验室。

（4）钻芯后留下的孔洞应及时进行修补。

（5）钻芯操作应遵守国家有关安全生产和劳动保护的规定，并应遵守钻芯现场安全生产的有关规定。

A.2.4  芯样试件的加工应符合下列规定：

（1）芯样试件的高度与直径之比宜为1.00。标准芯样试件宜为直径100mm的混凝土圆柱体试件。

（2）芯样试件内不宜含有钢筋，不能满足要求时，芯样试件应满足下列要求；

1）标准芯样试件可含一根直径不大于22mm的钢筋或两根直径小于10mm的钢筋；

2）直径小于100mm的芯样试件最多可含一根直径小于10mm的钢筋；

3）芯样内的钢筋与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上。

（3）锯切后的芯样试件上下两个端面宜用磨平机磨平。端面处理完毕的芯样试件应放至（20 ± 2）℃的水中养护至试验龄期且48h以上。

（4）样试件尺寸的测量应符合下列规定；

1）用游标卡尺测量芯样试件中部相互垂直的两个位置上的直径，取测量的算术平均值作为芯样试件的直径，精确至0.5mm；

2）用钢板尺测量与芯样试件轴线平行的两条母线的高度，取测量的算术平均值作为芯样试件的高度，精确至1.0mm；

3）用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角，垂直度精确至0.1°；

4）用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上，再用塞尺测量钢板尺或角尺与芯样试件端面之间的缝隙确定平整度。

（5）芯样试件尺寸偏差及外观质量应满足下列要求；

1）芯样试件的实际高径比范围为0.95~1.05；

2）直径100mm芯样试件的直径允许偏差为+5mm；

3）沿芯样试件高度与其相垂直断面的任一直径与平均直径相差不大于2mm；

4）芯样试件端面的不平整度在100mm 长度内不大于0.1mm；

5）芯样试件端面与轴线的垂直度范围为（89~91）°；

6）芯样没有裂缝或其他较大缺陷。

A.2.5  在抽取的每个样本上至少应钻取3组芯样试件，每组芯样试件的直径和数量应符合表A.2的规定。芯样试件的直径应不小于50mm。

表A.2 单组芯样试件数量

| 芯样直径（mm） | 100 | 75~65 | 60~50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（个） | 1 | 3 | 5 |

A.2.6  强度试验应符合SL/T 352的有关规定。

A.2.7  检查破型后的芯样状态，当出现下列情况之一时，应剔除该芯样试件的试验结果；

（1）含有大于芯样直径1/2倍粒径的粗骨料。

（2）含有蜂窝和孔洞等缺陷。

（3）试件侧面出现斜向裂缝。

A.2.8  强度测试值应按式（A.7）计算。

（A.7）

式中

——芯样试件的抗压强度值（MPa），精确至0.1MPa；

——系数，当芯样为标准芯样时，=1；当芯样直径小于100mm时，=1.12；

——芯样试件的抗压试验所测得的最大压力（kN），精确至1kN；

——芯样直径（mm），精确至0.5mm。

A.2.9  单组芯样混凝土强度代表值应按下列方法确定：

（1）芯样直径100mm的1个芯样，其测试值应为芯样混凝土强度代表值。

（2）芯样直径（75~65）mm的3个芯样，其芯样混凝土强度代表值应按下列方法确定：

1）以3个试件强度测试值的算术平均值为芯样混凝土强度代表值；

2）当3个试件强度测试值中出现的最大值或最小值与中间值相差超过15%时，取中间值为芯样混凝土强度代表值；

（3）当3个试件强度中出现的最大值和最小值与中间值相差均超过15%时，该组数据无效。

（4）芯样直径（60~50）mm的5个芯样，其芯样混凝土强度代表值应按下列步骤确定：

1）按JTS 239-2015附录G对5个试件强度测试值进行异常数据的判别和处理；

2）当无异常值时，以5个试件强度测试值的算术平均值为芯样混凝土强度代表值；

3）当异常值不多于2个时，以剩余试件强度测试值的算术平均值为芯样强度代表值。

A.3  合格判定标准

A.3.1  超声-回弹综合法检验混凝土强度的合格判定方法应符合下列规定：

（1）以混凝土强度推定值进行合格评定，单个样本的推定值大于混凝土设计强度等级标准值时，可判定为合格，反之，初步判定为不合格。

（2）当单个样本被初步判定为不合格时，应进行钻芯法复验检测，其检验结果的合格判定标准应按A.3.2的规定执行。

A.3.2  钻芯法检验混凝土强度的判定应符合下列规定：

（1）单个样本的混凝土强度代表值个数不少于9个时，混凝土强度代表值的平均值和标准差应分别按式（A.8）和式（A.9）计算，能同时满足式（A.10）和式（A.11）要求时，可判定为合格，反之，则判定为不合格。

（A.8）

（A.9）

（A.10）

（A.11）

式中

——混凝土强度代表值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

——第个混凝土强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

——混凝土抗压强度代表值的标准差（MPa），精确至0.01MPa，取值不小于-2.0（MPa）；

——混凝土强度代表值的数量（个）；

——混凝土立方体抗压强度标准值（MPa）；

——混凝土强度代表值中的最小值（MPa），精确至0.1MPa；

——混凝土强度标准差的平均水平值（MPa），按表A.1选取；

——系数，按表A.3选取。

表A.3 系数

| 强度代表值数量（个） | 9 | 10~19 | ≥20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.7 | 0.9 | 1.0 |

（2）当单个样本的混凝土强度代表值为3-8个时，能同时满足式（A.12）和式（A.13）的要求，可判定为合格，反之，则判定为不合格。

（A.12）

（A.13）

式中

——混凝土强度代表值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

——混凝土立方体强度标准值（MPa），精确至 0.IMPa；

——混凝土强度标准差的平均水平的值（MPa），按表A.1选取；

——混凝土强度代表值中的最小值（MPa），精确至0.1MPa。

# 附录B  混凝土中钢筋保护层厚检测技术

（规范性）

B.1  钢筋保护层厚度的检测可采用非破损或局部破损的方法.

B.2  钢筋保护层厚度检测宜采用电磁感应原理的测定仪或雷达探测原理的测定仪。

B.3  保护层测定仪应进行校准。测定仪校准时的检测误差应满足表B.1的要求。

表B.1  仪器校准监测允许误差

| 保护层厚度（mm） | ＜50 | 50≤＜60 | 60≤＜80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 误差（mm） | ± 1 | ± 2 | ± 3 |

B.4  检测面宜为混凝土表面，并应清洁、平整。

B.5  电磁感应原理的钢筋保护层测定仪检测方法应符合下列规定。

B.5.1  检测前调查资料除应符合JTS 239的规定外，尚应调査如下内容：

（1）混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制；

（2）被检测混凝土结构的钢筋品种、牌号、规格、设计钢筋保护层厚度、结构中是否有预留管道、金属预埋件等。

B.5.2  测区设置应符合下列规定：

（1）每个样本选取至少一个测区，每个测区至少包含6根钢筋；

（2）当对单个样本进行检测时，单个样本选取至少3个测区；

（3）桩、梁类构件对所抽取构件所有受力主筋进行检测；

（4）相同浇筑面上测区向距一般不小于2m；

（5）选取测点时，避开多层、网格状钢筋交叉点及钢筋接头位置，避开混凝土中预埋设铁件、金属管等铁磁性物质，避开强交变电磁场以及周边较大金属结构；

（6）每根钢筋选取2~3个测点，见图B.1。

1-测区；2-测点；3-箍筋；4-主筋；5-混凝土表面

图B.1 测区和测点示意图

B.5.3  检测应符合下列规定：

（1）检测前，对钢筋保护层厚度测定仪进行预热和调零；

（2）对被测钢筋进行初步定位，判断出箍筋、横筋和纵筋的位置，并在混凝土表面做好标记；

（3）根据保护层厚度设计值，在保护层测定仪上预设保护层厚度测量范围；当钢筋直径已知时，在保护层测定仪上预设钢筋直径；当钢筋直径未知时，采用保护层测定仪默认的钢筋直径；

（4）每测点测试两遍，每次读取保护层厚度测定仪显示的最小值；当设计保护层厚度值小于50mm时，两次重复测量允许偏差为1mm；当设计保护层厚度值不小于50mm时，两次重复测量允许偏差为2mm。

B.6  遇到下列情况之一时，宜对电磁感应原理的保护层测定仪的检测数据进行修正：

（1）设计保护层厚度值大于60mm；

（2）钢筋直径未知；

（3）相邻钢筋过密，不满足钢筋最小净间距大于保护层厚度的条件；

（4）钢筋实际根数<位置与设计有较大偏差；

（5）采用具有铁磁性原材料配制混凝土；

（6）饰面层未清除；

（7）钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

B.7  采用电磁感应原理的保护层测定仪时，检测结果的修正应符合下列规定。

B.7.1   修正时，应选取所测钢筋总数至少30%的钢筋且不少于6处修正保护层厚度，并以修正后的保护层厚度值进行合格判定。

B.7.2  钻孔或剔凿时不得损坏钢筋，应采用游标卡尺或钢尺进行实际保护层厚度的测量，并精确至 0.lmm。

B.7.3  总体修正量和修正的钢筋保护层厚度可分别按式（B.1）和式（B.2）计算。

（B.1）

（B.2）

式中

——总体修正量（mm），精确至0.1mm；

——用尺测得修正样本保护层厚度的平均值（mm），精确至0.1mm；

——检测得到的修正样本保护层厚度的平均值（mm），精确至0.1mm；

——修正后保护层厚度值（MPa），精确至0.1mp；

——修正前保护层厚度值（MPa），精确至0.1mm。

B.8  保护层厚度的合格点率计算应符合下列规定。

B.8.1  受力钢筋的保护层厚度允许偏差应符合表B.2的规定。

表B.2  受力钢筋的保护层厚度允许偏差

| 构件种类 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 桩、梁、板、沉箱、方块、扶壁和圆简等 | -5~+12 |
| 现浇闸墙、胸墙、坞墙和挡墙等 | -5~+15 |

B.8.2  保护层厚度合格点率应按式（B.3）计算。

（B.3）

式中

——保护层厚度合格点率；

——保护层厚度合格测点数；

——测点数。

B.9 保护层厚度的判定应符合下列规定：

B.9.1  当保护层厚度的负偏差大于第B.8.1款规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度应判为初步不合格。

B.9.2   当保护层厚度判为初步不合格时，宜对初步不合格点逐点剔凿检测。当有测点钢筋保护层厚度的负偏差仍大于第B.8.1款规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度应判为不合格。

B.9.3  当保护层厚度的负偏差不大于第B.8.1款规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度的判定应符合下列规定；

（1）当保护层厚度合格点率不小于80%时，保护层厚度判为合格；

（2）当保护层厚度合格点率小于80%但不小于70%时，抽取相等量的样本进行第次检测，当第二次检测中出现且经剔凿检测后存在有测点钢筋保护层厚度的负偏差仍大于第B.8.1款规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度判为不合格；

（3）在第二次检测中，钢筋保护层厚度的负偏差不大于第B.8.1款规定的受力钢筋保护层厚度允许负偏差的1.5倍时，按两次抽检总和计算的保护层厚度合格点率不小于80%时，保护层厚度判为合格，否则判为不合格。

# 附录C  格宾网箱、网兜、网垫等填石构筑物的性能测试方法

（规范性）

C.1 机编双绞合钢丝网网面拉伸强度测试

C.1.1  网面拉伸强度包括纵向拉伸强度、横向拉伸强度和翻边强度。

C.1.2  网面拉伸强度测试应在现场随机选取网面试样。

C.1.3  网面的纵向拉伸强度的测试方法应符合YB/T 4190的要求；横向拉伸强度的试样宽度、尺寸及固定方法应符合图C.1所示要求，测试方法应符合YB/T 4190的要求。

图C.1  网面标称拉伸强度（横向）试样尺寸及固定

C.2  机编双绞合钢丝网网面顶破强度测试

C.2.1  网面顶破强度应在现场随机选取网面试样。

C.2.2  试样应为边长为1.0m的正方形，边长容许误差为±20%。

C.2.3  试验所用的加载设备应符合GB/T 16825.1中有关试验设备的规定。

C.2.4  冲顶装置与试样的接触面应平滑、不含尖角，冲顶装置应由耐久性材料制成，其几何尺寸应符合图C.2的要求。

1-球面半径为400mm；2-最大投影直径为350mm；3-边缘圆角半径为50mm。

图C.2  冲顶装置几何尺寸示意图

C.2.5  试样的固定装置宜采用矩形或方形框架，其尺寸应足够安装试样网面及对应的张紧装置。

试样安装应符合以下要求：

（1）将试样安装在固定框架（图C.3）内，并确保试样几何中心与冲顶装置的几何中心对齐。

（2）试样安装后，张紧装置占用的宽度a不得大于试样平均边长的15%。

1-试样；2-张紧装置；3-固定框架；

A-张紧装置占用区域，a≤ 0.15 × L；

B--试样边长，（1.0±0.2）m。

图C.3  安装试样后的试验装置截面示意图

C.2.6  试验应在室温条件下（10℃~35℃）进行。

C.2.7  试验应符合以下规定：

（1）先通过张紧装置将试样张紧，直到试样中心的最大挠度值b控制在不大于试样最小边长的20%。

（2）试验加载速率不得大于10mm/min。

C.2.9  数据测量与观测应符合以下规定：

（1）荷载-位移曲线的原点为固定张紧装置的平面。

（2）加载装置加载的荷载和加载装置相对于参考平面的相对位移应在试验过程中连续测量。

（3）测量曲线需能够体现试样破坏时所施加的最大荷载及所对应的位移量。

（4）试验后，每个试样都应提供相应的荷载-位移曲线，曲线示意如图C.4。

X-试样中心的法向位移量（mm）；Y-荷载（kN）。

图C.4  荷载-位移曲线示意图

C.3  有机涂层耐磨测试

C.3.1  有机涂层耐磨测试应在现场随机选取网面试样取样。

C.3.2  耐磨试验装置应符合图C.5的要求。

图C.5  刮磨试验装置

C.3.3  试验应符合以下规定：

（1）在固定之前，在试样两端应剥去一小段聚合物涂层。总竖向荷载为2400g±50g，研磨线材直径为0.5mm±0.05毫米；

（2）在12.7 mm的冲程长度下，以每分钟55±5个循环的速度对试样进行磨损。当聚合物涂层磨损至金属钢丝时，测试应自动停止，记录循环次数；

（3）每个样品总共要进行四次试验。后续每次测试，将试样移动25mm并旋转90°。每次测试前应更换磨损钢丝。

C.3.4  数据测量与观测

最终结果应以4次试验的平均值计算。

C.4 腐蚀浸入实验

C.4.1  腐蚀浸入测试应在现场随机选取网面试样取样，选取钢丝长度为250mm。

C.4.2  试验应符合以下规定：

（1）样品浸入5%重的盐酸溶液中，浸泡100、500、1000、1500、2500小时从溶液中取出后分析。

（2）去除有机涂层，测量被腐蚀导线的长度，钢丝直径缩小的部分是被腐蚀部分。

C.4.3  数据测量与观测

测量的平均腐蚀长度与时间绘制的图表应显示出最大长度；超过该长度后，随着时间的推移长度不再增加。