| ICS | 71.100.70 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. A 82 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

唇釉包装瓶

Lip gloss packaging bottler

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	4

8  标识、包装、运输和贮存	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由金华市云凯塑业有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：金华市云凯塑业有限公司。

本文件主要起草人：。

唇釉包装瓶

范围

本文件规定了唇釉包装瓶（以下简称“包装瓶”）的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG），苯乙烯-丙烯腈（SAN），丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS），聚甲醛（POM）为原材料，通过注塑成型工艺生产的化妆品用包装瓶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685  食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 唇釉  lip glaze

以色粉为呈色物质，配合成膜剂、油脂、蜡质、保湿剂等成分制成的液态唇部彩妆产品。

唇釉刷杆  lip glaze brush rod

唇釉包装中连接刷头与瓶盖，起到支撑和固定刷头作用，并辅助唇釉涂抹的部件。

唇釉刷头  lip glaze brush head

直接接触唇部、用于蘸取和涂抹唇釉的部件。

内塞  inner plug of lip glaze

位于唇釉瓶瓶身与瓶盖之间的部件，具有密封、固定和辅助蘸取唇釉等功能。

基本要求

结构

包装瓶组成结构应包括：

瓶身；

瓶盖；

刷杆；

内塞；

刷头。

原材料

接触唇釉的部件，其树脂使用应符合GB 4806.7的规定。

接触唇釉的部件，其添加剂使用应符合GB 9685的规定。

技术要求

外观质量

印刷和标贴

化妆品包装印刷的图案和字迹应整洁、清晰、不易脱落，色泽均匀一致。

化妆品包装的标贴不应错贴、漏贴、倒贴，粘贴应牢固。

标签要求按GB 5296.3的规定。

瓶身

瓶身应平稳端正，表面光滑，瓶壁厚薄基本均匀，无明显疤痕、变形，不应有冷爆和裂痕。

瓶口应端正、光滑，不应有毛刺（毛口），螺纹、卡口配合结构完好、端正。

瓶与盖的配合应严紧，无滑牙、松脱，无泄漏现象。

瓶内外应洁净。

瓶盖

瓶盖应端正、光滑，无破碎、裂纹、毛刺（毛口）。

瓶盖色泽应均匀一致。

瓶盖螺纹配合结构应完好。

电化铝或烫金瓶盖的色泽应均匀一致。

内盖

内盖应完整、光滑、洁净，不变形。

内盖与瓶盖的配合应良好。

内盖不应漏放。

刷杆

刷杆表面应清洁、外形光滑无锐利边缘、无裂纹、无明显划痕。

刷头与刷杆组配应无明显歪斜，无缝隙。

刷头

刷头应毛质挺拔、顺滑、成型均匀、色泽均匀、混毛均匀。

尺寸偏差

包装瓶尺寸偏差应符合表1的要求。

包装瓶尺寸偏差

单位为毫米

| 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 内塞 | 最大外径 | ±0.2 |
|  | 凸环外径 | +0.1 -0 |
|  | 总高 | ±0.2 |
|  | 孔径 | ±0.05 |
| 瓶盖 | 外径 | ±0.2 |
|  | 盖高 | ±0.2 |
|  | 内径 | ±0.15 |
| 瓶身 | 螺纹峰径 | ±0.15 |
|  | 螺纹底径 | ±0.15 |
|  | 瓶口内径 | ±0.1 |
|  | 颈高 | ±0.1 |
|  | 总高 | ±0.3 |

功能要求

滑牙过档力

瓶口外侧螺纹的滑牙过档力应≥7.5 kgf。

刷杆与瓶盖脱离力

刷杆与瓶盖的脱离力应≥4.5 kgf。

内塞与瓶拉脱力

内塞与瓶的拉脱力应≥2.5 kgf。

刷头拔出力

刷头拔出力应≥4.5 kgf。

瓶盖成品与瓶间隙

包装瓶成品旋紧瓶盖后，瓶盖与瓶的组装间隙应≤0.35 mm。

附着力测试

按6.3.6的规定进行表面装饰附着力测试，测试完成后，表面装饰应无脱落现象。

跌落测试

包装瓶成品按6.3.7的规定进行跌落测试，测试完成后，包装瓶成品应保持结构完整，无断裂、破损现象。

气密测试

包装瓶成品按6.3.8的规定进行气密测试，将瓶内真空度抽至-0.06 MPa，保压5 min期间，应无漏气现象发生。

试验方法

外观质量

采用目测法进行检查。

尺寸偏差

采用精度达0.01 mm的游标卡尺进行检测。

功能要求

滑牙过档力

采用扭力仪对组装完成的包装瓶成品施加扭力，持续施力直至瓶盖与瓶口螺纹连接处出现滑牙现象，读取并记录扭力仪实时显示的数值，以此作为测试结果。

刷杆与瓶盖脱离力

采用固定装置将瓶盖稳固夹持，使用拉力计对刷杆垂直施加拉力，持续施力，直至瓶盖与刷杆完全脱离，读取并记录拉力计显示的数值，以此作为测试结果。

内塞与瓶拉脱力

采用固定装置将瓶身稳固夹持，使用拉力计对内塞垂直施加拉力，持续施力，直至内塞与瓶身完全脱离，读取并记录拉力计显示的数值，以此作为测试结果。

刷头拔出力

采用固定装置将刷杆稳固夹持，使用拉力计对刷头垂直施加拉力，持续施力，直至刷头与刷杆完全脱离，读取并记录拉力计显示的数值，以此作为测试结果。

瓶盖成品与瓶间隙

采用塞规进行检测。

附着力测试

将3M-810胶带平整贴合于产品表面装饰区域，确保无气泡残留，静置40 s～60 s后，沿45°～90°夹角方向，以恒定且快速的力度垂直拉起胶带，完成附着力测试操作。

跌落测试

在包装瓶内注入约2/3容积的水，使用扭力仪以7 kgf的力将瓶盖旋紧固定，随后将包装瓶由0.6 m高度进行底部朝下的跌落测试。

气密测试

在包装瓶内注入约2/3容积的水，使用扭力仪以7 kgf的扭矩将瓶盖旋紧固定，随后对包装瓶进行抽真空处理，将内部压力降至-0.06 MPa，持续保压5 min。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验，检验项目应符合表2的要求。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 接收质量限（AQL） | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 4.0 | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 尺寸偏差 | 1.0 | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 滑牙过档力 | 0.65 | 5.3.1 | 6.3.1 |
| 4 | 刷杆与瓶盖脱离力 | 0.65 | 5.3.2 | 6.3.2 |
| 5 | 内塞与瓶拉脱力 | 0.65 | 5.3.3 | 6.3.3 |
| 6 | 刷头拔出力 | 0.65 | 5.3.4 | 6.3.4 |
| 7 | 瓶盖成品与瓶间隙 | 0.65 | 5.3.5 | 6.3.5 |
| 8 | 附着力测试 | 0.65 | 5.3.6 | 6.3.6 |
| 9 | 跌落测试 | 0.65 | 5.3.7 | 6.3.7 |
| 10 | 气密测试 | 0.65 | 5.3.8 | 6.3.8 |

出厂检验

按GB/T 2828.1的规定进行抽样，外观质量按正常检验一次抽样水平Ⅱ级，其他检验项目按特殊检验水平S-2级，接收质量限（AQL）应符合表2的规定。

经抽样检验判定，当样本中不合格品数量小于或等于对应接收质量限（AQL）规定的接收数（Ac）时，判定该批次产品整体合格，予以接收；若不合格品数量大于或等于拒收数（Re），则判定整批产品不符合质量要求，予以拒收处理。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品易地生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

产品停产一年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

组批

以同一批原材料、同一规格、同一色泽的产品作为一个检验批。

标识、包装、运输和贮存

标识

产品出厂应附有产品检验合格标识。

产品包装箱上应清晰标明：

- 产品名称、型号和注册商标；

数量；

制造厂名称、地址；

出厂日期；生产批号；

包装箱外形尺寸；

毛重和净重；

符合GB/T 191规定的包装箱储运图示标志。

包装

包装材料应具有防潮性能，特殊包装由供需双方商定。

运输和贮存

运输和贮存过程应防晒防雨，远离火源和化学溶剂，搬运时应轻拿轻放。库房内应干燥通风，并按种类、规格分别堆放，避免重压。