| ICS | 61.040 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. Y 73 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

防护型防水尼龙拉链

Protective waterproof nylon zipper

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  技术要求	1

6  试验方法	2

7  检验规则	3

8  包装、运输、贮存	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由金华市义丰拉链有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：金华市义丰拉链有限公司。

本文件主要起草人：。

防护型防水尼龙拉链

范围

本文件规定了防护型防水尼龙拉链(以下简称“拉链”)的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容。

本文件适用于防护型防水尼龙拉链的设计、生产、检验和销售。

本文件不适用于具有密封性能的特殊拉链的设计、生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18746—2015  拉链术语

QB/T 5784—2022  尼龙防水拉链

术语和定义

GB/T 18746和QB/T 5784—2022界定的术语和定义适用于本文件。

分类

按型式可分为条装拉链和码装链带(即长链带)；条装拉链可分为单拉头闭尾拉链和单拉头开尾拉链。

按型号可分为3号、5号、7号、8号。

技术要求

外观

线应无跳针、断线等缺陷。

闭尾拉链下止应无明显歪斜，拉开拉合时应无拉头卡住上止、下止的现象，上止、下止应无毛剌、锐棱；开尾拉链插拔启动应灵活，加强胶带与布带粘合应牢固、整齐，上止、插座、插管应无毛刺、锐棱。

拉链贴胶层表面应无汽泡、发白、起皮、黑点、脏污，同批外观及软硬应一致。

拉头表面装饰层应色泽一致，光滑、平整，无气泡、起皮、掉皮现象。

拉链洗涤和干燥后外观变化

拉链洗涤和干燥后应符合QB/T 5784—2022中5.6的要求。

尺寸及偏差

拉链尺寸及偏差应符合QB/T 5784—2022中5.1的要求。

拉链平直度

拉链平直度应符合表1的要求：

拉链平直度

| 拉链长度L | ≤180 | ＞180～315 | ＞315～630 | ＞630～1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平直度（C形弯高度） | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤8 |

物理性能

拉链物理性能应符合QB/T 5784—2022中5.2的要求。

防水性能

拉链防水性能应符合QB/T 5784—2022中5.3的要求。

拉链表面应使用熔融的树脂、斥水剂或斥油剂以达到防水的要求。

色差和色牢度

色差

拉链色差应符合QB/T 5784—2022中5.4.6的要求。

色牢度

拉链色牢度应符合QB/T 5784—2022中5.5的要求。

防水等级

拉链防水等级用符合表2中5级的要求。

抗静水压等级和防水性能评价

| 抗静水压等级 | 抗静水压测试值 P/kPa | 防水性能评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10≤P≤20 | 具有一定防水性能 |
| 2 | 20＜P≤40 | 防水性能较好 |
| 3 | 40＜P≤70 | 防水性能好 |
| 4 | 70＜P≤110 | 防水性能良好 |
| 5 | P＞110 | 防水性能能优异 |

防护套

拉链防护套应符合拉链在关闭操作时，拉链头运动到拉链齿的行程末端不易夹手或者夹到布料的要求。

安全

应符合GB 18401规定的要求。

试验方法

外观

采用目测法进行试验。

拉链洗涤和干燥后外观变化

拉链洗涤和干燥后按QB/T 5784—2022中6.7的要求进行检测。

尺寸及偏差

按QB/T 5784—2022中6.2的要求进行检测。

拉链平直度

按QB/T 5784—2022中6.5.1的要求进行检测。

物理性能

按QB/T 5784—2022中6.3的要求进行检测。

防水性能

按QB/T 5784—2022中6.4的要求进行检测。

色差和色牢度

色差

按QB/T 5784—2022中6.5.2的要求进行检测。

色牢度

按QB/T 5784—2022中6.6的要求进行检测。

防水等级

将试样放置在下夹具的密封面上，使试样的正面向下，盖好上夹具并夹紧。对储水腔边注水，边放气，直至排气口连续出水无气泡排出时关闭放气阀，同时停止进水。按5.0 kPa/min±0.5 kPa/min的水压上升速率加压，观察试样的渗水情况。当发现试样渗水时立即停止加压，并读取此时的压力值，该压力值即为试样的测试值。对3条试样包含上止部位进行测试，另3条试样包含下止部位进行测试，取6个测试值的最小值作为该试样的测试结果。

防护套

采用目测法进行检测。

安全

按GB 18401的规定进行试验。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表3.应采用每百单位产品不合格品数检验，试验中若出现任何一项不合格则判定此条拉链为不合格品。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 拉链洗涤和干燥后外观变化 | — | √ | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 尺寸及偏差 | √ | √ | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 拉链平直度 | √ | √ | 5.4 | 6.4 |
| 5 | 物理性能 | — | √ | 5.5 | 6.5 |
| 6 | 防水性能 | — | √ | 5.6 | 6.6 |
| 7 | 色差 | — | √ | 5.7.1 | 6.7.1 |
| 8 | 色牢度 | — | √ | 5.7.2 | 6.7.2 |
| 9 | 防水等级 | — | √ | 5.8 | 6.8 |
| 10 | 防护套 | √ | √ | 5.9 | 6.9 |
| 11 | 安全 | √ | √ | 5.10 | 6.10 |
| “√”表示进行该项检查；“—”表示不进行该项检查。 |  |  |  |  |  |

出厂检验

按GB/T 2828.1—2012的规定程序，以表4正常检查一次抽样方案规定进行（码装链带、拉头、条装拉链的样本单位分别为米、只、条）。

出厂检验抽样表

| 批量 | 抽查样本 | 接收判定数 | 拒收判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501～1200 | 13 | 1 | 2 |
| 1201～3200 | 13 | 1 | 2 |
| 3201～10000 | 20 | 2 | 3 |
| 检验所需样本应从该批量的每个包装中以相同的样本数随机抽取 当检验样本n大于该批量的包装数量时，样品的抽取应从每个包装里以相同的样本数取出：当检验样本n小于该批量的包装数量时，样本应随机从每个包装中取出1个 |  |  |  |

型式检验

有下列情况之一者，应进行型式检验：

新产品的试制定型和老产品转厂生产；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可取影响产品性能时；

正常生产每五年进行一次；

停产一年后再次恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

按GB/T 2829—2002规定进行，采取判别水平Ⅱ的一次抽样方案。样本应从出厂检验的合格批中抽取。

检验所需样本应从该批量的每个包装中随机抽取。

当检验样本n大于该批量的包装数量时，样本的抽取应从每个包装里以相同的样本数取出；当检验样本n小于该批量的包装数量时，样本应从每个包装中取出1个。

包装、运输、贮存

标志

经检验合格的产品应有以下标志：

- 单位名称（生产单位或经销单位）、单位地址、联系电话；

必要时，应附产品使用说明；

必要时，产品外包装应包括产品名称、货号、数量、贮运（防护）标识等标志。标签应符合以下要求：

- 应标注：产品名称、产品标准号、商标、货号（型号）、主体材质、合格（检验）标识；

单一产品使用的某类面层材料超过产品使用面层材料总面积的20％，应标注；

进口产品应标注产地。

包装

产品的内外包装应采用适宜的包装材料，防止产品在运输、贮存过程中受损。

运输和贮存

运输和贮存应符合下列规定：

- 防止曝晒、雨雪淋；

保持通风干燥，防潮，避免高温环境；

远离化学物质、液体侵蚀；

避免尖锐物品的戳、划。