| ICS | 93.040 |
| --- | --- |
| CCS | P28 |

37

山东省地方标准

DB 37/T XXXX—XXXX

中小跨径桥梁弹性体无缝伸缩技术规范

Technical specifications for seamless elastomeric expansion joints of small and medium-span bridges

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料与装置	2

5 设计	4

6 施工	5

7 质量检验	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由山东省交通运输标准化技术委员会归口。

中小跨径桥梁弹性体无缝伸缩技术规范

范围

本文件规定了中小跨径桥梁弹性体无缝伸缩技术所涉及的材料与装置、设计、施工和质量检验要求。

本文件适用于伸缩量为40mm~160mm的桥梁无缝伸缩缝的材料与装置、设计、施工和质量检验要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 193　普通螺纹 直径与螺距系列

GB/T 528　硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529　硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 700　碳素结构钢

GB 1499.1　钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2　钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1682　硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T 1689　硫化橡胶 耐磨性能的测定 (用阿克隆磨耗试验机机)

GB/T 3512　硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.2　橡胶制品的公差 第2部分：几何公差

GB/T 6031　硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10 IRHD～100 IRHD)

GB/T 7760　硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法

GB/T 7762　硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T 13477.8　建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定

GB/T 18244-2022　建筑防水材料老化试验方法

GB/T 38387　桥梁橡胶降噪伸缩装置

JTG D60　公路桥涵设计通用规范

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程

JTG 3362　公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JT/T 327　公路桥梁伸缩装置通用技术条件

JT/T 1039　公路桥梁聚氨酯填充式伸缩装置

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无缝伸缩装置  seamless expansion device

为满足车辆平稳通过桥面及桥梁上部结构变形的需要,在伸缩缝处设置的无缝式伸缩结构。

- 弹性体  elastomers

由高分子材料和钢材复合而成的能承担拉伸、压缩等变形的伸缩构件。

材料与装置

弹性体材料

弹性体材料宜采用橡胶或聚氨酯等高分子材料。

弹性体材料性能应符合表1的要求。

弹性体材料性能要求及试验方法

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 |  | IRHD | ≥60 | GB/T 6031 |
| 2 | 100%拉应变弹性模量 |  | MPa | ≤2.5 | GB/T 528 |
| 3 | 拉伸强度 |  | MPa | ≥10 | GB/T 528 |
| 4 | 扯断伸长率 |  | % | ≥650 | GB/T 528 |
| 5 | 撕裂强度 |  | N/mm | ≥15 | GB/T 529 |
| 6 | 低温脆性 |  | ℃ | ≤-50 | GB/T 1682 |
| 7 | 耐磨性能（阿克隆磨耗量） |  | cm3/1.61km | ≤0.8 | GB/T 1689 |
| 8 | 与除锈钢板的粘接强度 | -40℃±2℃ | N/mm | ≥8 | GB/T 7760 |
|  |  | 23℃±2℃ |  |  |  |
|  |  | 60℃±2℃ |  |  |  |
| 9 | 与混凝土的粘接强度 | -40℃±2℃ | MPa | ≥1.5 | GB/T 13477.8 |
|  |  | 23℃±2℃ |  |  |  |
|  |  | 60℃±2℃ |  |  |  |
| 10 | 耐臭氧老化（50pphm）30%伸长（40℃×96h） |  | - | 无龟裂 | GB/T 7762 |
| 11 | 热空气老化变化率 （70℃×168h） | 外观 | - | 无裂纹 | GB/T 3512 |
|  |  | 硬度 | IRHD | ±5 |  |
|  |  | 拉伸强度 | % | ±15 |  |
|  |  | 断裂伸长率 | % | ±20 |  |
| 12 | 人工气候老化变化率a | 外观 | - | 无裂纹 | GB/T 18244-2022 |
|  |  | 硬度 | IRHD | ±5 |  |
|  |  | 拉伸强度 | % | ±20 |  |
|  |  | 断裂伸长率 | % | ±20 |  |
| 人工气候老化按GB/T 18244-2022规定的试验方法进行，试验累计辐照能量在340 nm处不应小于5040 kJ/(m2·nm)。 |  |  |  |  |  |

弹性体无缝伸缩装置

中小跨径桥梁弹性体无缝伸缩装置按结构形式分为现浇填充式和预制装配式。现浇填充式无缝伸缩装置结构示意图见图1，预制装配式无缝伸缩装置结构示意图见图2。

- 标引序号说明：

1——现浇弹性体；

2——内部伸缩钢构件；

3——跨缝钢板；

4——锚固构件；

5——锚固钢筋混凝土；

6——铺装层；

7——梁体。

- 图1 现浇填充式无缝伸缩装置结构示意图

- 标引序号说明：

1——现浇弹性体；

2——内部伸缩钢构件；

3——跨缝钢板；

4——锚固构件；

5——锚固钢筋混凝土；

6——铺装层；

7——梁体；

8——后浇带。

- 图2预制装配式无缝伸缩装置结构示意图

弹性体无缝伸缩装置整体性能应满足表2的要求。

弹性体无缝伸缩装置性能要求

| 序号 | 项 目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸压缩时最大竖向变形 | ≤6mm | JT/T 1039 |
| 2 | 拉伸/压缩性能 | 弹性体黏结无破坏 |  |
| 3 | 疲劳性能 | 弹性体黏结无破坏 |  |
| 4 | 防水性能 | 注满水24h无渗漏 |  |
| 5 | 噪声性能 | 相对平整沥青路面的噪音增加值不大于5dB(A) | GB/T 38387 |

预制装配式伸缩装置的尺寸偏差应符合设计要求及GB/T 3672.2的要求。

弹性体无缝伸缩装置的外观应符合下列要求：

- 外观表面平整洁净，所有外露表面无大于0.5mm的凹槽、麻点、裂纹、气泡、结疤、夹渣、机械损伤痕迹；

- 防滑槽纹理清晰、分布均匀，外观边缘整齐，色泽均匀；

- 锚固钢结构表面做好防腐，焊缝均匀，无气孔、夹渣等缺陷；

- 涂装表面平整，平整度不大于±0.5mm ，无脱落、流痕、褶皱等现象。

设计

结构计算、作用与荷载组合

弹性体无缝伸缩装置应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态验算。其中，承载能力极限状态计算包括构件及其连接的强度破坏或过度变形、疲劳破坏，正常使用极限状态计算包括结构、构件正常使用的变形。

结构计算荷载采用的作用组合应符合如下规定。

- 承载力极限状态下工况1（伸缩量达到60%）按公式（1）计算：

- Sud1=i=1mγGiGik+1.0×γQ×Q1k+Q2k………………………（1）

- 式中：

- Sud1——工况1承载力极限状态下的效应设计值；

- γGi——第i个永久作用的分项系数；

- Gik——第i个永久作用的标准值；

- γQ——汽车荷载的分项系数；

- Q1k——汽车荷载（含汽车冲击力）的标准值；

- Q2k——汽车荷载离心力的标准值。

- 承载力极限状态下工况2（伸缩量达到100%）按公式（2）计算：

- Sud2=i=1mγGiGik+0.7×γQ×Q1k+Q2k+Q3k……………………（2）

- 式中：

- Sud2——工况2承载力极限状态下的效应设计值；

- Q3k——汽车荷载制动力的标准值。

- 正常使用极限状态按公式（3）计算：

- Sd=i=1mGik+Ψf×Q1k'+Q2k+Q3k…………………………（3）

- 式中：

- Sd——正常使用极限状态下的效应设计值；

- Ψf——汽车荷载频遇值系数，取1.0；

- Q1k'——汽车荷载（不含汽车冲击力）的标准值。

结构计算考虑的永久荷载包括结构重力、基础变位等，荷载及分项系数应符合JTG D60 的规定。

结构计算中汽车荷载应采用车辆荷载，车辆荷载及其分项系数按照JTG D60选取，并符合下列规定：

- 汽车轮载（Pd）按着地面积进行分配，作用于伸缩装置顶面最不利位置；

- 汽车荷载制动力标准值取车辆荷载（不计冲击力）标准值的30%，制动力的着力点在伸缩装置顶面上；

- 汽车荷载离心力的着力点在伸缩装置顶面上。

进行正常使用极限状态下竖向变形验算时，其计算值应符合4.2.2及JT/T 327规定。

弹性体无缝伸缩缝装置应根据JTG 3362计算桥梁接缝处梁体伸长量、缩短量（接缝的闭口量及开口量）及伸缩装置伸缩量。

弹性体无缝伸缩装置沿弯桥轴线两侧不同点处的伸缩量应计算平面曲率半径所引起的增大或减小量。

在正常设计、生产、安装、运营养护条件下，伸缩装置设计使用年限应符合JT/T 327规定。

一般构造与选型

弹性体无缝伸缩装置锚固混凝土及后浇带混凝土强度等级不应低于主梁混凝土强度等级且不应低于C50，宜采用纤维混凝土，并设置防裂钢筋网；对施工时间有特殊要求时可采用早强混凝土。

弹性体无缝伸缩装置横向与防撞护栏处接缝应满足24h 无渗漏的防水要求，防水性能试验应符合JT/T 327规定。

中小跨径桥梁现浇填充式和预制装配式弹性体无缝伸缩缝装置常用规格见表3，其变位能力及伸缩缝跨缝间距应满足表3要求。

桥梁弹性体无缝伸缩装置常用规格

| 型号 | 允许纵向伸缩量 mm | 最大跨缝间距 mm | 竖向和水平转角 rad |
| --- | --- | --- | --- |
| W-40型 | 40 | 60 | 0.03 |
| W-60型 | 60 | 95 | 0.03 |
| W-80型 | 80 | 145 | 0.03 |
| W-120型 | 120 | 210 | 0.03 |
| W-160型 | 160 | 270 | 0.03 |

施工

一般规定

伸缩装置宜在桥面铺装施工完成后，采用反开槽的方式进行安装。当采用先安装再铺装桥面的方式时，应采取有效措施对安装好的伸缩装置进行妥善保护。

安装前应检查修正梁端预留缝的间隙，缝宽应符合设计要求，上下应贯通，不应堵塞；预留槽口的尺寸应符合设计规定,锚固钢筋的位置应准确；安装前应将预留槽口清理干净。

伸缩装置的性能、尺寸偏差及外观应符合4.2.2-4.2.4及JT/T 327的要求，并经检验合格后方可安装。

伸缩装置安装完成后外观质量应符合下列规定：

- 伸缩装置表面平整光洁、无开裂、无扭曲变形；

- 伸缩装置与后浇带之间衔接平顺，无错台；

- 后浇带混凝土表面平整密实、无裂纹，与路(桥)面衔接顺直、无错台。

安装锚固构件

施工前应结合伸缩装置的结构形式、实际施工温度及混凝土收缩徐变等因素，明确锚固构件的顺桥向安装定位尺寸。现浇填充式宜在设计要求的温度下施工。

锚固构件应在复核确认安装标高及平面位置无误后，与梁体槽口预埋钢筋焊牢。焊接应一次完成，应沿锚固构件一端向另一端依次焊接或由中心部位依次对称向两侧焊接。

混凝土浇筑

混凝土浇筑应符合以下要求：

- 浇筑前，采用塑料布或彩条布等铺垫于伸缩缝两侧路(桥)面，并采用防水胶带固定；

槽内洒水湿润，但无积水；

混凝土按照设计配合比进行拌合，浇筑过程中采用两侧同步振捣，振捣密实；

浇筑完成后根据施工气温，采用人工收面，并控制混凝土顶面标高和平整度。

混凝土养生应符合以下要求：

- 浇筑、收光后的锚固混凝土，应进行覆盖，覆盖材料采用塑料薄膜、土工布等，并定时浇水保湿养生或使用养生液养生，正常养生时间不少于7d；

特殊情况下，混凝土养生后，强度不低于设计强度的70%。

弹性体施工

安装弹性体时，弹性体中心线应与梁端间隙中心线对正重合。弹性体顶面各点高程应与桥面铺装相适应。

现浇弹性体安装施工时应符合下列规定：

- 安装前锚固混凝土顶面和槽口侧面应进行清洗和烘干；

梁端伸缩缝处应粘贴止水密封条；

浇筑前在锚固混凝土顶面和槽口侧面上涂刷粘结剂；

弹性体按照材料配比现场搅拌均匀后浇筑。

预制弹性体安装施工时应符合下列规定：

- 安装前对下部锚固混凝土进行打磨至平整，并露出锚固构件；

弹性体安装时从一端向另一端依次完成；

弹性体全部安装完成以后逐个对螺母进行复拧，施拧工艺应结合弹性体的锚固模式确定。

质量检验

7.1  弹性体材料检验应符合JT/T 327的要求。

7.2  伸缩装置安装实测项目应符合表4及JTG F80/1的相关规定。

伸缩装置安装实测项目

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | 符合设计要求 | 尺量：每道 |
| 缝宽（mm） | 符合设计要求 | 尺量：每2m，1处 |
| 与桥面高差（mm） | ±2 | 水平尺，每1m，1处 |
| 横向平整度（mm） | ±3 | 3m直尺：每道顺长度方向检查伸缩装置及锚固混凝土各2尺 |
| 混凝土抗压强度 | 符合设计要求 | 每批次一组 |
| 直线度 | 1.5mm/m | 尺量：每2m，1处 |