湖南省地方标准

DB43/T XXXX—XXXX

非热处理海膨木类保温调湿砂浆保温技术规程

（非热处理海膨木类调湿储能砂浆构造技术规程）

Technical specification for the temperature and humidity control of non-heat treated sepiolite, expanded perlite, wood fibre based buffering mortar

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

| ICS | 97.220 |
| --- | --- |
| CCS | 43. Y 55 |

目次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本规定	3

5　分类	3

6　原材料选取	4

6.1　保温骨料	4

6.2　可再分散性乳胶粉	4

6.3　增强纤维	5

6.4　胶凝材料	5

7　性能要求与评价	5

7.1　表观质量	5

7.2  初期干燥抗裂性	5

7.3  干密度	6

7.4　2 h稠度损失率	6

7.5  拉伸粘结强度	6

7.6　湿缓冲性能	6

7.7　热工性能	6

7.8　比表面积	6

7.9　隔声性能	6

7.10　化学污染物	6

7.11　燃烧性能	6

7.12  吸湿性能	6

7.13　水蒸气渗透系数	6

7.14  近壁湿环境	6

7.15　抗折强度	6

7.16　抗压强度	7

8　制备	7

8.1　配合比设计	7

8.2　拌合方法	7

9　试验方法	7

9.1　标准实验条件	7

9.2　试验器具设备	7

9.3　制作养护	8

10　检验规则	8

11　施工	8

11.1　一般规定	8

11.2　其他规定	8

12　验收	8

附录A（规范性）  调湿储能砂浆室内近壁环境测试方法	9

附录B（资料性）  基于消除蓄热效应原理的围护结构传热系数现场测量方法	12

附录C（规范性）  调湿储能砂浆湿缓冲性能/极限湿缓冲性能测试方法	16

附录D（规范性）  水蒸气渗透系数动态性能曲线	21

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业与信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南大学、湖南城市学院设计研究院有限公司、湖南农业大学、湖南三一工业职业技术学院、湖南柯林瀚特环保科技有限公司、湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司、思旦达（北京）技术有限公司、湖南大象规划建筑设计有限公司、湖南悍马建设工程有限公司。

本文件主要起草人：龚光彩、石星、黄玉婷、曹峰、吴懿、田甜、言树清、蒋新峰、覃斌、刘江涛、谭福铃、梁静萍、宋才贵、彭勇。

- 引言

非热处理海膨木类调湿储能砂浆是一种新型建筑材料，属于国家重点支持发展的领域，目前此类产品尚无相应的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。本文件的制定有助于引领和完善被动保温调湿技术的应用和发展，促进湖南自主创新产品尽快在国内和国际推广普及，提升湖南在新型建筑材料节能领域的主导权和话语权。

非热处理海膨木类保温调湿砂浆保温技术规程

（非热处理海膨木类调湿储能砂浆构造技术规程）

  - 1　范围

本文件规定了非热处理海膨木类调湿储能砂浆的基本规定、分类、原材料选取、性能评价、制备、试验方法、检验方法、施工及验收。

本文件适用于非热处理海膨木类调湿储能砂浆保温技术的配比设计、生产、施工和验收。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 5486.2  无机硬质绝热制品试验方法  力学性能

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9779  复层建筑涂料

GB 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 20473  建筑保温砂浆

GB/T 23451  建筑用轻质隔墙条板

GB/T 25181  预拌砂浆

GB/T 29594  可再分散性乳胶粉

GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 50081  混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50121  建筑隔声评价标准

GB 50203  砌体工程施工质量验收规范

GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收规范

JGJ/T 70  建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ 144  外墙外保温工程技术规程

JGJ/T 253  无机轻集料砂浆保温系统技术标准

ISO 679  水泥强度测定试验方法（Cement—Test methods—Determination of strength）

ISO 9864  土工合成织物——测定土工织物及其相关制品的单位面积质量的试验方法（Geosynthetics—Test method for the determination of mass per unit area of geotextiles and geotextile—related products）

ISO 12571  建筑材料和产品的湿热性能  吸湿性能的测定（Hygrothermal performance of building materials and products—Determination of hygroscopic sorption properties）

ISO 12572  建筑材料和产品的湿热性能  水蒸气传输特性的测定  杯法（Hygrothermal performance of building materials and products—Determination of water vapour transmission properties—Cup method）

  - 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1

- 抹面砂浆（抹灰砂浆）　plastering mortar

涂抹在建（构）物表面的预拌砂浆。

[来源：GB/T 25181—2019，3.5]

    - 3.2

    - 调湿储能砂浆　buffering mortar

一种对室内温湿环境变化起到响应延迟及缓冲调节作用的砂浆。

条文说明：

湖南省属于冬冷夏热地区，属于亚热带季风气候，年温湿度波动较大，特别是季节交替之际，由于温湿度的突变，往往出现回潮现象，影响人体的舒适感及物品的保存等；调湿储能砂浆涂抹于内墙表面，当室内温湿度环境发生改变时能起缓冲作用，调节室内温湿环境在较小的范围内波动，保持室内温湿度在需要的理想范围内，并且在温湿度出现峰值或谷值波动时实现延迟响应和缓冲调节，有效减缓室内环境的剧烈变化，稳定室内热湿环境。这种对热湿扰动的调节能力，是该类材料储能性能的体现，有助于提升居住舒适性与建筑节能效果。

    - 3.3

    - 非热处理海膨木类调湿储能砂浆　non-reheat treated sepiolite, expanded perlite, wood fibre based buffering plastering mortar

一种由海泡石、膨胀珍珠岩、木质纤维为缓冲基体材料，水泥为胶凝材料，按一定比例及方法混合拌制且无需预热处理、具有室内环境缓冲及调湿储能功能的抹面砂浆。

注：砂浆基体材料、胶凝材料可在满足其缓冲功能的基础上，按具体实地需求增加材料的种类，或按一定的比例替代已有品种。非热处理海膨木类调湿储能砂浆中的胶凝材料宜含有不低于65%的水泥。

条文说明：

结合市面上已有的建筑类保温骨料、多孔材料，按其来源进行分类，结合经济与环境的多重考量，经过多次试验，选取非预热处理材料作为基材，发现海泡石、膨胀珍珠岩、木质纤维可制作砂浆，且具有一定的缓冲功能。预热处理材料举例：如EPS泡沫板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒经过加热预发后在模具中进一步加热成型的板材，以及石墨烯保温板是以聚苯乙烯树脂为原料，加上其他原辅料与聚合物，通过加热混合并注入催化剂后挤塑压出成型的硬质泡沫塑料板，均是预热处理后成型的保温材料，而本文的调湿储能砂浆原材料是不需要预热处理的，称之为非热处理调湿储能砂浆。

以2023年湖南省长沙市电信大厦起火事件为预警案例，大厦外墙外保温采用的是铝塑板，整板材料为难燃材料，但其夹心及其他辅助施工材料为易燃可燃材料，导致了大火的迅速蔓延，是一起在社会上有较大影响的一般生产安全责任事故，为了从源头上阻断火灾在保温层发生的可能，采用水泥作为胶凝材料，海膨木类不燃物为骨料，制成的缓冲抹面砂浆，为更适合建筑物安全的保温调湿材料。

当缓冲抹面砂浆作用于建筑围护结构室内侧时，它同样可以被视为一种具有储能特性的湿空气处理单元，其良好的保温性能和湿缓冲特性可以应对热湿环境的改变并且控制室内温湿度的波动更加平缓，这一传递和处理过程与处理湿空气的主动设备类似，并且它所带来的缓冲效应会对建筑能耗及室内热舒适产生直接和间接的影响。因此，该特征可帮助其成为低碳城市更新需求下的主流围护结构抹面砂浆发展趋势。

    - 3.4

    - 保温骨料　insulating aggregates

一种用于建筑保温材料中的轻质填充成分。

注：保温骨料以海泡石、膨胀珍珠岩、木质纤维为基体，其主要目的是增加材料的热阻，减少热量的传递，从		  而提升建筑物的保温性能。

    - 3.5

    - 调湿抹面砂浆　buffering plastering mortar

由胶凝材料、保温骨料、增强纤维、改性组分和水按照适当比例配合、适当方法拌制并经硬化而成的具有调节室内湿环境的抹面砂浆。

  - 4　基本规定

    - 4.1　非热处理海膨木类调湿储能砂浆在墙体应用过程中应能适应基底正常变形，不产生贯穿裂缝，与内外层材料间的粘结稳定可靠。

    - 4.2　非热处理海膨木类调湿储能砂浆用作室内墙体抹面砂浆时，在正常使用、装修过程中不应发生脱落、开裂等现象。

    - 4.3　砂浆各组成材料应具有物理、化学稳定性，具有一定的防生物侵害性能，不含放射性物质。

    - 5　分类

非热处理海膨木类调湿储能砂浆的型号等级划分、性能要求、导热系数见表1。

表1　非热处理海膨木类调湿储能砂浆型号等级划分

| 等级 | 划分依据 | 性能要求 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| I普通调湿储能砂浆 | 按湿缓冲性能MBV划分 （具体的划分标准参考附录C.6.1） | 0.5-1.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h | ≤0.12 W/(mˑK) |
|  | 按极限湿缓冲性能UMBV划分 （具体的划分标准参考附录C.6.1） | ＞20 g/m2 ˑ %RH@12/8/4h |  |
| II高效调湿储能砂浆 | 按湿缓冲性能MBV划分 | 1.0-2.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h） |  |
|  | 按极限湿缓冲性能UMBV划分 | 10-20 g/m2 ˑ %RH@12/8/4h |  |

表1　非热处理海膨木类调湿储能砂浆型号等级划分（续）

| 等级 | 划分依据 | 性能要求 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| III专用调湿储能砂浆 | 按湿缓冲性能MBV划分 | ＞2.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h | ≤0.12 W/(mˑK) |
|  | 按极限湿缓冲性能UMBV划分 | 0-10 g/m2 ˑ %RH@12/8/4h |  |

条文说明：

北欧国家挪威、瑞典、丹麦和芬兰合作开展的NORDTEST项目，明确调湿材料的定义、性能和测试方法，提出了缓冲值MBV(moisture buffering value)定义材料的性能，将材料分别布置于湿度75%持续8小时，33%持续16小时，如此交替反复循环周期直至平衡，并通过对一系列建筑材料的实验，将缓冲值分为五个等级；考虑室内温湿度同时变化时物体表面出现的回潮、霉菌等现象，极限缓冲值(UMBV, Ultimate Moisture Buffering Value)被提出，其测试及调湿材料评价方法：40 °C，98%相对湿度持续8小时，18 °C，3%相对湿度持续4小时，23 °C，50%相对湿度持续12小时；两种温湿度极限状态的实验，体现材料对室内温湿度同时变化的反应能力、材料表面对湿的堆积处理能力等，23 °C，50%相对湿度平衡态的加入表示的是材料对舒适温湿状态的保持能力，而对调湿材料的评价中加入材料对霉菌滋生的考虑因素，能准确的通过材料极限缓冲值的测试结果展现材料在应用过程中的实际使用情况。结合湖南省的气候特点，本文件提出，非热处理海膨木类调湿储能砂浆按调湿性能值可划分为三类。

  - 6　原材料选取

    - 6.1　保温骨料

    - 6.1.1　保温骨料的性能

选取的保温骨料应包含但不限于以下性能：

- 导热系数小，蓄热系数大；

- 具有稳定的化学性能；

- 具有轻质特点；

- 具备无机不燃型或阻燃型、无毒等特性；

- 吸水率小；

- 施工简单，操作容易。

    - 6.1.2　保温骨料的成分

选取的保温骨料应包含但不限于以下成分：

- 木质纤维：具有运输水分的作用，可优化和易性、抗流挂性，在砂浆运用中起到保温和抗裂作用；

- 海泡石：是一种无机矿物类调湿材料，可选用120目海泡石，吸附性更强，机械性热稳定性更高；

- 膨胀珍珠岩：是一种非金属矿物质，为轻质骨料，导热系数小，耐热度高，可提高砂浆的保温性能。

    - 6.2　可再分散性乳胶粉

可再分散性乳胶粉的选取应符合GB/T 29594相关要求。掺量可参照出厂要求的添加量。

    - 6.3　增强纤维

    - 6.3.1　应加入增强纤维使得砂浆的拉伸粘接强度不小于0.3 MPa。

    - 6.3.2　增强纤维宜选用直径不大于2 mm、长度为6 mm~9 mm的单丝聚丙烯纤维。

注：加入增强纤维后，可提高砂浆韧性和抗裂性，满足基本性能要求。

    - 6.4　胶凝材料

宜采用符合GB 175要求的强度等级至少为42.5的普通硅酸盐水泥，可部分按需按体积比进行替代，替代量不大于35%。

  - 7　性能要求与评价

非热处理海膨木类调湿储能砂浆的性能要求应符合表2的规定。

表2　非热处理海膨木类调湿储能砂浆的保温调湿性能要求

| 项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 表观质量 | 干粉砂浆粉体应均匀、无结块，硬化后砂浆墙面平整度偏差≤4 mm |
| 初期干燥抗裂性 | 无裂缝 |
| 干密度 | ≤1000 kg/m3 |
| 2h稠度损失率 | 加水后拌合物的2 h稠度损失率应不大于30% |
| 拉伸粘结强度 | I、II、III类砂浆分别不低于0.5 MPa、0.3 MPa、0.2 MPa |
| 湿缓冲值 | I、II、III类砂浆分别为0.5-1.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h、1.0-2.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h、＞2.0 g/m2 ˑ %RH@8/16h |
| 导热系数 | ≤0.12 W/(mˑK) |
| 比表面积 | ＞10 m2/g |
| 吸声隔声性能 | 符合GB/T 23451—2009以及GB/T 50121—2005的要求 |
| 化学污染物 | 符合GB 50325—2010的要求 |
| 燃烧性能 | 符合GB 8624的A级要求 |
| 体积吸水率 | 35% |
| 12小时吸附速率 | ≥0.08 g/g |
| 稳态水蒸气渗透系数值 | ≥1.32 E-11 kg/mˑ sˑ Pa |
| 近壁附近的湿环境要求 | RH=50%~70% |

    - 7.1　表观质量

7.1.1　干粉砂浆目测检验。

7.1.2　硬化后砂浆外观采用靠尺与塞尺检验，应符合GB 50210的相关要求。

    - 7.2  初期干燥抗裂性

应符合GB/T 20473和GB/T 9779的相关要求。

    - 7.3  干密度

干密度应满足以下试验要求：将试样放置在烘箱105 ℃中7天，之后在保持干燥情况下常温连续12 h测试，质量波动小于1%后，恒温3 h两次试件的质量变化率小于0.2%。

    - 7.4　2 h稠度损失率

按GB/T 20473规定的试验方法测定。

7.5  拉伸粘结强度

按JGJ/T 70规定的试验方法测定。

    - 7.6　湿缓冲性能

按ISO 12571规定的试验方法测定。

    - 7.7　热工性能

按GB 10294规定的试验方法测定。具体的测量方法建议按附录B的规定进行。

    - 7.8　比表面积

按GB/T 19587规定的试验方法测定。

    - 7.9　隔声性能

按GB/T 23451和GB/T 50121规定的试验方法测定。

    - 7.10　化学污染物

按GB 50325—2010规定的试验方法测定。

    - 7.11　燃烧性能

应符合GB 8624的A级要求。

    - 7.12  吸湿性能

按ISO 12571有关规定进行。具体的测量、计算、等级划分方法建议按附录B的规定进行。

    - 7.13　水蒸气渗透系数

水蒸气渗透系数应满足以下要求：

- 稳态测试值按ISO 12572有关规定进行操作测试；

- 动态水蒸气渗透曲线特征测试与计算方法见附录D。

    - 7.14  近壁湿环境

按附录A规定进行。

    - 7.15　抗折强度

按GB/T 50081和GB 50203有关规定进行。

    - 7.16　抗压强度

按GB/T 5486.2有关规定进行。

  - 8　制备

    - 8.1　配合比设计

    - 8.1.1　海膨木类调湿储能砂浆中保温调湿骨料的基本配比应满足以下要求：

- 木质纤维：海泡石：膨胀珍珠岩（WSE）=1:2:4；

- 胶凝材料选用不少于65%的水泥基材料；

- 选用的原材料按体积比进行配置，体积与质量的换算，按量筒测量与天平的十次体积与重量的算数平均值取值。

8.1.2　原材料的堆积密度参考值见表3。

表3  非热处理海膨木保温缓冲调湿砂浆基本原材料堆积密度

| 原材料 | 体积（ml） | 重量（g） | 堆积密度（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 100 | 100.4 | 1004 |
| 木质纤维 | 100 | 8.6 | 17.2 |
| 海泡石 | 200 | 55.5 | 277.5 |
| 膨胀珍珠岩 | 400 | 30.4 | 152 |

    - 8.2　拌合方法

      - 8.2.1　宜采用多级搅拌方法（以在搅拌过程中，膨胀珍珠岩破碎率小于10%，纤维无团聚和沉淀为基本标准，自行设定具体的搅拌方法）

示例：某公司成功制备调湿储能砂浆，采用的搅拌速度如下：

——公转转速：低速档45-70 r/min，高速档120-150 r/min；

——搅拌叶自转速度‌：低速档125-150 r/min，高速档270-300 r/min。

      - 8.2.2　实验室制备时宜采用JJ-5型水泥砂搅拌机（参照ISO 679，低速62±5 r/min，高速125±10 r/min，搅拌叶自转速度‌：低速档140±5 r/min，高速档285±10 r/min）。

      - 8.2.3　将骨料、纤维按固定比例混合，并按低速一个方向干搅三分钟，保证充分混合；接着分别加入核心骨料、胶凝组合搅拌两分钟至完全均匀混合；最后加入适量水，搅拌后待成型试块。

      - 8.2.4　工程项目中制备砂浆时搅拌前宜适当加以人工干预搅拌，不宜采用大型混凝土/砂浆搅拌机，并控制适当搅拌时间，以免破坏成型试块的缓冲性能。

  - 9　试验方法

    - 9.1　标准实验条件

保温调湿实验箱，万分之一天平。

    - 9.2　试验器具设备

评价方式包括但不限于：导热系数+缓冲性能值MBV或导热系数+极限调湿性能值UMBV（测试方法见附录C）。

    - 9.3　制作养护

      - 9.3.1　试块的制作和养护应符合GB/T 5486.2和GB 50203的要求。

      - 9.3.2　试验采用水泥砼恒温恒湿标准养护箱。

      - 9.3.3　按标准条件（温度为23 ℃，相对湿度98%），在恒温箱养护28天。

  - 10　检验规则

非热处理海膨木类调湿储能砂浆检验应符合GB/T 25181中9.2的有关规定。

  - 11　施工

    - 11.1　一般规定

    - 工程施工前，基层应预湿，施工期间及完工后24h内，墙体宜保持一定的湿度；环境温度低于5℃不得施工。

11.2　其他规定

非热处理海膨木类调湿储能砂浆墙体施工，应符合JGJ/T 253的有关规定。

  - 12　验收

      - 12.1　非热处理海膨木类调湿储能砂浆的施工质量验收应符合现行国家标准GB 50300、GB 50411和行业标准JGJ/T 253的相关规定。

      - 12.2  非热处理海膨木类调湿储能砂浆及主要组成材料性能应符合本文件第4章的规定。

检查方法：检查型式检验报告和进场复验报告。

      - 12.3　墙体保温调湿工程采用的非热处理海膨木类调湿储能砂浆，其复验项目应包括干密度、抗压强度、导热系数、拉伸粘结强度。

      - 12.4　非热处理海膨木类调湿储能砂浆外墙保温工程的施工应符合第6.1.2条的规定，并应按本标准附录B第B.8节进行现场粘结强度检测。对内墙（分户墙）使用非热处理海膨木类调湿储能砂浆的工程，可按本标准附录B第B.8节进行现场粘结强度检测。

检验方法：观察；手扳检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：墙体保温工程中，每个检验批抽查不少于3处。

（规范性）

调湿储能砂浆室内近壁环境测试方法

试验原理

在调湿储能砂浆室内近壁布置传感器，测定室内湿环境。

仪表和仪器

温度计测量误差不应大于±0.5 ℃，用于测量房间内部相对湿度。

湿度传感器的测量误差不应大于±3% ℃，用于测量房间内部温度。

近壁面传感器：布置于距墙面2 cm处，测量近壁面湿度；温度使用铂电阻测量。配置高精度温湿度传感器，测量范围为0 ℃-50 ℃，精度为±0.2 ℃和±1%RH。

测定方法

试验准备

在试验开始前，确保仪器和仪器上对应的各通道读数是否正常都能正常运行，校准试验仪器。测量时关闭窗户，拉上窗帘，屏蔽掉太阳辐射的影响。铂电阻及近壁面传感器需做遮光粘贴处理。

布点阶段测试过程

在室内空间布置温湿度传感器，在调湿储能砂浆表面布置传感器，采集调湿储能砂浆表面温度和基准点空气温湿度数据，采集时间间隔不应大于1 min。测试布点如图所示。

依据ASHARE手册实验布点方法，室内环境测试采用均匀分布或梅花分布方式（房间内不同高度，如0.1 m，0.6 m，1.1 m，1.7 m等）在室内空间、各个调湿储能砂浆表面安装好传感器，在距离调湿储能砂浆表面垂直距离12 cm处布置（测点在0.1 m~1.1 m范围不少于1个位置）湿度传感器。调湿储能砂浆表面除在梅花分布方式区域布点外，在墙体四个角落布置温度传感器。人员全部离开室内，关好门窗。

图A.1　调湿储能砂浆室内近壁环境测试传感器测点示意图

图A.2　墙壁表面温度传感器布点示意图

数据采集实施阶段

系统开机运行后，每隔1分钟测一次温度、湿度，直至室内温湿度达到稳定，并记录。稳定过程不应少于10分钟。

测试结果评价

距离调湿储能砂浆墙体表面约12 cm处湿度趋于稳定，可扩展至近壁约50cm处。近壁处相对湿度不超过70%。

数据分析

湿度变化分析：计算并比较近壁区域和中心区域的相对湿度平均值、湿度波动幅度，并结合温湿度测试结果计算含湿量变化范围及波动幅度，评估调湿储能砂浆的湿度调节性能。

结果报告

测试结果应包括以下内容：

——测试环境条件：温湿度控制范围、外部气候环境模拟条件等；

——测点布置图：标明温湿度传感器布置位置及距离墙体的距离；

——数据分析结果：各测点温湿度数据表、平均值、最大最小值、波动范围；

——调湿储能效果评价：包括近壁区域温湿度的调节效果、舒适性分析结果等。

结论与建议：根据测试结果，对调湿储能砂浆在近壁环境中的应用效果及改进方向提出总结与建议。

（资料性）

基于消除蓄热效应原理的围护结构传热系数现场测量方法

概述

本附录提供一种基于蓄热效应消除原理的围护结构传热系数现场测量的标准方法，用于评价海膨木类调湿储能砂浆应用后的现场保温性能。此方法使用双面热流计、温度计等设备，可以在不破坏围护结构的前提下，克服传统双面热流计测量环境受限、测试周期长、精度差的缺点，确保围护结构传热系数的测量结果符合实际应用情况，为材料的性能评估提供帮助。

测试原理

（1）热阻由公式（B.1）获得。因此，需要使用逐时温度和热流测试数据计算获得一个测试周期内的平均温差和平均热流密度。

|  |  | ………………（B.1） |
| --- | --- | --- |

（2）建筑蓄热性能的直接表现是温度波的延时特性和衰减特性，如图B.1分图ａ）所示。衰减主要是由围护结构的热阻引起的，时间延迟主要是由蓄热效应过程引起的。因此，为了在热阻计算中消除时间延迟的影响，需要对温度波进行相位恢复，如图B.１分图ｂ）所示。

| a）墙体蓄热：有时间延迟 | b）无蓄热：无时间延迟 |
| --- | --- |

图B.1　通过墙内外表面的温度波示意图

振幅处的温差，即最高（低）温度点，将从 ()变为()。 ()在数值上等于室内外表面最高（最低）温度之差。因此，为了消除蓄热产生的温度波的相位差，平均温差的计算可以近似简化为式（B.2）-（B.3）。平均温差近似于一段时间内室内外温度波的峰谷差的平均值，其含义是去除蓄热作用后的平均温差。如果测量时间为n个周期，则最终计算的温差为每个周期内的平均值，通常为24小时。

|  |  |  |  | ………（B.2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …………………（B.3） |  |

（3）对于热流密度，为了消除室内外环境变化对围护结构传热过程的影响，采用室内外平均热流密度指标进行热阻计算，如式（B.4）。

|  |  | …………………（B.4） |
| --- | --- | --- |

（4）将式（B.3）、式（B.4）代入式（B.1），热阻计算如式（B.5）所示。

|  |  | …………………（B.5） |
| --- | --- | --- |

（5）参照ISO 9864，计算收敛判定标准为：新方法也以同样的方式判定测试的结束，即：试验结束时所得值与24 h前所得值偏差不大于±5%，如式（B.6）。

|  |  | …………………（B.6） |
| --- | --- | --- |

如上所示，公式（B.1）至公式（B.6）构成了消除蓄热效应的双面热流计法RHS-HFM，该方法通过恢复温度波的相位差来计算热阻。另外，利用公式（B.7）计算误差:

|  |  | …………………（B.7） |
| --- | --- | --- |

测量设备

双面热流计：测量围护结构两侧热流密度的装置，具有高灵敏度和高精度，能够适应长期测量。设备关键参数选择及相关要求：

——灵敏度：热流计的灵敏度通常在20-60 μV/（W/m²）之间，灵敏度越高，测量的热流密度越精确；

——精度：标准精度在±3％至±5％之间，不同应用领域可能有差异；

——响应时间：通常在0.5至2秒之间，响应越快越适合动态测试；

——测量范围：一般为-200至200 W/m²，满足建筑围护结构测试需求；

——温度范围：常规工作温度范围为-30 °C至70 °C，部分设备可以在更宽温度范围内工作。

温度传感器：用于监测围护结构内外表面温度及环境温度，通常采用铂电阻传感器，因其具有线性度好的优点，且适用于需要精确温度测量的场合，因此建议选用精度为±0.1℃的传感器。

数据记录仪：用于记录和存储热流计和温度传感器的实时数据。精度需在±0.1℃到±0.2℃之间，以确保与铂电阻传感器（如PT100）的高精度测量相匹配。尤其在传热系数测量中，温差较小，对数据记录仪的精度要求较高。

热流校准装置（可选）：用于校准热流计，以确保数据准确性。

测量前的准备

位置选择：选择不受阳光直接照射且无明显热源干扰的位置，确保测试环境稳定，受自然或人为干扰少，并且测点选择应避开墙面拐角、连接处等交接位置，防止测试热桥部分影响结果的准确性。

校准设备：在正式测试前，校准所有设备以确保测量准确性，尤其是热流计与温度传感器。

安装设备：将双面热流计和温度传感器分别安装在围护结构的内外表面，并确保其紧密贴合以减少测量误差，同时，为避免太阳辐射对测试结果的影响，应使用避光材料对设备进行粘贴保护。

测量步骤

开启设备：启动数据记录仪，开始采集热流密度和温度数据。测量期间，记录室内外温度波动情况。

数据采集周期：推荐采样周期为10分钟，以确保捕捉到温度和热流的变化。但根据实验仪器的储存容量以及测量周期等，采样周期可适当扩大为30分钟。

测量时间：为获得稳态传热条件下的数据，建议测量时间不低于72小时，但由于本附录所提供的方法可以进行更快速的测试，因此建议使用B.2小节中的第（5）点进行收敛性判断停止试验。

数据处理

根据采集的热流密度和温度数据，通过（B.2）中描述的原理及公式进行数据处理以及围护结构热阻R的计算。围护结构现场传热系数U则由以下公式计算得到，其中围护结构内外表面换热系数可根据墙面材质和颜色取常见值。

|  |  | ……………………（B.8） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ……………………（B.9） |
|  |  | ……………………（B.11） |
|  |  | ……………………（B.12） |

结果分析与记录

分析传热系数：计算出的传热系数应结合围护结构实际厚度和材料特性进行分析，评估其隔热性能。

报告结果：对传热系数进行记录，并结合现场温湿度情况，对结果进行评估。最终将结果汇总在报告中，为海膨木类调湿储能砂浆的调湿储能性能提供依据。

符号说明

|  | 围护结构导热热阻 |
| --- | --- |
|  | 围护结构内表面与空气换热热阻 |
|  | 围护结构外表面与空气换热热阻 |
|  | 围护结构总换热热阻 |
|  | 围护结构换热系数 |
|  | 热流密度 |
|  | 双面热流计平均热流密度 |
|  | 内表面热流密度 |
|  | 外表面热流密度 |
|  | 周期内平均热流密度 |
|  | 内表面换热系数 |
|  | 外表面换热系数 |
|  | 内部环境温度 |
|  | 内表面温度 |
|  | 外部环境温度 |
|  | 外表面温度 |
|  | 周期内平均温度 |

（规范性）

调湿储能砂浆湿缓冲性能/极限湿缓冲性能测试方法

概述

本附录提供一种调湿储能砂浆对室内湿环境变化的缓冲性能测量的标准方法，用于评价海膨木类调湿储能砂浆应用后的湿缓冲以及极限湿缓冲性能。

测试原理

参照ISO 12571，吸附曲线与脱附曲线的温湿度点位设定、绘制方法以及饱和盐溶液的种类及配制方法。

根据材料在实际应用中与周围环境的接触情况，将测试试块的周围密封，只留一个面与湿环境相接触，设定测试条件为23 °C恒温。随着湿度的改变，试块将会从周围环境中吸入或释放出湿量，通过持续监控或称量试块重量的变化，从而将材料重量的变化转换为体现试块湿缓冲的数值量。

测量设备

测试箱体设备可自制，满足要求关键参数选择及相关要求：

试验箱内温湿度能调节，且相对湿度能在需要的范围内呈阶梯变化，有合适的记录室内温湿度的记录仪或传感器，且记录仪或传感器能定期的校核。由于材料吸湿量范围的限制，分析天平需要应用于本实验试块重量的测试，精确度为0.01 g或更细的天平根据试块吸湿量的大小决定，如果试块每8小时能吸附10 g的湿，采用精确度为0.1 g的天平即可。而在试验箱内湿度交替变化时，气流速度应该与正常室内气流速度0.10 ± 0.05 m/s相一致，且在称重时要避免相对湿度交替的这个点，以免影响试块的平衡。

示例：

测试箱体由中间遮板隔为上下两层组成，遮板为可活动式，下层放置水蒸气或饱和溶液，上层放置试块，选用精度为0.01 g的电子秤显示试块的实时重量，箱体内部有加热棒，根据需要随时调整箱体内部的测试温度，且通过箱体外部的显示屏可观测箱体内部的温湿度。测试箱体设备的结构应与图C.1相符合。

试块放置区 电子称 可调遮板 23°C 遮板调节器 出口 水蒸气或饱和盐溶液放置区 水刻度线 进口 a）测试箱外观示意图

% 加热带 试块 关 温湿度计 开 b）测试箱内部构造示意图

图C.1 测试箱示意图（a,b）

测量前的准备

试块

ａ）在湿缓冲值的测试中，对试块的形状和大小没有固定的要求，为了测试的统一和方便，建议采用方形的试块，且与环境接触面的试块的最小长度或直径为100mm，最小接触面积为0.01m2，精确到重量的1%。具有匀质表面的特殊材料最小总表面积可以允许降低到0.03m2。

- ｂ）方形试块六个面中有五个面要密封起来，只留一个面与周围湿环境接触，其他形状的试块根据材料在实际应用中的状况，来决定所留的面以及密封面的个数。对材料密封面的要求即不能吸附或解吸湿度，如采用铝带等，保证材料与周围湿环境的隔绝。

- ｃ）试块的厚度至少要大于试块内部对湿的渗透深度，而某些由厂家提供的产品不能满足这个要求时，按照材料官方能提供的最大厚度进行实验。

- ｄ）某些测试试块要求表面包裹或者是由多层材料层组成的复合材料，需要将其作为一个系统特性而不是材料特性来进行测试。

- ｅ）实验前将试块置于23±0.3°C，50±2%相对湿度下达到平衡，平衡标准为：测试试块连续三个24小时重量值，重量波动范围在0.1%内。

校准设备

在正式测试前，校准所有设备以确保测量准确性，尤其是天平与温湿度仪。

测试步骤

湿缓冲测试条件如表C.1所示，一个循环为24小时，高低相对湿度相互交替，且本文中相对湿度都由饱和盐溶液控制。极限湿缓冲测试条件如表C.2所示，一个循环为24小时三个阶段，每个阶段的温、湿、持续时间均不一样，本文中相对湿度可以由水蒸气或饱和盐溶液控制。一个循环内根据湿度的不同持续放置的时间不一样，且循环测试直到材料的质量波动变化小于重量的5%时认为开始往平衡态发展，一般5次循环后质量变化减小。

表C.1  缓冲值测试条件

| 温度 (ºC) | 低湿 (%) | 高湿 (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 持续8 h/d | 持续16 h/d |
| 23 ± 0.3 | 33 ± 2 | 75 ± 2 |

表C.2  极限缓冲值测试条件

| 阶段 | 温度 (ºC) | RH (%) | 时间 (h/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 23 ± 0.3 | 50 ± 2 | 12 |
| II | 40 ± 0.3 | 98 ± 2 | 8 |
| III | 18 ± 0.3 | 3 ± 2 | 4 |

测试方法

湿缓冲测试方法及极限缓冲测试方法如图C.2、图C.3所示。在测试箱内湿度交替时，箱体内相对湿度不可能实现瞬时从一个相对湿度向另一个相对湿度的阶梯性对接，因此，在相对湿度变化过程中，温度波动范围为±0.5 ºC且波动持续10分钟，相对湿度波动范围为±3%且波动持续30分钟，均为正常现象。

24h

相对湿度RH(%)

试块重量m(g)

图C.2  材料湿缓冲值动态测试方法示意图

I

II

III

第一天

24 h

a,b,c--湿变量 (g)

a

b

c

440

470

500

530

试块重量 (g)

图C.3  材料极限湿缓冲值动态测试方法示意图

数据处理

湿缓冲值结果表述的是单位面积单位相对湿度下试块质量的变化，每个循环吸附与解吸两个过程中，质量的变化量都要计算出来，即吸附量（m8h-m0）和解吸量（m24h-m8h），再取吸附量与解吸量的平均值，而材料的湿缓冲值由最后三个循环质量变化量计算；或分别计算出三个试块的材料吸附湿缓冲值和解吸湿缓冲值，再取三个试块，三个循环以及三个准平衡循环的平均值为材料的湿缓冲值。

循环结果取最后达平衡的那几个循环，也就是取试块质量达到平衡状态（平衡标准：三个循环质量波动范围为质量的5%的最后三天测试的试块重量变量△m，最后三个循环质量的变量取平均值为最终值。如果测试过程中试块吸附或解吸的量不能持续监控或测试，一个循环即一天内至少测量一次重量，最后三天循环至少测试五个重量值。

极限湿缓冲值是在湿缓冲值的基础上，对材料在极限湿环境条件下的缓冲性能的，其计算公式为：

………………………………………（C.1）

其中，

………………………………………（C.2）

结果分析

图C.4规定了材料的湿缓冲性能等级。

可忽略         受限         可调节          好          极好

A类砂浆

板材、砌块

B类、B类涂料砂浆

新型材料

图C.4  材料的湿缓冲能力

表C.3规定了材料的极限缓冲性能等级。

表C.3  极限缓冲性能等级

| 等级 | UMBV (g/m2 %RH@12/8/4h) |
| --- | --- |
| 理想型 | 0-5 |
| 友好型 | 5-10 |
| 良好型 | 10-15 |
| 合适型 | 15-20 |
| 无效型 | >20 |

# （规范性）

# 水蒸气渗透系数动态性能曲线及多特征值点测试方法

D.1  范围

本附录规定了一种用于描述吸附-扩散耦合行为下材料水蒸气渗透系数动态变化的计算与测试方法。适用于多孔建筑材料在高湿环境或非稳态渗透过程中，水蒸气渗透性能的阶段性表征。

D.2  计算原理

多孔材料在水蒸气渗透过程中，常表现出明显的非线性动态变化，特别是在初期阶段伴随有快速质量增加（吸附主导），而后逐渐趋于稳定（扩散主导）。为此，构建一种吸附-扩散耦合理论模型用于拟合渗透质量随时间的变化过程，以获得更加精确的水蒸气渗透系数表达。针对多孔材料，其水蒸气在材料过程中的传递过程通常首先涉及到水分子在材料表面或微孔中的物理吸附机制，随后被吸附或进入了材料内部的水蒸气分子按照浓度梯度遵循Fick定律扩散透过材料。根据上述物理过程，可以将水蒸气的传输通量描述为吸附贡献量以及扩散贡献量的复合：

|  |  | ………………（D.1） |
| --- | --- | --- |

首先，在吸附阶段，假设水蒸气分子遵循Langmuir单分子层吸附模型，其在恒压下的吸附速度公式为：

|  |  | ………………（D.2） |
| --- | --- | --- |

其中，是时间；是吸附量；是饱和吸附量；是平衡吸附量；和是吸附速度和脱附速度常数。取，对公式（4-2）积分，其解为：

|  |  | ………………（D.3） |
| --- | --- | --- |

该公式反映了其吸附量呈现指数增长过程，因此，目前关于气体在活性炭等多孔吸附剂上的物理吸附也近似使用该公式表示。但由于本研究所关注的是关于水蒸气分子在吸附阶段的通量随时间的变化率，即材料对“吸附渗透”的响应能力，则可以用公式（4-3）的导数来描述其变化率的快慢，即：

|  |  | ………………（D.4） |
| --- | --- | --- |

这表明吸附过程对水蒸气渗透的贡献呈现指数衰减的行为。

其次，水蒸气分子进入材料后的中后期，材料表面的吸附基本饱和，此时，水蒸气开始通过孔隙进入材料内部，主导机制转变为扩散机制。根据Fick第一定律，水蒸气扩散通量可描述为：

|  |  | ………………（D.5） |
| --- | --- | --- |

在实验测试条件的稳态或近似稳态条件下，若认为公式（D.5）中的浓度梯度随时间变化不大，可将扩散通量近似视为常数项或缓慢变化函数，为简化模型，本研究将其近似为稳定常数项，因此可以得到：

|  |  | ………………（D.6） |
| --- | --- | --- |

综上所述，材料在整个渗透过程中的总渗透能力可由吸附项和扩散项叠加表示：

|  |  | ………………（D.7） |
| --- | --- | --- |

其中，可表示初始吸附的响应强度，反应材料对水蒸气初期渗透的敏感程度；可表示吸附过程的特征时间常数，也可表明指数项的衰减速度，即渗透过程从不稳定到稳定的时间尺度。越大表明衰减越慢，曲线越“平缓”；可反应最终稳定的平衡值，当时，指数项逐渐趋近于0，它反映了后期稳定扩散阶段的水蒸气渗透系数。A、B、C三个参数通过对逐时实验数据点进行吸附-扩散耦合模型的拟合后获得，拟合过程可采用最小二乘法，获取最优参数A、B、C。

D.3  测试步骤

测试过程中的试块准备、实验装置均参照ISO 12572《Hygrothermal performance of building materials and products》。实验过程中，记录整个称重周期内，干燥侧溶液加试块的质量变化。在获得各部分的质量变化曲线后，即可对该曲线进行回归斜率的计算，得到其变质量变化率，随后根据Fick定律以及标准渗透计算公式，进一步得到随时间变化的水蒸气渗透系数，其单位为kg/msPa，实验数据计算过程如公式（D.8）—公式（D.11）所示。

|  |  | ………………（D.8） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………（D.9） |
|  |  | ………………（D.10） |
|  |  | ………………（D.11） |

式中：

——单位时间内的质量增加量，单位为千克（kg）；

——试块的有效接触面积，单位为平方米（m2）；

——时间间隔，单位为秒（s）；

——质量变化率，单位为千克每秒（kg/s），可通过线性阶段的拟合获得，在进行动态行为研究中对每个测试点的数据及其之前的点进行逐一拟合得到结果；

——水蒸气渗透通量，单位为千克每平方米秒帕斯卡（kg/m2sPa），反映特定厚度下材料对水蒸气的透过能力；

——材料两侧的水蒸气分压力差，单位为帕斯卡（Pa）;

——水蒸气阻力，单位为平方米秒帕斯卡每千克（m2sPa/kg）;

——材料厚度，单位为米（m）。

按ISO 12572规定，试块的最小测试尺寸为0.005 m2，在这个测试标准下，当水蒸气渗透系数测试中的等效空气层厚度<0.2 m时，应该对测试中试块下方与干燥剂中间的空气层所影响的渗透量进行修正，修正方法如下。

|  |  | ………………（D.12） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ………………（D.13） |

在多次多组测试后，将各个时间节点所计算得到的绘制在图形中，并使用吸附-扩散耦合模型对数据点进行拟合，以此讨论并且分析耦合模型的可行性以及适用性，并分析材料特征对耦合模型中关键参数的影响规律。

D.4  结果表示

水蒸气渗透性能的结果表示应符合以下要求。

a） 拟合参数A，B，C。

b） 拟合优度R2，置信区间（95%）。

c） 动态渗透系数曲线图，建议绘制y(t)与t的变化趋势图，如图D.1所示，其中数据点表示实测值计算得到的逐时水蒸气渗透系数值，曲线代表拟合函数结果及其置信95%区间。

d） 稳态渗透系数C与标准渗透系数对比结果。

e） 根据材料的吸附-渗透扩散路径，可对材料的测试结果进行特征值点选取，并以此作为对材料进行动态热湿环境模拟研究的参考依据。多特征值点确定方法：

1） 上限参考点：在面对建筑材料的水蒸气渗透的测试中，对试块的质量变化进行单独称重记录，并对该组测试结果进行吸附-扩散耦合模型拟合，得到关于试块的吸附-扩散耦合模型公式以及参数 、 和。随后，选取时间节点 时的试块称重计算水蒸气渗透系数值命名为上限参考点 。在该点之前，材料的吸附渗透作用占据绝对的主导地位，水蒸气通过吸附作用进入材料，与此同时，在该点之后，材料的扩散渗透作用开始逐渐加强，试块的质量变化变得微弱。因此，该点反映出渗透动态变化中材料本身的吸附性向扩散性和吸附共同作用的时间尺度界限，是渗透动态变化中逐渐走向稳定的特征起点。并且由于此时的数据点来自于试块的计算结果，因此不涉及到下方在空气层间的传递过程，故此时无需对下方的空气层进行等效修正；

2） 中间特征值点：在面对建筑材料的水蒸气渗透的测试中，对溶液的质量变化进行单独称重记录，并对该组测试结果进行吸附-扩散耦合模型拟合，得到关于溶液的吸附-扩散耦合模型以及参数 、 和。随后，选取时间节点时的试块和溶液共同称重计算的水蒸气渗透系数值命名为中间特征值点 。在该时间点前后，水蒸气已经大部分穿透过材料主体，且溶液的质量变化也开始趋近于稳定，因此该特征值点可以反映出系统整体的渗透能力进入动态平衡的过渡阶段。此时需要根据标准中所规定的修正方法，对下方空气层进行修正；

3） 稳定值点：在面对建筑材料的水蒸气渗透的测试中，对溶液和试块共同的质量变化进行称重记录，并对该组测试结果进行吸附-扩散耦合模型拟合，得到关于溶液的吸附-扩散耦合模型以及参数 、 和。选取值作为稳定值。该值反映了实验时间进行足够长后，试块称重、溶液称重以及试块和溶液共同称重的渗透能力计算曲线均趋近于稳定，因此该值即为材料的稳态水蒸气渗透系数值。此时需要根据标准中所规定的修正方法，对下方空气层进行修正。

吸附—扩散路径以及多特征值点示例如图D.2所示。最后，必须要注意的是本附录中的研究对象均为尺寸大于0.005㎡的标准试块。对小于该标准尺寸的试块来说，由于其横向尺寸的缩小，可以显著减少水分在材料中迁移的路径长度，加快内部水分向中心扩散的速度。因此，过小尺寸的试块的测试和研究有助于更敏感的捕捉材料在湿度变化过程中的响应特征。过小尺寸试块的制备及测试方法与标准尺寸试块的制备及测试方法均相同，且过小尺寸试块实验测试过程中的上限参考点、中间特征值点以及稳定值点的确定方法也与上述描述一致。需要额外注意的是，在上述水蒸气传递的横向路径变化下，使用小尺寸进行水蒸气渗透系数性能测试时，原有标准中用于判断是否需要空气层修正的方法已不再适用，它会使得过度或错误的修正，进一步放大水蒸气渗透系数稳定值的误差。

综上，在获得标准尺寸试块及过小尺寸试块的多特征值点数据后，经过研究表明，在进行热湿环境的动态模拟研究时，针对室内外环境无额外扰动（雨水、空调、季节特征改变明显）时，可选取标准尺寸试块的水蒸气渗透系数稳定值作为模拟输入参数，从而获得较为准确的模拟结果；而当室内外环境遭受明显的湿扰动和湿环境改变时（持续降雨、空调突然开启、季节突然转变后的短时间内），则可考虑选取标准尺寸试块和过小尺寸试块中的上限参考值点的最大值作为输入参数，从而获得更加准确的模拟结果。

图D.1  WSE水蒸气渗透系数动态曲线研究示例

图D.2  WSE水蒸气渗透特征值点及吸附-扩散路径分析