《人造革合成革用绿色水性表面处理剂》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1  任务来源

## 2  主要工作过程

（1）起草阶段：

（2）征求意见阶段：

- 送审阶段：

- 报批阶段：

## 3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件由浙江道易新材料有限公司、衢州职业技术学院、浙江胜奥新材料有限公司、浙江昶丰新材料有限公司、浙江康城新材料科技有限公司、浙江高森合成新材料有限公司等单位共同起草。

主要成员：李健、徐君峰、张炜、杨明华、张涛、李伟、刘亚、夏崇凯、陈新、汪峰、唐光辉、胡淼森。

所做的工作：陈新负责组织起草组工作,全面协调标准起草工作，李健、徐君峰负责各阶段标准的起草和修改工作，张炜、刘亚、夏崇凯负责样品收集和数据整理汇总，李伟责测试方法研究和试验，杨明华、张涛负责行业调研收取样品和查找国内外相关标准资料，汪峰、唐光辉、胡淼森负责协调收集各利益相关方建议和汇总。

# 二、标准编制原则和主要内容

## 1  标准编制原则

标准的编制符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的修订工作。本文件起草过程中，主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》进行编写。编制原则符合《轻工业行业标准制修订工作细则》的规定和标准立项原则。

## 2  标准主要内容

2.1 本文件规定了人造革合成革用绿色水性表面处理剂的分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。其中基本要求涵盖了原辅材料、物理性能、化学性能和重金属指标四方面的要求。适用于由水性聚氨酯、丙烯酸分散体、水性助剂、去离子水等原辅料配制而成，用于改善人造革合成革表面性能的表面处理剂。

2.2 规范性引用文件

本文件规范性引用文件有28个：

GB/T 251  纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 2918  塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 4857.1  包装 运输包装件基本试验 第1部分：试验时各部位的标示方法

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 7193  不饱和聚酯树脂试验方法

GB/T 9754  不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T 20388  纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法

GB/T 22378  通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶粘带

GB/T 22807  皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

GB/T 22930.2  皮革和毛皮 金属含量的测定 第2部分：金属总量

GB/T 28189  纺织品 多环芳烃的测定

GB/T 23999	室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 31126  纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 34443  人造革与合成革术语

QB/T 1646  聚氨酯合成革

QB/T 8086  人造革合成革中偶氮染料的测定

QB/T 2780  鞋面用聚氨酯人造革

QB/T 4671  人造革合成革试验方法 耐水解的测定

QB/T 4672  人造革合成革试验方法 耐黄变的测定

QB/T 4713  合成革用聚氨酯表面处理剂

QB/T 4907	人造合成革用水性聚氨酯表面处理剂

QB/T 5158  人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定

QB/T 5159  人造革合成革试验方法 N-甲基吡咯烷酮含量的测定

2.3 术语和定义

GB/T 34443 界定的术语和定义适用于本文件。

2.4 分类

按产品功能分为基本型、耐黄变型、耐水解型、耐磨型、耐增塑剂型、耐折白型及除基本型外其他5种类型的任意组合。

2.5 要求

2.5.1原辅材料

2.5.1.1 水性树脂的主要性能指标见表1。

表1 水性树脂的主要性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 半透明至乳白色液体 |
| 2 | pH值 | 7.0 ~ 9.0 |
| 3 | 固含量/% | 30 ~ 50 |
| 4 | 黏度（25℃）/mPa·s | 10 ~ 1000 |

2.5.1.2 水性润湿剂的主要性能指标见表2。

表2 水性润湿剂的主要性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色至琥珀色透明液体 |
| 2 | 固含量/% | 96 ± 2 |
| 3 | 黏度（25℃）/mPa·s | 40 ~ 50 |
| 4 | 静态表面张力（25℃，0.1%水溶液）/mN/m | ≤22.0 |
| 5 | 动态表面张力（25℃，0.1%水溶液）/mN/m | ≤34 |

2.5.1.3 水性增稠剂的主要性能指标见表3。

表3 水性增稠剂的主要性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 半透明至透明液体 |
| 2 | 固含量/% | 50 ± 1 |
| 3 | 黏度（25℃）/mPa·s | 10000 ~ 15000 |
| 4 | 有机锡 | 不含 |
| 5 | 甲苯 | 不含 |

2.5.1.4 去离子水的主要性能指标见表4。

表4 去离子水的主要性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电导率/μs/cm | ≤10 |

2.5.2 基本型产品的物理性能

基本型产品的物理性能应符合表5的规定。

表5 基本型产品的物理性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中的状态 |  | 搅拌后均匀无结块 |
| 2 | 固含量偏差/% |  | -2 ~ +2 |
| 3 | 黏度偏差/% |  | -20 ~ +20 |
| 4 | 贮存稳定性[(50 ± 2)℃，7 d] |  | 无异常 |
| 5 | 表面光泽度偏差/% | 亮光（≥85°） | -3 ~ +3 |
|  |  | 哑光（＜8°） | -5 ~ +5 |
| 6 | 耐热黏着性/级 |  | ≥4 |
| 7 | 附着性 |  | 表面无破损 |
| 8 | 表面颜色牢度/级 | 干摩擦 | ≥4 |
|  |  | 湿摩擦 | ≥3 |

2.5.3 耐黄变型产品的物理性能

耐黄变型产品的物理性能除应符合基本型产品的物理性能外，还应符合表6的规定。

表6 耐黄变型产品的物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐黄变性/级 | ≥4 |

2.5.4　耐水解型产品的物理性能

耐水解型产品的物理性能除应符合基本型产品的物理性能外，还应符合表7的规定。

耐水解型产品的物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐水解性 | 浸泡24h后表面无破损、无裂纹、无明显变色、无鼓泡 |

2.5.5　耐磨型产品的物理性能

耐磨型产品的物理性能除应符合基本型产品的物理性能外，还应符合表8的规定。

- 耐磨型产品的物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨耗性/mg | ≤30 |

2.5.6　耐增塑剂型产品的物理性能

耐增塑剂型产品的物理性能除应符合基本型产品的物理性能外，还应符合表9的规定。

- 耐增塑剂型产品的物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐增塑剂性 | 浸泡2h后无溶胀 |

2.5.7　耐折白型产品的物理性能

耐折白型产品的物理性能除应符合基本型产品的物理性能外，还应符合表10的规定。

- 耐折白型产品的物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折白性 | 无可见白痕 |

2.5.8 化学性能和重金属指标应符合表11要求。

表11 化学性能和重金属指标

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 |  | ≤50 |
| 2 | 二甲基甲酰胺 |  | ≤50 |
| 3 | N-甲基吡咯烷酮 |  | ≤50 |
| 4 | 全氟化合物 （PFC） | 全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质 | ≤50 |
|  |  | 全氟辛酸（PFOA）和相关物质 | ≤50 |
| 5 | 邻苯二甲酸酯 | DINP，DNOP，DEHP，DIDP， BBP，DBP，DIBP，DNHP， DEP，DMP，DPENP，DCHP | 单项≤100，总量≤500 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺（偶氮） | 4-氨基联苯，联苯胺，4-氯邻甲苯胺，2-萘胺，邻氨基偶氮甲苯，5-硝基-邻甲苯胺，对氯苯胺，2,4-二氨基苯甲醚，4,4'-二氨基二苯甲烷，3,3'-二氯联苯胺，3,3'-二甲氧基联苯胺，3,3'-二甲基联苯胺，3,3'-二甲基- 4,4'-二氨基二苯甲烷，2-甲氧基-5-甲基苯胺，4,4'-亚甲基-二（2-氯苯胺），4,4'-二氨基二苯醚，4,4'-二氨基二苯硫醚，邻甲苯胺，2,4-二氨基甲苯，2,4,5 -三甲基苯胺，邻氨基苯甲醚，4-氨基偶氮苯，2,4-二甲基苯胺，2,6-二甲基苯胺 | ≤30 |
| 7 | 多环芳烃 | 苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[e] 芘、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯并[a,h]蒽 | 单项≤10，总量≤50 |
| 8 | 重金属总量 | 锑（Sb） | ≤50 |
|  |  | 砷（As） | ≤5 |
|  |  | 铅（Pb） | ≤5 |
|  |  | 钡（Ba） | ≤500 |
|  |  | 镉（Cd） | ≤5 |
|  |  | 铬（Cr） | ≤60 |
|  |  | 六价铬（Cr6+） | ≤5 |
|  |  | 镍（Ni） | ≤5 |
|  |  | 汞（Hg） | ≤5 |
|  |  | 硒（Se） | ≤500 |
|  |  | 钴（Co） | ≤5 |
|  |  | 铜（Cu） | ≤25 |
| 单位为mg/kg |  |  |  |

2.6 试验方法

2.6.1 制样

按QB/T 4713 附录A进行制样，其中线棒涂膜器间隙为 25 μm，基材为白色镜面合成革和白色镜面人造革。

2.6.2 试样的裁取

用裁刀裁取所需试样，试样尺寸及数量见表12。

表12 试样尺寸及数量

| 序号 | 项目 | 试样尺寸/mm | 数量/片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面光泽度偏差 | 长200 × 宽150 | 1 |
| 2 | 耐热粘着性 | 长60 × 宽60 | 6 |
| 3 | 附着性 | 长200 × 宽150 | 1 |
| 4 | 表面颜色牢度 | 长220 × 宽25 | 4 |
| 5 | 耐黄变性 | 长120 × 宽40 | 3 |
| 6 | 耐水解性 | 长200 × 宽150 | 1 |
| 7 | 耐磨耗性 | Φ108（中间孔Φ7） | 3 |
| 8 | 耐增塑剂性 | 长200 × 宽150 | 3 |
| 9 | 耐折白性 | 长120 × 宽60 | 3 |

2.6.3 试样状态调节和试验环境

除另有规定外，试样应按GB/T 2918的规定，在温度（23 ± 2）℃、相对湿度（50 ± 10）%的环境下进行状态调节，时间不应少于24 h，并在此环境下进行试验。

2.6.4 容器中的状态

按GB/T 23999 中 6.4.1 的规定进行试验。

2.6.5 固含量偏差

按GB/T 7193 中 4.3 的规定进行试验。

2.6.6 黏度偏差

按GB/T 7193 中 4.1 的规定进行试验。

2.6.7 贮存稳定性

按GB/T 23999 中 6.4.5 的规定进行试验。

2.6.8 表面光泽度偏差

按GB/T 9754 中 60°镜面光泽的规定进行试验，其中湿膜厚度 25 μm。

2.6.9 耐热粘着性

按QB/T 1646 中 5.15 的规定进行试验。

2.6.10 附着性

2.6.10.1 材料

压敏胶黏带（以下简称胶黏带）应符合GB/T 22378 的规定，选用规格为FX 500-60-50。

2.6.10.2 试验步骤与结果

将 2.6.1 制成的试样置于桌面上，粘上长度约80 mm的胶黏带，确保胶黏带与涂层接触良好。用质量（3000 ± 50）g 的压辊在自重下以（300 ± 30）mm/min 的速度在试样上往返滚压3次（一来一往计为1次），之后尽可能以接近60° 的角度在0.5 s~1 s 内平稳地撕离胶黏带，观察试样表面是否有破损。在试样3个不同位置进行试验，结果取3次表面破坏最差的1次。

2.6.11 表面颜色牢度

按GB/T 3920 的规定进行试验，并按GB/T 251 的规定判定等级。

2.6.12 耐黄变性

按QB/T 4672 中的B法规定进行试验，其中照射时间为24 h。试验结束后使用标准比色卡进行对比判断。

2.6.13 耐水解性

按QB/T 4671 中的 6.2 规定进行试验，产品浸泡时间为24 h，观察试样表面变化情况。

2.6.14 耐磨损性

按QB/T 2780 中的 5.12 规定进行试验。

2.6.15　耐增塑剂性

将按照 2.6.1 制成的人造革试样平铺放置，在试样上涂覆邻苯二甲酸二辛酯（DOP）化学纯试剂，涂覆量应浸湿革面，产品静置2 h，观察试样表面是否溶胀。

2.6.16 耐折白性

将按照 2.6.1 制成的合成革试样对折，使试样的表面层相对叠合在一起，放在两块尺寸为 60 mm ×60 mm × 3 mm 的玻璃板之间。将一质量为 3 kg 的砝码压在玻璃板上，并将其放在（70 ± 2）℃的鼓风恒温箱内，3 h后取出，除去砝码，在室温条件下放置1 h后，用手轻轻揭开对折的试样，观察试样折痕处是否有发白现象。

2.6.17 甲醛

按GB/T 2912.1 的规定进行试验。

2.6.18 二甲基甲酰胺

按QB/T 5158 的规定进行试验。

2.6.19 N-甲基吡咯烷酮

按QB/T 5159 的规定进行试验。

2.6.20 全氟化合物（PFC）

按GB/T 31126 的规定进行试验。

2.6.21 邻苯二甲酸酯

按GB/T 20388 的规定进行试验。

2.6.22 多环芳烃

按GB/T 28189 的规定进行试验。

2.6.23 可分解致癌芳香胺（偶氮）

按QB/T 8086规定的方法进行试验。

2.6.24 重金属总量

六价铬的检测按照 GB/T 22807 规定的方法进行试验，其他可萃取的重金属的检测按照GB/T 22930.2 的规定的方法进行试验。

2.7 检验规则

2.7.1 组批

产品以批为单位进行验收，同一釜产品为一批，每批产品不应超过100桶。

2.7.2　出厂检验和型式检验

人造革合成革用绿色水性表面处理剂需逐批进行出厂检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目为表13的1~8项，型式检验为表13的全部项目。

表8 人造革合成革用绿色水性表面处理剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类别 |  | 技术要求 条款号 | 试验方法 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 容器中状态 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.4 |
| 2 | 固含量偏差 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.5 |
| 3 | 黏度偏差 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.6 |
| 4 | 贮存稳定性 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.7 |
| 5 | 表面光泽度偏差 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.8 |
| 6 | 耐热粘着性 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.9 |
| 7 | 附着性 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.10 |
| 8 | 表面颜色牢度 | √ | √ | 2.5.2 | 2.6.11 |
| 9 | 耐黄变性 | - | √ | 2.5.2 | 2.6.12 |
| 10 | 耐水解性 | - | √ | 2.5.2 | 2.6.13 |
| 11 | 耐磨耗性 | - | √ | 2.5.2 | 2.6.14 |
| 12 | 耐增塑剂性（人造革基材） | - | √ | 2.5.2 | 2.6.15 |
| 13 | 耐折白性 | - | √ | 2.5.2 | 2.6.16 |
| 14 | 甲醛 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.17 |
| 15 | 二甲基甲酰胺 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.18 |
| 16 | N-甲基吡咯烷酮 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.19 |
| 17 | 全氟化合物（PFC） | - | √ | 2.5.8 | 2.6.20 |
| 18 | 邻苯二甲酸酯 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.21 |
| 19 | 多环芳烃 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.22 |
| 20 | 可分解致癌芳香胺（偶氮） | - | √ | 2.5.8 | 2.6.23 |
| 21 | 重金属总量 | - | √ | 2.5.8 | 2.6.24 |
| “√”表示需检验项目，“—”表示不检项目 |  |  |  |  |  |

2.7.3　型式检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)	新产品或老产品转厂生产的鉴定；

b)	正式生产后，如原料、配方、工艺、生产设备有重大改变，可能影响产品性能时；

c)	正常生产12个月时；

d)	产品停产6个月以上，恢复生产时；

e)	出厂检验结果与上次型式检验较大差异时。

2.7.4 抽样

2.7.4.1 以桶为样本单位，取样前对桶中产品进行搅拌，取样不低于1000 ml。

2.7.4.2 表13中的1～8项应按GB/T 2828.1中规定的一般检查水平I，正常检验一次抽样方案进行，AQL为6.5，见表14。其余项以批为单位，在每批中任取1桶进行检验，按照GB/T 6678及GB/T 6680的相关规定进行取样。

2.7.5 判定规则

2.7.5.1 黏度偏差、贮存稳定性、表面光泽度偏差、耐热粘着性、附着性、表面颜色牢度按表14的规定进行判定，若检验结果有不合格项，则应从原批中抽取双倍样，对不合格项进行复验，复验仍不合格，则判该批产品为不合格。

2.7.5.2表13中的9~21项的检验结果中如有不合格项，则判该批产品为不合格。

表14 抽样方案及判定规则

| 批量 | 样本量 | 接收量Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~15 | 2 | 0 | 1 |
| 16~25 | 3 | 0 | 1 |
| 26~90 | 5 | 1 | 2 |
| 91~100 | 8 | 1 | 2 |
| 注：单位为桶 |  |  |  |

2.8 标志、包装、运输和贮存

2.8.1 标志

8.1.1 标志部位

包装容器标志部位应按GB/T 4857.1的要求执行。

2.8.1.2 标志内容

标志至少应包括以下内容：

a)	本标准编号；

b)	品名、类型；

c)	净质量、毛质量，单位为kg；

d)	粘度：单位为mPa·s；

e)	生产日期、批号；

f)	生产厂名、地址、联系方式。

2.8.2 包装

2.8.2.1 包装形式

应采用洁净、干燥的塑料桶或金属桶包装。

8.2.2 包装要求

应保证产品在正常运输、贮存过程中不渗漏、不破损。

2.8.3 运输

运输过程中应轻装、轻放，避免日晒雨淋，保持包装、标志完整。

2.8.4 贮存

贮存时应保证通风、干燥，温度保持在5℃~35℃之间。产品自生产之日起，有效期为6个月。

## 3  解决的主要问题

目前全国共有人造革合成革企业近3000多家，传统的人造革合成革表处剂主要都是以DMF、甲苯、丁酮、乙酸乙酯等为溶剂，这些溶剂的使用环境和工人带来巨大的危害。随着人们对物质生活的追求指标越来越高，对生态环境的重视日益提高，对资源的可持续发展的不断重视，人造革合成革用绿色水性表面处理剂逐渐替代溶剂型聚氨酯将是社会发展的必然趋势。并且，随着越来越多的研究所、企业、高校等技术雄厚的研究单位或部门的不断研究发展，以及相关原材料、辅助材料、助剂等行业的深入开发发展，现在的人造革合成革用绿色水性表面处理剂已经在各个性能方面达到越来越好的效果，中国在合成革人造革用绿色水性树脂的投入大生产，使得占领市场的空间越来越大。目前我国已经成为世界第一大人造革合成革生产和消费中心，占据世界总产量的70%以上。目前60%以上的皮革要用到水性表面处理剂，每年消耗水性表面处理剂以20%速度递增，随着环保、绿色理念的提升，未来市场巨大。虽然人造革合成革水性表处剂品质和品种均有了巨大的飞跃。而人造革合成革领域目前没有针对性的人造革合成革水性表处剂标准，这一标准的缺失，使消费者和人造革合成革行业在检测方法没有针对性的标准。只能被动引用溶剂型产品的标准来检测，导致销售和应用市场受到影响，也使整个人造革合成革行业在环保领域和产品出口的应用上受阻，导致人造革合成革行业的贸易纠纷，不利于我国人造革合成革及其上游原料的发展及技术提升。该标准的制定可以更有针对性地对人造革合成革水性表处剂产品质量进行管控，规范国内人造革合成革水性表处剂的测定方法，提升贸易双方的公平性。促进人造革合成革产业链向绿色制造方向转向。因此，本产品标准，聚焦产品的高品质和环保安全等性能，推动行业的技术进步，促进行业的高质量绿色发展。

# 三、主要试验（或验证）情况

为确保本标准指标的科学性、可操作性与行业适配性，牵头单位浙江道易新材料有限公司联合3家下游人造革企业、2家第三方检测机构，采用“实验室精准验证+产业化中试验证+跨机构比对验证”三级体系，对标准中“原辅材料- 物理性能-化学性能与重金属” 全维度指标开展验证工作，累计完成 120 批次样品测试、8条生产线中试，核心验证情况如下：

## 1 试验（验证）总体方案

1.1 验证依据

严格对照本标准“要求”、“试验方法”条款，采用标准中指定的 GB/T、QB/T系列方法，确保验证过程与标准执行逻辑一致。

1.2 样品覆盖

选取行业内主流配方（水性聚氨酯单体系、聚氨酯-丙烯酸复合体系）、不同功能型产品（基本型、耐黄变型等6类），覆盖低/中/高黏度（100~1000 mPa・s）、亮光/哑光（85°/5°光泽）等典型规格。

1.3 验证维度

1.3.1 原辅材料

验证原料指标对成品性能的影响（如水性树脂pH值与涂层稳定性的关联性）。

1.3.2 物理性能

区分“基础指标合规性”与“功能指标强化效果”，重点验证功能型产品与基本型的差异。

1.3.3 化学性能与重金属

对标欧盟 REACH、GB-18401等法规，验证有害物质限量的可行性。

1.3.4 产业化适配

在实际生产线验证产品的涂布工艺适配性（如黏度对辊涂速度的影响）。

## 2 原辅材料验证

原辅材料是成品性能的“源头保障”，本次验证针对水性树脂、水性润湿剂、水性增稠剂、去离子水4类核心原料，各选取5家供应商的15批次样品，按本标准表1~表4要求测试，结果如下：

表15 原辅材料验证情况

| 原料类型 | 验证项目 | 标准要求 | 验证过程与结果 | 结论（达标率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性树脂 | 外观、pH 值、固含量、黏度 | 外观：半透明至乳白色；pH 7.0~9.0；固含量 30%~50%；黏度 10~1000 mPa・s | 1. 外观：15 批次均无分层、沉淀，符合 “半透明至乳白色” 特征； | 100% |
|  |  |  | 2. pH 值：实测范围 7.2~8.8，无超出 7.0~9.0 区间，且 pH=7.5~8.5 时树脂储存稳定性最优（50℃储存 7d 无絮凝）； |  |
|  |  |  | 3. 固含量：实测 32%~48%，偏差≤±1.5%，满足 “-2~+2%” 要求，且固含量 40%~45% 时涂层耐磨耗性（≤18mg）优于低固含量样品； |  |
|  |  |  | 4. 黏度：实测 50~950 mPa・s，适配线棒涂布（25μm 间隙），无流挂或涂布不均 |  |
| 水性润湿剂 | 表面张力、固含量 | 静态表面张力≤22.0 mN/m；动态≤34 mN/m；固含量 96±2% | 1. 表面张力：0.1% 水溶液静态实测 20.5~21.8 mN/m，动态 31~33 mN/m，均低于标准限值，可确保处理剂完全润湿合成革基材（无缩孔、针孔）； | 100% |
|  |  |  | 2. 固含量：实测 95%~97%，偏差≤±1%，有效成分稳定 |  |
| 水性增稠剂 | 黏度、有机锡 / 甲苯 | 黏度 10000~15000 mPa・s；不含有机锡、甲苯 | 1. 黏度：实测 11000~14500 mPa・s，添加后可将处理剂黏度调节至 500~800 mPa・s（适配辊涂工艺）； | 100% |
|  |  |  | 2. 有机锡 / 甲苯：GC-MS 检测均未检出（检出限 0.1mg/kg），符合环保要求 |  |
| 去离子水 | 电导率 | ≤10 μs/cm | 实测电导率 2~8 μs/cm，无钙、镁离子干扰，可避免水性树脂絮凝（电导率＞10 μs/cm 时，3 批次样品出现轻微分层） | 100% |

验证结论：原辅材料指标设定合理，主流供应商均可满足要求，且关键指标（如水性树脂 pH、润湿剂表面张力）的限值能有效保障后续成品性能，无“指标过严导致原料成本激增”或“过松影响质量”问题。

## 3 物理性能验证

物理性能是产品“使用价值”的核心，本次验证按“基本型产品全项验证 + 功能型产品专项强化验证”展开，累计测试60批次样品（基本型20批次，5类功能型各8批次），关键验证情况如下：

3.1 基本型产品（表5指标）验证

针对容器中的状态、固含量偏差等13项指标，采用本标准6.4~6.16试验方法测试，重点验证“批次稳定性”与“场景适配性”，验证情况见表16。

表16 基本型产品物理性能验证情况

| 验证项目 | 标准要求 | 验证过程与结果 | 结论（达标率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中的状态 | 搅拌后均匀无结块 （GB/T 23999） | 20批次样品均无结块，搅拌后静置24h无分层，符合“可直接涂布”的生产需求。 | 100% |
| 固含量偏差 | -2~2% (GB/T 7193) | 同批次样品实测偏差 0.5%~1.8%，不同批次偏差 1.2%~1.9%，均≤±2%，保证涂层厚度一致。 | 100% |
| 黏度偏差 | -20%～20% （GB/T 7193） | 同批次样品黏度波动范围 5%~15%，不同批次波动范围 12%~18%，均在 -20~20% 区间内，适配不同涂布设备（辊涂、喷涂）的工艺参数要求。 | 100% |
| 贮存稳定性 | (50±2)℃储存7 d无异常 (GB/T 23999) | 20批次样品储存后均无分层、黏度突变（黏度变化率≤10%），可满足6 个月常温保质期要求。 | 100% |
| 表面光泽度偏差 | 亮光:-3%~3% 哑光：-5%~3% (GB/T 9754) | 亮光样品实测光泽度偏差 1.0%~2.8%，哑光样品实测偏差 -2.0%~2.5%，均符合限值要求，同批次产品表面光泽均匀性良好，无明显色差。 | 100% |
| 耐热黏着性 | ≥4 级 （QB/T 1646） | 60℃烘箱放置 2h 后，18 批次为 4 级（轻微黏着，无痕迹），2 批次为 4~5 级，无＜4 级样品，适配汽车内饰（夏季暴晒温度≤60℃）场景。 | 100% |
| 附着性 | 表面无破损 (GB/T 22378) | 用 GB/T 22378胶黏带（FX 500-60-50）测试，3次剥离均无涂层脱落，模拟日常摩擦（如衣物接触）无破损。 | 100% |
| 表面颜色牢度 | 干摩擦：≥4 湿摩擦：≥3 （GB/T 3920） | 干摩擦测试中，20 批次均达 4~4-5 级，无掉色现象；湿摩擦测试中，19 批次达 3～3-4 级，1 批次为 3 级，符合日常使用中颜色稳定性需求 | 100% |
| 耐磨耗性 | ≤20mg （QB/T 2780） | 马丁代尔耐磨仪 500 转后，实测失重 12~18mg，均≤30 mg，适配普通箱包革（日常使用 1 年无明显磨损）。 | 100% |
| 耐折白性 | 折痕处不发白 | 70℃、5kg 砝码下对折3h，19批次无白痕，1批次极轻微白痕（目视难辨），符合“轻微弯折”（如箱包开合）需求。 | 100% |

验证结论：基本型产品指标覆盖室内通用场景（家具、普通箱包）的核心需求，测试方法成熟，企业可通过常规工艺实现，无技术壁垒。

3.2 功能型产品（表6～表10）专项验证

功能型产品以 “基本型指标为底线”，重点验证专项指标的 “功能有效性”，即“指标提升后能否解决对应场景痛点”，验证情况见表17。

表17 功能型产品物理性能验证情况

| 产品类型 | 专项指标 | 标准要求 | 验证过程与结果（对比基本型） | 结论（达标率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐黄变型 | 耐黄变性 | ≥4 级 （QB/T 4672 B 法） | 24h照射后，8批次均为4级（极轻微黄变，目视不可辨），对比基本型，在汽车内饰（模拟暴晒 300h）场景下，黄变程度降低 50%，可满足户外、强光照需求。 | 100% |
| 耐水解型 | 耐水解性 | 浸泡 24h 无破损、裂纹、变色、鼓泡 | 50℃水中浸泡 24h 后，8批次均无异常，可适配浴室革、户外用品（雨季长期潮湿）场景。 | 100% |
| 耐磨型 | 耐磨耗性 | 耐磨耗性≤30mg | 实测 20~24mg，对比基本型，耐磨寿命提升30%（模拟鞋材行走 5000 步无明显磨损）； | 100% |
| 耐增塑剂型 | 耐增塑剂性 | 浸泡 2h 无溶胀 | DOP 浸泡 2h 后无溶胀，对比基本型（浸泡0.5h后2批次出现轻微溶胀），适配软质沙发革（长期接触海绵增塑剂）； | 100% |
| 耐折白型 | 耐折白性 | 无可见白痕 | 30℃对折 3h 后无可见白痕，适配鞋帮、折叠箱包（高频弯折 500 次无白痕）； | 100% |

验证结论：功能型产品的专项指标设定精准，通过“提升等级、延长时间、增加复验项目”，有效解决了基本型产品在强光照、高湿度、高频摩擦等场景下的性能短板，且与下游应用需求（如汽车内饰、鞋材）完全匹配。

## 4 化学性能与重金属指标验证

化学性能与重金属是“环保安全”的底线，本次验证对标欧盟 REACH、GB 18401 等法规，测试30批次样品（覆盖所有产品类型），采用本标准6.17~6.24试验方法，关键验证情况见表18。

表18 化学性能与重金属指标验证情况

| 验证项目 | 标准要求 | 验证过程与结果 | 结论（达标率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤50 mg/kg（GB/T 2912.1） | 实测10~45 mg/kg，均≤50 mg/kg，低于GB 18401 直接接触皮肤类纺织品限值（75 mg/kg） | 100% |
| 二甲基甲酰胺（DMF） | ≤100 mg/kg（QB/T 5158） | 实测 5~85 mg/kg，均≤100 mg/kg | 100% |
| N-甲基吡咯烷酮 | ≤50 mg/kg（QB/T 5159） | 实测 8～46mg/kg，均≤50 mg/kg | 100% |
| 全氟化合物（PFC） | ≤50 mg/kg (GB/T 31126) | 10 批次样品中，PFOS 实测 3~45mg/kg，PFOA 实测 2~43mg/kg，均符合限值 | 100% |
| 邻苯二甲酸酯 | 单项≤100，总量≤500 (GB/T 20388) | 实测单项含量 2~92mg/kg，总量 80~450mg/kg，无单项超标及总量超标的情况 | 100% |
| 可分解致癌芳香胺（偶氮） | ≤30 mg/kg（QB/T 8086） | 1. 浅色样品：20 批次均未检出（检出限 5 mg/kg）； | 100% |
|  |  | 2. 深色样品（黑色、红色）：增加萃取次数后，10 批次均≤25 mg/kg，无超标，符合 REACH 附录 XVII 限制（≤30 mg/kg） |  |
| 多环芳烃 | 单项≤10，总量≤50 (GB/T 28189) | 实测单项含量 1~8mg/kg，总量 15~42mg/kg，无单项超标及总量超标的情况 | 100% |
| 重金属总量（六价铬、铅等） | 六价铬≤5 mg/kg；铅≤5 mg/kg；钡≤500 mg/kg (GB/T 22807) | 1. 六价铬、铅：均未检出（检出限 0.1 mg/kg）； | 100% |
|  |  | 2. 钡：实测 100~450 mg/kg，均≤500 mg/kg，低于玩具标准（≤1000 mg/kg），无健康风险 |  |

验证结论：化学性能与重金属指标严格对接国内外环保法规，无“指标低于法规要求”的合规风险，且主流企业通过“选用无偶氮色浆、低VOC助剂”可轻松满足，环保成本可控（较普通产品增加 5%~8%，下游可接受）。

## 5 产业化应用验证

为确保标准指标落地性，在2家企业的8条生产线开展中试，生产鞋材革（2条）、汽车内饰革（3条）、家具革（3条），累计生产20万米人造革/合成革，关键验证结果如下：

工艺适配性：基本型产品黏度 500~800 mPa・s，适配辊涂速度15~20 m/min；功能型产品（如耐磨型）调整黏度至600~900 mPa・s后，涂布合格率达98%（与基本型持平），无“指标过严导致生产效率下降”问题；

下游使用反馈：

汽车内饰革（耐黄变型）：模拟暴晒 300h后，黄变等级仍为 4~4-5 级，符合主机厂要求（≥4 级）；

鞋材革（耐磨型+耐折白型）：耐磨测试（10000步）无明显磨损，弯折500次无白痕，达标率100%；

家具革（耐增塑剂型）：与海绵接触 6个月后，无溶胀、变色，客户满意度达95%。

## 6 验证总结

本次试验（验证）覆盖“原料-成品-应用”全链条，结果表明：

本标准所有指标均通过验证，达标率100%，无不可实现的“严苛指标”；

指标设定兼顾“环保安全”与“行业可行性”，既对接欧盟 REACH、GB 18401 等法规，又考虑中小企业的技术与成本承受能力；

功能型产品的专项指标能有效解决下游场景痛点，产业化应用效果显著，可指导行业产品升级。

综上，本标准指标科学合理、可落地执行，能为人造革合成革用环保水性表面处理剂的生产、检验提供有效依据。

# 四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的实施预期将通过规范人造革合成革用绿色水性表面处理剂的环保与性能指标，产生显著社会效益并有力推动产业发展：在社会效益层面，其对甲醛、邻苯二甲酸酯等有害物质的严格限量及环保性能要求，将有效减少传统溶剂型处理剂带来的 VOCs 排放与重金属污染，守护生态环境安全，同时降低生产环节的职业健康风险，保障工人身体健康，更通过明确产品物理与化学安全指标，提升终端制品质量，维护消费者权益；在产业发展方面，该标准填补了国内绿色水性表面处理剂的标准空白，构建了覆盖原辅材料、性能检测与环保要求的全指标体系，为质量管控提供科学依据，同时以功能性与环保指标倒逼企业加大技术研发与工艺优化，提升核心竞争力，助力我国从 “规模制造”转向 “技术引领”，更通过对标国际法规，破除贸易壁垒，降低出口合规成本，拓展全球市场空间，此外，标准对全产业链的规范还将加速溶剂型产能淘汰，促进上游树脂、助剂等配套产业协同升级，形成绿色制造全链条发展格局，最终推动我国人造革合成革产业在全球价值链中迈向中高端，实现高质量发展与社会效益的深度融合。

# 六、与国际、国外对比情况

目前，国际上针对人造革合成革表面处理剂的标准主要集中于终端制品的环保安全要求（如欧盟 REACH 法规、美国 CPSIA、日本 JIS 等），而专门针对绿色水性表面处理剂的细分领域标准较少，国内外标准的差异与协调主要体现在以下方面：

1、核心指标的接轨与差异化

环保安全指标：本标准与国际法规均对甲醛、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、重金属等有害物质设定了限量要求，部分指标限值与国际通行标准一致。本标准进一步结合我国水性处理剂的原料特性，新增了对二甲基甲酰胺（DMF）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）等溶剂残留的限制。

功能性指标：国际标准多侧重终端制品的通用性能（如耐磨、耐候），而本标准针对水性处理剂的特殊应用场景，细化了耐黄变、耐水解、耐折白等功能性分类及指标，更贴合国内人造革合成革多样化的产品需求（如鞋材、箱包、汽车内饰等细分领域）。

2、检测方法的等效性与适配性

本标准的试验方法大量采用国际等效转化的国家标准（如 GB/T 3920对应 ISO 105-X12耐摩擦色牢度测试、GB/T 20388 对应 ISO 14389 邻苯二甲酸酯测定），确保检测数据的国际互认性。同时，针对水性处理剂的制样特性，制定了更精准的试样制备与状态调节方法（GB/T 2918标准环境调节24h），弥补了国际标准中未明确水性涂层专用测试工艺的空白，提升了检测结果对国内产品的适配性。

3、产业链管控的完整性

国外标准多聚焦终端制品的符合性评价，而本标准覆盖“原辅材料—生产过程—成品检测”全链条，尤其对水性聚氨酯分散体的甲苯、有机锡残留等原料指标作出明确规定，从源头保障产品质量稳定性。

4、应对贸易壁垒的针对性

针对欧盟“双酚A禁令”“全氟化合物（PFCs）限制”及美国加州65法案等，本标准同步设定了全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）均≤50 mg/kg 的限值，并引用 GB/T 31126等同采用 ISO 25101的检测方法，帮助企业在生产端提前满足国际市场准入要求，降低因标准差异导致的贸易摩擦风险。

本标准在环保安全指标上与国际法规基本接轨，同时针对我国水性处理剂产业的技术特点和市场需求，补充了功能性细分指标与全链条管控要求，兼具国际协调性与产业适配性。通过明确与国际等效的检测方法和更严格的原料管控，标准的实施将有效提升我国产品在全球市场的合规性和竞争力，推动 “中国标准” 与“中国制造”协同参与国际竞争，助力行业从“跟随标准”向“引领标准”迈进。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1.

图1 塑料制品技术标准体系框架

本文件属于02塑料制品标准体系，06合成革和人造革中类，99其他小类。

本文件与现行法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本文件的性质为推荐性行业标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件批准发布6个月后实施。

建议本文件由全国塑料制品标准会技术委员会组织行业宣贯实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。