| ICS | 59.080.40 |
| --- | --- |
| CCS | CNLIC. Y 47 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

生物基人造革合成革
第1部分：通用原则

Biobased artificial leather and synthetic leather—Part 1：General principles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国轻工业联合会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由中国轻工业联合会归口。

本文件起草单位：浙江华峰合成树脂有限公司

本文件主要起草人：周静，朱彦

引言

生物基人造革合成革是新型的低碳环保的人造革合成革产品，本文件是为了规范生物基人造革合成革产品技术要求而制定的。T/CLINC **** 《生物基人造革合成革》旨在为不同应用领域的生物基人造革合成革提供技术要求的依据，拟由*个部分构成。

第1部分：通用要求

第2部分：****

……

生物基人造革合成革

第1部分：通用原则

范围

本文件规定了生物基人造革合成革的术语和定义、要求、试验方法、检验规格及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于由生物基革用树脂和天然纤维基布或合成纤维基布为主要原料复合而成的人造革合成革。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 8949-2025 聚氨酯人造革

GB/T 20383 纺织品 致敏分散染料的测定

GB/T 20385.1-2021 纺织品 有机锡化合物的测定 第1部分：衍生化气相色谱-质谱法

GB/T 22807-2017 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

GB/T 22930.1-2021 皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属

GB/T 28189 纺织品 多环芳烃的测定

GB/T 28190 纺织品 富马酸二甲酯的测定

GB/T 30314 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 泰伯法

GB/T 31126 纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

GB/T 32440.1 鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分：溶剂萃取法

GB/T 34443 人造革与合成革术语

GB/T 38612-2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定

GB/T 38715.1-2021 塑料 生物基含量 第1部分：通用原则

GB/T 44501 人造革合成革试验方法 偶氮二甲酰胺含量的测定

HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革

QB/T 2714-2018 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

QB/T 4671-2014 人造革合成革试验方法耐水解的测定

QB/T 4672-2014 人造革合成革试验方法 耐黄变的测定

QB/T 5158-2017 人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定

QB/T 5159 人造革合成革试验方法 N-甲基吡咯烷酮含量的测定

QB/T 8086 人造革合成革中偶氮染料的测定

ISO 16620-1 Plastics-Biobased content Part 1: General principles

ISO 16620-2 Plastics-Biobased content Part 2: Determination of biobased carbon content

术语和定义

GB/T 34443 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

生物基碳含量 biobased carbon content

产品中来源于生物质的碳含量。

生物基碳含量用质量百分数表示，如总有机碳含量百分数、或总碳含量百分数，本文件中指生物基碳占总有机碳百分数。

生物质指生物来源的材料，不包括矿物和/或化石的材料

[来源：GB/T 38715.1-2021 塑料 生物及含量 第1部分：通用原则]

革用树脂 resin for synthetic leather

用于生产人造革合成革的聚氯乙烯、聚氨酯等合成树脂。

生物基革用树脂 biobased resin for synthetic leather

以生物基原料合成的革用树脂，其生物基碳含量不低于20%。

生物基革用树脂的原料一般是以天然动植物为来源，用生物法或化学法生产的应用于生产革用酯树脂的主要原料，如异氰酸酯、多元醇化合物等原料。

生物基人造革合成革 biobased synthetic leather

由生物基革用树脂和天然纤维基布或合成纤维基布为主要原料复合而成的人造革合成革。

分类

按基布类型分类，可分为天然纤维基布人造革合成革和合成纤维基布人造革合成革。

按产品用途分类，可分为服装用革、箱包带用革、家居产品用革、鞋用革、球类用革等。

要求

生物基碳含量

生物基人造革合成革的生物基碳含量以生物基碳含量相对总有机碳量的百分数xBTOC计，xBTOC不低于25%。

xBTOC指14C的质量占总有机碳质量的百分数。

技术要求

外观

外观应符合表1的规定。

表1 外观

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花纹 | 清晰 |
| 2 | 光泽 | 基本一致 |
| 3 | 色差 | 色差不明显 |
| 4 | 脱层、凹点、气泡、浮贴 | 不应存在 |
| 5 | 破洞、脏污、色斑、褶皱、色道、磨痕 | 面积不大于20 mm2的缺陷，每段可有1处，但整卷不应超过5处，面积大于20 mm2的缺陷不应存在 |

规格

规格要求应符合表2的规定。

表2 厚度及极限偏差、宽度、每卷段数和最小段长、长度偏差

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 极限偏差 | 段数/卷 | 最小段长 |
| 厚度 | ≤0.80 mm | ±0.05 mm | / | / |
|  | ＞0.80 mm | ±0.10 mm | / | / |
| 宽度 | ≥1370 mm | -- | / | / |
| 长度 | ＜30 m | / | ≤3 | ≥3 |
|  | 30 m~50 m | / | ≤4 | ≥3 |
|  | ＞50 m | / | ≤5 | ≥3 |

物理力学性能

物理力学性能应符合表3的规定。

表3 物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷/N | 纵向 | ≥200 |
|  |  | 横向 | ≥100 |
| 2 | 断裂伸长率/(%) | 纵向 | ≥25 |
|  |  | 横向 | ≥20 |
| 3 | 撕裂负荷/N | 纵向 | ≥15 |
|  |  | 横向 | ≥25 |
| 4 | 剥离负荷/N |  | ≥20 |
| 5 | 耐摩擦色牢度/级 | 干擦色牢度 | ≥4 |
|  |  | 湿擦色牢度 | ≥3 |
|  |  | 耐汗渍色牢度 | ≥3 |
| 6 | 耐折牢度 | 常温23℃，2.5万次 | 表面无裂痕 |
|  |  | -10℃，1万次 |  |
| 7 | 耐水解性（70℃，95%RH，336h） |  | 表面不开裂，不粉化，不脱层 |
| 8 | 耐磨性/次 |  | 表面无破损 |
| 9 | 耐黄变性/级 |  | ≥3 |
| 注：耐黄变只考核白色和浅色产品 |  |  |  |

有害物质限量要求

有害物质限量应符合表4的规定。

表4 有害物质限量

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 |  | mg/kg | ≤75 |
| 2 | N,N-二甲基甲酰胺 |  | mg/kg | ≤500 |
| 3 | N-甲基吡咯烷酮 |  | mg/kg | ≤500 |
| 4 | 富马酸二甲酯 |  | mg/kg | ≤0.1 |
| 5 | 可分解出致癌芳香胺的偶氮染料 |  | mg/kg | 每种芳香胺≤20 |
| 6 | 致敏性分散染料 |  | mg/kg | 每种染料≤50 |
| 7 | 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸 |  | μg/m³ | 每种物质≤1 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯总量 |  | mg/kg | ≤500 |
| 9 | 多环芳烃总量 |  | mg/kg | ≤10 |
| 10 | 有机锡化合物 |  | mg/kg | 每种物质≤1 |
| 11 | 苯 |  | mg/kg | ≤5 |
| 12 | 甲苯 |  | mg/kg | ≤5 |
| 13 | 挥发性有机物总量 |  | mg/kg | ≤1000 |
| 14 | 可萃取重金属 | 铅（Pd） | mg/kg | ≤0.2 |
|  |  | 砷（As） |  | ≤0.2 |
|  |  | 镉（Cd） |  | ≤0.1 |
|  |  | 钴（Co） |  | ≤4.0 |
|  |  | 汞（Hg） |  | ≤0.02 |
|  |  | 铜（Cu） |  | ≤50 |
|  |  | 六价铬（Cr6+） |  | ≤3 |
| 15 | 偶氮二甲酰胺 |  | mg/kg | ≤100 |

试验方法

生物基碳含量的测定

测试对象

以人造革合成革成品或制品为整体按照6.1.2、6.1.3进行生物基碳含量的测定。

以人造革合成革的原料，如革用树脂、基布、添加成分等分别按照6.1.2、6.1.3进行生物基碳含量的测定，根据各原料在人造革合成革中质量分数，计算人造革合成革中生物基碳含量，计算方式依据附录A进行。人造革合成革中使用的革用树脂满足附录B要求。

原理

14C是一种不稳定且具有若放射性的碳同位素，微量存在于所有有生命的生物体中。当生物体死亡后，14C停止与大气或生物圈的碳交换，其体内的14C开始以已知的半衰期（约5730年）衰减。超过2万到3万年的化石产品中不会存在14C。是否含有14C，是区分生物基碳和化石基碳的标准。通过测量试样中14C含量，可以推算出试样中来自于生物质的成分含量。

加速器质谱法（AMS）被用来直接测量试样中14C原子、13C原子和12C原子的数量，通过比较试样中14C的含量与现代碳标准，可以确定试样中生物基碳含量。

AMS法

原则

由于拥有加速器质谱仪的实验室仪器配置有所不同，操作步骤不能完全相同，本文件给出样品处理和测试必需的过程，每个实验室可以根据仪器配置按照ASTM D6866进行实验。

选用执行ISO 17025质量管理体系的实验室，结果更加可靠。

样品预处理

对于人造革合成革试样，需要进行去除污染物和碳酸盐的预处理，通常使用酸/碱/酸过程清洗掉碳酸盐并使样品恢复中性。

石墨化和AMS测试

试验在适当的装置中，800℃以上，100%氧气环境下燃烧释放二氧化碳，生成的二氧化碳先用甲醇/干冰干燥净化，然后用液氮冷却收集，在钴催化剂作用下进行氢还原，制成石墨靶，放入AMS仪器中完成测试。

对于参考标准、内部质控样品和背景样品会进行同样的预处理和石墨化过程。

结果表示

通过测量样品中的14C/13C对比草酸（NIST SRM 4990C）的14C/13C比例得到样品中放射性碳含量结果，以“现代碳百分比pMC”表示。

生物基碳含量，是现代碳含量（pMC）和大气校正因子（REF）的比值，以百分数表示。使用2021年大气校准因子REF为100.0。

技术要求试验方法

试样状态调节和试验环境

按GB/T 2918-2018规定的23/50、等级2的标准环境进行，试样状态调节时间不少于4 h，并在此条件下进行试验。

取样

从产品上沿经向裁取0.8 m以上作为样品。在宽度方向的两面各除去50 mm，试样裁取的尺寸如表4所示。

表4 试样裁取数量及尺寸

| 序号 | 测试项目 |  | 试样大小（长×宽）/mm | 数量/块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | 经向 | 200×30 | 3 |
|  |  | 纬向 |  | 3 |
| 2 | 撕裂负荷 | 经向 | 150×30 | 3 |
|  |  | 纬向 |  | 3 |
| 3 | 剥离负荷 | 经向 | 200×30 | 3 |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | 经向 | 220×60 | 6 |
| 5 | 耐折牢度 | 经向 | 70×45 | 6 |
|  |  | 纬向 |  | 6 |
| 6 | 耐水解性 | 经向 | 220×150 | 2 |
|  |  | 纬向 |  | 2 |
| 7 | 耐磨性 |  | 直径Ф44 | 2 |
| 8 | 耐黄变 |  | 62×12 | 3 |

外观

在自然光下或D65光源下目测和相应量具测量。

厚度和厚度极限偏差

按GB/T 8949-2025中6.3.1规定进行。

宽度

按GB/T 8949-2025中6.3.2规定进行。

长度

按GB/T 8949-2025中6.3.3规定进行。

拉伸负荷及断裂伸长率

按GB/T 38612-2020中的A法的规定进行。

撕裂负荷

按GB/T 8949-2025中6.6规定进行。

剥离负荷

按GB/T 8949-2025中6.7规定进行。

耐摩擦色牢度

按GB/T 8949-2025中6.8规定进行。

耐折牢度

按QB/T 2714-2018规定进行。

耐水解性

按QB/T 4671-2014中方法A规定进行，热处理时间为336 h。

耐磨性

按GB/T 30314的规定进行试验，其中荷重为1000G，选用CS-0砂轮，转速设定为60 r/min，转数1000 r，以2片试样的较差结果为试验结果。

耐黄变性

按QB/T 4672-2014中A法规定进行试验，其中照射时间24 h。

有害物质的测定

甲醛

按GB/T 2912.1规定进行。

N,N-二甲基甲酰胺

按QB/T 5158-2017中A法规定进行。

N-甲基吡咯烷酮

按QB/T 5159规定进行。

富马酸二甲酯

按GB/T 28190规定进行。

可分解出致癌芳香胺的偶氮染料

按QB/T 8086规定进行。芳香胺种类见附录C。

致敏性分散染料

按GB/T 20383规定进行。致敏性分散染料种类见附录D。

全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸

按GB/T 31126规定。全氟类物质种类见附录E。

邻苯二甲酸酯

按GB/T 32440.1规定进行。邻苯二甲酸酯种类见附录F。

多环芳烃

按GB/T 28189规定进行。多环芳烃种类见附录G。

有机锡化合物

按GB/T 20385.1-2021规定进行。有机锡化合物种类见附录H。

苯、甲苯、挥发性有机物总量

按HJ 507-2009中附录F的规定进行。挥发性有机物种类见附录I。

可萃取重金属

可萃取六价铬按GB/T 22807-2017规定进行；其他可萃取重金属按GBT 22930.1-2021规定进行。

偶氮二甲酰胺

按GB/T 44501规定进行。

标志、包装、运输、贮存

标志

每卷产品包装应有下列标志：

生产厂名称及地址；

产品名称及采用标准编号；

产品规格（厚度、宽度、长度、颜色、花纹等）；

生物基碳含量标识；

商标；

检验员代号；

生产日期及生产批号；

防压、防潮等标志。

包装

内包装用塑料袋或发泡布进行软包装，外包装用瓦楞纸箱、热收缩膜或根据用户要求包装。外包装内应附有使用说明，使用说明应包括用途、使用注意事项、贮存期等内容。

运输

产品运输中要轻装轻放，勿日晒雨淋，保持包装完整。

贮存

产品贮存在空气流通的库房内，应防潮、防挤压、防霉，远离热源。产品自生产之日起，贮存期不超过两年。

（规范性）
人造革合成革中生物基碳含量的计算方式

原理

人造革合成革通常包含以下三个组分，如表A.1所示:

人造革合成革组分

| 组分 | 质量分数 | 生物基碳含量a（以xBTOC计） |
| --- | --- | --- |
| 革用树脂 | W1 | xBTOC1 |
| 基布 | W2 | xBTOC2 |
| 添加剂（有机和或无机） | W3 | xBTOC3 |
| 生物基含量按照6.1.2或6.1.3进行测定 |  |  |

计算公式

xBTOC=xBTOC1×W1+xBTOC2×W2+xBTOC3×W3	(A.1)

式中：

xBTOC:人造革合成革中的生物基含量

（规范性）
生物基革用树脂分类和生物基含量的要求

分类和生物基碳含量要求

生物基革用树脂按照生物基碳含量指标分为三级，见表B.1：

革用树脂安生物基碳含量分级

| 级别 | 生物基碳含量（以xBTOC1计） |
| --- | --- |
| A | 生物基碳含量≥70% |
| B | 50%≤生物基碳含量<70% |
| C | 30%≤生物基碳含量<50% |

（规范性）
禁用偶氮染料可分解出的致癌芳香胺

表C.1给出禁用偶氮染料可分解出的24种致癌芳香胺。

致癌芳香胺名称及CAS 号

| 序号 | 物质 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 |
| 2 | 联苯胺 | 92-87-5 |
| 3 | 4-氯邻甲苯胺 | 95-69-2 |
| 4 | 2-萘胺 | 91-59-8 |
| 5a | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 |
| 6a | 5-硝基-邻甲苯胺 | 99-55-8 |
| 7 | 对氯苯胺 | 106-47-8 |
| 8 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 |
| 9 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 101-77-9 |
| 10 | 3,3’-二氯联苯胺 | 91-94-1 |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 |
| 12 | 3,3’-二甲基联苯胺 | 119-93-7 |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 |
| 15 | 4,4’-亚甲基-二（2-氯苯胺） | 101-14-4 |
| 16 | 4，4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 |
| 17 | 4,4’-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 |
| 18 | 邻甲苯胺 | 95-53-4 |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 |
| 21 | 邻氨基苯甲醚 | 90-04-0 |
| 22b | 4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 |
| - 经QB/T 8086方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS号：97-56-3）分解为邻甲苯胺，5-硝基-邻甲苯胺（CAS号：99-55-8）分解为2,4-二氨基甲苯。 能形成4-氨基偶氮苯的偶氮染料在QB/T 8086方法条件下可生成苯胺(CAS号:62-53-3)和1,4-苯二胺(CAS号：106-50-3)。 |  |  |

（规范性）
致敏性分散染料

表D.1给出18种致敏性分散染料。

致敏性分散染料的名称和CAS 号

| 序号 | 染料名称 | 化学文摘编号 (CAS No.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分散蓝1 | 2475-45-8 |
| 2 | 分散蓝3 | 2475-46-9 |
| 3 | 分散蓝7 | 3179-90-6 |
| 4 | 分散蓝26 | 3860-63-7 |
| 5 | 分散蓝35 | 12222-75-2 |
| 6 | 分散蓝102 | 12222-97-8 |
| 7 | 分散蓝106 | 12223-01-7 |
| 8 | 分散蓝124 | 61951-51-7 |
| 9 | 分散红1 | 2872-52-8 |
| 10 | 分散红11 | 2872-48-2 |
| 11 | 分散红17 | 3179-89-3 |
| 12 | 分散黄1 | 119-15-3 |
| 13 | 分散黄3 | 2832-40-8 |
| 14 | 分散黄9 | 6373-73-5 |
| 15 | 分散黄39 | 12236-29-2 |
| 16 | 分散黄49 | 54824-37-2 |
| 17 | 分散橙1 | 2581-69-3 |
| 18 | 分散橙3 | 730-40-5 |

（规范性）
全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸

表E.1给出8种全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸。

全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的名称和CAS 号

| 序号 | 化合物名称 | CAS号 | 分子式 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全氟辛酸 | 335-67-1 | C₈HF₁₅O₂ | 414.07 |
| 2 | 全氟辛烷磺酸(钠) | - | C₈F₁₇O₄S (Na) | 522.11 |
| 3 | 全氟十一酸 | 2058-94-8 | C₁₁HF₂₁O₂ | 564.09 |
| 4 | 全氟十二酸 | 307-55-1 | C₁₂HF₂₂O₂ | 614.10 |
| 5 | 全氟辛烷磺酰胺 | 754-91-6 | C₈H₂F₁₇NO₂S | 499.17 |
| 6 | 全氟十三酸 | 72629-94-8 | C₁₃HF₂₅O₂ | 664.11 |
| 7 | 全氟十四酸 | 376-06-7 | C₁₄HF₂₇O₂ | 714.11 |
| 8 | N-乙基全氟辛烷磺酰胺 | 4151-50-2 | C₁₀H₆F₁₇NO₂S | 527.19 |

（规范性）
邻苯二甲酸酯

表F.1给出26种邻苯二甲酸酯.

邻苯二甲酸酯的名称和CAS 号

| 序号 | 物质名称（中文） | 缩写 | CAS号（或范围） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 84-74-2 |
| 2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | BBP | 85-68-7 |
| 3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | DEHP | 117-81-7 |
| 4 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 117-84-0 |
| 5 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | DINP | 28553-12-0 68515-48-0 |
| 6 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | DIDP | 26761-40-0 68515-49-1 |
| 7 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 84-69-5 |
| 8 | 邻苯二甲酸双(2-甲氧基乙基)酯 | DMEP | 117-82-8 |
| 9 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | DIPP | 605-50-5 |
| 10 | 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | PIP | 776297-69-9 |
| 11 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DNPP | 131-18-0 |
| 12 | 邻苯二甲酸二异己基酯 | DIHxP | 71850-09-4 |
| 13 | 邻苯二甲酸二己酯 | DNHP | 84-75-3 |
| 14 | 邻苯二甲酸丁辛酯* | BOP | 84-78-6 |
| 15 | 1,2-苯二甲酸二-C6-8支链烷基酯，富含C7 | DHIP | 71888-89-6 |
| 16 | 邻苯二甲酸二异辛酯* | DIOP | 27554-26-3 |
| 17 | 邻苯二甲酸双十一烷基酯* | DUP | 3648-20-2 |
| 18 | 1,2-苯二甲酸二戊酯（支链和直链） | DPP | 84777-06-0 |
| 19 | 1,2-苯二甲酸二己酯（支链和直链） | DHP | 68515-50-4 |
| 20 | 1,2-苯二甲酸二-C7-11支链和直链烷基酯 | DHNUP | 68515-42-4 |
| 21 | 1,2-苯二甲酸二-C6-10烷基酯；1,2-苯二甲酸二癸基、二己基和二辛基酯混合物，其中邻苯二甲酸二己基酯含量≥0.3% | — | 68515-51-5 68648-93-1 |
| 22 | 邻苯二甲酸二乙酯* | DEP | 84-66-2 |
| 23 | 邻苯二甲酸二甲酯* | DMP | 131-11-3 |
| 24 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 84-61-7 |
| 25 | 邻苯二甲酸二丙酯* | DPRP | 131-16-8 |
| 26 | 邻苯二甲酸二壬酯* | DNP | 84-76-4 |

（规范性）
多环芳烃

表G.1给出24种多环芳烃。

多环芳烃的名称和CAS 号

| 序号 | 多环芳烃中文名 | 多环芳烃英文名 | CAS号 | 分子式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | C₁₀H₈ |
| 2 | 苊烯 | Acenaphthylene | 208-96-8 | C₁₂H₈ |
| 3 | 苊 | Acenaphthene | 83-32-9 | C₁₂H₁₀ |
| 4 | 芴 | Fluorene | 86-73-7 | C₁₃H₁₀ |
| 5 | 菲 | Phenanthrene | 85-01-8 | C₁₄H₁₀ |
| 6 | 蒽 | Anthracene | 120-12-7 | C₁₄H₁₀ |
| 7 | 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 | C₁₆H₁₀ |
| 8 | 芘 | Pyrene | 129-00-0 | C₁₆H₁₀ |
| 9 | 1-甲基芘 | 1-Methylpyrene | 2381-21-7 | C₁₇H₁₂ |
| 10 | 苯并[a]蒽 | Benzo[a]anthracene | 56-55-3 | C₁₈H₁₂ |
| 11 | 环戊烯[c,d]芘 | Cyclopenta[c,d]pyrene | 27208-37-3 | C₁₈H₁₀ |
| 12 | 䓛 | Chrysene | 218-01-9 | C₁₈H₁₂ |
| 13 | 苯并[b]荧蒽 | Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 | C₂₀H₁₂ |
| 14 | 苯并[k]荧蒽 | Benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 | C₂₀H₁₂ |
| 15 | 苯并[j]荧蒽 | Benzo[j]fluoranthene | 205-82-3 | C₂₀H₁₂ |
| 16 | 苯并[e]芘 | Benzo[e]pyrene | 192-97-2 | C₂₀H₁₂ |
| 17 | 苯并[a]芘 | Benzo[a]pyrene | 50-32-8 | C₂₀H₁₂ |
| 18 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 | C₂₂H₁₂ |
| 19 | 二苯并[a,h]蒽 | Dibenzo[a,h]anthracene | 53-70-3 | C₂₂H₁₄ |
| 20 | 苯并[g,h,i]苝 | Benzo[g,h,i]perylene | 191-24-2 | C₂₂H₁₂ |
| 21 | 二苯并[a,l]芘 | Dibenzo[a,l]pyrene | 191-30-0 | C₂₄H₁₄ |
| 22 | 二苯并[a,e]芘 | Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 | C₂₄H₁₄ |
| 23 | 二苯并[a,i]芘 | Dibenzo[a,i]pyrene | 189-55-9 | C₂₄H₁₄ |
| 24 | 二苯并[a,h]芘 | Dibenzo[a,h]pyrene | 189-64-0 | C₂₄H₁₄ |

（规范性）
有机锡化合物

表H.1给出目标有机锡化合物示例。

目标有机锡化合物示例

| 化合物类型 | 化合物名称（中文） | 英文名称 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单取代物 | 甲基三氯化锡 | Methyltrichlorotin | 993-16-8 |
|  | 丁基三氯化锡 | Butyltrichlorotin | 1118-46-3 |
|  | 辛基三氯化锡 | Octyltrichlorotin | 3091-25-6 |
|  | 苯基三氯化锡 | Phenyltrichlorotin | 1124-19-2 |
| 二取代物 | 二甲基二氯化锡 | Dimethyldichlorotin | 753-73-1 |
|  | 二丙基二氯化锡 | Dipropyldichlorotin | 867-36-7 |
|  | 二丁基二氯化锡 | Dibutyldichlorotin | 683-18-1 |
|  | 二辛基二氯化锡 | Dioctyldichlorotin | 3542-36-7 |
|  | 二苯基二氯化锡 | Diphenyldichlorotin | 1135-99-5 |
| 三取代物 | 三甲基氯化锡 | Trimethylchlorotin | 1066-45-1 |
|  | 三丙基氯化锡 | Tripropylchlorotin | 2279-76-7 |
|  | 三丁基氯化锡 | Tributylchlorotin | 1461-22-9 |
|  | 三辛基氯化锡 | Trioctylchlorotin | 2587-76-0 |
|  | 三苯基氯化锡（三苯基锡） | Triphenylchlorotin | 639-58-7 |
|  | 三环己基氯化锡 | Tricyclohexylchlorotin | 3091-32-5 |
|  | 三戊基氯化锡 | Tripentylchlorotin | 3342-67-4 |
| 四取代物 | 四丙基锡 | Tetrapropyltin | 2176-98-9 |
|  | 四乙基锡 | Tetraethyltin | 597-64-8 |
|  | 四丁基锡 | Tetrabutyltin | 1461-25-2 |
| 表中给出了GB/T 20385.1方法可以测试的目标化合物示例，其他有机锡化合物警告过验证试验适用于GB/T 20385.1方法，也可采用该方法进行测试。 |  |  |  |

（规范性）
挥发性有机物

表I.1给出10种挥发性有机物。

挥发性有机物名称和CAS 号

| 序号 | 名称 | 化学文摘编号(CAS No.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 71-43-2 |
| 2 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 3 | N,N-二甲基甲酰胺 | 627-45-2 |
| 4 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 |
| 5 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 6 | 对二甲苯 | 106-42-3 |
| 7 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 8 | 邻二甲苯 | 95-47-6 |
| 9 | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 10 | 正十四烷 | 629-59-4 |