ICS   39.060 CCS  Y 88

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB 34/T XXXX—XXXX

非物质文化遗产保护  徽州手工瓷制作技

艺

Protection of intangible cultural heritage——Processing technique of Huizhou

artisanal porcelain

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由祁门县人民政府提出。

本文件由安徽省文化和旅游厅归口。

本文件起草单位：祁门县人民政府、安徽省旅游规划设计研究院、祁门县阊江陶瓷艺术研究院、黄山市祁韵堂文化艺术有限公司。

本文件主要起草人：。

# 引  言

徽州手工瓷制作技艺承载着丰富的历史信息和民族精神,是安徽省第四批省级非物质文化遗产代表性项目。本文件的编制，旨在系统梳理与全面记录该项技艺，进一步提升非物质文化遗产的保护与传承水平，推动其在当代社会实现创新性发展，守护好中华民族宝贵的文化瑰宝与自然遗产。

# 非物质文化遗产保护  徽州手工瓷制作技艺

## 1  范围

本文件规定了徽州手工瓷的制作准备、制作工序。

本文件适用于徽州手工瓷的制作。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4740  陶瓷材料强度试验方法

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

徽州手工瓷 Huizhou artisanal porcelain

以祁门瓷石为主要原料，以徽州地区传统手工制瓷技艺为核心生产方式，经选材、练泥、拉坯等环节，融合徽州文化特质，兼具地方特色与历史传承的陶瓷品类。

3.2

气氛 firing atmosphere

气氛指陶瓷制品在窑炉烧成过程中接触的气体环境，主要由燃烧产物中游离氧与还原性气体的比例决定，按气体成分可分为氧化气氛和还原气氛两类。

## 4  制作准备

### 4.1  坯料

4.1.1  坯料原料主要选取祁门瓷石矿块，矿体呈淡绿色或灰白色的致密块状。

注：祁门瓷石为以绢云母和石英为主的岩石状矿物,属绢云母类粘土（矿石），其主体成分为水云母质粘土,由于

成矿作用的影响而呈致密岩石状，其中，绢云母含量16%～38%，石英含量40%～60%，长石含量0～37%。

4.1.2  陶瓷材料常温抗压强度及抗弯强度应符合 GB/T 4740 的要求。

### 4.2  釉料

釉料原料主要由长石、石英、滑石、氧化锌等组成，选料时需剔除杂质，根据坯料、烧制作品和工艺要求称量下料，配水制作成釉浆，并除铁。

4.3  彩料

彩料原料由发色金属氧化物、助熔剂及调和介质组成的合成着色剂，分为釉下彩料与釉上彩料，其细度、浓度需根据画面艺术效果合理调制。

### 4.4  其他器具

#### 4.4.1  轮盘

由车盘、顶子碗、荡箍、车桩等构成的木质结构器具，用于拉坯、利坯、施釉等工序。

#### 4.4.2  利胚刀

用于陶瓷胎体修薄、定型的刀具，按其用途可分为圆器修坯刀和琢器修坯刀，其中，圆器修坯刀包括蝴蝶刀、剐坯刀，琢器修坯刀包括条刀和板刀。

## 5  制作工序

### 5.1  制作环节

徽州手工瓷制作包括选材、练泥、成型等环节，制作流程见图 1。

# 图1  徽州手工瓷制作流程图

5.2  选材

#### 5.2.1  原料初选

结合瓷石质地、颜色、密度、硬度、产地等特性选取坯料原料，含铝量以 16%～17%为宜。

#### 5.2.2  原料加工

采用露天风化法处理原料，经粉碎、雷蒙、沉浮后形成陶土，淘洗除杂后陶土含铁量不大于0.05%，含铝量以 21～22%为宜。

### 5.3  练泥

5.3.1  根据制作需要合理调整陶土成分，用水调和成泥浆，去除杂质、均匀水分，利用强铁磁棒或磁选机等除铁，泥浆含铁量不大于 1.5％。

5.3.2  将泥浆调和成软硬适中的泥料，包好后进入陈腐环节，陈腐时间宜 30 日以上。

注：陈腐为将加工后的泥料置于特定温度、湿度环境中静置，通过自然发酵、氧化还原反应及微生物作用，改善泥料性能的过程。

5.3.3  取出经陈腐的泥料，通过搓揉、踩踏或真空抽取等方式去除泥料中的空气，压制成泥团，含水率以 20％为宜。

### 5.4  成型

5.4.1  将泥团置于转盘中心，通过屈伸收放等手法，将泥团拉制形成坯体雏形。

5.4.2  根据陶瓷外观和展示要求，分为拉坯、印坯、泥条盘柱、注浆成型四种成型方式，具体为：

——拉坯：运用轮盘手工拉坯，利用离心力将泥料手工塑造成坯体的传统工艺，适用于圆形器型；

——印坯：通过模具挤压泥料成型，利用模具的形状与纹理复制坯体，适用于复杂或异形器型；

——泥条盘柱：将泥条层层盘绕垒筑，形成器型，保留泥条痕迹；

——注浆成型：将泥浆注入多孔模具，通过吸水形成坯体，适用于复杂形状与薄壁器件。

### 5.5  修型

5.5.1  坯体雏形经收缩形成半成型坯体，收缩率以 10%～15%为宜，干湿度需不大于 10%。

5.5.2  根据成型方式采取不同的修型手法，具体为：

——修坯：注浆成型后采取修坯手法，用竹片、海绵等工具修整坯体表面，控制厚薄均匀度修整边缘；

——利坯：拉坯后采取利坯手法，将坯体覆于利坯机上，转动轮盘，用利胚刀旋削，使坯体厚度适当，表里光洁。

——整理：印坯或泥条盘柱后采取整理手法，待泥层达所需厚度后脱模，干燥后形成坯体。

5.5.3  运用湿跳刀等技艺，精确控制力度和角度，在坯体上刻划出装饰纹路，形成定型坯体。

注：“湿跳刀”是“跳刀”技艺中最具代表性的一种，为湿坯阶段使用的跳刀装饰手法，通常呈现规律排列的点、线、圈或波浪纹等纹样，其纹路清晰、深刻、流畅。

### 5.6  检查

5.6.1  将定型坯体平稳摆放在通风、无直射光的环境中自然晾晒。

5.6.2  根据干燥程度适量补水，精细调控坯体的干燥速度。经充分干燥后形成生坯，干湿度需不大于2%。

5.6.3  检查坯体是否存在开裂、变形等情况，通过补孔、补水、整形等方式对不合格品予以修整，筛除无法修整的生坯。

### 5.7  生坯装饰

通过跳刀、刻画、堆画等技法在生坯上进行装饰创作，具体为：

——跳刀：使用跳刀工具，通过有节奏的跳动与坯体表面接触，形成连续、规整且富有韵律的刻划纹理。装饰纹样需与器型的弧度和整体风格相协调。

——刻画：使用竹、骨、金属等不同硬度的刻刀，在素坯表面进行阴刻（线刻）或浅浮雕。

——堆画：以浓度（含水量）不同的泥浆为墨，用笔或其他工具在坯体上堆塑出具有立体感的纹饰。通过泥浆的厚薄与叠加，营造出丰富的肌理效果与明暗关系。

### 5.8  素烧

生坯在完全干燥后，在700℃~900℃温度范围内烧制形成素坯，为后续的施釉、彩绘等装饰工序奠定基础。

### 5.9  釉下彩装饰

5.9.1  根据制作需要，选择以釉下青花、釉里红、釉里五彩等为代表的釉下彩工艺。

——釉下青花：以氧化钴为原料在坯体上绘画，经线绘、涂绘、刻划、填彩等环节。

——釉里红：以铜红料为原料在坯体上绘画，以线绘为主，辅以拔白、涂绘。

——釉里五彩：在釉下青花、釉里红的基础上发展而来，以多种矿物颜料为原料。

5.9.2  纹饰布局应合理，与器型协调；画面主体突出，线条清晰，色彩过渡自然。

### 5.10  施釉

5.10.1  通过蘸釉、荡釉、浇釉、点釉、刷釉、吹釉、洒釉等多种方式，在坯体表面覆盖釉浆形成保护层或装饰层。

5.10.2  釉层均匀，内外釉需厚薄一致，根据器物品类不同选择薄釉、厚釉两种呈现效果，薄釉 120 μm～180 μm，厚釉 380 μm～480 μm。

### 5.11  烧制

烧制前需检查素坯质量和干燥程度，确保完全干燥、无裂纹，釉面无瑕疵且分布均匀。根据制作需要采用传统柴窑或气窑烧制（见附录A），确定烧制气氛、烧成曲线等，烧制后形成瓷胎。

#### 5.11.1  传统柴窑烧制

5.11.1.1  搭建窑炉，设置窑室、窑门及投柴口等，布置支钉、垫饼、棚板等窑具，确保火焰与气流能顺畅、均匀流通。

5.11.1.2  准备柴木燃料，宜用松木柴等优质木材。根据升温需求，可通过改变木材尺寸控制干湿度。

5.11.1.3  根据窑炉结构、温度分布和火焰流向合理码放坯体；宜将窑心、火膛前方设为高温区，窑中设为中温区，窑尾、角落设为低温区。

5.11.1.4  综合柴窑结构、柴木树种、烧制环境、烧制需求等因素，合理控制烧制时间和气氛。

5.11.1.5  烧制需经低温、中温、高温、保温四个阶段，可通过观察火焰颜色、测温锥变化及听声音等方式，判断窑内温度。不同温度控制阶段应满足：

——低温阶段（室温～200℃)： 缓慢升温至 200℃ , 通过慢烧烘坯，蒸发窑内残余水分；

——中温阶段（200℃~1000℃)：升温氧化，利用投柴速度控制窑内气氛，温度匀速上升，坯体中的有机物被氧化，排出结晶水，釉料开始熔化；

——高温阶段（1260℃~1360℃)： 通过控制投柴频率、方式及通风环境等，形成高温还原焰，柴木燃烧产生的灰烬在高温气流作用下自然飘落、熔融在坯体表面；

——保温阶段。达到最高烧成温度后，减少投柴量，达到目标温度后保温0.5h，均匀窑内温度，釉面完全玻化。

5.11.1.6  熄火后封闭窑门和投柴口，静置 12h，待窑炉自然冷却至接近室温时，方可打开窑门，出窑时需轻拿轻放。

#### 5.11.2  气窑烧制

5.11.2.1  以液化气、煤气或天然气为燃料，气窑窑炉主要由窑室、烟囱、燃料室、进气口、观火口等构成，配备棚板、支柱、三角钉等窑具。

5.11.2.2  根据烧制需求，合理码放坯体，预留火路，确保窑内热气流通畅，温度均匀。

5.11.2.3  烧制需经低温、中温、高温、保温四个阶段，可通过观察火焰情况或使用专业测温工具等方式，判断窑内温度。不同温度控制阶段应满足：

——低温阶段（室温～300℃)： 缓慢升温，蒸发窑内残余水分，打开排气阀或窑门留缝，排出水蒸气；

——中温阶段（300℃~900℃)：匀速升温，保持充分的氧化气氛，窑内火焰明亮、清澈，充分释放坯釉中气体；

——高温阶段（900℃~1400℃)：形成高温还原焰，釉料完全熔融形成玻璃质釉面；

——保温阶段。达到最高烧成温度后，停止升温，达到目标温度后保温 1h～2h。

5.11.2.4  熄火后通过自然冷却或程序控制等方式缓慢降冷，将窑炉自然冷却至接近室温时，方可打开窑门，出窑时需轻拿轻放。

### 5.12  釉上彩装饰

以粉彩、新彩、五彩、珐琅彩等釉上彩装饰工艺为代表，基于在地审美文化与人文特色，结合新安画派技法、徽派建筑雕饰纹样等呈现徽文化元素，在已烧成的瓷胎釉面上进行彩绘。

——粉彩：以玻璃白打底，使颜色粉化成不同深浅的中间色，运用中国画渲染技法，让画面呈现阴阳突出、浓淡相宜的立体效果。

——新彩：以金属氧化物为着色剂，与硅酸盐熔剂混合炼制而成，烧制前可预调配色，运用贴花、绘画、刷花等技法。

——新彩：以多种矿物彩料呈现饱和色调，以红、绿、黄、蓝、黑等多色组合装饰为主。

——珐琅彩：以长石、石英等矿物为基础彩料，加入金属氧化物呈色，注重线条和色彩组合。

### 5.13  烤花

将经釉上彩装饰的瓷器，在 600℃~900℃下进行彩烧，使纹饰固着于釉面。

### 5.14  后处理

5.14.1  利用砂纸、金刚砂或机械等方式去除器物表面缺陷、修正形状偏差，提升整体美观度。根据器物硬度调整压力，避免过度磨损或造成划痕。

5.14.2  用软布等擦拭器物表面，去除灰尘、污渍或残留物，保持表面清洁，增强器物表面的光泽度。

A

A

# 附 录 A

# （资料性）

# 徽州手工瓷烧制技艺流程

A.1  传统柴窑烧制流程见图A.1。

A.2  气窑烧制流程图见图A.2。

图A.1 传统柴窑烧制流程见图

# 图A.2 气窑烧制流程图

参 考 文 献

[1]张明.论述祁门瓷石[C]//中国工艺美术学会.中国陶瓷艺术年鉴.青岛:青岛出版社,2014:54-57.

[2]张长松,吴剑英,方灵,等.安徽省祁门县瓷石矿资源地质特征及成矿模式 [J].安徽地质,2018,28(04):261-264.DOI:CNKI:SUN:AHDZ.0.2018-04-005.

[3]汪沁源,汪沁泽,汪洲.徽州手工瓷制作技艺传承的历史经验及策略——基于陈国治传承谱系实例[J].景德镇陶瓷,2024,52(02):46-48.DOI:CNKI:SUN:JDZT.0.2024-02-013.