| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

长输天然气管道交流杂散电流干扰检测

Detection for AC stray current interference on long-distance natural gas pipelines

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替DB34/T 3144-2018《长输天然气管道交流杂散电流干扰检测》。本标准与DB34/T 3144-2018相比的主要变化如下：

——增加了检测前干扰源调查的方法；

——增加了被交流杂散电流干扰的管道的调查内容；

——增加了检测结果的评价方式和指标；

——增加了排流防护效果的评价要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省特种设备检测院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：安徽省特种设备检测院、合肥合燃华润燃气有限公司

本文件主要起草人：

长输天然气管道交流杂散电流干扰检测

范围

本标准规定了长输天然气管道交流杂散电流干扰的一般要求、检测方法和检测结果评价。

本文件适用于长输天然气埋地钢制管道交流杂散电流的干扰检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG D7003   压力管道定期检验规则——长输管道

GB/T 19285	埋地钢质管道腐蚀防护工程检验

DB34/T 2977 在役天然气管道保护规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

交流干扰源 source of AC influence

能对埋地钢制管道造成交流干扰的高压交流电力线路、设施和交流电气化铁路、设施，统称交流电干扰源。

交流干扰电压 influence voltage of AC on the pipeline

由交流干扰产生的管道对地交流电压，也称为管道交流电位。

交流电流密度 AC current density

交流电流在防腐层破损点处单位面积的漏泄量。

参比电极 reference electrode

在湿润的土壤中，具有稳定可再现电位的电极，在测量其他电极电位值时用以作为参照。

测试桩 test pile

从埋地管道上引出的，用于测量阴极保护参数的装置。

测量时间段 measuring time section

每次测量的持续时间。

读数时间间隔  reading time span

在规定的测量时间段内，每次读取或记录测定值的时间间隔。

一般要求

被测量的管道与邻近干扰源的相互位置小于1000m时，应做交流杂散电流干扰检测。

检测前，应做一定的调查测试，调查测试的方法应包括：

- 高压输电系统应包括：管道与高压输电线路的相对位置关系；塔形、相间距、相序排列方式、导线类型和平均对地高度；接地系统的类型（包括基础）及与管道的距离；额定电压、负载电流及三相负荷不平衡度；单相短路故障电流和持续时间；区域内发电厂（变电站）的设置情况；

- 电气化铁路应包括：铁轨与管道的相对位置关系；牵引变电所位置，铁路沿线高压杆塔的位置与分布；馈电网络及供电方式；供电臂短时电流、有效电流及运行状况（运行时刻表）。

被干扰管道的调查测试应包括下列内容：本地区的腐蚀案例；管道外径、壁厚、材质、敷设情况及地面设施等设计资料；管道与干扰源的相对位置关系；管道防腐层电阻率、防腐层类型和厚度；管道交流干扰电压及其分布；安装检查片处交流电流密度；管道沿线土壤电阻率；管道已有阴极保护和防护措施的运行参数及运行状况；相邻管道或其他埋地金属构筑物干扰腐蚀与防护技术资料。

管道交流杂散电流的干扰检测主要是对干扰电压、干扰电流密度的测量。

测量点应布设在与疑似干扰源接近的管段上，间隔宜为1km，宜利用现有测试桩。干扰复杂时宜加密测量点。

对于高压交流线路接近的管道，各测量点时间应大于等于60min；对与交流电气化铁路接近的管段，测量应选在列车运行的高峰时间段上，必要时应当进行24h连续测量。

记录每次测量的时间和位置。

测量仪表应经检定或校准合格，并具有防电磁干扰等性能。

参比电极的使用应符合下列要求：

- 参比电极可采用硫酸铜电极、钢棒电极。采用钢棒电极时，钢棒直径不宜小于16mm，插入土壤深度宜为100mm左右；

- 参比电极应竖直布置，与埋地金属管道之间的距离应大于10m。每次测量时，参比电极位置宜保持一致；

- 参比电极设置处，地下不应有冰层、混凝土层、金属及其他影响测量的物体。

土壤干燥时，应浇水湿润土壤。

检测方法

交流干扰电压测量：

短期测量时可使用普通交流电压表，对长期测量应使用存储式交流电压测量仪。

测量前，应将所测量管道与该管道的阴极保护系统断开。

测量的读数间隔一般为10s-30s，电压幅值变动剧烈时，不应大于10s。

所有测量点的交流干扰电压测试不得少于三次，每次的起止时间、测试时间段、读数时间间隔均应相同。

测量步骤如下：

- 将交流电压表与管道及参比电极相连接，接线方式如图1所示；

- 将电压表调至适宜的量程上，记录测量值和测量时间；

- 对记录的数据进行如下数据处理。

- 测量点干扰电压的最大值、最小值，从记取的测量数值中直接选择。平均值按式（1）计算：

- UP = i=1nUin                                                                ………………（1）

式中:

Up——规定测量时间段内测量点交流干扰电压平均值（V）；

i=1nUi ——规定测量时间段内测量点交流干扰电压各次读数的综合（V）；

- n——规定测量时间段内读数的总次数。

图1：1—埋地管道；2—测试桩；3—交流电压表；4—测试导线；5—参比电极

绘制出测量点的电压—时间曲线图。

绘制出干扰段的最大最小平均干扰电压—距离曲线，即干扰电压分布曲线图。

干扰电流密度测量

短期测量时可使用普通交流电流表，对长期测量应使用存储式交流电流测量仪。

测量前应将所测量管道与该管道的阴极保护系统断开。

测量时应使用腐蚀检查片，将检查片通过测量电缆与管道电连通。

腐蚀检查片与管道的间距宜为0.5m。

腐蚀检查片的裸露面积宜为100mm2，其余部位应做好防腐绝缘，且绝缘类型与所测管道相同。

测量的读数间隔一般为10s-30s，电流幅值变动剧烈时，不应大于10s。

所有测量点的交流干扰电流测试不得少于三次，每次的起止时间、测试时间段、读数时间间隔均应相同。

测量步骤：

- 将交流电流表串入回路与管道及检查片相连接，接线方式如图2所示；

- 将交流电流表调至适宜的量程上，记录测量值和测量时间；

- 对记录的数据进行如下数据处理。

- 测量点干扰电流的最大值、最小值，从记取的测量数值中直接选择。平均值按式（2）计算：

- IP = i=1nIin                                                                ………………（2）

式中：

Ip——规定测量时间段内测量点交流干扰电流平均值（A）；

i=1nIi——规定测量时间段内测量点交流干扰电流各次读数的总和（A）；

n——规定测量时间段内读数的总次数。

将数据处理后获得的交流电流值Ip除以检查片裸露面积即为该测量点交流电流密度值JAC 。

检测结果评价

埋地钢质管道的交流干扰，可用管道交流干扰电压或交流电流密度进行测试。当管道上任意一点上的交流干扰电压都小于4V时，可不采取交流干扰防护措施；高于此值时应采用交流密度进行评估，干扰程度的评价见下表。测试时间段应选择具有代表性的时间段，如干扰源的高峰负荷时间等，测试时间一般为60min，对运行频繁的电气化铁路可取30min；对剧烈波动的干扰，可进行24h连续测试，直到确立和干扰源负载变化的对应关系，交流电流密度评价为检测时间段内的平均值。交流电流密度可按下式（3）计算：

- ………………（3）

式中：

——评估的交流电流密度，单位为安每平方米（A/m2）；

V——交流干扰电压有效值的平均值，单位为伏（V）；

——土壤电阻率，单位为欧米（Ω∙m）；

——破损点直径，单位为米（m）。

- （1）值应取交流干扰电压测量时，测试点处于管道埋深相同的土壤电阻率实测值。

（2）值按发生交流腐蚀最严重考虑，取0.0113。

评价指标。当交流干扰程度判定为“强”时，应采取交流干扰防护措施；判定为“中”，当-1.15VCSE≤无IR降管地电位≤-0.90VCSE或直流电流密度≤1A/m2，且无IR降管地电位≤-0.90VCSE时，可不采取防护措施，否则应采取交流干扰防护措施；判定为“弱”时，可不采取交流干扰防护措施。评价准则见表1。

- 表1 交流干扰程度的评价准则

| 交流干扰程度 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电流密度 A/m2 | ＜30 | ≥30～100 | ＞100 |

具体排流措施按DB34/T 2977的规定执行。

排流防护效果应满足：在土壤电阻率不大于25Ω∙m的地方，管道交流干扰电压低于4V；在土壤电阻率大于25Ω∙m的地方，交流电流密度小于60A/m2。在安装阴极保护电源设备、电位远传设备及测试桩位置处，管道上的持续干扰电压和瞬时干扰电压应低于相应设备所能承受的抗工频干扰电压和抗电强度指标，并满足安全接触电压的要求。