《生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝》

团体标准编制说明（征求意见稿）

- 工作简况

  - 项目背景

1.1.1、产品简介

- 混凝剂是水处理中最常用的药剂，主要用于去除水中的悬浮物、胶体颗粒和部分有机物，通过电中和、吸附架桥和网捕作用形成絮体，便于后续沉淀或过滤。去除浊度最有效的方法是化学混凝沉淀法，但是面对突发的高浊度水，常规混凝沉淀法显得力不从心。常规混凝处理高浊度水的局限性主要表现在：

- 1.处理成本高:高浊度水处理对浊度的去除率要求更高，传统的混凝沉淀处理效率有限，有研究表明混凝剂的投加量对污染物的去除有直接关系，在高浊度水处理中通常通过提高混凝剂的投加量来提高浊度去除率，导致处理成本增加;

- 2.出水水质差:混凝剂投加量过高，一方面可能导致已经脱稳的胶体体系重新稳定，浊度升高，出水水质得不到保障;

- 3、出水铝盐含量也会增加，水质安全达不到要求。

- 在无机高分子混凝剂中,铝系混凝剂品种较多,制备工艺方法较为成熟、成本低、混凝效果好。

表1-无机高分子混凝剂综合对比

| 分类 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝系混凝剂 | 混凝效果好、成本低、技术成熟 | pH敏感、铝残留风险、低温效果差 | 国内应用最广、使用量最大的主流水处理药剂 |
| 铁系混凝剂 | 沉降快、除磷好、适应性强 | 腐蚀性强、色度问题、铁残留风险 | 多用于工业废水处理、投加量需控制以避免二次污染 |
| 有机高分子 | 高效助凝、投加量少、适应性强 | 成本高、残留单体毒性风险、难生物降解 | 常与无极混凝剂复配使用 |
| 复合混凝剂 | 协同增效、适应性强、残留低 | 成本较高、标准化不足 | 研究热点，需完善行业标准以提升稳定性 |
| 天然混凝剂 | 环保安全、多功能性 | 成本高、效果不稳定、应用范围窄 | 适用于生态敏感区 |

- 在铝系混凝剂中，聚合氯化铝(Polyaluminium Chloride),简称PAC,通常也称作碱式氯化铝、聚羟基铝等,是当前工业生产技术最成熟、效能最高、应用最为广泛的品种。研究表明，混凝剂中铝形态的分布是影响混凝效果的重要因素之一。依据聚合度的不同聚合氯化铝中的铝形态可划分为单体态(Ala)、聚合态(Alb)及溶胶/凝胶态(Alc)。硫酸铝等传统混凝剂以Ala形态为主，常规聚氯化铝则含有大量的初聚体及高聚合体，高纯纳米型聚氯化铝（以下简称为纳米聚合铝）在常规聚氯化铝的基础上进一步提升了Alb含量(超过70%)。与传统混凝剂相比，纳米聚合铝是一种新型高聚铝混凝剂(盐基度在70%左右)，在较低投加量下可达到最佳凝聚絮凝效果和更低的残余浊度，且具有良好的脱色及去除腐殖物效果。此外，能够显著提高固液分离效率，改善沉降及污泥脱水性能，缩短沉淀池的停留时间，增加产水量。已有研究表明，纳米聚合铝对低温低浊水（<5℃）、高有机物废水（COD>500 mg/L）的处理效率较传统铝盐提升30%-50%。

表2-常见铝系混凝剂综合性能对比

| 产品 | 优点 | 缺点 | 典型应用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铝 | 成本低、技术成熟、使用广泛 | pH敏感、铝残留风险、低温效果差 | 一般地表水、生活饮用水 |
| 聚氯化铝（PAC） | 高效广谱、pH适应性强、残留低 | 成本较高、低温效果有限 | 多种水质、生活饮用水 |
| 聚合硫酸铝 | 混凝效果好、pH适应宽、残留低 | 成本较高、应用范围有限 | 特定水质处理 |
| 聚合氯化铝铁 | 协同增效、适应性强、除磷能力强 | 成本较高、标准化不足、色度问题 | 复杂水质、高磷废水 |
| 纳米聚合铝 | 高效混凝、适应性强； 投加量少，降低处理成本； 铝残留量较低，安全性高 | 实验室技术已成熟，产业化进程较慢 | 低温低浊水、高浊水 |

1.1.2、市场情况

- 根据 BCC Research 数据，预计2023年全球水处理药剂市场规模将从2018年的345亿美元上升至466亿美元，约合人民币3212.6亿元。亚太地区是全球水处理药剂最大市场，2017年份额为31%。我国市场快速增长，BCC Research还预计2022年达到56亿美元，5年CAGR为8.3%，增速高于全球。

- 纳米聚合铝混凝剂作为新型水处理药剂，近年来市场规模逐步扩大。2022年全球水处理药剂市场规模约为400亿美元，其中纳米材料相关产品占比约5%（20亿美元），预计到2030年将增长至10%以上（40亿美元）。纳米聚合铝混凝剂的年复合增长率（CAGR）预计为8%~10%，高于传统混凝剂（5%~6%）。

- 纳米聚合铝的制备技术（如溶胶-凝胶法、水热法、共沉淀法以及新兴绿色合成法等）已逐渐成熟，已知国内北京环球中科水务科技股份有限公司、河南碧尔环保科技有限公司、常熟华虞环境科技有限公司、天津天水净水材料有限责任公司等均已实现规模化生产应用。虽然目前由于规模化生产中存在颗粒团聚、传统水厂仍依赖传统混凝剂，对新兴材料的安全性和长期效果存在疑虑等原因，产业化进程较慢，但是在以下因素驱动下，纳米聚合铝凭借其高效、低残留特性，在水处理市场具备广阔前景：

- 环保政策趋严：全球范围内对饮用水安全、废水排放标准的提升，推动了对高效水处理剂的需求。

- 水质复杂化：工业废水、微污染水源中难降解有机物、重金属的增加，市政饮用水处理中的低温低浊水源（如冬季水库水），应急水处理（如在洪涝、污染事故中快速净化水质）等场景下，传统混凝剂难以满足要求，纳米材料的高效吸附特性成为优势。

- 技术升级需求：水处理行业向高效、低耗、智能化方向发展，纳米聚合铝的生产工艺技术逐渐成熟，纳米聚合铝在低温低浊水、高色度水等复杂场景中的应用潜力显著。

1.1.3、标准化情况

- 国外情况：

- 欧美部分国家制定了饮用水处理化学品或者纳米材料安全性评估相关标准，比如美国NSF/ANSI 60-2021 Drinking Water Treatment Chemicals - Health Effects饮用水处理化学品的健康影响评价标准，暂无针对水处理剂纳米聚合铝相关的标准。

- 国内情况：

- 已制定发布的水处理剂铝系混凝剂相关标准比较多，见下表2。相比于聚氯化铝（PAC）和硫酸铝，纳米聚合铝的应用时间较短，纳米聚合铝暂未形成相关国家标准、行业标准，实际应用中多参考聚氯化铝（PAC）的相关标准。

- 表3 铝系混凝剂水处理剂相关标准

| 主要的混凝剂种类 | 已发布标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 聚氯化铝（PAC） | GB 15892-2020《生活饮用水用聚氯化铝》 | 主要参考标准 |
|  | GB/T 22627-2022《水处理剂 聚氯化铝》 | 参考标准 |
| 硫酸铝 （Al₂(SO₄)₃） | GB/T 31060-2014《水处理剂 硫酸铝》 |  |
| 聚合硫酸铝（PAS） | HG/T 5006-2016《水处理剂 聚硫酸铝》 |  |
| 有机复合聚氯化铝 | HG/T 6280-2024《水处理剂 有机复合聚氯化铝》 |  |

  - 任务来源

- 本项目是由长三角（义乌）生态环境研究中心、广州市自来水有限公司联合自主向中国食品药品企业质量安全促进会申请，计划于2026年3月底前完成。

1.2、起草单位

- 1.2.1、本标准牵头组织制订单位：长三角（义乌）生态环境研究中心、广州市自来水有限公司：

- 长三角（义乌）生态环境研究中心成立于2019年6月，建有1个国家工程实验室分室、1个CMA实验室、1个金华市水质科学与技术实验室及若干支撑服务系统平台，同时获批金华市重点实验室、设立浙江省博士后工作站；依托院士（3人）、杰青（2人）、优青（1人）领军人才筹建了新型纳米净水材料、新型污染物控制、污泥资源化利用、土壤生态修复、绿色小流域治理与水生态健康构建等研发团队。办公与实验平台5000余平米，已完成设备采购4000余万。

- 广州市自来水有限公司是广州市水务投资集团有限公司的全资子公司，创建于1905年10月，注册资本42,145.4万元，发展至今已成为一家集自来水的生产、销售、服务和多种经营为一体的特大型供水企业，近年来荣获广东省企业500强、广东服务业100强、广东省水利系统文明单位等奖项。

- 1.2.2、本标准参与单位：XXX、XXX、XXX、XXX。

- 1.2.3、本标准主要起草人：郑效旭、王鹏、杜超、XXX、XXX。

1.3、主要工作过程

- 1.3.1、标准预研（2023年~2025年3月）

- 2023年开始，广州市自来水有限公司联合长三角（义乌）生态环境研究中心就纳米聚合铝在水处理中的关键技术展开深度合作，共同推进《纳米聚合铝对水厂残余铝和消毒副产物前驱物控制技术研究》项目，在多家水厂进行多种混凝剂必选和混凝剂表征方法的研究。

- 广州市自来水有限公司联合长三角（义乌）生态环境研究中心、XXX成立标准研制工作组通过整理分析市场需求和摸底试验、客户情况，编制完成用于标准立项申报的标准草案，并于2025年3月初向中国食品药品企业质量安全促进会正式提出立项申请。

- 表4 标准研制工作组

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑效旭 | 长三角（义乌）生态环境研究中心 | 副主任 | 项目总协调，负责技术决策 |
| 2 | 王鹏 | 长三角（义乌）生态环境研究中心 | 研发 | 技术经理，负责技术方案拟定与落实 |
| 3 | 杜超 | 长三角（义乌）生态环境研究中心 | 检验 | 试验验证跟踪 |
| 4 |  | 广州市自来水有限公司 |  | 产品使用效果检验 |
| 5 |  | 广州市自来水有限公司 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

- 1.3.2、标准立项（2025年3月）

- 2025年3月25日，中国食品药品企业质量安全促进会组织召开了《肺电阻抗断层成像技术要求》和《生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝》两项团体标准立项评审会，专家组听取了标准研制工作组对团体标准立项的必要性、可行性和实施影响等内容汇报，审阅了立项论证材料，经讨论，与会专家一致认为《生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝》团体标准项目符合我国有关法规和政策的要求，具有先进性和引领性，建议立项。同时，专家组对该标准立项提出下列主要修改意见：

- 1)增加“纳米型聚氯化铝”术语和定义；

- 2)建议增加团聚物控制指标；

- 3)完善平均粒径试验方法；

- 4)进一步提炼混凝效果检测方法；

- 5）进一步修改完善标准编制说明。

- 2025年3月27日，中国食品药品企业质量安全促进会发布了关于《生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝》团体标准立项的公告。

- 1.3.3、标准研制（2025年4月~2025年11月）

- 标准立项后，标准研制工作组专家所提意见进行了认真研究并对标准草案进行了进一步完善，专家意见中除第2）未采纳外，其他项均已修改，第2）未采纳理由主要为：

- 其他纳米材料，如纳米二氧化钛、纳米磷酸铁，在纳米材料考核指标中有“团聚粒度”和“团聚指数”，团聚粒度为多颗粒形成的较大颗粒复合体，团聚粒度的计算方式为团聚颗粒的粒度与一次颗粒（可以理解为单颗粒）的粒度的比值。通过对团聚粒度或团聚指数进行限制实现团聚物控制。但以上纳米材料皆为单分子物质，与聚合氯化铝（高分子量聚合物）存在一定差别，聚合氯化铝性质决定其存在一定的团聚/聚合。

- 聚合氯化铝药剂的有效混凝成分主要为中聚态的Al13，溶液中存在着其他单体Al和高聚态Al。纳米型聚合氯化铝即在已有的基础上优化，提高Al13的含量，其在Al-Ferron指标、27Al-NMR检测中可一定程度上体现出来，也可间接表征团聚度控制的水平。

- 2025年11月27日，标准研制工作组完成标准及其编制说明征求意见稿并向中国食品药品企业质量安全促进会进行了报送。

- 1.3.4、标准征求意见（2025年X月~2025年X月）

- 。。。

- 1.3.5、标准审查（2025年X月~2025年X月）

- 。。。

- 1.3.6、标准报批（2025年X月~2025年X月）

- 。。。

- 标准编制原则

2.1、必要性

- 制定生活饮用水用高纯纳米型聚氯化铝团体标准是规范市场、保障水质安全和促进行业升级的关键。通过明确产品质量指标，填补标准空白，防止劣质产品流入市场，推动技术创新和规模化应用，提升国际竞争力，支持环保政策落地，最终实现社会效益与经济效益的双赢。

2.2、先进性

- 相对于目前纳米聚合铝主要参考标准，相较于聚氯化铝传统特性，先进性主要有以下几点，关键指标对比见表4：

- 有效铝形态（Al13）提高，Al13多核羟基络合物的高电荷密度和强架桥能力提升，使絮体更密实、沉降速度加快；

- 盐基度（碱化度）提升至60%~90%，增强了胶体颗粒的电荷中和作用，尤其适用于高浊度、高有机物水体的快速絮凝；

- 不溶物的质量分数指标降低，说明纳米聚合可降低出水残余浊度；

- 根据纳米聚合铝产品特性，新增了聚合态铝Al13的质量分数、粒径指标要求；

- 纳米聚合铝由于Al13的稳定性，可使出水残余铝含量降低；

- 同等水质条件下，投药量可减少30%~50%，降低处理成本。

- 首次提炼聚合态铝Al13质量分数的试验方法。

- 首次提出出水余铝质量分数要求和试验方法。

- 表5-关键指标对比

| 指标项目 |  | 本团体标准 | GB/T 22627-2022 | GB 15892-2020 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝（铝、铁含量，以Al2O3计）的质量分数，% |  | 液体：≥10 固体：≥29 | 液体：≥8 固体：≥28 | 液体：≥10 固体：≥29 |  |
| 盐基度，% |  | 60~90 | 20~98 | 45~90 | 提升指标，增强了胶体颗粒的电荷中和作用，尤其适用于高浊度、高有机物水体的快速絮凝 |
| 密度（20℃）/（g/cm3） |  | 液体：≥1.12 | 液体：≥1.12 | 液体：≥1.12 |  |
| 不溶物的质量分数，% |  | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 |  |
| pH值（10g/L水溶液） |  | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 |  |
| 铁（Fe）的质量分数，% |  | ≤0.2 | ≤1.5 | ≤0.2 |  |
| 砷(As)的质量分数，% |  | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |  |
| 铅(Pb)的质量分数，% |  | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0005 |  |
| 镉(Cd)的质量分数，% |  | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |  |
| 汞(Hg)的质量分数，% |  | ≤0.00001 | ≤0.00005 | ≤0.00001 |  |
| 铬(Cr)的质量分数，% |  | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.0005 |  |
| 聚合态铝Al13的质量分数，% |  | 液体：≥70% | / | / | 新增指标，首次提出检测方法 |
| 平均粒径，nm |  | ≤100 | / | / | 新增指标，首次提出检测方法 |
| 混凝效果 | 混凝沉淀、混凝脱色率、混凝去除有机物性能 | 根据双方协商要求 | / | / | 新增指标 |
|  | 出水余铝 | ＜0.2 mg/L |  |  | 新增指标，首次提出检测方法 |

2.3、可操作性

- 本产品经过中海油天津化工研究设计院有限公司国家无机盐产品质量检验检测中心检测（检测报告编号为NO.W2022479），完全符合GB 15892-2020的所有相关指标要求，新增指标均经过充分的试验验证。产品已在多家水厂（广州水厂、西洲水厂）进行使用运行，运行效果良好。

- 标准主要内容及其论据

- 本标准根据标准化工作导则GB/T 1.1—2020进行编写，共分为九个章节，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、原料要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存，主要内容及其依据如下：

- 3.1、技术要求

3.1.1、提升了盐基度指标：从GB 15892-2020要求的45~90提升到60~90

主要依据：在国标GB 15892的基础上，根据纳米聚合铝的特性进行的指标提升，增强了胶体颗粒的电荷中和作用，尤其适用于高浊度、高有机物水体的快速絮凝，以达到在较低投加量下可达到最佳凝聚絮凝效果和更低的残余浊度，且具有良好的脱色及去除腐殖物效果。

3.1.2、新增了平均粒径的指标控制

主要依据：根据纳米聚合铝的特性进行的新增。

3.1.3、新增了聚合态铝Al13的质量分数的指标控制

主要依据：根据纳米聚合铝的特性进行的新增。

3.1.4、新增了混凝效果指标要求，明确出水余铝（Al）的质量浓度的指标控制

主要依据：根据GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求，以及纳米聚合铝的实验数据（见下图）进行的新增，出水残余铝含量越低，代表饮用水质安全性越高。

图1 不同混凝剂出水余铝对比

- 3.2、试验方法

3.2.1、首次提炼聚合态铝Al13质量分数、平均粒径的试验方法

主要依据：由主起草单位，根据历史众多学者研究，并结合实验总结提炼而成。

- 与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系，采用国际标准的程度及水平的简要说明

- 本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等现行法律法规。

- 本标准与强制性国家标准GB 5749-2022、GB 15892-2020标准要求相协调一致。本标准在现有国家标准的基础上根据纳米聚合铝的产品特性，新增了平均粒径、聚合态铝Al13的质量分数、出水残余铝（Al）等指标，提升了盐基度等指标，确保了产品安全的基础上，提升了产品的混凝效果。

- 采用国际标准的程度：无。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准在制定过程中，对标准技术内容通过讨论协商，达成共识并取得统一结论，没有出现重大分歧意见。

- 贯彻促进会标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）、标准实施建议等；

- 发布的团体标准，文本由中国食品药品企业质量安全促进会在“全国团体标准信息平台”上发布并协调出版。

- 标准主要起草单位将在全国企业标准信息公共服务平台上自我声明采用本标准。

- 其他应予说明的事项

- 无。

《生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝》标准研制工作组

2025年11月